УДК 678.7

Особенности разработки резин уплотнительного назначения для арктического применения

Петрова Н.Н, д.х.н., Портнягина В.В., к.т.н.

pnn2002@mail.ru,

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Аннотация:

Представлены результаты исследований работоспособности  и климатической устойчивости резин уплотнительного назначения  в условиях совместного действия низких температур и нефти. Натурные испытания наиболее распространенных резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков проведены в условиях Республики Саха (Якутии), которая характеризуется холодным резко континентальным климатом.

Ключевые слова:

резины, бутадиен-нитрильные каучуки, пропиленоксидный каучук, пластификаторы, диффузионные процессы, морозостойкость, маслостойкость, натурные испытания, холодный климат

Abstract:

The results of studies of efficiency and climate stability of rubbers for sealing purpose in condition of  joint action of low temperature and oil are represented. Full-scale tests of the most common rubbers based on nitrile rubber was held in the Republic of Sakha (Yakutia), which is characterized by extreme continental climate of cold.

Keywords:

rubber, nitrile rubber, propyleneoxide rubber, plasticizers, diffusion processes, frost resistance, oil resistance, field tests, cold climate

Изучена работоспособность и климатическая устойчивость наиболее распространенных  резин уплотнительного назначения  при  проведении натурных испытаний в среде нефти в экстремальных условиях Республики Саха (Якутия). Исследовано влияние диффузионных процессов, происходящих при контакте резин и нефти, на низкотемпературные, прочностные, маслобензостойкие и релаксационные свойства резин. Систематизированы наиболее перспективные способы создания резин повышенной морозостойкости для арктического применения. Показано, что введение больших количеств пластификаторов не может быть основным способом получения резин для арктического использования.

В последние годы в Российской Федерации происходит увеличение объемов разработки месторождений полезных ископаемых, расположенных в Западной Сибири и Республике Саха (Якутия),  развиваются горнодобывающая и нефтегазовая отрасли промышленности. Правительство Российской Федерации определило основные ориентиры и направления развития в деле освоения арктических территорий, которые заключаются в  опережающем развитии инфраструктуры Арктической зоны России. Это развитие невозможно без применения техники, адаптированной к северным условиям эксплуатации, повышения надежности и долговечности машин и механизмов, которые в значительной мере определяются морозостойкостью применяемых эластомерных материалов уплотнительного назначения.

Эксплуатация резинотехнических изделий (РТИ) в условиях российского Крайнего Севера в силу уникальных климатических факторов, а также вследствие воздействия перепадов давлений, агрессивных сред, характерных для работы того или иного РТИ, носит экстремальный характер. Комплектация транспортных средств и горнодобывающей техники большим количеством резиновых уплотнений обуславливает значительное влияние ресурса РТИ на стабильность и надежность работы агрегата в целом. Многолетняя практика эксплуатации техники в условиях Республики (Саха) показала, что в зимний период в условиях холодного климата производительность различных видов техники на открытых работах снижается в два раза, фактический срок службы сокращается в 2,5-3,5 раза, что приводит к огромным убыткам. Статистический анализ  причин отказов техники показал, что в значительной степени (30%) отказы техники связаны с неудовлетворительной работой уплотнительных узлов вследствие недостаточной морозостойкости резиновых уплотнительных деталей [1].

Крайне низкие температуры в зимнее время года (до -65°С); высокая прозрачность атмосферы, а, следовательно, и большая интенсивность ультрафиолетового излучения; резкие колебания температуры (до 30°С) в осенне-весенний период с переходом через 0°С [2] – все это осложняет выбор материала для эластомерных изделий. При понижении температуры окружающей среды снижается эластичность резин и изделий из них, при достижении определенной температуры (Тс) происходит переход каучука в стеклообразное состояние, вследствие температурных перепадов возможно примерзание уплотнений к герметизируемым деталям и дальнейшее их разрушение. Поэтому создание резин, обладающих повышенной морозостойкостью, является важной и актуальной задачей.

Для изготовления масло- и морозостойких изделий уплотнительного назначения, в т.ч. для техники Севера, в России широко используются парафинатные бутадиен-нитрильные каучуки с малым содержанием акрилонитрила (БНКС-18, Тс= -47 ÷-50°С, БНКС-26, Тс= -40 ÷-42°С), в которые для улучшения низкотемпературных характеристик вводят пластификаторы. Ассортимент этих добавок довольно узок и включает дибутилфталат (ДБФ), диэтиладипинат (ДЭА),  дибутилсебацинат (ДБС) и т.д. Пластификаторы снижают Тс каучука, увеличивают гибкость и подвижность  макромолекул, т.е. увеличивают морозостойкость резин. Следует отметить, что для достижения высокой морозостойкости резин, в их рецептуру вводится от 20 до 40 мас.ч. пластификаторов на 100 мас.ч. каучука, что значительно превышает предельную растворимость пластификатора в каучуке. Вопрос оптимального количества вводимых в резины пластификаторов много лет остается дискуссионным. Так, в работе [3] для изделий, изготавливаемых из нитрильных резин и работающих в качестве уплотнителей, контактирующих с нефтепродуктами в условиях низких и повышенных температур, предлагается применять резины с минимальным содержанием пластификаторов, поскольку присутствие последних «не повышает морозостойкость изделий, а лишь удлиняет процесс достижения равновесия со средами и загрязняет их вымывающимися примесями». В данном случае имеются в виду диффузионные процессы, которые происходят при контакте резин и РТИ с углеводородными средами (топлива, масла, смазки) и проводят к вымыванию, растворимых в этих средах ингредиентов резиновых смесей при эксплуатации РТИ. Однако введение повышенных содержаний пластификаторов до сих пор остается основным способом улучшения морозостойкости наиболее распространенных промышленных резин массового производства. Окончательный ответ на данный вопрос может дать лишь анализ результатов натурных испытаний резин в условиях, приближенных к реальным условиям эксплуатации.

Объекты и методы исследования.

В СВФУ им.М.К. Аммосова  в течение ряда лет ведутся работы по исследованию работоспособности и климатической устойчивости резин уплотнительного назначения в экстремальных условиях Республики Саха (Якутия).  С этой целью  были исследованы свойства серийных резин марок В-14 и 7В-14-1 (ОСТ 88 0.026.201-80), 7130 (ТУ 2539-170-00152106-97), 7455 (ТУ 2557-002-05768013-94), 7257-6 (ТУ 2539-170-00152106-97), 7-129-К (ТУ 38.005204-84) и др., модельных резин на основе БНКС-18, содержащих новые виды пластификаторов, а также резин на основе нового морозостойкого пропиленоксидного каучука до и после их длительного контакта (до 2 лет) с нефтью Талаканского месторождения при температурах окружающей среды в климатических условиях г.Якутска. Выбранные марки резин широко применяются в различных отраслях промышленности, их основой являются разные типы бутадиен-нитрильного каучука (БНКС-18, БНКС-40 и их комбинации). Общей чертой рецептуростроения данных серийных резин, как резин для арктического использования, является наличие в их составе достаточно больших количеств пластификаторов, снижающих межмолекулярное взаимодействие в системе  и повышающих морозостойкость композиций.

При проведении натурных испытаний  резин особую важность приобретает выбор показателей, которые контролируются в процессе старения и позволяют получить наиболее полную информацию об изменениях, происходящих в материале. Все исследованные нами резины предназначены для производства разного рода уплотнительных деталей, поэтому основные показатели, контролируемые в процессе экспозиции, должны отражать условия их эксплуатации. Основными параметрами, характеризующими работоспособность резин уплотнительного назначения, на наш взгляд, являются: маслобензостойкость и прочностные свойства, остаточная деформация сжатия, низкотемпературные характеристики. Каждый из этих показателей достаточно чувствителен к изменению условий экспозиции материалов и связан с теми или иными особенностями работы эластомерных уплотнителей (способность выдерживать максимальные нагрузки, герметизировать соединение, отслеживать рельеф сопрягаемых поверхностей и т.д.).

Для исследования совместного действия низких температур и физически агрессивной углеводородной  среды на свойства резин образцы, помещенные в нефть, были выставлены на натурную экспозицию и выдержаны в течение 1-2 лет в условиях не отапливаемого склада (г.Якутск). Периодически образцы резин (цилиндры, пластины) вынимали из нефти и подвергали различным  испытаниям в соответствии со следующими стандартными методиками: определяли физико-механические показатели (ГОСТ 270-84); накопление остаточной деформации сжатия (ГОСТ 9.029-74); коэффициенты морозостойкости Кв (ГОСТ 13808-79) и Км (ГОСТ 408-78); степень набухания в углеводородной среде (ГОСТ 9.030-74); а также определяли количество пластификатора в резине методом ИК-спектроскопии (ИК-Фурье спектрометре  «Paragon-1000», «Perkin-Elmer»). Образцы резин, подвергали набуханию в хлороформе в течение 48 часов при комнатной температуре, затем на ИК-Фурье спектрометре  исследовали полученные экстракты. Для интерпретации колебательных спектров экстрактов использовали полосы поглощения валентных колебаний связей -С=О и -С-О- сложноэфирной группы  -С(О)-О-С-  (1725, 1280, 1120 см-1) пластификаторов [4]. Все это позволило комплексно охарактеризовать состояние материала, оценить деградационные изменения, происходящие в нем в результате старения под действием климатических факторов и физически агрессивной среды.

Обсуждение результатов.

Диффузионные процессы, включающие как вымывание пластификатора, так и проникновение среды в материал, существенно влияют на весь комплекс свойств резин. Как показали проведенные исследования, в условиях холодного резко континентального климата циклические изменения температуры с переходом через 0С дважды в сутки в весенне-осенний период приводят к интенсификации процессов и более высокой нестабильности основных эксплуатационных параметров резин. Инерционность, протекающих в системе процессов, зависимость коэффициентов диффузии от температуры обуславливают увеличение степени набухания резин и частые ее колебания (Рис.1).  В этих условиях облегчается вымывание пластификаторов, что приводит не только к снижению морозостойкости, но и повышению жесткости системы, изменению механизмов протекания процессов деструкции и структурирования в резинах. Диффузионные процессы оказывают непосредственное влияние на степень набухания резин и низкотемпературные характеристики (Таб.1). Изменение степени набухания резин из-за экстрагирования  пластификатора средой также  может привести к значительной усадке изделий и ухудшению их герметизирующей способности.

2

1

Рис.1 - Зависимость степени набухания резины марки В-14 на основе БНКС-18 от продолжительности выдержки в нефти: 1-при комнатной температуре, 2 - в условиях натурной экспозиции.

Таблица 1

Коэффициенты морозостойкости при растяжении резины В-14 после натурной экспозиции в нефти при температуре окружающей среды

|  | Коэффициент морозостойкости при растяжении, усл.ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При -20С | При -40С | При -50С |
| Резина В-14 (исх.) | 0,74 | 0,61 | 0,32 |
| В-14 после 2 мес. экспозиции | 0,15 | 0,10 | 0,01 |
| В-14 после 1 года экспозиции | 0,49 | 0,28 | 0,02 |
| В-14 после 2 лет экспозиции | 0,66 | 0,31 | 0,01 |

Как показали натурные испытания, в течение первых месяцев контакта резин со средой происходит интенсивное вымывание пластификатора и после 2 лет экспозиции в материалах содержится не более 20-30% от его первоначально введенного количества. (Рис. 2). Вымывается как дибутилфталат, так и менее летучие пластификаторы, например, дибутилсебацинат, специально предназначенный для создания морозостойких резин (Рис.3).

1

2

3

Продолжительность выдержки в нефти, мес.

Рис.2. Зависимость коэффициента морозостойкости при -50С резины марки В-14 (1) и содержания в ней пластификатора (2) от продолжительности выдержки в нефти в условиях натурной экспозиции. Кривая 3 – изменение температуры окружающей среды

| Продолжительность экспозиции, мес. |  |
| --- | --- |

Рис.3 - Содержание пластификатора ДБС  в резине марки 7455(на основе БНКС-18+БНКС-40), экспонировавшейся в течение 12 месяцев в нефти в условиях натурной экспозиции

Различия в скоростях их вымывания незначительны  и практически не влияют на общую работоспособность резин, так как основное количество пластификатора при натурной экспозиции экстрагируется из резин в течение первых 2-4 месяцев. Большинство рассмотренных серийных резин на основе БНК после этого срока экспозиции в нефти не работоспособны при температуре -50С, коэффициент морозостойкости для них составляет менее 0,2, т.е. можно ожидать хрупкого разрушения материала при приложении больших ударных и сдвиговых воздействий. Этим, по-видимому, объясняются многочисленные отказы резиновых деталей в момент страгивания машины или механизма.

По-видимому, при исследованных сроках старения вымывание пластификаторов следует считать основным негативным фактором, приводящим к ухудшению эксплуатационных свойств резин и изделий из них, при этом наиболее сильно ухудшается морозостойкость резин. Как показали проведенные испытания, прочностные свойства, накопление остаточной деформации сжатия (ОДС) для большинства исследованных резин после экспозиции в нефти в течение 2 лет при температуре окружающей среды не претерпевают критических изменений: значения условной прочности при растяжении, ОДС не выходят за пределы допустимых нормативных значений для данного класса резин. Наблюдается тенденция к увеличению значений ОДС резин после экспозиции, т.е. ухудшаются релаксационные свойства материалов.

Прослеженные закономерности характерны для всех без исключения исследованных серийных бутадиен-нитрильных резин. Наибольшей нестабильностью эксплуатационных показателей характеризуется резина марки В-14. Для нее  уменьшение содержания пластификатора в первые два месяца экспозиции на 72% сопровождается падением до нуля Км при минус 50С, при этом происходит снижение условной прочности при растяжении на 44%, повышение ОДС в два раза.

По результатам натурной экспозиции из всех исследованных серийных резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков резина марки 7130 продемонстрировала наибольший уровень сохранения эксплуатационных свойств. Для образцов из нее при контакте с углеводородной средой также происходит вымывание пластификаторов, содержащихся в материале (ДБФ+ДБС),  коэффициент морозостойкости при -50С при этом снижается до 0,2, что является предельной величиной для уплотнительных материалов. Как положительный факт следует отметить сохранение этого уровня морозостойкости на протяжении оставшегося периода  экспозиции материала (Рис 4.), стабильно низкие значения ОДС (они не превышают 28-34%), малое изменение прочности и степени набухания. Это единственная из исследованных нами промышленных материалов резина, для которой значения всех изученных показателей не выходят за рамки нормативных, она может быть рекомендована для производства уплотнений, контактирующих с нефтью.

Рис.4 - Зависимость Кв для резины на основе СКПО и резины марки 7130 (БНКС-18) от продолжительности выдержки в нефти в условиях натурной экспозиции: 1- СКПО (–30 С); 2- СКПО (–50 С); 3- 7130 (–30 С); 4- 7130 (–50 С).

Учитывая высокую скорость вымывания существующих пластификаторов, в ОАО «Уральская химическая компания» (г. Нижний Тагил) в 2002 г. освоен промышленный выпуск дибутоксиэтиладипината (ДБЭА). Он представляет собой сложный эфир 2-бутоксиэтанола и адипиновой кислоты. ДБЭА обладает низкой летучестью по сравнению с ДБС и ДБФ (в 7 и 15 раз соответственно) и хорошей совместимостью с бутадиен-нитрильными и хлоропреновыми каучуками

Для определения эффективности применения ДБЭА нами исследованы две модельные резины на основе БНКС-18, приготовленные по стандартному рецепту, первая  содержала ДБЭА, вторая –дибутилфталат. Содержание пластификаторов в обоих случаях составляло 20 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука.

Установлено, что в присутствии ДБЭА по сравнению с резинами, пластифицированными ДБФ, наблюдается меньший разброс значений исследованных показателей (физико-механические свойства, ОДС), т.е. наблюдается более высокая стабильность свойств на протяжении всей экспозиции. Однако, морозостойкость резин, содержащих ДБЭА, при низких  температурах эксплуатации  нельзя признать удовлетворительной (Рис. 5). ДБЭА менее активно вымывается из материала при контакте с нефтью, чем ДБФ, Км резин, содержащих ДБЭА, выше, чем у резин, содержащих ДБФ, но подобный уровень низкотемпературных характеристик недостаточен для надежной эксплуатации резин в арктических условиях.

| 2 1 а) | 2 1 б) |
| --- | --- |

Рис.5 - Зависимость изменения степени набухания (а) и коэффициента морозостойкости при  -50 ºС (б) резин на основе БНКС-18, содержащих дибутилфталат (1) и дибутоксиэтиладипинат (2) от продолжительности выдержки в нефти в условиях натурной экспозиции (общая продолжительность - 1 год, с марта 2007 по март 2008 г.).

Все рассмотренные выше резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков содержали повышенные количества пластификаторов. Как убедительно показали проведенные исследования, получить резины, работоспособные в углеводородных средах в зоне холодного климата, подобным способом невозможно. Для надежной эксплуатации резин при совместном воздействии углеводородной среды и климатических факторов необходимо предпринять меры, замедляющие процесс вымывания пластификатора из эластомерной матрицы.

Другой способ кардинального решения проблемы – использование более морозостойких каучуков, низкотемпературные свойства, которых при критических температурах эксплуатации (-45 ÷ -55°С) определяются эластомерной матрицей, а не количеством введенных пластификаторов. Таким каучуком, например, является пропиленоксидный каучук (СКПО), синтезированный во ВНИИСКе и выпускаемый в настоящее время в опытно-промышленном масштабе на Стерлитамакском заводе синтетического каучука (ТУ 2294-067-16810126-99) [5,6]. Он представляет собой сополимер пропиленоксида и аллилглицидилового эфира (2–5 %). Вследствие низкой температуры стеклования (Тс = –74 ˚С), озоно- и термостойкости, а также положительных результатов исследования климатической устойчивости в условиях г. Якутска в среде нефти, его использование для получения резин повышенной морозостойкости представляется нам  наиболее перспективным. Для резины на основе пропиленоксидного каучука  выдержка в нефти при температурах окружающей среды мало влияет на коэффициент морозостойкости: на протяжении всего времени экспозиции фиксируются стабильно высокие значения Кв  (Рис.4). .  Для образцов резин на основе пропиленоксидного каучука набухание превалирует над вымыванием ингредиентов, что выражается в увеличении степени набухания в начальный период испытаний. Степень набухания резины после двух первых месяцев экспозиции достигает 12,6%мас.,  затем в зависимости от температуры окружающей среды происходят циклические сезонные изменения степени набухания данной резины и степень набухания резин несколько снижается. Прочностные характеристики резин на основе СКПО на протяжении всей экспозиции практически не меняются.

Несколько более высокая по сравнению с резинами на основе БНК степень набухания материалов на основе СКПО в углеводородных средах заставила нас разработать новые композиции на его основе, обладающие более высокой маслостойкостью, а также износостойкостью. Использование ультрадисперсного  политетрафторэтилена (УПТФЭ, патент РФ  №2502759, 2012, патент США, 8841370, 2014), отличающегося от традиционного ПТФЭ способом получения, химическим строением, молекулярной массой и степенью дисперсности (средний размер частиц 0,6 мкм против 50-100 мкм у ПТФЭ), позволяет снизить объемный износ резин до 35%, степень набухания в нефти до 20%  при введении малых количеств УПТФЭ.  Аналогичные результаты получены при модификации СКПО слоистыми алюмосиликатами (патент РФ №2493183 “Морозостойкая резина на основе пропиленоксидного каучука и природных бентонитов”, 2012 г.,  патент США 8822579, 2014), эта разработка в 2014 году была отмечена дипломом Роспатента “100 лучших изобретений России - 2013”.

Заключение.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при взаимодействии резин с углеводородными средами при совместном воздействии углеводородных сред и температур окружающей среды, характерных для Республики Саха (Якутия), происходит интенсивное вымывание пластификаторов, приводящее к существенному снижению морозостойкости материала. Вследствие вымывания пластификаторов особенно резко меняется коэффициент морозостойкости резин при температурах, близких к области перехода каучука из высокоэластического в стеклообразное состояние. Если для изделий, эксплуатирующихся в условиях средней полосы, таким изменением свойств можно пренебречь, то для РТИ, работающих в условиях Арктики и Крайнего Севера, подобное снижение морозостойкости может носить критический характер.

Установлено, что введение больших количеств пластификаторов не может быть основным способом создания резин повышенной морозостойкости. При контакте с углеводородными средами в течение первых месяцев экспозиции из материала вымывается до 80% от исходного количества пластификатора, что приводит к необратимому снижению коэффициентов морозостойкости резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков при критических температурах эксплуатации (-45 ÷ -55°С). Для работы в этих условиях лучше выбирать резины высокой морозостойкости, например, на основе пропиленоксидного каучука (Тс=-74°С). Такие материалы были разработаны в СВФУ им.М.К.Аммосова и ждут своего внедрения. Однако, пропиленоксидный каучук еще не получил широкого распространения в резиновой промышленности. Поэтому при изготовлении резин на основе БНКС-18, который, по-прежнему, остается наиболее массовым каучуком для арктического применения, предпочтительнее выбирать рецептуры, в которых с помощью различных технологических приемов создаются условия для замедления процессов вымывания пластификаторов. На основании проведенных исследований к ним можно отнести: использование в рецептуре резин смесей пластификаторов (например, резиновая смесь 7130);  применение в качестве полимерной основы резин смесей каучуков, один из которых обладает повышенной маслобензостойкостью, препятствующей быстрому проникновению углеводородных сред в материал (например, резиновая смесь 7455); использование новых перспективных пластификаторов, таких как ДБЭА, обладающих пониженной летучестью по сравнению с традиционными пластификаторами.

Литература

- Черский И.Н., Попов С.Н., Гольдштрах И.З. Проектирование и расчет морозостойких подвижных уплотнений – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние РАН, 1992.-123 с.

- Гаврилова М.К. Климат центральной Якутии. - Якутск: Якут.кн. из-во, 1973.- 120 с.

- Петрова В.П., Пашина Н.Р. Оценка морозостойких свойств резин, контактирующих со средами нефтяного происхождения. //Производство шин, РТИ и АТИ, 1983, №12, с.27-29.

- Инфракрасная спектроскопия полимеров. / Под ред. И. Деханта. ГДР, 1972. Пер. с нем., под ред. Э.Ф. Олейника. -М.:Химия, 1976, -471с.

- Хвостик Г.М., Васильев В.А., Венцеславская К.К. и др.// Топливостойкие эпихлоргидриновые и пропиленоксидные каучуки для химической и автомобильной промышленности. Тез. докл. I Всерос. конф.  по каучуку и резине. (Москва, 2002). С. 135., Москва, 2002.

- Большой справочник резинщика. Ч.1. Каучуки и ингредиенты/ под ред. Резниченко С.В., Морозова Ю.Л. – М.:ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2012., с.363-368.