УДК 678.4:536.46

Исследования в области создания кремнийорганических резин пониженной горючести для арктического климата

Наумов И.С., Петрова А.П., д.т.н., Чайкун А.М, к.т.н., Барботько С.Л., к.т.н.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ), г. Москва

Аннотация:

В работе представлены результаты экспериментальных исследований в области разработки термо-морозостойких резин, обладающих пониженной горючестью, на основе отечественных кремнийорганических каучуков, для применения их в уплотнительных узлах технических устройств, эксплуатирующихся в условиях арктического климата

Ключевые слова:

каучук, кремнийорганический, антипирен, горючесть, гидроксид

Abstract:

In work results of pilot studies in the field of development of the thermo-cold-resistant rubbers possessing lowered combustibility, on the basis of domestic organic silicon rubbers, for their application in seal assemblies of the engineering devices which are maintaining in the conditions of the Arctic climate are provided

Keywords:

rubber, organic silicon, flame retardant, combustibility, hydroxide

Исследованы физико-механические и эксплуатационные характеристики, а также горючесть образцов вулканизатов кремнийорганических резиновых смесей, в том числе с добавлением в них замедлителей горения – антипиренов. Изучено влияние антипиренов (тонкодисперсных гидроксидов алюминия и магния, а также декабромдифенилоксида) на свойства образцов кремнийорганических резин – горючесть, морозостойкость, термостойкость, упруго-прочностные характеристики. Исследована возможность создания негорючих морозостойких кремнийорганических резин для арктического климата в различном цветовом исполнении.

Введение

В настоящее время большинство серийно выпускаемых резин являются горючими материалами, за исключением резин на основе фторкаучуков, обладающих при этом невысокой морозостойкостью (минус 20 – минус 40°С) [1-3].

Разработка резин уплотнительного назначения, не поддерживающих остаточное горение или тление после воздействии на них открытого пламени, представляется актуальной в силу ужесточения требований пожарной безопасности, предъявляемых к элементам конструкции [4,5]. При этом резины должны также сохранять на высоком уровне основные эксплуатационные характеристики, такие как атмосферо-, термо-, морозостойкость, упруго-прочностные свойства, а также обеспечивать работоспособность во всеклиматических условиях, в частности, в условиях арктического климата.

Цель данной работы - разработка самозатухающих резин на основе отечественных морозостойких кремнийорганических каучуков для применения в условиях Арктики, а также изучение влияния замедлителей горения (антипиренов) на их горючесть, физико-механические и эксплуатационные свойства.

В работе использованы антипирены с минимально возможным размером частиц (менее 10 мкм), поскольку наполнители с большим размером частиц вызывают значительное падение физико-механических резин [6-8].

Под морозостойкостью резин понимают их способность сохранять эксплуатационные свойства при низких температурах. Морозостойкость определяется совместным действием двух процессов – стеклования и кристаллизации. Особенностью работы низкотемпературных резин в области авиации и космонавтики является сочетание морозостойкости с высокой озоно- и атмосферостойкостью, эксплуатацией во всепогодных условиях [9,10].

Основным показателем, характеризующим морозостойкость уплотнительных резин, является коэффициент морозостойкости резин по эластическому восстановлению после сжатия (Кв), ГОСТ 13808-79 [11].

Резины на основе кремнийорганических каучуков отличаются высокой озоностойкостью, стойкостью к термическому старению на воздухе и в вакууме, морозостойкостью. Эти свойства существенно зависят от марки каучука. Важной особенностью силоксановых каучуков является их полная физиологическая инертность, отсутствие вкуса и запаха [2,12].

Благодаря вышеуказанным особенностям, кремнийорганические резины имеют максимально широкий спектр применения в изделиях авиационной и космической техники в качестве уплотнительных материалов. Однако, большинство кремнийорганических резин являются материалами, поддерживающими остаточное горение (сгорающими). В силу этого, данная работа посвящена исследованиям в области создания самозатухающих резин на основе кремнийорганических каучуков.

Объекты исследований

Смесь резиновая ИРП-1338 НТА (ТУ 38 0051166-2015)

Термо-морозостойкая резиновая смесь на основе метилвинилсилоксанового каучука СКТВ. Резины из данной смеси работоспособны на воздухе, в т.ч. с повышенным содержанием озона, в интервале температур от минус 60 до 250°С.

Смесь рекомендована для изготовления уплотнительных деталей изделий авиационной техники. Наиболее универсальная и часто применяемая в изделиях авиационной техники кремнийорганическая резиновая смесь.

Каучук (блок-сополимер) кремнийорганический типа «Термосил» (разработка ФГУП «НИИСК»)

Данный каучук является продуктом гетерофункциональной поликонденсации полифенилсилсесквиоксана общей формулы

где R = С6Н5,

m = 3-10,

и дихлорполидиорганосилоксана общей формулы

Cl[(R')2SiО]n(R')2SiCl,

где где R' = CH3, C6H5,

n = 160-250.

Резины, полученные на основе данного каучука, отличаются максимальной, по сравнению с абсолютным большинством прочих резин, термостойкостью (до 400-500°С кратковременно, до 350°С длительно), обладая при этом также высокой морозостойкостью (сохранение работоспособности при отрицательных температурах до минус 65 – минус 70°С).

Гидроксид алюминия специальный «ФРАМИАЛ-01» (ЗАО «Геоком»)

Al(OH)3

Насыпная плотность 300‒500 кг/м3. Температура разложения около 200-210°С. Средний размер частиц 1,8 мкм. Антипирен. Имеет наименьший размер частиц из всех известных отечественных аналогов.

Гидроксид магния поверхностно модифицированный «ФРАМИТЕКС 02-97» (ЗАО «Геоком»)

Mg(OH)2

Насыпная плотность 500-600 кг/м3. Температура разложения около 310-320°С. Средний размер частиц 2,2 мкм. Антипирен. Имеет наименьший размер частиц из всех известных отечественных аналогов. Поверхностно модифицирован жирными кислотами для лучшего распределения в полимерных смесях.

Декабромдифенилоксид (ДБДФО, ТУ 6-22-43-79)

Белый тонкодисперсный порошок. Массовая доля брома 83,3%. Плотность около 3300 кг/м3.  Температура разложения (дебромирования) 300-310°С. Высокоэффективный галогенсодержащий антипирен.

Методы исследований

Определение упруго-прочностных свойств резин (ГОСТ 270-75)

Испытания проводились на разрывной машине Zwick/Roell Z2.5 (Германия), подключенной к персональному компьютеру.

Методика испытания заключается в растяжении образца резины с постоянной скоростью (500 мм/мин.) до разрыва и измерении следующих величин:

- нагрузки, вызвавшей разрыв (условная прочность при растяжении, МПа; пересчёт на начальное поперечное сечение рабочего участка образца);

- удлинения, при котором происходит разрыв (относительное удлинение при разрыве, %);

- удлинения, которое остается после разрыва (относительное остаточное удлинение после разрыва, %; его измеряют через 1 минуту после разрыва).

Определение твёрдости по Шору А (ГОСТ 263-75)

Производится на микротвердомере ТИР 2033. Измеряется сопротивление образца вдавливанию под нагрузкой жёсткого индентора. Значение твёрдости характеризует модуль упругости резины при очень низкой степени  деформации   (одновременно  растяжения,   сжатия   и   сдвига). Может являться мерой жёсткости материала.

Измеряемый показатель твёрдости (Н) снижается при увеличении продолжительности нагружения и толщины  образца  (особенно  для  мягких  резин).   Резины  считаются мягкими при твёрдости менее 50 усл. ед. Шор А, средней твёрдости при Н от 50 до 75 усл. ед., твёрдыми при Н от 76 до 86 усл. ед. и очень твёрдыми при Н более 87 усл. ед.

### Определение горючести резин в среде воздуха (метод испытаний согласно Авиационным правилам АП-25, Приложение F, часть I; ОСТ 1 90094-79)

Данный метод также распространяется на все декоративно-отделочные и конструкционные полимерные материалы, применяемые в авиационной технике.

Сущность метода заключается в воздействии пламени горелки на образец и установлении продолжительности времени горения и времени тления образца после удаления источника зажигания, определении значений потери массы образца, максимальной длины обугленного участка, максимальной высоты пламени по образцу в процессе воздействия пламени горелки; времени, необходимого для воспламенения образца и скорости распространения пламени по образцу.

В комплект прибора входит испытательная камера, имеющая смотровые окна, рамки для образцов, горелку и датчик температуры.

Источником зажигания служит лабораторная газовая горелка Бунзена и Тиррима.

Образцы для испытаний имеют форму прямоугольника с размерами 290x70 мм. Толщина образцов соответствует толщине материала, применяемого в изделии. Испытания эластомерных материалов могут проводиться в вертикальном или горизонтальном положении.

Продолжительность воздействия пламени на образец при испытаниях в вертикальном положении для резин составляет 12 с. Температура пламени 840°С.

В данной работе исследовались вулканизаты в виде пластин толщиной 2 мм. Испытания проводились в вертикальном положении (наиболее жёсткие условия).

Для каждого исследуемого образца определяли следующие показатели:

- время самостоятельного (остаточного) горения и тления ‒ промежуток времени, в течение которого образец продолжает гореть и (или) тлеть после удаления пламени горелки;

- длина обуглившейся части образца ‒ расстояние от начальной
грани образца до наиболее удалённой части повреждения; при этом в длину обуглившейся части включают зоны частичного поражения (обугливания или охрупчивання) и не включают зоны, покрытие сажей, пятнами, а также зоны покоробления или обесцвечивания.

Испытуемые материалы по степени горючести (при испытании в вертикальном положении)  классифицируются следующим образом:

Трудносгорающие. К этой группе относятся материалы, у которых после удаления источника пламени не наблюдается остаточное горение или тление, а средняя длина прогоревшей части составляет менее 170 мм.

Самозатухающие. Материалы, у которых после удаления источника пламени остаточное горение или тление длится не более 15 с, а средняя длина прогоревшей части  составляет менее 170 мм.

Сгорающие. Материалы, не удовлетворяющие требованиям вышеуказанных категорий.

Термическое старение резин в ненапряжённом состоянии (ГОСТ 9024-74)

Сущность метода заключается в том, что недеформированные образцы резин подвергают воздействию воздуха или кислорода при повышенной температуре (термическое старение) и определяют способность резин сопротивляться воздействию этих факторов по оценке сохраняемости основных рабочих характеристик.

Характерным может являться один из следующих показателей: условная прочность при растяжении, условное напряжение при заданном удлинении, относительное удлинение при разрыве, твёрдость, сопротивление раздиру и другие. Для резин чаще всего характерным показателем является относительное удлинение при разрыве.

За результат испытания принимают изменение характерного показателя после старения, вычисляемого (за исключением твёрдости) в процентах.

### Определение коэффициента морозостойкости по эластическому восстановлению резин Кв (ГОСТ 13808-79)

Сущность метода заключается в определении способности образца (цилиндра диаметром 10 мм и высотой ~10 мм), сжатого при температуре (23 ± 2)°С на величину ~20% и выдержанного при заданной низкой температуре в охлаждающей среде в течение 5 мин., восстанавливать свою высоту при низкой температуре после освобождения от нагрузки (время на восстановление образца – 3 мин.).

Параметр Кв (безразмерная величина; диапазон значений от 0 до 1) характеризует работоспособность резины как уплотнительного материала при отрицательных температурах. Считается, что резина сохраняет работоспособность при данной отрицательной температуре, если показатель Кв при этой температуре не менее 0,2.

Определение относительной остаточной деформации сжатия (ОДС) резин после воздействия повышенных температур (ГОСТ 9.029-74)

Сущность метода заключается в том, что образцы подвергают статической деформации сжатия и по величине относительной остаточной деформации определяют способность резин сохранять эластические свойства после старения образцов в сжатом состоянии при заданных условиях.

Образец (цилиндр диаметром 10 мм и высотой ~10 мм) сжимают при комнатной температуре в струбцине с ограничителями, подобранными таким образом, чтобы степень сжатия образца составляла ~20%. Предварительно измеряют начальную высоту образца. Струбцины с образцами помещают в термостат, нагретый до заданной температуры, на заданное время (не менее 24 ч). Затем струбцины вынимают из термостата, извлекают из них образцы, выдерживают их в свободном состоянии 30 мин. при комнатной температуре и измеряют конечную высоту образцов.

Величина ОДС (%) характеризует работоспособность резины как уплотнительного материала при повышенных температурах. Считается, что резина сохраняет работоспособность при данной температуре, если показатель ОДС после воздействия на образец этой температуры в течение не менее 24 ч не более 80%.

Экспериментальная часть

Раздел 1. Проведены исследования по опробованию применения в качестве антипиренов для серийно выпускаемой отечественной резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА на основе метилвинилсилоксанового каучука (ТУ 38 0051166-2015 «Смеси резиновые для резинотехнических изделий авиационной техники») тонкодисперсных антипиренов – гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01» и гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» производства ЗАО «Геоком». Антипирены – гидроксиды металлов вводились в сырую резиновую смесь на вальцах резинообрабатывающих в количествах от 50 до 100 мас. ч. Также в качестве антипирена использовался декабромдифенилоксид в количестве от 10 до 20 мас. ч.

Изучены зависимости основных физико-механических характеристик полученных вулканизатов от содержания антипиренов – тонкодисперсных гидроксидов алюминия и магния, а также декабромдифенилоксида (ДБДФО). Также изучено влияние красителей на физико-механические свойства вулканизатов резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА с антипиреном – тонкодисперсным гидроксидом магния (таблицы 1-5).

Таблица 1

Физико-механические свойства и горючесть вулканизатов серийной резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА с тонкодисперсными антипиренами - гидроксидами алюминия и магния, а также ДБДФО

| Наименование резины | Длитель-ность остаточного горения и (или) тления, с | Классифи-кация образца по ОСТ 1 90094-79 | Условная прочность при растя-жении, МПа | Относитель-ное удлинение при разрыве,% | Относитель-ное остаточное удлинение после разрыва, % | Твёр-дость, усл. ед. Шор А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резина марки ИРП-1338 НТА без антипиренов | более 60 | сгорающ. | 10,0 | 470 | 8 | 60 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 50 мас. ч. гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01» | более 60 | сгорающ. | 6,2 | 350 | 7 | 67 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 50 мас. ч. гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» | более 60 | сгорающ. | 5,8 | 370 | 8 | 69 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 75 мас. ч. гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01» | 10 | самозатух. | 5,3 | 270 | 5 | 71 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 65 мас. ч. гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» | 8 | самозатух. | 5,4 | 340 | 7 | 70 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 100 мас. ч. гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01» | 0 | трудносгор. | 4,6 | 240 | 4 | 75 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 90 мас. ч. гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» | 0 | трудносгор. | 3,6 | 250 | 6 | 76 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 10 мас. ч. ДБДФО | более 60 | сгорающ. | 9,6 | 450 | 7 | 61 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 15 мас. ч. ДБДФО | 3 | самозатух. | 9,4 | 440 | 7 | 61 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 20 мас. ч. ДБДФО | 0 | трудносгор. | 9,0 | 420 | 7 | 62 |

Таблица 2

Эксплуатационные характеристики вулканизатов серийной резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА с тонкодисперсными антипиренами - гидроксидами алюминия и магния, а также ДБДФО

| Наименование резины | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению (Кв) |  |  | Относительная остаточная деформация сжатия (ОДС) в среде воздуха, % |  | Сопротивление раздиру, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при Т = -50°С | при Т = -55°С | при Т = -57°С | после 100°С, 72 ч | после 200°С, 24 ч |  |
| Резина марки ИРП-1338 НТА без антипиренов | 0,63 | 0,52 | 0,45 | 21 | 29 | 24,9 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 75 мас. ч. гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01» | 0,61 | 0,31 | 0,12 | 22 | 53 | 16,4 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 65 мас. ч. гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» | 0,56 | 0,24 | 0,07 | 23 | 71 | 18,2 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 20 мас. ч. ДБДФО | 0,59 | 0,34 | 0,15 | 22 | 32 | 20,1 |

Таблица 3

Физико-механические свойства и горючесть вулканизатов серийной резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА с тонкодисперсными антипиренами - гидроксидами алюминия и магния, а также ДБДФО после ускоренного теплового старения на воздухе (200°С, 24 ч)

| Наименование резины | Длитель-ность остаточного горения и (или) тления, с | Классифи-кация образца по ОСТ 1 90094-79 | Условная прочность при растяжении, МПа | Относитель-ное удлинение при разрыве,% | Относитель-ное остаточное удлинение после разрыва, % | Твёр-дость, усл. ед. Шор А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резина марки ИРП-1338 НТА без антипиренов | более 60 | сгорающ. | 9,6 | 450 | 8 | 61 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 75 мас. ч. гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01» | 12 | самозатух. | 4,8 | 230 | 5 | 72 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 65 мас. ч. гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» | 7 | самозатух. | 5,0 | 300 | 6 | 72 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 20 мас. ч. ДБДФО | 4 | самозатух. | 8,7 | 400 | 7 | 63 |

Таблица 4

Физико-механические свойства и горючесть вулканизатов серийной резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА с тонкодисперсными антипиренами - гидроксидами алюминия и магния, а также ДБДФО после ускоренного теплового старения на воздухе (250°С, 24 ч)

| Наименование резины | Длитель-ность остаточного горения и (или) тления, с | Классифи-кация образца по ОСТ 1 90094-79 | Условная прочность при растяжении, МПа | Относитель-ное удлинение при разрыве,% | Относитель-ное остаточное удлинение после разрыва, % | Твёр-дость, усл. ед. Шор А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резина марки ИРП-1338 НТА без антипиренов | более 60 | сгорающ. | 5,1 | 300 | 9 | 62 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 75 мас. ч. гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01» | более 60 | сгорающ. | 2,9 | 70 | 5 | 79 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 65 мас. ч. гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» | 5 | самозатух. | 3,1 | 30 | 2 | 91 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 20 мас. ч. ДБДФО | более 60 | сгорающ. | 4,8 | 280 | 9 | 63 |

Таблица 5

Физико-механические свойства и горючесть вулканизатов серийной резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА с тонкодисперсным антипиреном - гидроксидом магния и красителями (пигментами)

| Наименование резины | Длитель-ность остаточного горения и (или) тления, с | Классифи-кация образца по ОСТ 1 90094-79 | Условная прочность при растя-жении, МПа | Относитель-ное удлинение при разрыве,% | Относитель-ное остаточное удлинение после разрыва, % | Твёр-дость, усл. ед. Шор А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 65 мас. ч «ФРАМИТЕКС 02-97» без красителей (цвет – белый) | 8 | самозатух. | 5,4 | 340 | 7 | 70 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 65 мас. ч «ФРАМИТЕКС 02-97» + 10 мас. ч. красного пигмента 1023 (производства ОАО «ДКЗ») | 8 | самозатух. | 5,1 | 320 | 5 | 71 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 65 мас. ч «ФРАМИТЕКС 02-97» + 10 мас. ч. синего пигмента 906 (производства ОАО «ДКЗ») | 10 | самозатух. | 5,0 | 320 | 5 | 72 |
| Резина на основе ИРП-1338 НТА + 65 мас. ч «ФРАМИТЕКС 02-97» + 3 мас. ч. тех. углерода П-514 | 11 | самозатух. | 5,3 | 340 | 6 | 70 |

На рисунке 1 представлены образцы вулканизатов резиновой смеси на основе ИРП-1338 НТА с добавлением 65 мас. ч гидроксида алюминия марки «ФРАМИТЕКС 02-97» без красителей (цилиндры белого цвета) и с добавлением различных пигментов (пластины синего, красного и чёрного цвета).

Рис. 1 - Образцы вулканизатов резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА

с добавлением антипирена и красителей

Раздел 2. С целью исследования возможности создания максимально термостойкой уплотнительной резины, обладающей при этом также пониженной горючестью, был использован экспериментальный образец нового кремнийорганического блок-сополимера, синтезированный ФГУП «НИИСК» (г. Санкт-Петербург).

Технология изготовления резин на основе данного каучука имеет свои особенности; она является более энергоёмкой и длительной по времени (в сравнении с другими кремнийорганическими резинами). В качестве вулканизующих агентов используются гуанидные соединения вместо органических пероксидов, обычно применяемых в рецептурах большинства серийно выпускаемых кремнийорганических резин.

Получены экспериментальные образцы вулканизатов резиновой смеси на основе кремнийорганического блок-сополимера. Результаты исследований свойств экспериментальных образцов вулканизатов резиновой смеси на основе морозостойкого кремнийорганического блок-сополимера повышенной термостойкости приведены в таблицах 6, 7.

Таблица 6

Горючесть и физико-механические свойства образцов вулканизатов резиновой смеси на основе нового кремнийорганического блок-сополимера

| Длитель-ность остаточно-го горения и (или) тления, с | Классифи-кация образца по ОСТ 1 90094-79 | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Твёрдость, усл. ед. Шор А | Отн. остат. деформация сжатия (ОДС) в среде воздуха после 250°С, 24 ч, % | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению (Кв) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Температура, °С | Значение Кв |
| 11 | самозатух. | 5,5 | 240 | 56 | 58 | минус 60 | 0,39 |
|  |  |  |  |  |  | минус 65 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  | минус 70 | 0,15 |

Таблица 7

Упруго-прочностные свойства образцов вулканизатов резиновой смеси на основе нового кремнийорганического блок-сополимера после ускоренного теплового старения

| Условия ускоренного теплового старения | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Твёрдость, усл. ед. Шор А |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздух / 300ºС / 168 ч | 5,6 | 160 | 60 |
| Воздух / 300ºС / 336 ч | 5,0 | 90 | 71 |
| Воздух / 350ºС / 24 ч | 5,8 | 110 | 64 |
| Воздух / 350ºС / 48 ч | 5,0 | 60 | 82 |
| Воздух / 350ºС / 72 ч | 4,6 | 30 | 93 |
| Воздух / 400ºС / 3 ч | 4,7 | 70 | 75 |
| Воздух / 400ºС / 6 ч | 4,1 | 40 | 86 |

Определена горючесть образцов вулканизатов Установлено, что образцы вулканизатов являются самозатухающими без добавления в сырую резиновую смесь антипиренов.

Установлено, что полученные образцы вулканизатов сохраняют работоспособность после воздействия температур: 300°С в течение двух недель (336 ч), 350°С в течение трёх суток (72 ч), 400°С в течение 6 ч (после старения в указанных режимах они сохраняют эластичность – условная прочность при растяжении на уровне не ниже 3,9-4,2 МПа и относительное удлинение при разрыве не ниже 30-40%). В ходе теплового старения наблюдается увеличение твёрдости образцов вулканизатов.

На рисунке 2 представлены образцы вулканизатов резиновой смеси на основе нового кремнийорганического блок-сополимера типа «Термосил» производства ФГУП «НИИСК»

Рис. 2 - Образцы вулканизатов резиновой смеси на основе нового кремнийорганического блок-сополимера

Выводы

По разделу 1. Из анализа результатов испытаний образцов вулканизатов резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА на основе метилвинилсилоксанового каучука без и с добавлением тонкодисперсных антипиренов, а также красителей следует, что:

- вулканизат резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА на основе метилвинилсилоксанового каучука в исходном состоянии (без добавления антипиренов) является сгорающим (таблица 1);

- для получения самозатухающей резины на основе метилвинилсилоксанового каучука необходимо введение в сырую резиновую смесь 75 мас. ч. тонкодисперсного гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01», или 65 мас. ч.  тонкодисперсного гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97»,  либо 15 мас. ч. декабромдифенилоксида (таблица 1);

- для получения трудносгорающей резины на основе данного каучука требуется введение в резиновую смесь 100 мас. ч. тонкодисперсного гидроксида алюминия марки «ФРАМИАЛ 01», или 90 мас. ч.  тонкодисперсного гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97»,  либо 20 мас. ч. декабромдифенилоксида. При введении гидроксидов алюминия и магния в указанных дозировках наблюдается значительное падение физико-механических характеристик вулканизатов (таблица 1);

- полученные образцы самозатухающих вулканизатов на основе ме-тилвинилсилоксанового каучука с добавлением антипиренов имеют удовлетворительные физико-механические характеристики (таблицы 1, 2);

- морозостойкость вулканизатов при добавлении антипиренов в оптимальных соотношениях падает примерно на 5-7°С, но при этом остаётся на уровне не выше минус 55°С (Кв≥0,2), что позволяет рекомендовать такие резины для использования в условиях арктического климата (таблица 2);

- верхний температурный предел эксплуатации вулканизатов на основе метилвинилсилоксанового каучука с добавлением антипиренов находится на уровне 200°С (таблицы 3, 4);

- наиболее эффективным из исследованных антипиренов применительно к метилвинилсилоксановым резинам является декабромдифенилоксид, обеспечивающий возможность создания трудносгорающих резин при наилучшем сохранении физико-механических характеристик резин. Однако, ДБДФО, в отличие от гидроксидов алюминия и магния, выделяет при разложении токсичные летучие вещества, а при температуре 250°С полностью разлагается в течение 24 ч. (таблица 4);

- показана возможность создания самозатухающих резин на основе резиновой смеси ИРП-1338 НТА различных цветов. При этом существенного падения физико-механических свойств образцов вулканизатов не происходит (таблица 5).

По разделу 2. По результатам экспериментальных исследований образцов вулканизатов резиновой смеси на основе нового морозостойкого кремнийорганического блок-сополимера повышенной термостойкости (с температурным диапазоном эксплуатации от минус 65 до 350°С) показана возможность создания самозатухающей резины на основе такого блок-сополимера.

При этом в отличие от резин на основе метилвинилсилоксанового каучука, для снижения горючести дополнительная модификация рецептуры при помощи антипиренов не требуется, что оказывает положительное влияние на сохранение физико-механических свойств резины (таблицы 6, 7).

Литература

1. Большой справочник резинщика //Под ред. С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2012. 1392 с.

2. М. Шетц. Силоксановый каучук /Под ред. А.Л. Клебанского, О.Н. Долгова. Л.: «Химия», 1975. 192 с.

3. Ф.А. Махлис, Д.Л. Федюкин. Терминологический справочник по резине. М.: «Химия», 1989. 400 с.

4. Уплотнения и уплотнительная техника. Справочник /Под общей редакцией А.И. Голубева, Л.А. Кондакова. М.: Машиностроение, 1986. 464 с.

5. И.С. Наумов, А.П. Петрова, А.М. Чайкун. Резины уплотнительного назначения и снижение их горючести //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2013. №5. С. 28–35.

6. В.И. Кодолов. Замедлители горения полимерных материалов. М.: «Химия», 1980. 269 с.

7. Горючесть и дымообразующая способность полимерных материалов авиационного назначения /Под ред. Р.Е. Шалина, Б.И. Паншина. М.: Издательство ВИАМ, 1986. 104 с.

8. R.L. Clough. Aging Effects on Fire-Retardant Additives in Polymers //Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition. 1983. V. 21. P. 767–780.

9. А.М. Чайкун, О.А. Елисеев, И.С. Наумов, М.А. Венедиктова. Особенности построения рецептур для морозостойких резин //Авиационные материалы и технологии. 2012. №3. С. 53–55.

10. А.М. Чайкун, И.С. Наумов, О.А. Елисеев, М.А. Венедиктова. Особенности морозостойких резин на основе различных каучуков //Труды ВИАМ. 2013. №12. Ст. 04 (viam-works.ru).

11. И.С. Наумов, А.М. Чайкун, О.А. Елисеев. Российские и международные стандарты на методы испытаний резин, сырых резиновых смесей и высокомолекулярных каучуков //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2014. № 11. С. 4-13.

12. И.С. Наумов, А.П. Петрова, О.А. Елисеев, С.Л. Барботько. Экспериментальные исследования в области создания кремнийорганических резин с пониженной горючестью //Труды ВИАМ. 2015. №10. Ст. 09 (viam-works.ru).