УДК 621.763

Структурные исследования эластомерных композитов методом атомно-силовой микроскопии

Шадринов Н.В.1, к.т.н., Соколова М.Д.2, д.т.н.

Nshadrinov@gmail.com

1 Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

2 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Аннотация:

В работе представлены результаты исследования полимер-эластомерных композитов на основе бутаден-нитрильной резины, сверхвысокомолекулярного полиэтилена и наполнителей, улучшающих взаимодействие на границе раздела фаз методом атомно-силовой микроскопии

Ключевые слова:

Эластомерный композит, атомно-силовая микроскопия, структура, деформация

Abstract:

The results of research of polymer-elastomeric composites based on butadiene-nitrile rubber, ultra high molecular weight polyethylene and fillers improving interfacial interaction by atomic force microscopy are presented in this work.

Key words:

elastomeric composite, atomic-force microscopy, structure, deformation

Методом атомно-силовой микроскопии исследованы полимерэластомерные композиты на основе термодинамически несовместимой пары полимеров бутадиен-нитрильной резины и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Проведены структурные исследования межфазных границ в состоянии покоя и в деформированном состоянии. Для проведения исследований в деформированном состоянии разработано устройство с растяжным механизмом, совместимое с атомно-силовым микроскопом. Показаны изменения свойств композитов и образование развитой межфазной границы в присутствии компатибилизатора и образование разрывов между смешиваемыми полимерами при одноосном растяжении.

Введение

Одним из перспективных направлений в разработке новых композиционных материалов является разработка  материалов на основе полимерных смесей, которые благодаря своим уникальным свойствам, применяются в различных ответственных узлах машин и механизмов. Однако для развития разработок и применения полимерных смесей необходимо установить связь между макроскопическими свойствами и микроморфологией. Механика разрушения предоставляет солидную основу для выбора материалов и фундаментального понимания явления, что необходимо для конструирования микроструктуры новых полимерных смесей. Зачастую, эксплуатация изделий на основе полимерных композитов, происходит в условиях механических нагрузок [3, 4]. Следовательно, изучение процессов деформации и разрушения в режиме In-situ, является актуальной задачей. При изучении деформации полимерных композиционных материалов, одним из основных направлений является изучение изменений структуры материала при растяжении, а именно изучение механизма различных видов деформаций и начальных стадий прорастания трещин, особенно в местах межфазных границ смешиваемых полимеров или различного рода наполнителей [5]. На сегодняшний день использование атомно-силовой микроскопии (АСМ) in situ и позволяет визуализировать и исследовать структурные особенности агрегатов наполнителя и моделировать влияние наполнителя на упруго-прочностные свойства композитов в процессе деформации [6 – 8].

Экспериментальная часть

В работе представлены результаты исследования деформации полимер – эластомерных композитов на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНКС-18) и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) в присутствии активированного цеолита методом АСМ.  Композиты на основе БНКС-18 и СВМПЭ термодинамически несовместимы и соответственно, полного взаимного растворения не происходит [9]. Для повышения смешиваемости данных полимеров, использован механоактивированный природный цеолит [10], играющий роль компатибилизатора. Механическая активация природного цеолита месторождения Хонгуруу (Республика Саха (Якутия)) проведена на планетарной мельнице Активатор 2S (ЗАО «Активатор», Россия) в течение 2 минут. Активация проведена при скорости вращения центральной оси – 1000 об/мин, скорости вращения барабанов – 1500 об/мин с центробежным ускорением до 150G. Обоснование выбора ингредиентов и технология изготовления полимерэластомерных композитов на основе БНКС-18 и СВМПЭ описаны в работе [11].

Физико-механические исследования полимерэластомерных композитов проведены на испытательной машине "ShimadzuAutograph" согласно с ГОСТ 270-75. Исследование стойкости в ненапряженном состоянии к воздействию агрессивной среды масла АМГ-10 проведены по ГОСТ 9.030-74. Абразивостойкость резин оценивали по методу определения сопротивления истиранию в соответствии с ГОСТ 23509-79. Морозостойкость резин при -45оС испытывали по методу определения морозостойкости при растяжении в соответствии с  ГОСТ 408-78.

Исследование структурной организации полимерэластомерных композитов проведены на универсальном сканирующем зондовом микроскопе Ntegra Prima (NT – MDT, Россия). Несмотря на то, что полимерэластомерные композиты представляют собой достаточно мягкий материал, были использованы как полуконтактный (метод фазового контраста), так и контактный (метод постоянной силы, метод силовой модуляции и АСМ спектроскопия) методы сканирования в жидкости (дистиллированная вода) с применением стандартных кантилеверов (CSG 10, NSG 20). Видимой деформации и нарушения структуры не наблюдалось. Для исследования совместимости между БНКС-18 и СВМПЭ в присутствии компатибилизатора использован метод измерения силы адгезии. Методика проведения измерения адгезии подробно описана в работе [12].

Для исследования полимерных материалов в деформированном состоянии методом атомно-силовой микроскопии, разработано специальное устройство совместимое с АСМ (Рис. 1). На разработанное устройство  оформлен патент РФ [13].

Рис. 1 – схематическое изображение устройства с растяжным механизмом для атомно-силового микроскопа (а) и устройство в рабочем состоянии (б)

Существенным плюсом устройства является то, что благодаря специальным физическим параметрам (размер, вес, пропорции) устройство можно установить в АСМ и тем самым использовать позиционер микроскопа. Использование позиционера АСМ предполагает автоматический подвод и отвод зонда к поверхности исследуемого материала, что позволяет сохранить дорогостоящие зонды.

Для описания структурных перестроек поверхности, происходящих в процессе деформации, с помощью растяжного устройства для АСМ проведены исследования при различных степенях одноосного растяжения. Исследования поверхности проводились в одних и тех же зонах при различных степенях деформации от 0 до 175% удлинения. Анализ участка проводился после каждого 25%-го удлинения. Для того, чтобы зонд все время оставался на одном и том же исследуемом участке полимерэластомерного композита, использовался оптическая система наблюдения АСМ. В процессе ступенчатой деформации после каждого шага наблюдается релаксация напряжения к равновесному значению. Поэтому, перед каждым сканированием поверхности после каждого увеличения растяжения на 25% выжидалось 10 минут.

Обсуждение результатов

Исследование физико-механических свойств полимерэластомерных композитов показало, что введение СВМПЭ приводит к повышению прочностных показателей, и значительному снижению относительного удлинения при разрыве (Табл. 1). Снижение относительного удлинения материала объясняется слабой адгезией между БНКС-18 и СВМПЭ. Введение активированного цеолита в резиновую смесь, приводит к дополнительному повышению прочностных показателей и улучшает значения относительного удлинения. Видно, что прочностные показатели (модуль при 50, 75 и 100%-ом удлинении) у образца с цеолитом выше, чем у образца без цеолита на 6-10%, относительное удлинение выше на 9%. Это свидетельствует о том, что в присутствии активированного цеолита взаимодействие между СВМПЭ и БНКС-18 улучшилось.

Таблица 1

Свойства полимерэластомерных композитов

| Материал | εp, % | f50, МПа | f75, МПа | f100, МПа | fp, МПа | ∆Q, среде АМГ-10, % | ∆V, см3 | Км -45ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БНКС-18 | 238 | 3,5 | 4,1 | 5,7 | 12,5 | 10,63 | 0,247 | 0,39 |
| БНКС-18+10%СВМПЭ | 179 | 5,7 | 7,4 | 12,2 | 13,7 | 8,81 | 0,228 | 0,44 |
| БНКС-18+10%(СВМПЭ+2% цеолит) | 188 | 6,1 | 8,6 | 12,7 | 14,2 | 7,42 | 0,211 | 0,51 |

εp, %- относительное удлинение; f50, 75, 100, МПа – условное напряжение при 50, 75 и 100%  удлинении; fp, МПа – условная прочность при растяжении. ∆Q, %- степень набухания в среде гидравлического масла АМГ-10; ∆V, см3 – объемный износ; Км -45, ºС- коэффициент морозостойкости при -45оС.

В табл. 1 также приведены результаты исследования агрессивостойкости, износостойкости и морозостойкости полимерэластомерных композитов. Видно, что введение активированного цеолита приводит не только к повышению физико-механических свойств композита, но и повышению стойкости к среде масла АМГ-10 и повышению  коэффициента морозостойкости при -45оС и уменьшению абразивного износа.

Исследование полимерэластомерных образцов методом атомно-силовой микроскопии показало, что при введении СВМПЭ (без цеолита) наблюдается резкая граница раздела между фазами БНКС и СВМПЭ. Измерение силы адгезии методом АСМ спектроскопии показало, что сила адгезии на поверхности резины значительно выше, чем на поверхности СВМПЭ: среднее значение силы адгезии в эластомерной матрице - 2,84 нН, а на поверхности СВМПЭ - 1,29 нН (табл. 2). Видно, что сила адгезии в эластомерной матрице в 2,2 раза выше, чем в зоне СВМПЭ и что переход из фазы СВМПЭ в эластомерную матрицу резкий.

Таблица 2

Данные измерения силы адгезии в различных зонах полимерэластомерных композитов

| Материал | Адгезия (нН) на поверхности: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СВМПЭ | эластомерная матрица | межфазная граница |
| БНКС-18+10%СВМПЭ | 1,29 | 2,84 | - |
| БНКС-18+10%(СВМПЭ+5%акт.цеолит.) | 2,45 | 3,06 | 2,99 |

Использование метода отображения фазового контраста показало, что переход из СВМПЭ в эластомерную матрицу – резкий (рис. 2а), т.е. в этом случае наблюдается межфазная граница, а не развитый межфазный переходной слой.

Рис. 2 - Изображение фазового контраста образца полимерэластомерного композита на основе БНКС и СВМПЭ а) без компатибилизатора (5х5 мкм2); б) с активированным цеолитом (5х5 мкм2); в) Схема формирования переходного слоя между  кристаллическим полимером  (А) и эластомерной аморфной матрицей (Б): с - слой сегментальной растворимости, к - граничный слой с измененной надмолекулярной структурой эластомера  с частицами микрофазы кристаллического полимера.

Результаты исследования композита в присутствии активированного природного цеолита показали, что введение цеолита, преимущественно локализованного на частицах СВМПЭ и на границе раздела полимерных фаз, привело к  значительному повышению поверхностной энергии СВМПЭ. Уменьшение разницы в значениях силы адгезии на поверхностях СВМПЭ и эластомерной матрицы, привело к интенсификации взаимодействия на границе раздела фаз и образованию межфазных слоев. Образование развитой межфазной границы между СВМПЭ и БНКС-18 в присутствии активированного цеолита зафиксировано методом отображения фазового контраста (рис. 2б).

Установлено, что развитый переходный слой, приведенный на рис. 2б, представляет собой классический слой 2 типа (рис. 2, в),  который образуется по коллоидно-химическому механизму и описан в работе Ю.С. Липатова [9]. Вследствие близости поверхностных энергий контактирующих полимеров наблюдается самопроизвольное эмульгирование СВМПЭ в межфазный слой. Такой слой имеет сложное строение и состоит из морфологически измененного слоя эластомера с частицами микрофазы кристаллического полимера СВМПЭ. Кроме того фазовый контраст показал, что переходный слой имеет разрыхленную структуру, что обеспечивает повышенную гибкость макромолекул в этой зоне и за счет этого более быстрое протекание релаксационных процессов при нагрузке и деформации материала, а также улучшение свойств, при пониженных температурах.

Таблица 3

Шероховатость полимерэластомерных композитов при различных степенях одноосного растяжения

| № | Показатель | Степень деформации, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| 1 | Ra, нм | 36,4 | 93,0 | 133,5 | 140,5 | 197,6 | 184,4 | 203,3 | 193,5 |
| 2 | Rq, нм | 47,4 | 117,8 | 169,7 | 178,6 | 247,2 | 235,9 | 260,3 | 248,2 |
| 3 | Rsk,нм | 0,30 | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 0,13 | 0,12 | 0,33 | 0,04 |
| 4 | Глубина разрыва в системе СВМПЭ/БНКС18, мкм | 5,9 | 7,0 | 8,0 | 8,3 | 9,4 | 11,9 | - | - |
| 5 | Глубина разрыва СВМПЭ/БНКС-18 +цеолит, мкм | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | - | - |

Анализ шероховатости поверхности показал, что по мере увеличения степени растяжения, шероховатость планомерно увеличивается (табл. 3). Однако было установлено, что после достижения 100%-ой деформации, средняя шероховатость и среднеквадратичная шероховатость перестают увеличиваться и устанавливаются на уровне 193±5 нм и 245±10 нм.

Как было отмечено ранее, БНКС-18 и СВМПЭ являются термодинамически несовместимыми полимерами. Поэтому, в изготовленных композитах, СВМПЭ находится в виде микрообъемов (размер частиц 20-30 мкм) в непрерывной фазе БНКС-18. Исследование участков границы БНКС-18/СВМПЭ при  различных степенях деформации показало, что при увеличении растяжения увеличивается разрыв между ними (табл. 3). Установлено, что для образцов полимерэластомерных композитов, изготовленных без активированного цеолита глубина разрыва между СВМПЭ и БНКС-18 намного больше, чем у образца с активированным цеолитом, что опять же свидетельствует об образовании более развитой межфазной границы при использовании компатибилизатора.

Выводы

- Методом атомно-силовой микроскопии установлено образование развитой межфазной границы между БНКС-18 и СВМПЭ в присутствии механоактивированного природного цеолита. Установлено, что развитый переходный слой, представляет собой классический слой 2 типа,  который образуется по коллоидно-химическому механизму и описан в работе Ю.С. Липатова. Образование развитого переходного слоя обеспечивает повышенную гибкость макромолекул в этой зоне и за счет этого более быстрое протекание релаксационных процессов при нагрузке и деформации материала, а также улучшению свойств, при пониженных температурах.

- Разработано устройство с растяжным механизмом для атомно-силового микроскопа, которое может быть эффективно использовано для исследования полимерных материалов в деформированных состояниях.

- Показано изменение поверхностной структуры при одноосном растяжении полимерэластомерного композита, в частности изменение шероховатости материала при различной степени деформации. Установлено, что в полимерэластомерных композитах увеличение степени деформации приводит к увеличению шероховатости материала в целом.

- Установлено, что введение механоактиврованного цеолита приводит к значительно меньшему разрушению на межфазных границах при одноосном растяжении.

Литература

- Sabu T., Kuruvilla J., Sant K. M., Koichi G., Meyyarappallil S. S. Polymer Composites, Volume 1, First Edition, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, 2012, p. 3.

- Mittal V., Kim J. K., Pal K. Resent advances in elastomeric nanocomposites // Springer: Verlag Berlin Heidelberg, 2011.

- Резниченко С.В., Морозова Ю.Л. Большой справочник резинщика. Ч. 1. Каучуки и ингредиенты. –М.: ООО «Издетельский центр «Техинформ» МАИ», 2012. –С. 9.

- Горенберг А.Я. Исследование деформации и разрушения полименых матриц, волокон и композитов электронно-микроскопическими методами. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Москва, 2008, -С.1-2

- Морозов И.А. Влияние структуры эластомерного нанокомпозита на его механические свойства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 01.02.04: защищена 16.11.08 / Морозов Илья Александрович, Пермь, 2008. – С.3.

- Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии - Нижний Новгород: Техносфера, 2004, с. 144

- Молчанов С.П. Многопараметрическая атомно-силовая микроскопия в физико-химических исследованиях микро- и нанообъектов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 02.00.04: защищена 31.05.07 / Молчанов Сергей Петрович. – М., 2007, -С.3.

- Алексеев А.М., Быков В.А., Бузин А.И., Саунин С.А. Применение методов мультимодовой СЗМ в исследованиях полимеров. Электронный ресурс www.ntmdt.ru

- Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров // Химия: Москва, 1991, -С. 260

- Блох Г.А., Рапчинская С.Е. Цеолиты в резиновой промышленности. М.: ЦНИИТ Энефтехим. 1976. 86 с.

- Соколова М.Д., Давыдова М.Д., Шадринов Н.В. Морозостойкие композиты на основе бутадиен-нитрильного каучука, сверхвысокомолекулярного полиэтилена и природного цеолита // Материаловедение – 2010, -№5, - С. 40-45.

- Соколова М.Д., Шадринов Н.В., Давыдова М.Л., Сафронов А.Ф. Исследование межфазного взаимодействия в полимерэластомерных композициях методом атомно-силовой микроскопии // Инженерный вестник Дона. - 2010г. №4. http://www.ivdon.ru

- Патент РФ №2521267 Устройство для исследования материалов в деформированных состояниях методом атомно-силовой микроскопии. Автор Шадринов Н.В., 29.04.14,  бюл. № 18.