УДК 678.7

Разработка эластомерных материалов для использования в условиях Арктики

Новаков И,А., д. х. н., академик РАН, Ваниев М.А., д.т.н., Демидов Д.В., Востриков Д.С.

president@vstu.ru

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»

Аннотация:

Обсуждается проблема создания маслостойких низкотемпературных эластомеров. Проанализирован ассортимент каучуков, пригодных для решения поставленной задачи. Представлены свойства разработанных резин на основе гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков

Ключевые слова:

низкотемпературные эластомеры, температура стеклования, морозостойкость резин, каучуки, пластификаторы

Abstract:

Discusses the problem of creating low-temperature oil-resistant elastomers. Analyzes the assortment of rubbers, suitable for the task. Presents properties of the developed rubber compounds based on hydrogenated butadiene-nitrile rubbers

Keywords:

low-temperature elastomers, the glass transition temperature, frost resistance of rubbers, rubbers, plasticizers

Создание эластомеров, способных сохранять эластичность в области низких температур в сочетании с высокой стойкостью к нефтепродуктам, буровым растворам и другим сопутствующим реагентам в настоящее время особенно актуально, поскольку исследования в данном направлении находятся в ракурсе критической технологии разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи. В связи с тем, что основные разведанные запасы углеводородного сырья сконцентрированы на территориях Западной Сибири, Республики Саха (Якутия) и Арктического шельфа, для которых характерны экстремально низкие температуры и, учитывая резкий рост интереса России и других стран к Арктическому шельфу, возникает острая необходимость решения данной проблемы [1].

Своевременное внедрение эластомерных материалов нового поколения в виде комплектующих изделий в конструкциях управляющих, питающих, силовых и других машин с большим количеством эластомерных уплотнений, эксплуатирующихся в условиях Арктики, позволит обеспечить конкурентное преимущество за счет минимизации количества отказов техники и неплановых простоев [2]. Отдельный акцент необходимо сделать на востребованности низкотемпературных резин для изделий ВВСТ, авиации и космонавтики [3, 4]. Наряду с высокими упруго-прочностными характеристиками эластомеры такого назначения должны сочетать морозостойкость с высокой озоно- и атмосферостойкостью, а также стойкостью к воздействию агрессивных сред и топлив. Отметим, что информация об инновационных решениях и о последних результатах работ такого рода в мировой науке носит конфиденциальный характер.

Из вышеизложенного следует, что интенсификация исследований и получение новых знаний в этой области необходимы, в первую очередь, для стратегического развития и конкурентоспособности нефтегазодобывающей отрасли,  авиа- и машиностроения. В этой связи, в настоящем докладе обсуждена проблематика, направленная на решение задачи по созданию рациональных рецептур резин, отвечающих комплексным требованиям по морозо-, тепло-, масло- и бензостойкости, прочностным и упруго-деформационным свойствам, а также обладающих хорошими показателями остаточной деформации сжатия (ОДС).

Поскольку уровень свойств эластомеров в большей степени  зависит от типа каучука, то этот фактор предопределяет принцип его выбора при практическом рецептуростроении. Если решается задача создания именно морозостойких резин (когда нет дополнительных требований, например, по маслобензостойкости), то целесообразно применение некристаллизующихся каучуков общего назначения, характеризующихся низкими значениями температуры стеклования (Тс), к которым относятся полибутадиеновые, полиизопреновые, бутадиенстирольные с малым содержанием (10 %) связанного стирола или -метилстирола, этилен-пропиленовые, бутилкаучуки и некоторые другие. Однако изделия на основе всех перечисленных каучуков ввиду их неполярной природы не обладают стойкостью к нефтепродуктам, а некоторые из них, имеющие высокую ненасыщенность макромолекул, не могут длительно эксплуатироваться в условиях воздействия повышенных температур, агрессивных и окислительных сред.

С учетом критерия «температура стеклования» перспективными каучуками для изделий арктического назначения благодаря наличию в главной цепи простых эфирных связей являются пропиленоксидный (Тс = –74 0С), а также эпихлоргидриновый в варианте тройного сополимера эпихлоргидрина с оксидом пропилена и аллилглицидиловым эфиром (Тс = –64 0С). Силоксановые каучуки также обладают низкими значениями Тс, что обусловлено высокой сегментальной подвижностью макромолекул и наличием «шарнирных» атомов кислорода в основной цепи. Вместе с тем, их применение имеет существенные ограничения из-за недостаточных прочностных свойств, малой стойкости к воздействию нефти и продуктов ее переработки. Последнего недостатка лишены фторсилоксановые эластомеры, содержащие силоксановые и трифторпропильные звенья [5], которые объединяют в себе температурные характеристики каучуков силоксанового типа и стойкость к воздействию топлив и масел, свойственную изделиям на основе фторкаучуков [6].

С точки зрения стойкости к нефтепродуктам для решения задач по обсуждаемой проблематике, помимо фторсилоксановых и фторкаучуков, могут быть использованы каучуки специального назначения такие, как эпихлоргидриновые, акрилатные, бутадиен-нитрильные и их гидрированные аналоги, полифторфосфазеновые, этиленакрилатные и некоторые другие. Несмотря на достаточно широкий круг потенциально пригодных каучуков обеспечение баланса свойств по морозо-, тепло-, масло- и бензостойкости, а также прочностным и упруго-деформационным показателям, зачастую, недостижимо по причине того, что ряд свойств находится в противоречии.

Наиболее удачное сочетание всех характеристик присуще только полифторфосфазеновым эластомерам [7]. Материалы на их основе сохраняют работоспособность в области температур от минус 70 0С до 200 0С, устойчивы к термическому окислению, действию растворителей, а по морозостойкости превосходят промышленные нитрильные, фтор- и фторсилоксановые каучуки. Вулканизаты этих эластомеров характеризуются высокой устойчивостью к абразивному износу, высоким модулем при низком значении ОДС, стойкостью к углеводородам и негорючестью [8]. Это предопределяет эксклюзивность областей их применения в авиакосмической и военной промышленности. Вместе с тем, для широкого применения полифторфосфазеновые эластомеры практически не доступны, поскольку относятся к материалам двойного назначения и в России на сегодняшний день не производятся.

На основании проведенного нами всестороннего анализа для разработки рецептур резин, максимально отвечающих комплексу предъявляемых требований, в качестве базового каучука выбраны гидрированные бутадиен-нитрильные сополимеры с содержанием нитрила акриловой кислоты 17 и 36 % и степенью гидрирования 95 и 99 %. Наполнителем служили активные марки технического углерода. Рецептуры содержали вулканизующие агенты пероксидного типа в сочетании с соагентом вулканизации (триаллилизоцианурат, триметилолпропантриметакрилат). С целью снижения температуры стеклования вулканизатов применяли сложноэфирные пластификаторы (дибутилфталат, дибутилсебацинат, диоктиладипинат).

Влияние рецептурных факторов на изменение температуры стеклования эластомеров исследовали с помощью дифференциально-сканирующего калориметра теплового потока Netzsch DSC 204 F1 Phoenix, а также прибора динамического механического анализа Netzsch DMA 242C. Физико-механические свойства образцов определяли на разрывной машине Zwick 5,0 kN в соответствии с ГОСТ 270-75. Измерение твердости вулканизованных резин и изменение объема образцов после экспозиции в стандартной жидкости СЖР-3 осуществляли согласно действующим стандартам.

На рисунке 1 представлены данные, демонстрирующие достигаемый уровень по показателю Тс для не термостатированных резин. Образцы 1 – 4 отличаются типом каучука, а также природой использованного пластификатора.

а

б

Рис. 1 – Данные по определению температуры стеклования не термостатированных резин методами дифференциально-сканирующей калориметрии (а) и динамического механического анализа (б)

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для разработанных резин значения температуры стеклования по данным ДСК находятся в области от минус 43,2 до минус 46,9 0С. При определении Тс методом ДМА в целом фиксируются близкие результаты. Несколько большая разница зарегистрирована для образца № 4.

Эксплуатационные свойства (в первую очередь показатель ОДС) пероксидных вулканизатов, в том числе и гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков [9], существенно улучшаются после осуществления дополнительного термостатирования резин без давления. Поскольку эта стадия осуществляется при повышенных температурах, то возможно улетучивание пластифицирующего агента, что, в свою очередь, влечет за собой негативное явление в виде повышения значений Тс. Принимая во внимание это важное обстоятельство, на примере рецептур, содержащих дибутилсебацинат в качестве пластификатора, нами были проведены исследования, некоторые результаты которых приведены на рисунке 2.

Из сравнения значений температуры стеклования, определенных методом ДСК (области кривых Mid рисунков 1«а» и 2«а»), а также зарегистрированных посредством ДМА (1«б» и 2«б»), следует, что для термостатированных образцов характерно повышение Тс на 3 – 6 0С. Эта разница демонстрирует уровень негативного влияния стадии термостатирования на температуру стеклования эластомеров, что следует учитывать при изготовлении изделий, предназначенных для низкотемпературной эксплуатации.

Результаты оценки комплекса свойств разработанных резин представлены в таблице 1.

а

б

Рис. 2 – Данные по определению температуры стеклования термостатированных резин* методами дифференциально-сканирующей калориметрии (а) и динамического механического анализа (б).

*Условия термостатирования: 160 0С  4 часа

Таблица 1

Обобщенные результаты комплексных испытаний образцов эластомерных материалов

| Показатель | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 | Образец 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение при удлинении 100 %, МПа | 16,2 | 16,8 | 10,3 | - |
| Условная прочность при растяжении, МПа | 22,2 | 20,5 | 19,4 | 21,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 125 | 125 | 181 | 95 |
| Твердость, ед. Шор А | 86 | 86 | 83 | 90 |
| Показатели остаточной деформации сжатия |  |  |  |  |
| ОДС, % (22 часа 121,1 °С) | 7,0 | 6,3 | 7,2 | 6,8 |
| Изменение свойств после экспозиции в СЖР-3 (t = 100 °С 168 часов) |  |  |  |  |
| Напряжение при удлинении 100 % | 11,3 % | 10,2 % | -1,4 % | 9,7 % |
| Условная прочность при растяжении | -4,2 % | 1,2 % | 0,3 % | 2,2 % |
| Относительное удлинение при разрыве | -10,9 % | -6,9 % | -11,6 % | -7,6 % |
| Твердость, ед. Шор А | -3 | -5 | -7 | -4 |
| Изменение объема | 7,9 % | 15,3 % | 14,6 % | 10,3 % |
| Изменение свойств после газовой декомпрессии (газ CO2,, давление 4,8 - 5,5 МПа) |  |  |  |  |
| Условия испытаний: экспозиция в течение 24 часов при комнатной температуре, затем быстрая декомпрессия |  |  |  |  |
| Изменение твердости, ед. Шор А | -5 | -6 | -8 | -4 |
| Изменение объема | 8,1 % | 11,9 % | 19,9 % | 9,8 % |

Следует отметить, что помимо приемлемых значений по температурам стеклования, характеристики разработанных резин по физико-механическим свойствам и твердости соответствуют требованиям нормативно-технической документации для пакерных изделий нефтегазодобывающего оборудования. Кроме того, они обладают сравнительно низкими показателями остаточной деформации сжатия (в пределах 6,3 – 7,2 %), что важно для материалов уплотнительного назначения. После экспозиции при повышенной температуре в стандартной жидкости СЖР-3 (тест на маслостойкость) образцы эластомеров, в целом, характеризуются незначительными изменениями физико-механических свойств, твердости и относительно малой степенью объемного набухания. Отличительной особенностью разработанных эластомеров является достаточно хорошее сохранение свойств после испытаний в условиях газовой декомпрессии.

Таким образом, в настоящем докладе проанализированы пути решения задачи и продемонстрированы полученные результаты по созданию эластомеров, отвечающих комплексным требованиям по морозо-, тепло- и маслостойкости, а также по прочностным и упруго-деформационным свойствам. Вместе с тем, следует отметить, что достигаемый уровень низкотемпературных свойств разработанных резин для надежной эксплуатации в арктических условиях недостаточен, что обусловливает необходимость продолжения исследований в этом направлении.

Литература

1. Петрова Н.Н. Особенности создания резин уплотнительного назначения для эксплуатации в условиях холодного климата // Каучук и резина. – 2005. – № 6. – С. 27 – 29.

2. Портнягина В.В., Петрова Н.Н., Заровняев Б.Н. Исследование работоспособности уплотнительных резин горнодобывающей техники в экстремальных климатических условиях севера // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2014. – №  9. – С. 371-380.

3. Чайкун А.М., Елисеев О.А., Наумов И.С., Венедиктова М.А. Особенности морозостойких резин на основе различных каучуков // Труды ВИАМ. – 2013. – № 12. – С. 4.

4. Особенности построения рецептур для морозостойких резин Чайкун А.М., Елисеев О.А., Наумов И.С., Венедиктова М.А. Авиационные материалы и технологии. 2013. № 3 (28). С. 53-55.

5. Фторсилоксановые резины: некоторые аспекты применения Чайкун А.М., Наумов И.С., Елисеев О.А. Авиационные материалы и технологии. 2013. № 2 (27). С. 35-36.

6. Rubber Technologist's Handbook / Ed. by J. White, S.S. De and K. Naskar. – Vol. 2 United Kingdom: Smithers Rapra Technology, 2009. – 452 p.

7. Honarkar, Н. Applications of Inorganic Polymeric Materials, III: Polyphosphazenes / H. Honarkar, A. Rahimi // Chemical Monthly. – 2007, Vol. 138. – № 10. – p. 923 – 933.

8. Rubber Compounding (Chemistry and Applications) / Edited by Br. Rodgers. – NY, 2004. – 645 р.

9. Handbook of Specialty Elastomers / Edited by Robert C. Klingender. – USA: CRC Press, 2008. – 558 p.