УДК 539.2

Научные основы хладноломкости конструкционных сталей с ОЦК кристаллической решеткой

Лебедев1 М.П., чл.-корр. РАН;  Панин2 В.Е., ак. РАН; Сыромятникова1 А.С., Большаков1 А.М., Петров1 П.П., Слепцов1 О.И.

1ФГБУН Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН

2ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

Аннотация:

В докладе представлены результаты работ по определению хладноломкости сталей

Ключевые слова:

хладноломкость

Abstract:

The report presents the results of determining the cold brittleness of steels

Keywords:

cold brittleness

Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной части Евразийского материка и является самым большим и малонаселенным  регионом Российской Федерации. Более сорока процентов территории находится за Северным полярным кругом.

Большая часть территории Якутии входит в зону непрерывной многолетней мерзлоты. Криолитозона, являясь продуктом климата, представляет собой чуткий индикатор его многолетних изменений.

Климат резко континентальный, характеризуется долгими зимними периодами и коротким летом. Зафиксированы рекордно низкие значения температуры воздуха в зимний период  до минус шестидесяти семи целых и восьми десятых градусов Цельсию (- 67,80С), летний плюс сорок градусов (+400С), а максимальная амплитуда экстремальных годовых температур приземного воздуха достигает более ста градусов.

Период низких температур по продолжительности составляет от 6,5 до 9 месяцев в году. Суточные перепады температуры достигают (40оС) сорока градусов по Цельсию.

В местности Томтор Оймяконского улуса в 1924 году была зафиксирована рекордно низкая температура — −71,2 °C. В районе поселка Оймякон и города Верхоянск расположен Полюс холода населенной части планеты.

Амплитуда колебаний температур представляют реальную угрозу разветвленной системе объектов топливно-энергетического комплекса, крупных горных предприятий и особенно инфраструктуре северных городов и поселков.

Надежность и работоспособность сложных технических систем сильно зависит от условий эксплуатации. В России свыше 70% горных работ осуществляется в районах  экстремального климата. Изменение его также сказывается на техническом состоянии, в частности, инфраструктуры.

В условиях Севера наибольший процент отказов техники составляют неисправности электрического и механического  оборудования, на долю которых приходится более девяноста пяти (95%) процентов.

Основные причины отказов техники горнодобывающих  предприятий Якутии (рис. 1):

- конструктивные недостатки;

- проблемы технологии ремонтной сварки и конструктивной доработки;

- усталость материала при низких климатических температурах.

Рис. 1 - Характерные разрушения несущих конструкций горнодобывающей техники

Причинами отказов и разрушений сложных технических систем являются накопление структурных повреждений и изменение фазового состояния материала, что приводит к хрупкому разрушению. Поэтому создание новых хладостойкох материалов и сталей, их сварных соединений, и натурные испытания техники в экстремальных условиях Якутии – одно из основных направлений работы  ИФТПС СО РАН. Результаты научных исследований  являются основой  создания машин и конструкций в северном исполнении. Задел в этом направления создан академиками Н.В. Черским, М.А. Лаврентьевым, Б.Е. Патоном, В.П. Ларионовым. Дальнейшие исследования должны быть связаны с обеспечением безопасности эксплуатации и увеличения ресурса сложных технических систем, а также их взаимодействия с живыми системами.

В настоящее время вопросы повышения безопасности сложных технических систем и особо важных  промышленных объектов  и пути предотвращения хрупких разрушений их элементов, с каждым годом,  становятся более актуальными и острыми, особенно это относится к эксплуатации таких объектов, как ВСТО, Сила Сибири, и железнодорожных магистралей (рис. 2, 3.).

Рис. 2 - Разрушение резервуаров

Рис. 3 - Разрушение магистральных трубопроводов

Железнодорожная магистраль до Якутска из-за деформации пути и проблем с ресурсом колесных пар в настоящее время не эксплуатируется Эта проблема также должна быть решена силами институтов Якутского научного центра.

За последнее десятилетие акцент исследований надежности и хладостойкости  в ИФТПС СО РАН переместился на анализ конструкций, находящихся в процессе длительной эксплуатации, с необходимыми для этого исследованиями деградации свойств, поврежденности и т.д. Инициаторами данных исследований являлись академик В.П. Ларионов и член-корреспондент РАН Н.А. Махутов. В результате комплексного анализа отказов и разрушений магистральных газопроводов, оборудований нефтяной и газовой промышленности после длительной эксплуатации выявлено, что основной причиной является исчерпание несущей способности, выражающейся в потере пластичности материала конструкции в результате воздействия различных факторов, в том числе циклических низких температур, при этом разрушения носят лавинообразный, катастрофический характер. На основе этих выводов разработан способ оценки потери пластичности конструкционных материалов по изменению микротвердости и метод оценки хладостойкости тонкостенных металлоконструкций Севера после длительной [1].

Для получения фундаментальных знаний природы хрупкого разрушения в Институте физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова регулярно проводятся натурные испытания различных сосудов давления при естественных низких температурах, так разработаны методики для экспериментального исследования ветвления трещин в тонкостенных цилиндрических оболочках, позволяющие контролировать режим распространения трещины при разрушении с ветвлением. Создан автоматизированный измерительный комплекс, позволяющий проводить регистрацию, обработку и анализ экспериментальных  данных, полученных в процессе натурных испытаний (рис. 4).

Рис. 4 – Автоматизированный измерительный комплекс

Были проведены исследования влияния длительной, более 30 лет, эксплуатации при экстремальных климатических условиях на свойства трубных сталей и его механизм. Изучался основной металл труб для магистрального газопровода из резервного запаса и после эксплуатации в составе магистрального  газопровода без захвата зоны термического влияния заводского сварного шва.

Сталь всех исследованных труб имеет феррито-перлитную, мелкозернистую структуру. Объемное содержание и характер объемного и размерного распределения перлита в исследованных металлах различаются: в металле трубы из аварийного запаса перлит составляет 15%, образует обособленные колонии, распределение по размерам близко к нормальному; в металле трубы после длительной эксплуатации содержание перлита равно 10 %, перлитные колонии мелкие, располагаются преимущественно на межзеренных границах

На  нанометровом масштабном уровне протекают следующие структурно-деградационные процессы: деформация и разрушение цементита в перлитных колониях, эволюция дислокационной субструктуры (уменьшение скалярной плотности дислокаций и переход к формированию более упорядоченной, стабильной сетчатой структуры), образование карбидных выделений и перлитных колоний в объеме ферритных зерен (Рис. 5-6.).

Рис. 5 - Аварийный запас

Рис. 6 - После эксплуатации

Средние значения микротвердости фазовых составляющих – перлита и свободного феррита - металла труб из аварийного запаса и после эксплуатации равны в пределах погрешности измерений. Однако, анализ частотных распределений значений микротвердости, показал наличие следующей закономерности. В избыточном феррите металла трубы после эксплуатации наблюдается тенденция к обнаружению относительно более высоких значений микротвердости по сравнению с ферритом стали трубы аварийного запаса, а в перлите – наоборот, максимум кривой частотных распределений микротвердости смещен в сторону низких значений микротвердости по сравнению с перлитом стали трубы из аварийного запаса

Структурно-деградационные процессы на макроуровне приводят и к снижению параметров сопротивления разрушению. Ударная вязкость стали трубы после длительной эксплуатации снижается в 1, 5 раза по сравнению с металлом труб из аварийного запаса.  Значительное понижение характеристик, отражающих сопротивление хрупкому разрушению – критической температуры хрупкости и отношения работы распространения трещины к работе ее разрушения в диапазоне климатических температур.

В качестве наглядной иллюстрации деградации трубного металла можно привести следующий факт. В 2003 году произошла серия аварий на кольцевых сварных швах газопровода Мастах-Берге-Якутск. Причиной разрушения одного сварного шва послужила обычная усталостная трещина.  Труба №2 эксплуатировалась с момента ввода газопровода (в течение 35лет), а труба  №1 была заменена и срок ее эксплуатации на момент аварии составлял 15 лет. Это разрушение интересно тем, что “старая” труба, разрушилась, как стекло,  на осколки, а в более новой трубе образовались только одиночные пластические трещины. Т.е. протекание деградационных процессов в трубном металле приводит к возникновению хрупких, катастрофических  разрушений металлоконструкций (Рис. 7) [2].

1

2

3

4

5

6

Ring welded seam

A failure scheme of Mastakh-Bergye-Yakutsk gas wire

Рис. 7 - протекание деградационных процессов

Выявление закономерностей и механизмов деградационных процессов при эксплуатации феррито-перлитных и перлитных сталей является актуальной задачей при решении проблемы прогнозирования эксплуатационной надежности стальных конструкций. Изменения физического состояния в процессе длительной эксплуатации могут протекать на различных структурных уровнях  материала, поэтому важное значение при изучении их закономерностей приобретает проблема выбора методов исследования и установления характеризующих их качественных и количественных параметров. Подавляющее большинство экспериментальных работ, посвященных изучению изменения микроструктуры стали под влиянием длительной эксплуатации, проводились с применением оптической микроскопии. При этом устанавливались двумерные параметры микроструктуры (объемные доли фаз, их размеров и др.).

В последние десятилетия для исследования микроструктуры и топографических особенностей поверхности различных материалов стал довольно широко применяться метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), который имеет высокое разрешение и чувствительность, позволяет получать изображения и данные о некоторых свойствах в различных средах, он нагляден, так как записываются трехмерные изображения, а получаемая информация может быть обработана статистически.

Отработана процедура пробоподготовки образцов из феррито-перлитных сталей из магистральных газопроводов эксплуатирующихся более 45 лет в условиях криолитозоны для исследования методом АСМ (рис. 8.), [3].

Проведено АСМ - исследование микроструктуры феррито-перлитной трубной стали 09Г2С  до и после длительной эксплуатации в составе магистрального газопровода РС(Я) и установлено следующее: длительная эксплуатация приводит к распаду цеменитита в перлите стали, что проявляется в возрастании дисперсии расстояний между пластинами цементита, характеризующей  регулярность расположения пластин (Рис. 9.).

2160

Рис. 8 - Микроструктура металлов труб

Таблица 1

Характеристика  микроструктуры

| Характеристика микроструктуры | До эксплуатации | После эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| Средний размер ферритных зерен, мкм | 1,630,03 | 1,940,03 |
| Содержание перлита, % | 15 | 14 |

Рис. 9 - Результаты АСМ  исследований

Хладноломкость - это физическое явление в сталях, которое заключается в переходе металлов из пластического состояния в хрупкое при понижении температуры. На практике хладноломкость сталей с ОЦК решеткой отражается на таких механических свойствах - как предел текучести (т) и ударная вязкость (KCU). При понижении температуры в поликристаллических материалах (сплавы, стали) происходит изменение физико-технических характеристик, а причиной этого явления становятся микроструктурные преобразования в материале. При охлаждении  предел текучести т   сталей растет, причем более сильно в случае сталей на основе α - железа с ОКЦ решеткой.

Физической причиной хладноломкости сталей с ОЦК решеткой являются:

1. Понижение подвижности дислокаций. Среди факторов, определяющих понижение подвижности дислокаций в металлах при низких температурах, существенное значение имеет взаимодействие дислокаций с атомами примесей в металлах. Известно, что  примеси внедрения в металлах с ОЦК решеткой очень сильно взаимодействуют с краевыми дислокациями.  Результат этого  взаимодействия   ̶̶  сегрегация атомов примеси у дислокаций.  Влияние примесей, образующих твердые растворы внедрения, объясняется дислокационной теорией разрушения металлов их взаимодействием с дислокациями и источниками дислокаций. "Заблокированные атомами примесей дислокации" не могут принимать участия в пластической деформации.  В силу этого под действием скопления дислокаций вместо пластического течения происходит образование микротрещин   и развитие хрупкого разрушения.

2. Чистота металлов и сплавов по примесям внедрения. Примеси внедрения, находясь в межузельном пространстве в кристаллической решетке, создают упругие искажения – это неизбежно приводит к возникновению упругих напряжений вызывающих нарушение упруго-механической устойчивости решетки. Кроме этого,  атомы внедрения влияют  на электронную структуру, в частности, на межатомную связь. В частности, закрепление дислокаций атомами, образующими твердые растворы внедрения, увеличивает напряжение начала их движения, уменьшает возможность протекания пластической деформации при низких температурах. Важное значение имеет факт увеличения сопротивления движению свободных дислокаций при низких температурах вследствие роста "сил трения" со стороны кристаллической решетки. Итак, тип межатомных связей и определяемая им структура кристаллической решетки оказывают различные влияния на свойства дислокаций и кинетику развития дислокационных структур и, следовательно, на переход вязкого состояния в хрупкое (хладноломкое).

3. Легирование - один из основных факторов, влияющих на склонность к хрупкому разрушению. Как показывают опытно-экспериментальные работы, легирующие элементы оказывают наименьшее влияние, если они присутствуют в составе крупных, хорошо отдаленных одна от другой частиц выделения. Наибольшее влияние оказывают легирующие элементы, присутствующие в форме малодисперсных выделений с расстоянием между частицами порядка 100 А0, и промежуточные элементы, находящиеся в твердом растворе.

На наш взгляд, целью создания новых поколений хладостойких и износостойких материалов различных уровней прочности является следующее:

- Сохраняя достаточно высокую пластичность, увеличить прочность и твердость.

- Создать материалы с высокой износостойкостью, но при этом увеличить их пластичность.

- Создать материалы, одновременно обладающие и хладостойкими, и износостойкими свойствами.

- При создании новых сплавов, с целью значительного сокращения себестоимости металлопродукции и  повышения работоспособности техники северного исполнения, необходимо  максимально уменьшить и даже полностью исключить дорогостоящие и дефицитные легирующие элементы.

Одним из механизмов повышения прочности и хладостойкости сталей является регулирование размеров зерен. Существуют несколько путей уменьшения размеров зерен:

- оптимизация химического состава стали и технологии ее выплавки;

- микролегирование элементами IVa  и Va  групп периодической системы;

- модифицирование редкоземельными и щелочноземельными металлами с  целью получения оптимальной формы неметаллических включений.

Основное влияние легирования состоит в повышении предела текучести и возникновения более интенсивного деформационного упрочнения, связанное со степенью искажения кристаллической решетки, определяемой по изменению параметра решетки и от изменения электронной концентрации при легировании. Влияние легирования заключается в следующем: в металлах,  содержащих большее или среднее количество легирующих элементов, деформационное упрочнение становится более продолжительным так, что достигается более высокий предел прочности  и более равномерное удлинение. В металлах, содержащих большое количество легирующих элементов, предел текучести и начальное  деформационное упрочнение вскоре  уменьшаются, и более высокий предел прочности достигается при меньшем равномерном удлинении.

При этом происходит повышение пластичности, понижается склонность к хрупкому разрушению, увеличивается ударная вязкость в 1,5 – 2 раза,  прочностные характеристики при этом снижаются незначительно.

Микролегирование элементами, обладающими высокими степенями локализации валентных электронов приводит к существенному возрастанию ударной вязкости. В случае низколегированной  малоуглеродистой стали добавление редкоземельных металлов приводит к увеличению работы зарождения трещины и связано с некоторым уменьшением содержания неметаллических включений, а также изменением их дисперсности и формы. Равномерное распределение мелкодисперсных частиц с жестко направленными связями в объеме образца приводит к более равномерному распределению внешней нагрузки по сечению образца, т. е. охватывается большее количество атомов, что ведет к существенному повышению энергоемкости образца. В таком случае, увеличивается работа зарождения трещины. Снижение работы распространения трещины объясняется тем, что с понижением температуры испытания и ростом  скорости  деформации  увеличивается доля ковалентных связей.

Наш подход к научным основам создания высокопрочных, хладостойких низколегированных феррито-перлитных сталей базируются на:

- микролегировании карбо - и нитридообразующими элементами: NbC, NbN, Nb(C,N); VC, VN, V (C,N); TiC, TiN, Ti(C,N); AlN;

- комплексном соединении этих микролегирующих элементов: (V,Nb)C; (V,Nb)N; (V,Nb)(C,N);

- определенной технологии производства;

- термической обработке.

Железомарганцовистые руды Ленского рудного поля характеризуются следующими свойствами:

- высокое процентное содержание железа;

- комплексный состав руды включающий примесь марганца;

- легковосстановимость руды при плавке;

- уникальность минералого-геохимического состава руды;

- доступность месторождения.

В ИФТПС СО РАН совместно с СПбГПУ созданы конструкционные стали нового поколения, обладающие высокими прочностными свойствами в условиях низких климатических температур [4].

Например, хладостойкая и высокопрочная сталь с применением природно-легированных железомарганцевых руд для машин и аппаратов, эксплуатируемых в условиях Сибири, Сахалина и Крайнего Севера.

Сталь создана на базе железомарганцевой руды Ленского рудного района. Сталь содержит (масс., %): углерод – 0,12-0,18; марганец – 0,3-0,6; кремний – 0,15-0,37; ванадий – 0,08-0,12; (ниобий + титан) – 0,1-0,15; фосфор – 0,005-0,020; сера – 0,001-0,020; алюминий – 0,03-0,06; РЗМ (церий, лантан, неодим, иттрий – в соотношении 35:35:15:15) – 0,01-0,09; кальций – 0,001-0,01; барий – 0,001-0,01; азот – 0,03-0,06; железо – остальное. Сталь обладает высоким уровнем хладостойкости, механических свойств и трещиностойкости, пониженным уровнем сегрегаций атомов примесных элементов в границах зерен за счет оптимизации микролегирующего комплекса и термической обработки, что обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и долговечность оборудования температура эксплуатации которого может опускаться до –60С.

Разработана и прошла широкие натурные испытания в условиях Республики Саха (Якутии):

- хладостойкая, маломагнитная сталь для узлов и деталей бурового оборудования.  Сталь содержит, мас.%: углерод 1,0-1,2, марганец 24,0-26,0, хром 2,5-5,0, алюминий 4,0-6,0, бор 0,005-0,1, иттрий 0,005-0,05, церий 0,005-0,05, ванадий 0,08-0,12, ниобий 0,01-0,04, кальций 0,001-0,01, железо - остальное. Сталь имеет высокие механические свойства и низкую магнитную проницаемость, величина которой не изменяется в диапазоне рабочих температур бурового оборудования.

- высокопрочная среднелегированная сталь для ответственных деталей техники в северном исполнении, из которой могут изготовляться опорные катки и зубья ковшей мощных карьерных экскаваторов. Сталь содержит  мас.%: углерод 0,38-0,45, кремний 0,40-0,50, марганец 0,80-1,20, хром 2,0-2,50, молибден 0,20-0,30, никель 1,30-1,60, медь не более 0,30, ванадий 0,10-0,15, кальций 0,005-0,01, церий 0,005-0,01, алюминий 0,03-0,06, железо остальное. Сталь обладает повышенной износостойкостью при работе экскаваторов в различных горных породах.

Кроме того нами также разработана хладостойкая малоперлитная экономнолегированная сталь для сварных литых деталей рам большегрузных промышленных тракторов. Критический коэффициент интенсивности напряжений при динамическом нагружении в 1,4 раза выше серийной стали. Сталь имеет высокие литейно-технологические свойства, хорошую свариваемость и обрабатываемость резанием, не склонна к образованию горячих и холодных трещин при сварке, а механические свойства и хладостойкость сварных соединений удовлетворяют указанным требованиям.

Предложенные стали обладают хорошей технологичностью, не требуют усложнения производственного процесса и рекомендованы для изготовления ответственных деталей горнодобывающей техники [5].

Выводы

Протекание деградационных процессов в трубном металле приводит к возникновению хрупких, катастрофических разрушений металлоконструкций. Это свидетельствуют о необходимости принятия следующих мер: ранжирования обнаруженных при диагностике дефектов в длительно эксплуатируемых конструкциях по степени риска возникновения катастрофического разрушения, а также учета изменения физико-механического состояния металла труб при длительной эксплуатации при разработке и принятии  нормативных документов, регулирующих их строительство и эксплуатацию.

Таким образом, целесообразно использование руд Ленского рудного поля для разработки новых хладостойких и высокопрочных сталей. Разработка и экспериментальная апробация теоретических основ создания новых материалов на основе системы Fe – Mn на базе  железомарганцевых руд осадочного происхождения Ленского рудного поля, позволило изготовить высокопрочные ответственные литые детали, что будет способствовать значительному сокращению себестоимости металлопродукции и повышению работоспособности горнодобывающей техники работающей в экстремальных условиях.

В связи, с планируемым развитием Арктического шельфа Северного Ледовитого океана на территории Республики Саха  (Якутия), включающим проведение широкомасштабных геологоразведочных работ и разработкой минерально-сырьевых ресурсов, необходимо усилить обеспечение работ в области  материаловедения, металлургии и работоспособности механизмов и конструкций в условиях естественных низких температур.

Литература

- Алексеев А.А., Большаков А.М., Ссыромятникова А.С., Иванов А.Р. Катастрофические разрушения трубопроводов и резервуаров с ветвлением трещины // Безопасность труда в промышленности. 2013. № 1. С. 42-44.

- Сыромятникова А.С. Деградация физико-механического-состояния металла труб магистрального газопровода при длительной эксплуатации в условиях криолитозоны// Физическая мезомеханика. – 2014. – T. – 17. – вып. 2. – C. 85-91.

- Сыромятникова А.С., Гуляева Е.М., Попов В.И. Применение атомно-силовой микроскопии для исследования микроструктуры ферритно-перлитных сталей// Вопросы материаловедения. – 2014. – N 1(77). – C. 29-34.

- Ермаков Б.С., Слепцов О.И., Петров П.П. Перспективы развития металлургии в Якутии в связи с созданием новых поколений сталей северного исполнения. //Наука и образования. 2015. №3. С.59 -63.

- Лебедев М.П., Слепцов О.И., Петров П.П., Голиков Н.И., Харбин Н.Н., Степанова К.В. Развитие научных основ создания новых материалов и неразъемных соединений с функциональной структурой, сварочных технологий и методов повышения надежности техники и конструкций, эксплуатирующихся в экстремальных условиях Севера и Арктики. //Экономика востока России. 2015. №2. С. 86 – 92.