УДК 678.01.

Обоснование путей создания морозостойких фторкаучуков в России

Губанов В.А., Курлянд С.К., Григорян Г.В.

office@fgupniisk.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева (ФГУП «НИИСК»), Санкт-Петербург

Аннотации:

Обсуждаются представления о путях повышения морозостойкости карбоцепных фторкаучуков, содержащих структурные звенья с малым энергетическим барьером вращения связей. Рассматривается реализация технической морозостойкости фторкаучуков ниже температуры стеклования. В соответствии с технологической документацией организован выпуск опытных партий морозостойких фторкаучуков с температурой стеклования до -50°С. Рассмотрены технические свойства каучуков и их вулканизатов

Ключевые слова:

фторполимеры, температура стеклования, прогнозирование перспективных структур. Техническая морозостойкость ниже температуры стеклования. Физико-механические свойства каучуков и вулканизатов. Опытные, промышленные партии фторэластомеров

Abstract:

The report presents the results of work of the production of metallic micro-powders of various alloys and determine the process parameters of selective laser melting for copper powder

Keywords:

the fluorocarbon polymers, the glass transition temperature, the prediction of prospective structures, technical resistance below the transition temperature, physico-mechanical properties of rubbers and vulcanizates, experienced, industrial batch of fluoroelastomers

Морозостойкость эластомеров – это способность материала сохранять комплекс физико-механических свойств при низких температурах [1].

Современные представление о путях повышения морозостойкости эластомеров:

- Созданием карбо-гетероцепных каучуков, содержащих структурные звенья с малым энергетическим барьеров вращения вокруг связей:

- Реализация «технической морозостойкости» эластомеров ниже температуры стеклования

  - Оксасодержащие карбоцепные фторкаучуки.

Работы по разработке и созданию производства фторкаучуков в России были начаты еще в СССР в связи с активным развитием атомной и авиакосмической технике, освоением природных ресурсов Сибири и арктического шельфа страны.

28.07.58г. решением ГКХ при Госплане СССР ВНИИСК был непосредственно привлечен к проблеме создания фторированных окисей, морозостойких фторкаучуков [2].

Характерной особенностью карбоцепных фторкаучуков первого поколения СКФ-26, СКФ-32, Вайтон (США) является их относительно высокая температура стеклования (-20 ÷ -25°С)[3]. Долгое время считалось, что на основе существующих карбоцепных полимеров невозможно создать особоморозостойкие композиты.

Прорыв представлений произошел, когда группой исследователей ВНИИСК Губанов В.А., Долгопольский И.М. 25 июня 1962г был открыт перфторметилвиниловый эфир (CF3OCF=CF2) – первый представитель класса перфтороксаалкилвиниловых эфиров [3]. В настоящее время выпуск этого мономера в промышленном масштабе реализован в ряде стран мира (США, Япония, Италия, Китай и др.)

Создание эластомодифицированных композитов на основе фторкарбоцепных полимеров сталовозможным за счет структурной реорганизации полимерной цепи перфтороксаалкилвиниловыми эфирами.

CF2O(CF2O)n(CF2CF2O)m(CF2)pOCF=CF2  (Таблица 1.)

Таблица 1

Мировые производители оксаперфторалкилвиниловых эфиров

| Название | Производители | Примечание |
| --- | --- | --- |
| М-60, CF3OCF=CF2 | ПФГИПХ, США, Китай, Италия |  |
| M-60МП, CF3OCF2CF2CF2OCF=CF2 | НИИСК, ПФГИПХ, 3M (США) | Технология электрохимическая |
| CF3O(CF2O)nCF2CF2OCF=CF2 | НИИСК, 3M | Исходное сырье – КЧХК |
| СF3 (OCF2CF2)nOCF=CF2 | ПФГИПХ |  |
| СF3OCF2CF2OCF=CF2 | Solvay (Италия) |  |

Работами сотрудников ВНИИСК было экспериментально продемонстрированно ранее неизвестное свойство исключительно высокой морозостойкости фторкаучуков за счет введения оксаалкиленовых фрагментов в основную, либо боковые цепи макромолекул.

Это свойство позволяет получать карбоцепные фторкаучуки[4], гетероцепные перфтортриазиновые [5] и фторфосфазеновые каучуки[6] с морозостойкостью вплоть до -178°С, при этом сохраняется присущая фторкаучукам высокая термо-агрессиовостойкость. Указанные фторкаучуки превосходят по морозостойкости силоксановые эластомеры характеризующиеся температурой стеклования -123°С[7] (Таблица 2).

Работами Пономаренко В.А. с сотрудниками [8] теоретически обосновано свойство высокой морозостойкости фторполимеров за счет введения в основную, либо боковые цепи макромолекул группировок (CF2O)n(CF2CF2O)m, обладающих высокой термодинамической и кинетической гибкостью.

Таблица 2

Сверхнизкотемпературные свойства различных классов фтороплимеров

Анализ экспериментальной зависимости температур стеклования синтезированных фторкаучуков позволили развить расчетную схему определения температур стеклования, разработанную Аскадским А.А. и Слонимским Г.Л.

Предлагаемый вариант расчета Тс позволяет убедительно прогнозировать морозостойкие свойства различных карбоцепных и гетероцепных фторсодержащих полимеров и определять перспективные материалы с оптимальными свойствами [9].

На опытном заводе ФГУП «НИИСК» реализован процесс получения перфторвиниловых эфиров, содержащих различные функциональные группы (-CN, -Br). В соответствии с технологической документацией организован выпуск фторполимеров на основе винилиденфторида и метилвинилового эфира морозостойких каучуков: СКФ-260НТ, СКФ-260В с температурой стеклования -38 ÷ -39°С [10]. Таблица 3.

На ОАО «Галополимер» Кирово-Чепецк налажен выпуск подобных материалов под маркой Эвалар 8000. Основная область применения – использование в составе комплектующих для автомобильной промышленности, спецтехники.

Как показано Волковой М.А., Коншиным А.Н. наличие двух перфтороксиалкиленовых фрагментов в боковых группах полимерной цепи (СКФ-260МПАН) приводит к понижению температуры стеклования до -52°С [10].

Композиты (вулканизация аминная) обладают уникальным комплексом свойств: коэффициент морозостокости при -40°С составляет не менее 0,2, ОДС при 20% сжатии при 250°х24 часа не более 40%. Композиты использовались в составе уплотнительных узлов автоматической системы спуска кораблей «Буран».

По ряду технических характеристик он до сих пор остается непревзойденным. Таблица 3.

Недостатком этих материалов является неудовлетворительная стойкость к щелочам, аминам, условная прочность при растяжении не превышает 10МПа. Улучшение физико-механических свойств было достигнуто на фторкаучуках типа СКФ-260МПВ (перекисная система отверждения). Условная прочность достигает 12-14МПа. Однако проблемы со стойкостью материалов к щелочам, аминам остались [10] (таблица 3).

Комплексно эту проблему по ряду показателей удалось решить на сополимерах этилена с перфторалкилвиниловыми эфирами. Материал (Эфтон) не уступает «Афласу», имеет чрезвычайно высокую стойкость к щелочам, аминам, стойкость к пару (200°С), буровым растворам, сероводороду, но и обладает высокой морозостойкостью материалов (Tg~-35°C)

Таблица 3

Физико-механические свойства каучуков и композиционных материалов на их основе

| Тип каучука | СКФ-260В | СКФ-260МПАН | СКФ-260МПВ | Эфтон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внешний вид | крошка | крошка | крошка | крошка |
| F, % масс | 61,4 | 64,6 | 65,3 | 61 |
| ML (1+10)@100° | 45-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| ∆m, %, 24ч х 120°, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tст , °С (термомеханический метод) | -39 | -50 | -52 | -35 |
| Тех. углерод Т900, массовых частей | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип вулканизации | Перекисная | Аминная | Перекисная | Перекисная |
| Условное напряжение при 100% удлинении, Мпа, не менее | 7,6 | 0,1 | 0,1 |  |
| Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 11,3 | 9-11 | 12-14 | 14 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 160 | 160 | 140 | 150 |
| ОДС, 20%, не более 24ч х 250°С 24ч х 200°С 24ч х 150°С | - 40 - | 40 - - | - 30 - | - - 35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению при температуре, не менее -30°С -40°С | 0,17 - | - 0,30 | - 0,25 | 0,2 - |

  - Дальнейшие пути улучшения морозостойкости материалов:

В настоящее время [11] в практику эксплуатации полимерных материалов вводится термин технической морозостойкости, который определяется способностью полимерных материалов при воздействии низких температур в течение определенного промежутка времени сохранять определенные значения деформации или противостоять разрушению. В принципе это означает расширение температурного интервала применения полимеров ниже температуры стеклования Тс, т.е. в область вынужденной эластичности.

В таблице 4 представлены изменения прочности и относительного удлинения различных марок фторкаучуков в температурном интервале до -80оС.

Фторкаучук вследствие особенностей своего строения имеет протяженную область деформируемости ниже температуры стеклования Тс. Так даже традиционные каучуки СКФ-26 и СКФ-32 теряют способность к деформации только лишь при температуре -60оС, т.е. примерно на 35оС ниже температуры стеклования Тс. Рекордную в этом отношении температуру демонстрирует Aflas (-80оС). Безусловно, что эти температуры можно лишь условно принимать за кратковременные рабочие, т.к. материал при повышении температуры полностью восстанавливает свои деформационно-прочностные свойства.

Поэтому проблема морозостойкости эластомеров (резин) может рассматриваться в аспекте длительного и кратковременного (ниже Тс) воздействия холода при обязательном условии сохранении целостности материала.

Таблица 4

Показатели механических свойств фторкаучуков в зависимости от температуры

|  | Тип фторкаучука |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СКФ-26 | СКФ-32 | СКФ-260МП | СКФ-260МПАН | Aflas |
| МПа при: |  |  |  |  |  |
| 0оС | 11 | 18 | 3,0 | 2,5 | 40 |
| -20 оС | 28 | 34 | 5,0 | 2,8 | 43 |
| -30 оС | 32 | 40 | 8,0 | 3,0 | 50 |
| -40 оС | 42 | 48 | 24 | 5,0 | 58 |
| -50 оС | 46 | 45 | 28 | 18,0 | 62 |
| -60 оС | 48 | 46 | 28 | 18,0 | 58 |
| при: |  |  |  |  |  |
| 0оС | 330 | 300 | 450 | 280 | 175 |
| -10оС | 300 | 220 | 420 | 260 | 160 |
| -20 оС | 190 | 200 | 350 | 320 | 120 |
| -30 оС | 150 | 190 | 300 | 300 | 120 |
| -40 оС | 130 | 170 | 220 | 230 | 100 |
| -50 оС | 80 | 100 | 180 | 170 | 100 |
| -60 оС | 0 | 10 | 70 | 25 | 75 |
| -80 оС |  |  |  |  | 25 |
| Т хрупкости при =0, оС | -58 | -62 | -65 | -62 | -80 |
| Tg | -20 | -18 | -50 | -52 | 0 |

Естественно, что направления работы по созданию морозостойких эластомеров по первому и второму направлениям будут разные. Первое направление включает в себя достаточно традиционные способы модификации, которые можно условно разделить:

- на химическую, связанную с изменением химической структуры и направленную на увеличение свободного объема полимера путем введения боковых заместителей определенной длины или подавление способности к кристаллизации путем сополимеризации;

- на структурно-композиционную, путем введения в полимер компонентов: пластификаторов, наполнителей, низкомолекулярных фракций той же или другой химической природы.

В настоящее время особенно широко развивается последнее направление за счет использования нанонаполнителей, которые по данным некоторых авторов способствуют повышению морозостойкости (снижению Тс) за счет пониженного локального порядка [13]. Хорошо известны работы по повышению морозостойкости фторкаучуков в композиции с этиленпропиленовыми, акрилатными, силоксановыми и др. каучуками. Что касается публикаций, описывающих работоспособность эластомеров в области вынужденной эластичности, то они чрезвычайно малочисленны.

Таким образом:

- проведенная структурная модификация полимерной цепи фторполимеров за счет введения простых эфирных связей в боковую, либо основную цепи продемонстрировала возможность создания различных классов фторполимеров с температурой стеклования вплоть до -178°С

- выполнение исследования позволило провести опытно-конструкторские работы по выпуску опытно-промышленных партий каучуков СКФ-260МПАН, СКФ260В используемых в узлах двигателей спецтехники

- преставления о «технической морозостойкости» фторполимеров могут быть использованы при создании композитов, работоспособных ниже температур стеклования фторполимеров

Литература

- Бухина М.Ф., Курлянд С.К. «Морозостойкость эластомеров».М.: Химия.1989.176 с.

- Логинов Б.А., Виллемсон А.Л., Бузник В.М. «Российские фторполимеры: история, технология, перспектвы».М.:Дом Печати, Вятка-Кировск, 2013г. 27 с.

- Нудельман З.Н., «Фторкаучуки. Основа. Переработка. Применение» М.: ООО «ПИФ РИАС» 2007, С.48

- Авт.свидетельство №26922, СССР 25.06.1962 МКИ С08G65/100

- Пат. 6.294.627 США 25.09.2001 МКИ6 С08F116/12

- Пат. 5.681 921 США 28.10.97 МКИ6 С08 G 73/00; пат. 5.783 659 США 21.07.98. МКИ6 С08 G 73/00; пат. 5.789 532 США 4.08.98 МКИ6 С08 G 65/00; пат. 5.942 598 США 24.08.99 МКИ6 С08 G 65/00

- Пат 2352596 RUC2 12.03.2007 МКП С086 79/04, С086 79/02

- Южелевский Ю.А., Коган Е.Т. «Силоксановые каучуки» сб. «Синтетический каучук». Л.: Химия. 1976.462 с.

- Пономаренко В.А., Меньшов В.М., Киселова Л.А.//Высокомолекулярные соединения Краткие сообщения, 1981 т.23 №6 с.403-404

- Коллар А.Н., Губанов В.А. // Фторные заметки .2011.№5(78) с. 1-11

- Специалисты ООО «Нормат» //Пластикс №1-2 2012 г., с.48-52

- Григорян Г.В., Губанов В.А.// Химия и бизнес. 2011.N7-9 (119) с. 28-30

- Микитаев А.К., Козлов Г.В., Заиков Г.Е. «Полимерные нанокомпозиты» – М.: Наука, 2009. – 221с.