УДК 678.53.9.4

Полимерное материаловедение в Якутии

Попов С.Н., д.т.н, Морова Л.Я., к.т.н., Соколова М.Д., д.т.н.

inm@ysn.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Аннотация:

Приведены сведения об истории и результатах исследований надежности и долговечности узлов трения машин и механизмов, эксплуатирующихся в широком диапазоне рабочих параметров (температур, нагрузок, сред) в условиях Крайнего Севера

Ключевые слова: полимеры, эластомеры, полимерные композиционные материалы, надежность, долговечность

Abstract:

Data on history and results of researches of reliability and durability of  friction  knots of the cars and mechanisms which are operated in the wide range of working parameters (temperatures, loadings, environment) in the conditions of Far North are provided.

Key words:

polymers, elastomers, polymeric composite materials, reliability, longevity

В докладе приводятся результаты разработки триботехнических материалов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и бутадиен-нитрильного каучука (БНКС) с улучшенным комплексом эксплуатационных свойств с целью использования в узлах и механизмах машин, работающих в условиях Крайнего Севера. Рецептуры разработанных композиционных материалов защищены авторскими свидетельствами СССР и патентами Российской Федерации, а также двумя патентами США. Области применения деталей триботехнического назначения, выполненных из разработанных композитов – карьерная техника, трубопроводный и автомобильный транспорт, детали военной техники.

Начало фундаментальным и прикладным исследованиям работоспособности  полимерных и композиционных материалов и изделий из них в условиях Крайнего Севера было положено в Якутске в 1970 году, когда при Институте физико-технических проблем Севера ЯФ СО АН СССР была создана группа авиатранспорта (позже - отдел физики и механики полимеров), сотрудниками которой разрабатывались герметизирующие устройства (уплотнения) с использованием фторопласта-4 для применения в амортизационных стойках шасси и гидроцилиндрах самолетов АН-124 (Руслан), АН-224 (Мрия), АН-14 (Пчелка), АН-2 (сельхозвариант), других агрегатах и узлах авиационной техники в рамках многолетнего и плодотворного сотрудничества якутских ученых с ОКБ О.А. Антонова.

Основными научными направлениями отдела были:

- исследование и разработка методов прогнозирования работоспособности машин и металлоконструкций в условиях районов с холодным климатом;

- разработка методов прогнозирования и оптимального проектирования узлов трения;

- исследование и создание полимерных материалов и конструкций для опор скольжения и герметизаторов арктической техники;

- исследование влияния климатических и эксплуатационных факторов на деформационно-прочностные свойства полимеров и прогнозирование работоспособности изделий из них в условиях холодного климата.

Необходимость разработки триботехнических полимерных и эластомерных композитов с улучшенным комплексом служебных свойств была обусловлена недостаточной надежностью и долговечностью узлов трения технологического оборудования алмазодобывающей промышленности, нефтегазового комплекса, буровой и горно-обогатительной техники. Использование таких материалов в промышленных комплексах Якутии позволяло увеличить ресурс работы техники и решить проблему импортозамещения деталей узлов трения, снизить затраты на эксплуатацию и ремонт машин и оборудования.

Существующие материалы и изделия как советского, так и зарубежного производства не удовлетворяли эксплуатационным требованиям в зонах холодного климата, которые предполагают наличие в материалах совершенно специфического комплекса свойств. В связи с этим разработка полимерных материалов, способных надежно и долговечно эксплуатироваться в этих условиях имела и имеет важное экономическое значение.

Таким образом, изначально целью якутских ученых являлось повышение надежности и долговечности узлов трения машин и механизмов, эксплуатирующихся в широком диапазоне рабочих параметров (температур, нагрузок, сред) путем создания триботехнических материалов на основе полимеров и эластомеров, отличающихся повышенной износостойкостью, морозо- и теплостойкостью, пониженным коэффициентом трения и улучшенной стойкостью к воздействию агрессивных сред.

Как известно, существуют два направления создания новых материалов. Во-первых, синтез новых полимеров; во-вторых, модификация известных материалов. Первый путь, несмотря на то, что позволяет получить вещества с необходимым и даже заданным комплексом свойств, связан с разработкой и реализацией промышленной технологии, требующей больших капиталовложений и достаточно продолжителен по времени. Так, в последние десятилетия разработаны весьма перспективные для применения в уплотнительной технике новые полимерные материалы - полиамиды, полигетероарилены, полиарилаты, полифосфазены и т.п. Однако до настоящего времени, промышленностью они серийно не производятся. Опытно-промышленный выпуск этих полимеров достаточно ограничен и, как правило, целиком направляется на нужды криогенной техники, космической промышленности и атомной энергетики. В ближайшие годы перспективы роста их производства и возможности широкого применения в технике Севера не просматриваются.

Второе направление - модификация материалов, обладает значительным преимуществом. Для его реализации практически не требуется создания дополнительного технологического оборудования и принципиальных изменений в технологии. Модификация материалов может дать не менее существенные результаты, чем синтез новых полимеров и его промышленная реализация требует намного меньших затрат.

Именно модификация материалов была положена якутскими учеными в основу разработки полимерных и эластомерных материалов с необходимым комплексом эксплуатационных свойств для изготовления деталей используемых в механизмах и узлах машин работающих в экстремальных условиях Якутии.

Десятилетие с 1975 по 1985 гг. было периодом становления и интенсивного развития отдела. В 1975 г. опубликована монография И.Н. Черского «Полимерные материалы в современной уплотнительной технике», в 1976 г. - монография И.Н. Черского, А.Г. Козлова «Физическая механика полимеров при низких температурах», в 1983 г. – монография О.Б. Богатина, В.А. Морова, И.Н. Черского «Основы расчета полимерных узлов трения». В 1977 г. в Якутске была проведена Всесоюзная научная конференция «Свойства и применение полимерных материалов при низких температурах». В 1985 г. в состав отдела  входило уже 6 лабораторий.

Введение в строй в 1982 г. лабораторно-экспериментального корпуса с конструкторским отделом и опытным производством значительно повысило возможности сотрудников отдела в части разработки новых образцов экспериментального оборудования и методов испытаний, позволило расширить номенклатуру исследуемых материалов, в частности, начать изучение морозостойкости резин и резино-технических изделий.

Сотрудниками лаборатории полимерных материалов впервые в мировой практике проведено многолетнее систематическое изучение климатической устойчивости различных классов полимерных, эластомерных, дисперснонаполненных и волокнистых композиционных материалов в арктических условиях. Разработаны оригинальные методики и получены обширные фактические данные по изменениям деформационно-прочностных и электрических свойств материалов, как в условиях открытого экспонирования, так и хранения в неотапливаемых закрытых помещениях. Это позволило выявить основные физико-химические процессы старения полимерных и композиционных материалов. Результаты исследований служат основой для создания банков данных, государственных и отраслевых стандартов и рекомендаций по оценке стойкости, прогнозированию сроков сохраняемости и применению материалов и конструкций в условиях Севера.

В лаборатории композиционных материалов созданы полуэмпирические модели прогнозирования долговечности полимерных волокнистых композитов при воздействии статических нагрузок и факторов внешней среды, разработан лабораторный экспресс-метод предварительной оценки атмосферостойкости этих материалов в условиях холодного климата, теоретически обоснована и практически реализована хладостойкая конструкция бипластмассовых труб для горячего и холодного водоснабжения.

В научно-исследовательской лаборатории климатических испытаний, координацию деятельности которой осуществлял отраслевой Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного машиностроения, была разработана уникальная методика прогнозирования морозостойкости манжетных герметизаторов по результатам кратковременных испытаний на стандартных образцах, позволяющая на стадии проектирования и отработки конструкции оценить допустимую величину технологических несовершенств для заданных условий эксплуатации или предельно допустимую температуру для заданного конструктивного исполнения, выбрав наилучшее техническое решение при значительном снижении объема испытаний.

В лаборатории стандартизации методов исследования полимерных материалов был создан универсальный комплекс для исследования деформационных свойств резин и манжетных герметизаторов при низких температурах, включающий установки для определения жесткости, модуля упругости, восстанавливаемости, твердости, релаксации, температуры стеклования. При создании комплекса реализован модульный принцип. Ряд установок защищен авторскими свидетельствами.

В лаборатории трения и износа были разработаны методы расчета, проектирования и прогнозирования работоспособности и долговечности полимерных узлов трения – подшипников скольжения и контактных уплотнений с учетом внешних эксплуатационных факторов, особенностей конструкции, вязкоупругого поведения материалов, тепловыделения от трения и изнашивания контактирующих элементов. Создан трибоцентр для изучения трения и износа антифрикционных материалов, оснащенный измерительно-управляющим и вычислительным комплексом на базе ПЭВМ. Высокая точность эксперимента, разработанные оригинальные методы температурной диагностики, методы ускоренных испытаний, признанные изобретениями СССР, позволяют имитировать при испытаниях реальные условия эксплуатации узлов трения машин и механизмов, прогнозировать их работоспособность, сократив время испытаний в десятки раз.

Разработки лаборатории герметологии в области уплотнительной техники защищены 15 авторскими свидетельствами СССР, отмечены дипломами и медалями ВДНХ СССР и Международной Лейпцигской ярмарки (ГДР).

Ряд конструкций уплотнительных устройств используемых для герметизации вращающихся валов и гидроагрегатов возвратно-поступательного движения нашли применение в промышленности. Фторопластовые цанговые уплотнения были внедрены в системах шасси самолетов АН-28, АН-22, АН-124 (Руслан), АН-224 (Мрия). На основе полимер-эластомерных уплотнений осуществлена модернизация вибросейсмических комплексов СВ-150.

В отделе полимерного материаловедения был разработан термостойкий электропроводящий композиционный материал, обеспечивающий постоянную температуру нагревателя без применения терморегулирующих устройств; создан комплекс методов и оборудования для исследования поверхностных свойств, адгезии, трения и износа материалов в контакте со льдом; сформулированы принципы и разработаны технологические основы формирования гидрокриофобного покрытия на металлической поверхности; по заказу ОКБ О.А. Антонова совместно с ВПИ и ОНПО «Пластполимер» создан малопримерзающий износостойкий полоз для авиационных лыж на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который прошел успешные летные испытания на острове Диксон и в Антарктиде.

На основе структурного подхода к модификации полимеров были созданы новые морозостойкие рецептуры композиционных материалов антифрикционного назначения с повышенной эластичностью и износостойкостью для узлов трения и уплотнительных устройств. Материалы прошли опытную проверку в составе геофизического оборудования «Сигнал». Разработаны технологические приемы изготовления деталей узлов трения сложной формы и изготовления длинномерных профилей с повышенными рабочими характеристиками. Накопленный к середине 80-х годов опыт исследования полимерных и композиционных материалов показал, что лабораторные испытания на модельных образцах не дают полной информации о работе материалов и изделий при эксплуатации в реальных условиях. Выявились трудности при моделировании климатических условий в камерах большого объема и неизбежные при этом большие материальные и трудовые затраты.

В связи с этим первостепенное значение получило создание натурного полигона для испытания материалов и техники в условиях Крайнего Севера. Якутия является идеальным естественным полигоном для испытания техники в северных условиях, поскольку она характеризуется экстремальными для всего северного полушария климатическими, а также разнообразными мерзлотно-грунтовыми и гидрологическими условиями. Температура воздуха достигает здесь  минус 600С и ниже, отмечаются резкие и быстрые перепады температур в течение суток в весенне-осенний период, значительное (до 200 – 250 дней в году) количество морозных дней, большая влажность и сильная солнечная радиация.

Советские и иностранные фирмы уже проводили испытания некоторых видов техники в северных районах СССР в 80-е годы 20 века (Тюменская обл., ЯАССР и др.), однако, такие испытания, проводимые в условиях производственных предприятий без привлечения специалистов в области материаловедения, не позволяли дифференцировать возникающие дефекты и отказы по причинам их возникновения, не предусматривали разработки отдельных узлов агрегатов в северном исполнении и не давали, поэтому, большого объема полезной информации.

В апреле 1987 года был организован Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Север», а в 1990 году в целях расширения фундаментальных исследований в области создания морозостойких материалов и конструктивных элементов для условий Крайнего Севера, на базе НИЦ «Север» был создан Институт неметаллических материалов СО РАН. Сотрудниками Института проведена огромная работа по решению поставленной задачи.

Наиболее интересны в научном плане следующие результаты, полученные с 1999 по настоящее время:

1. Разработаны полимерные и эластомерные нанокомпозиты, характеризуемые повышенной износостойкостью, морозо- и теплостойкостью, пониженным коэффициентом трения для подшипников скольжения, обеспечивающие надежность и долговечность конструкций машин и механизмов, эксплуатирующихся в условиях севера России.

2. Разработана технология изготовления морозостойких уплотнений на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНКС) и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), модифицированного нанонаполнителями, заключающаяся, в первую очередь, в подготовке полимерного нанокомпозита с последующим введением в эластомерную матрицу. Такая технология обеспечивает локализацию частиц нанонаполнителя преимущественно на границе раздела фаз и способствует усилению адгезии между фазами, и интенсификации их взаимодействия, что приводит к повышению эксплуатационных свойств т.к. именно от степени взаимодействия смесей полимеров зависит, главным образом, свойства композитов в целом.

3. Разработаны технологические режимы переработки СВМПЭ. Показано, преимущество технологического режима переработки по методу горячего прессования. Установлено, что технологическими режимами можно направленно регулировать структурообразование в СВМПЭ, что приводит к получению материалов с высокими физико-механическими показателями, износостойкостью и низкими значениями коэффициентом трения, что позволяет рекомендовать их для эксплуатации в условиях ограниченной смазки или узлах сухого трения.

4. Организован выпуск уплотнений и  подшипников скольжения из разработанных материалов. Результаты работы внедрены на промышленных предприятиях Якутии.

5. Рецептуры разработанных композиционных материалов и конструкции уплотнений и подшипников скольжения из них защищены авторскими свидетельствами СССР и патентами Российской Федерации, а также двумя патентами США.