УДК 620.197.6

Лакокрасочные покрытия, предназначенные для арктических и субарктических условий, в том числе экстремальных

Кондрашов Э.К., Нефедов Н.И., Веренинова Н.П., Белова М.В.

nefedovni@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ), г. Москва

Аннотация:

В докладе представлены Лакокрасочные покрытия, предназначенные для арктических и субарктических условий

Ключевые слова:

лакокрасочные покрытия

Abstract:

The report provides Paint coatings designed for Arctic and sub-Arctic conditions

Keywords:

paintwork

Авиационная техника уже многие десятилетия эксплуатируется в арктических и субарктических условиях и о поведении систем лакокрасочных покрытий (ЛКП) в этих климатических зонах хорошо известно. После выработки установленного ресурса ремонт и восстановление ЛКП осуществляется в стационарных условиях на авиаремонтных заводах.

Значительно сложнее осуществить ремонт и восстановление ЛКП инженерных сооружений и транспортных средств в арктических и субарктических условиях.

Большой интерес для применения в арктических и субарктических условиях может представить разработанная в ВИАМе фторполиуретановая эмаль марки ВЭ-69 с атмосферостойкостью 20 лет и системы покрытий с её использованием.

Атмосферостойкая фторполиуретановая эмаль ВЭ-69 рекомендуется в системах лакокрасочных покрытий на основе грунтовок ЭП-0215, ЭП-0215М, ВГ-28, исследованы  их свойства  в сравнении с применяющимися покрытиями на основе эпоксидных, полиуретановых, акрилуретановых материалов в исходном состоянии и после воздействия факторов эксплуатации. Было показано, что системы покрытий на основе фторполиуретановой эмали ВЭ-69 в 1,2 раза превосходят аналоги – серийно применяемые для окраски авиатехники полиуретановые  эмали  УР-1161 и Аеrodur C21/100UVR (Нидерланды) по стойкости к царапанию после воздействия агрессивных факторов (1400 г вместо 1200 г), по атмосферостойкости (потеря блеска 5 % вместо 12-25%), являются более грибостойкими (балл 1-2 вместо 3), обеспечивают защиту от  коррозии алюминиевых, магниевых сплавов и сталей (в течение 3600 ч в КСТ-35) и превосходят по защитным свойствам серийную систему покрытий на основе эпоксидной эмали ЭП-140 (рис. 1).

2

1

1 –  система ЛКП на основе эмали ЭП-140; 2 – система ЛКП на основе эмали ВЭ-69

Рисунок 1  Внешний вид образцов Ст.20  после испытания в КСТ.

Разработанные системы покрытий рекомендуются для обеспечения антикоррозионной защиты конструкций из алюминиевых, магниевых сплавов, сталей, а также  для защиты от атмосферных воздействий полимерных композиционных материалов в транспортном машиностроении, химической, авиационной промышленности, судостроении и строительстве, в т.ч. для окраски авиационной техники, вагонов, для защиты химической аппаратуры, хранилищ нефтепродуктов, аппаратуры пищевой промышленности, бетонных сооружений, оборудования литейных цехов, т.е. конструкций для которых требуется длительная защита от факторов внешней среды и агрессивных жидкостей. Покрытия могут эксплуатироваться при температуре от минус 60 °С до плюс  120 °С во всеклиматических условиях.

Одной из проблем, возникающих при эксплуатации инженерных сооружений и транспортных средств в арктических и субарктических условиях, является снегоналипание и обледенение, что связано с величиной краевого угла смачивания ЛКП.

Получение тонких фторполимерных покрытий на поверхности изделий сопряжено с технологическими сложностями из-за их плохой растворимости и высокой вязкости фторполимеров. Поэтому был разработан радиационно-химический метод синтеза растворов теломеров тетрафторэтилена (ТФЭ) в органических растворителях с общей формулой R1(C2F4)nR2, где R1 и R2 могут быть H, Cl, CH3, COCH3 и др., а n > 5, которые могут наноситься жидкофазным методом.

Разумеется, представляет интерес изучить влияние теломеров ТФЭ на гидрофобные свойства лака ФП-5182 . В этом случае повышение гидрофобности происходит химическим способом за счет введения дополнительного гидрофобного вещества. Следует отметить, что таким способом были существенно повышены протекторные и гидрофобные свойства изделий из магниевых сплавов. Применять теломерные растворы можно двумя способами: обрабатывая поверхность покрытия или вводя во фторопластовый лак          ФП-5182.

К некоторым категориям транспортных средств предъявляется требование по сохранению красного цвета после воздействия температуры 1200 °С в течение 10 мин. Такое покрытие на основе кремнийорганического сополимера было разработано и испытано.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект                 №14-33-00032).