- УДК: 678.06:62

- Разработка морозостойких резин уплотнительного назначения для техники Севера

- Соколова М.Д., д.т.н.

- marsokol@mail.ru

- ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

- Аннотация:

- Разработаны научные основы создания резин с высоким ресурсом работоспособности в условиях холодного климата, заключающиеся в модификации промышленных резиновых смесей на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18. В качестве модификаторов использованы композиции сверхвысокомолекулярного полиэтилена с нанонаполнителями. Установлена взаимосвязь физико-механических свойств, морозо-, агрессивостойкости от уровня взаимодействия на границе раздела полимерных фаз

- Ключевые слова:

- эластомер, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, уплотнение, нанонаполнитель, морозостойкость

- Abstract:

- The scientific foundations of rubber creation with high working capacity in cold climatic conditions was developed.  It rests on modification of industrial rubber mixtures based on butadiene-nitrile rubber BNRS-18. Ultra high-molecular weight polyethylene (UHMWPE) compositions with nanofillers was used as modifiers.The relationship between physico-mechanical properties, frost resistance, corrosion resistance and the level of interaction at the interface between polymer phases was established.

- Keywords:

- rubber, ultra high-molecular weight polyethylene, seal, nanofiller, frost resistance.

- В работе представлены результаты работ по модификации бутадиен-нитрильных резин композициями сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и нанонаполнителей (природным цеолитом, шпинелью магния, ультрадисперсным алмазографитом УДАГ). В полимерэластомерных композитах бутадиен-нитрильный каучук БНКС-18 обеспечивает уровень эластических и морозостойких свойств,  сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) – агрессиво- и износостойкость. Подобное сочетание полимеров позволило добиться реализации в одном материале альтернативных свойств, что обеспечило заданный уровень эксплуатационных свойств.  Показана высокая эффективность нанонаполнителей для интенсификации взаимодействия на границе раздела полимерных фаз.

- Целесообразность разработки морозостойких эластомерных нанокомпозитов обусловлена значительной потребностью в уплотнительных материалах для экстремальных условий эксплуатации, необходимостью приближения центров по производству РТИ к местам их применения в целях снижения эксплуатационных издержек. Известно, что эксплуатация техники, технологического оборудования и их комплектующих  с учетом воздействий перепадов давлений, агрессивных и абразивных сред применительно к условиям российского Севера носит экстремальный характер в силу уникальных климатических факторов (крайне низкие температуры в зимнее время года, циклическое изменение температуры – годовое до 100С и суточное до 40С с переходом через 0С). Исходя из этого, к уплотнительным элементам, входящим в состав техники предъявляются особо жесткие требования по всем эксплуатационным показателям, обусловливающим необходимость адаптации к климатическим и техническим условиям эксплуатации. Комплектация управляющих, питающих, силовых и других систем машин большим количеством эластомерных уплотнений (до 10 тыс. на машину) с низкой морозостойкостью обуславливает до 30% отказов и неплановых простоев в условиях холодного климата, что приводит к их простоям и как следствие огромным экономическим потерям.

- Основными недостатками уплотнительных материалов являются: снижение морозостойкости при воздействии агрессивных факторов рабочих сред; склонность резин к примерзанию к герметизируемым поверхностям; недостаточная износостойкость при низких температурах, высокой запыленности воздуха и работе в абразивных и гидроабразивных средах.

- Известно, что на основе смесей полимеров (каучук - полимер) можно получать резины не только сочетающие в себе свойства отдельных полимеров, но и добиваться того разнообразия свойств, которого невозможно достичь при использовании одного каучука. В качестве эластомерной  матрицы использована резина на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНКС-18) промышленной марки В-14. БНКС-18 - основной продукт для получения резин с высокой стойкостью в среде нефтепродуктов, удовлетворительной морозо- и теплостойкостью. Полимерную основу представляет собой сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), обладающий уникальным комплексом физико-технических свойств: высокой ударной стойкостью и прочностью, повышенной стойкостью к абразивному износу, морозостойкостью, исключительной водостойкостью, химической инертностью и коррозионной стойкостью, низким коэффициентом трения.

- Однако, материал на основе смесей несовместимых полимеров может иметь улучшенный комплекс свойств только в том случае, если на границе раздела фаз образуется развитый переходный слой, который наблюдается при условии близких значений поверхностных энергий[1,2]. Однако найти пару каучука и полимера с близкими значениями весьма трудно: каучук всегда будет иметь большие значения этого параметра. В этом случае необходимо применение добавок, повышающих взаимодействие на границе раздела фаз. В качестве таких структурных добавок в представляемой работе использованы нанонаполнители: наноуглерод, шпинель магния и нанопористый природный цеолит.

- Комплекс исследований модифицированных резин включал исследования упругопрочностных свойств при растяжении согласно  ГОСТ 270-75, маслостойкости - ГОСТ 9.030-74, износостойкости при абразивном истирании - ГОСТ 23509-79. Остаточную деформацию сжатия (ОДС) определяли по ГОСТ 9.029-74, коэффициент морозостойкости при растяжении по ГОСТ 408-78, температуру стеклования по методу дифференциальной сканирующей калорометрии (ДСК) с помощью  системы с помощью системы термоанализа “Du Pont 1090”. Исследования надмолекулярной структуры проводили атомно-силовом микроскопе «Интегро» (Россия).

- Исследования физико-механических свойств модифицированных резин показали (табл. 1), что введение  нанонаполнителей приводит к увеличению значений условного напряжения при 100% удлинении  в 1,41,6 раза, относительного удлинения на 1040% по сравнению с исходной резиной в зависимости от вида нанодобавок. Модификация бутадиен-нитрильной резины В-14 композицией СВМПЭ со структурно-активными добавками приводит к значительному улучшению масло-,  износо- и морозостойкости. Так, степень набухания уменьшается до 2,5 раз по сравнению с исходной резиной В-14 и до 1,4 раз по сравнению с резиной, содержащей чистый СВМПЭ,  объемный износ модифицированных резин снижается соответственно в 1,5 и 1,3 раза.

- Таблица 1

- Основные эксплуатационные характеристики полимерэластомерных композитов

| - Материал | - f100, - МПа | - fp, - МПа | - εp, % | - Q, % | - ∆V, - см3 | - Км - -45º С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - В-14 | - 4,7 | - 11,6 | - 215 | - 5,27 | - 0,218 | - 0,644 |
| - В-14+10%СВМПЭ | - 7,0 | - 10,3 | - 180 | - 2,93 | - 0,186 | - 0,564 |
| - В-14+10%(СВМПЭ+ - 2% УДАГ) | - 7,8 | - 12,8 | - 253 | - 2,08 | - 0,149 | - 0,754 |
| - В-14+10%(СВМПЭ+ - 2% шпинели магния) | - 7,5 | - 12,1 | - 223 | - 2,18 | - 0,165 | - 0,718 |
| - В-14+10%(СВМПЭ+ - 2% цеолита) | - 7,3 | - 10,5 | - 250 | - 2,08 | - 0,151 | - 0,687 |

- f100,МПа – условное напряжение при 100% удлинении;  fp, МПа –условная прочность; εp, %- относительное удлинение; Q, %- степень набухания в масле И-50А; ∆V, см3 – объемный износ Км -45º С- коэффициент морозостойкости при минус 45º С.

- Анализ термограмм, полученных методом ДСК, показал (табл. 2) снижение температуры стеклования Тст  полимерэластомерных нанокомпозитов.  В практическом плане это дает возможность расширить диапазон рабочих температур в область низких температур.  Результаты исследований остаточной деформации сжатия (ОДС) показали, что при введении в резиновую матрицу композиций СВМПЭ с нанодобавками происходит снижение этого показателя. Таким образом, установлено, что введение нанонаполнителей приводит к ускорению релаксационных процессов в системе. Предполагается, что это обусловлено образованием развитого переходного слоя на границе раздела полимерных фаз. Развитый переходной слой в полимерных смесях характеризуется разрыхленной  структурой, поэтому  макромолекулы дублируемых полимеров проявляют в нем повышенную гибкость, что и обуславливает ускорение релаксационных процессов [1-3].

- Таблица 2

- Температура стеклования и остаточная деформация сжатия полимерэластомерных композитов

| - Материал | - Тст, оС | - ОДС - после старения в течение 72 ч при 100°С, % |
| --- | --- | --- |
| - В-14 | - -48 | - 73,3 |
| - В-14+ 10%CВМПЭ | - -49 | - 69,4 |
| - В-14+10%(СВМПЭ+2%наноуглерод) | - -53 | - 64,6 |
| - В-14+10%(СВМПЭ+2%шпинель магния) | - -54 | - 65,7 |
| - В-14+10%(СВМПЭ+ 2% цеолита) | - -55 | - 64,8 |

- Образование развитого переходного слоя в полимерэластомерных нанокомпозитов доказано методом атомно-силовой микроскопии (рис. 1) [3].

| - а | - б |
| --- | --- |

- Рис. 1 - Изображение фазового контраста БНКС-18/СВМПЭ (а) и БНКС-18/(СВМПЭ+ акт. цеолит), размер скана 5х5 мкм.

- Таким образом, исследования свойств модифицированных резин показали, что введение в резиновые смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 композиций  сверхвысокомолекулярного полиэтилена и нанонаполнителей  приводит к улучшению комплекса эксплуатационных характеристик получаемых полимерэластомерных композитов, что позволяет рекомендовать их для изготовления уплотнительных материалов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях холодного климата.

- Проведены стендовые и опытно-промышленные испытания разработанных материалов в составе уплотнений техники ведущих промышленных предприятий Республики Саха (Якутия). Результаты испытаний показали, что долговечность уплотнений в 1,5-4 раза превышает долговечность штатных конструкций [4].

- Разработанные практические и методические рекомендации по производству морозостойких уплотнений послужили основой создания предприятия ООО «Нордэласт», созданного при поддержке федеральной программы «Старт». В настоящее время промышленное производство морозостойких уплотнений из разработанных материалов налажено в ОАО АК «АЛРОСА» и ООО «Нордэласт». Имеется 15 актов внедрения разработок. Завершены работы по организации производства уплотнений на заводе «Чжун Ли» (КНР) при поддержке Академии наук Шаньдунской провинции (КНР).

- Литература

- Кулезнев В.Н. Смеси и сплавы полимеров.-СПб: НОТ,2014.-216 с.

- Polymer blends. Т. 1 и 2 / D. Paul, K. Bucknell, S. Newman,  StPb, 2009.- 1224.

- Shadrinov N.V., Sokolova M.D., Okhlopkova A.A., Lee J., Jeong D.Y., Le Shim E. Cho J-H. Enhancement of compatibility between ultrahigh-Molecular-Weight polyethylene particles and butadiene-Nitrile rubber matrix with nanoscale ceramic particles and characterization of evolving layer //Bulletin of the Korean Chemical Society.- Vol. 34, № 12, 2013.- P: 3762-3766.

- Соколова М.Д., Портнягина В.В., Шадринов Н.В., Христофорова А.А., Давыдова М.Л. Стендовые и опытно-промышленные испытания уплотнений для горной техники севера // Горный информационно-аналитический бюллетень. №8, 2013 – С. 393-402.