УДК 54.01

Возможности использования кремнийорганических жидкостей для получения пластичных смазок на основе димочевин

Лядов А.С.1, к.х.н., Левенто И.Ю.2, к.т.н., Демченко А.И.2, к.х.н.

lyadov@ips.ac.ru

1 Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева

2 АО «ГНИИХТЭОС»

Аннотация:

Изучен процесс  получения  пластичных смазок с широким диапазоном рабочих температур на основе композиции "олигометилоктилсилоксановая жидкость – углеводородное масло", загущенной димочевиной. Показана  перспективность их использования в арктических условиях

Ключевые слова:

кремнийорганические жидкости, пластичная смазка, димочевина

Abstract:

Studied the process of obtaining grease with a wide operating temperature range based on the composition "oligomethylsilicones liquid – hydrocarbon oil", diocesano thickened. The prospects of their use in Arctic conditions

Keywords:

silicon fluids, plastic grease, diurea

Одним из путей создания смазочных материалов с расширенным диапазоном работоспособности, в том числе применяемых в арктических условиях при экстремально низких температурах, является использование кремнийорганических жидкостей. Они отличаются низкими температурами потери текучести (до -110оС), высокой термостойкостью (до 350оС), низким давлением насыщенных паров (0,133 ÷ 133 мкПа), малой летучестью, низкой зависимостью вязкости и других свойств от температуры, высокой гидрофобностью и лиофильностью. Кроме того, кремнийорганические жидкости характеризуются высокой радиационной стойкостью, термической и химической  стабильностью [1].

Недостатком большинства кремнийорганических жидкостей является плохая совместимость олигоорганосилоксанов с органическими средами и низкие смазывающие свойства, особенно при трении скольжения.

В качестве дисперсной фазы был выбран полимочевинный загуститель. Полимочевинные смазки относятся к группе смазочных материалов, работоспособных при высоких температурах и нагрузках, широком интервале скоростей, в контакте с агрессивными средами и устойчивых к радиационному воздействию [2]. Потенциальные возможности полимочевинного загустителя могут быть реализованы за счет выбора в качестве дисперсионной среды кремнийорганических соединений.

Загущение олигоорганосилоксановой жидкости осуществляли димочевиной, синтезируемой in situ, на основе толуолдиизоцианата (ТДИ) и двух аминов (ароматического и алифатического). Смешение исходных компонентов смазки проводили при 90оС с последующим нагревом смеси до 140оС и перешиванием в течение 1 часа при данной температуре. Охлаждение смазки проводили в объеме.

Использование   в качестве масляной основы полимочевинной смазки полиэтилсилоксановой жидкости 132-24, которая применяется в пластичной смазке ЦИАТИМ-221 и ряде др. не привело к получению положительного результата.

Для устранения типичных недостатков силиконовых масел в ГНИИХТЭОС были синтезированы новые кремнийорганические жидкости с различными органическими заместителями: олигометилоктил- и олигоэтилоктилсилоксановые жидкости.

На данном этапе для определения возможности использования кремнийорганических жидкостей для получения пластичных смазок с широким температурным диапазоном работоспособности (-80 ÷ +250оС)  на основе димочевин в качестве объекта исследований был выбран олигометилоктилсилоксан.

При исследовании смазывающих свойств олигометилоктилсилоксановой жидкости вязкостью 97 сСт при 20оС на четырехшариковой машине трения ЧМТ-1 был выявлен низкий уровень противоизносных характеристик. Однако при добавлении в указанную кремнийорганическую жидкость углеводородного масляного компонента наблюдалось синергетическое  улучшение смазывающих свойств системы.

Ранее было установлено, что смазывающие свойства системы олигометилоктилсилоксановая жидкость – углеводородное масло имеют повышенные трибологические характеристики. В дальнейшем  была предпринята попытка загушения данной системы димочевиной in situ (концентрация загустителя 15% масс.), при этом была получена пластичная смазка с характеристиками, представленными в таблице 1.

В ходе проведенных исследований был получен модельный образец пластичной смазки на основе дисперсионной среды олигометилоктилсилоксановая жидкость – углеводородное масло, загущенной димочевиной. Была показана перспективность использования подобной пластичной смазки в арктических условиях.

Полученные результаты позволяют универсализировать разработку пластичных смазок для конкретных узлов трения машин и механизмов.

Таблица 1

Характеристики пластичной смазки

| Наименование показателя | Величина | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| - Внешний вид | Однородная мазь, гладкой структуры белого цвета |  |
| - Эффективная вязкость при минус 60°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с | 180 | По ГОСТ 7163-84 |
| - Предел прочности при 80°С, Па | 500 | По ГОСТ 7143-73, метод Б |
| - Температура каплепадения, °С | 241 | По ГОСТ 6793-74 |
| - Коллоидная стабильность, % выделенного масла | 3,0 | По ГОСТ 7142-74 |
| - Показатель износа на ЧМТ-1 при 20оС, 1500 мин-1, 196 Н, мм | 0,55 | По ГОСТ 9490-75 |

Опытное производство таких пластичных смазок может быть осуществлено на базе опытного производства АО «ГНИИХТЭОС» и производственной базы ОАО «Электрогорский институт нефтепереработки».

Данная работа выполнена совместно АО «ГНИИХТЭОС» и ИНХС РАН.

Литература

- Олигоорганосилоксаны. Свойства, получение, применение. Под ред. М.В.Соболевского – М.,: Химия, 1985. – 264 с.

- Ищук Ю.Л. Состав, структура и свойства пластичных смазок. – Киев: «Наукова думка», 1996. – 513 с.