УДК 547.256.2’26 – 001.8+666.3

Апухтина Татьяна Леонидовна. Apukhtina Tatiana Leonidovna. Е-mail: tatiana.apukhtina@yandex.ru.

Щербакова Галина Игоревна. Shcherbakova Galina Igorevna. E-mail: galina7479@mail.ru. Доктор химических наук.

Варфоломеев Максим Сергеевич. Varfolomeev Maxim Sergeevich. E-mail: varfolom2a@rambler.ru. Кандидат технических наук.

Кривцова Наталия Сергеевна. Krivtsova Nataliya Sergeevna. E-mail: natalivul@mail.ru.

Драчев Александр Иванович. Drachev Alexander Ivanovich. E-mail:  nano-tech@mail.ru. Кандидат физико-математических наук.

Государственный научный центр РФ Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» (ГНЦ РФ АО «ГНИИХТЭОС»).

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ ВОЛОКНАХ

АННОТАЦИЯ

Армирующие волокна карбида кремния (SiC) обладают высокими механическими свойствами, но при температурах эксплуатации выше 1200ºС в окислительной атмосфере происходит их деградация, что приводит к необходимости их защиты. Поэтому основной целью работы является разработка способа получения высокотемпературных (выше 1400 ºС) антиокислительных защитных покрытий на SiC волокнах.

ABSTRACT

The reinforcing silicon carbide fibers (SiC) have high mechanical properties, but at temperatures above 1200 °C in an oxidizing atmosphere occurs their degradation, which leads to the need of their protection. Therefore, the main aim of this work is to provide a method of obtaining high temperature (above 1400 °C) oxidation-resistant protective coatings for SiC fibers.

РЕФЕРАТ

Получены защитные стеклокерамические покрытия на основе пленкообразующих органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов состава xY2O3–yAl2O3–zSiO2 на поверхности армирующих волокон SiC. Стеклокерамические покрытия позволяют повысить термостойкость волокон SiC в окислительной атмосфере при 1600 ºС. Кроме того, модификация границы раздела «волокно-матрица» стеклокерамическими покрытиями в керамокомпозите приводит к изменению его характера разрушения и увеличению прочности композита в 10-15 раз.

Армирующие волокна; покрытия; керамика; композиты.

Reinforcing fibers; coatings; ceramics; composites.

ВВЕДЕНИЕ

Композиционные материалы обладают комплексом свойств значительно превосходящих физико-механические показатели термостойких  и коррозионностойких металлов и легированных сплавов.

Среди композиционных материалов одно из первых мест занимает материал, в котором используют матрицу из карбида кремния и волокна карбида кремния (SiC/SiC композит). Такие керамокомпозиты работают при высоких температурах, обладают повышенной химической стабильностью в окислительных и других коррозионных средах. При этом армирующие волокна карбида кремния характеризуются комплексом высоких механических свойств, но при температурах эксплуатации выше 1200 ºС в окислительной атмосфере происходит их деградация, что приводит к необходимости их защиты с помощью высокотемпературных антиокислительных покрытий [1].

Наиболее перспективными для защиты SiC материалов являются стекловидные и стеклокерамические покрытия оксидного состава системы Y2O3–Al2O3–SiO2, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками. Данные покрытия имеют значения термического коэффициента линейного расширения (ТКЛР), близкие к ТКЛР карбида кремния, а также наилучшую эрозионную стойкость и пониженную кислородную проницаемость при высоких температурах.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве прекурсоров высокотемпературных защитных покрытий использовались впервые синтезированные в ГНИИХТЭОС органоиттрийоксаналюмоксансилоксановые олигомеры, растворимые в органических растворителях, пиролиз которых приводит к образованию химически стойких, высокопрочных, беспористых, прозрачных или эмалевых, стекловидных или стеклокерамических материалов состава xY2O3–yAl2O3–zSiO2 [2].

Преимуществом использования органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов в качестве прекурсоров защитных покрытий является простота получения из них пленкообразующей композиции нужной концентрации и проведение процесса получения защитных покрытий в атмосфере воздуха, то есть без дополнительных затрат на создание инертной атмосферы.

Послойное нанесение покрытий осуществлялось на карбидокремниевые волокна методом окунания волокна (или пучка волокон) в пленкообразующую композицию – раствор органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов в толуоле с концентрацией 2,0 мас. % и заданным мольным соотношением Y:Al:Si.  Каждый слой отверждали при комнатной температуре в воздушной атмосфере и влажной среде. Затем волокна с отвержденными покрытиями подвергали термообработке при 1500 °С на воздухе [1, 3, 4].

Получение экспериментальных образцов SiC/SiC композиционных керамических материалов (ККМ), армированных карбидокремниевыми волокнами, осуществлялось методом PIP (Polymer Infiltration and Pyrolysis) ламинарно сформированного пучка бескерновых волокон SiC с защитными покрытиями либо волокон без покрытий. В качестве прекурсора карбидокремниевой матрицы использовали поликарбосилан. Пиролиз ККМ проводили в атмосфере аргона при 1100 °С. Для получения плотного, беспористого ККМ данную процедуру повторяли несколько раз [1].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Методом СЭМ с рентгеновским элементным микроанализом показано образование покрытий оксидного состава системы Y2O3–Al2O3–SiO2 толщиной от 100 нм до 1 мкм в зависимости от количества наносимых слоев (от 1 до 5 слоев). На фотографиях СЭМ (рис. 1) видно, что полученные антиокислительные защитные покрытия равномерно растеклись по поверхности волокон без дефектов и наплывов, имеют плотную структуру и хорошую адгезию с поверхностью волокон SiC. Картирование с помощью рентгеновского микроанализа по элементному составу и наложением элементов на одной карте показало, что элементы, входящие в состав волокна с покрытием, равномерно распределены по его объему и поверхности.

Рис. 1. Фотографии СЭМ, элементный состав и распределение элементов по поверхности волокон SiC с защитными покрытиями

Важнейшей характеристикой стеклокерамических покрытий на волокнах SiC является их окислительная устойчивость при высоких температурах. Была изучена термоокислительная устойчивость исходных волокон SiC без покрытий при условиях, аналогичных получению волокон с защитными покрытиями (пиролиз при температуре 1500 ºС в воздушной атмосфере). А также исследовано воздействие  повторного пиролиза при температуре 1600 ºС на исходные и покрытые волокна [1].

В результате пиролиза исходных волокон при 1500 ºС на воздухе в течение 30 минут на поверхности волокон образовался растрескавшийся стекловидный слой SiO2 (рис. 2).

Рис. 2. Фотография СЭМ и рентгеновский элементный микроанализ поверхности волокон SiCпосле термообработки при 1500 °С на воздухе в течение 30 мин

Повторная термообработка незащищенных волокон при 1600 °С в окислительной атмосфере в течение 1 часа привела к увеличению образовавшегося слоя SiO2 и деструкции волокон SiC (рис. 3).

Рис. 3 – Фотографии СЭМ и рентгеновский элементный микроанализ волокон SiC после термообработки при 1600 °С в течение 1 часа

В то же время, повторная высокотемпературная обработка волокон SiC с защитными оксидными покрытиями  при 1600 ºС в окислительной среде показала эффективность использования защитных покрытий (рис. 4).

Рис. 4. Фотографии СЭМ и рентгеновский элементный микроанализ волокон SiC с защитными покрытиями после термообработки при 1600 °С в течение 1 часа в воздушной среде

На снимках СЭМ (рис. 4) видно, что покрытия после высокотемпературного окисления не изменились, также плотно прилегают к поверхности волокон SiC, имеют плотную структуру без трещин и пор.

Физико-механические исследования также подтверждают преимущества защитных покрытий на волокнах карбида кремния при высокотемпературном пиролизе в воздушной атмосфере (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение прочности при растяжении и модуля упругости волокон SiC с покрытиями и без покрытий после высокотемпературной обработки в окислительной атмосфере

| Физико-механические свойства | Исходные | С покрытиями после 1500 °С | Исходные после 1500 °С | С покрытиями после 1600 °С | Исходные после 1600 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении, МПа | 3166 | 1961 | 1364 | 1619 | 1095 |
| Модуль упругости, ГПа | 191 | 165 | 19 | 23 | 14 |

Для оценки качества полученных экспериментальных SiC/SiC миникомпозитов, их испытали на прочность при растяжении и исследовали методом СЭМ. Анализ морфологии поверхности излома однонаправленного ККМ-1, армированного волокнами SiC без защитных покрытий, после механических испытаний показал, что поверхность разрушения гладкая и перпендикулярна направлению армирования (рис. 5). На рис. 5г четкой границы между волокном и матрицей не прослеживается. Это свидетельствует о высокой адгезии между волокном и матрицей. Поэтому можно заключить, что композит, армированный исходными волокнами SiC,  имеет хрупкий характер разрушения. Такой материал не показывает характерных свойств керамокомпозита и ведет себя как монолитная керамика [1].

Рис. 5. Фотографии СЭМ ККМ–1, армированного исходными

волокнами SiC

Для ККМ-2, армированного волокнами SiC со стеклокерамическими покрытиями, рельеф поверхности излома неровный (рис. 6а, б), что, по-видимому, является следствием множественного растрескивания матрицы, отслоения и вытягивания волокон из матрицы. Такое явление свидетельствует о вязком разрушении композита. Однако, на гладком срезе ККМ-2, перпендикулярном направлению армирования (рис. 6в, г), видно, что волокна SiC имеют хорошую адгезию с матрицей SiC, отслоения на границе «матрица – волокно» не наблюдаются [1].

Рис. 6. Фотографии СЭМ ККМ–2, армированного волокнами SiC

с защитными покрытиями состава xY2O3–yAl2O3–zSiO2

Необходимо отметить, что модификация границы раздела «волокно – матрица» в керамокомпозите посредством нанесения защитного покрытия на основе органоиттрийоксаналюмоксансилоксана на волокна SiC позволила повысить уровень прочностных характеристик композита в 10-15 раз (табл. 2), а также снизить его склонность к хрупкому разрушению.

Таблица 2

Предел прочности при растяжении миникомпозитов ККМ–1 и ККМ–2

| Прочность ККМ–1, МПа | Прочность ККМ–2, МПа |
| --- | --- |
| 3,3 | 62,3 |
| 7,0 | 22,8 |
| 5,0 | 39,8 |
| 3,2 | 28,8 |
| 1,8 | 11,3 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Разработан способ получения высокотемпературных антиокислительных защитных покрытий на карбидокремниевых волокнах, используемых в качестве армирующего компонента при создании композиционных материалов.

- Получены высокотемпературные защитные покрытия оксидного состава системы Y2O3–Al2O3–SiO2 на поверхности карбидокремниевых волокон на основе органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов, впервые синтезированных в ГНИИХТЭОС.

- Доказано, что защитное стеклокерамическое покрытие на основе органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов позволяет повысить термостойкость волокон SiC в окислительной атмосфере при температуре 1600 ºС.

- Показано, что после высокотемпературной обработки волокна SiC с защитными стеклокерамическими покрытиями состава xY2O3–yAl2O3–zSiO2 превосходят по прочности в 1,5 раза волокна SiC без покрытий.

- Установлено, что прочностные характеристики керамокомпозита, армированного волокнами SiC со стеклокерамическими покрытиями повышаются в 10-15 раз, а склонность к хрупкому разрушению снижается, по сравнению с керамокомпозитом, армированным волокнами SiC без покрытий.

Список литературы

1. Апухтина Т.Л., Щербакова Г.И., Сидоров Д.В., Варфоломеев М.С., Сидоров Д.Г., Драчев А.И. Армирующие волокна карбида кремния с защитными стеклокерамическими покрытиями // Неорган. матер. 2015. Т. 51. № 8. С. 877–882.

2. Пат. РФ 2453550 С1. Способ получения иттрийсодержащих органоалюмоксансилоксанов, связующие и пропиточные композиции на их основе / Г.И. Щербакова, П.А. Стороженко и др. Опубл. 20.06.2012. Бюл. № 17.

3. Щербакова Г.И., Апухтина Т.Л., Варфоломеев М.С., Сидоров Д.В., Драчев А.И., Юрков Г.Ю. Стеклокерамические покрытия на основе органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов // Неорган. матер. РАН. 2014. Т. 50. № 6. С. 686 – 691.

4. Пат. РФ 2535537 С1. Стеклокерамическое покрытие на основе органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов и способ его получения / Г.И. Щербакова, Т.Л. Мовчан и др. Опубл. 20.12.2014.