УДК 621.793.184

Теплозащитные  покрытия с керамическим слоем пониженной теплопроводности на основе оксида циркония для лопаток турбины высокого давления перспективных ГТД

Thermal barrier coatings with low thermal conductivity ceramic layer based on zirconium oxide for the high pressure turbine blades of perspective turbine engines.

Д.т.н.,КабловЕвгенийНиколаевич,

д.т.н., МубояджянСергейАртемович

Ph.D. EvgeniyNikolaevichKablov, Ph.D. SergeyArtemovichMuboyadzhyan

Федеральное государственное унитарное предприятие, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Государственный научный центр,

Москва, Россия

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials, National Research Center,

Moscow, Russia

(г.Москва, admin@viam.rumubo@mail.ru,)

Аннотация

Рассмотрены теплозащитные покрытия с керамическим слоем пониженной теплопроводности на основе оксида циркония для лопаток турбины высокого давления перспективных ГТД и новый метод нанесения керамических слоев теплозащитных покрытий магнетронным осаждением.

Annotation

The thermal-barrier coatingswith low thermal conductivity ceramic layerbased on zirconium oxide for the high-pressure turbine blades of aperspective turbine engine and a new method of applying ceramic layers of thermal barrier coatings by magnetron deposition were considered.

Реферат

Рассмотрены особенности получения  теплозащитных  покрытий с использованием ионно-плазменных технологий для нанесения жаростойкого соединительного и керамического слоев покрытия пониженной теплопроводности на основе стабилизированного оксида циркония для лопаток турбины высокого давления перспективных ГТД. Проводится сравнение теплозащитных покрытий с керамическим слоем, получаемым по электронно-лучевой и ионно-плазменным технологиям. Показано, что магнетронная технология нанесения керамического слоя теплозащитного покрытия является альтернативной технологией, по отношению к электронно-лучевой технологии, и  позволяет получать слои с низким значением коэффициента теплопроводности по сравнению с широко используемыми электронно-лучевыми керамическими слоями на основе стабилизированного оксидом иттрия оксида циркония.

Ключевые слова:

Теплозащитное покрытие (ТЗП). Магнетронное осаждение. Керамический слой ТЗП. ЖаростойкийсоединительныйслойТЗП

Keywords: A thermal barrier coating (TBC). Magnetron sputtering.The ceramic layer of TBC. Heat-resistantbondinglayerofTBC.

Введение

Теплозащитные покрытия (ТЗП) предназначены для защиты от высокотемпературного окисления и снижения температуры на поверхности деталей горячего тракта газотурбинных двигателей (ГТД). В докладе рассматриваются ТЗП для лопаток турбины высокого давления (ТВД) ГТД. Для современных ГТД  рабочие лопатки ТВД с монокристаллической структурой изготавливаются из жаропрочных сплавов (ЖС),  легированных рением или рением и рутением [1-3].

Теплозащитное покрытие имеет многослойное строение и содержит жаростойкий соединительный слой (ЖСС), контактирующий с поверхностью ЖС лопатки и внешний керамический слой (КС) из керамики с низким коэффициентом теплопроводности. Жаростойкий соединительный слой ТЗП разделяется от КС ТЗП тонким (~1мкм) связующим слоем на основе оксида алюминия, который обычно формируется перед осаждением КС ТЗП [4]. Для уменьшения диффузии основных легирующих элементов (Al, Cr) через границу ЖСС и ЖС используется барьерный слой в основном на основе карбидов тугоплавких металлов [5-6]. Для нанесения ЖСС на лопатки ТВД  западные производители используют либо электронно-лучевую технологию (EB-PVD) для нанесения жаростойких покрытий системы MeCrAlY (где Ме – Ni, илиNi-Co), либо технологии, основанные на термодиффузионном насыщении поверхности   алюминием, алюминием и хромом или алюминием и платиной (PtAl) [4]. Для нанесения КС ТЗП  в основном используется технология EB-PVD. В качестве основного материала для КС ТЗП используется ZrO2.(7-8)%мас.Y2O3  (стабилизированный оксидом иттрия оксид циркония - YSZ). Керамика YSZ имеет коэффициент теплопроводности в области рабочих температур 2- 2,8 Вт/м.К, что при тепловых потоках, реализуемых в современных ГТД, обеспечивает снижение температуры поверхности лопатки ТВД на ~ 100оС на каждые 130-150 мкм толщины КС ТЗП. Оборудование для нанесения электронно-лучевого КС ТЗП имеет большие габариты (ШхДхВ -10х20х8,5 м), потребляет до 300-500 кВА электрической мощности, и не производится на территории РФ.

Для нанесения ТЗП на лопатки ТВД ВИАМ использует свои, альтернативные ионно-плазменные технологии и оборудование, разработанные для нанесения ЖСС и КС ТЗП [7]. Для ЖСС разработаны оригинальные конденсационно-диффузионные покрытия системы NiCrAlRY + NiAlCr (где R- Hf, Ta, Re или их комбинации) с высокой жаростойкостью при температурах до 1200оС. Для нанесения КС ТЗП используется ионно-плазменная технология среднечастотного магнетронного плазмохимического осаждения в аргонно-кислородной плазме при распылении металлических мишеней на основе Zr-Y-Me, где Ме – один или несколько редкоземельных металлов.

В докладе рассматриваются вопросы получения ТЗП по ионно-плазменным технологиям, разработанным ВИАМ  и свойства этих покрытий в сравнении с ТЗП с керамическим слоем, нанесенным по электронно-лучевой технологии.

Для нанесения барьерного слоя на поверхности образцов и лопаток из ЖС использовались порошковый или газовый методы термодиффузионного насыщения поверхности углеродом, разработанные ВИАМ, с последующим  циркуляционным газовым алитированием по технологии ООО «Турбомет» [6,8].  При этом в граничной области ЖС-ЖСС образовываются карбиды на основе хрома, содержащегося в ЖСС и на основе тугоплавких элементов ЖС, создающие барьерный слой, ограничивающий диффузию легирующих покрытие элементов в ЖС лопатки [9].

Нанесение внешнего конденсационно-диффузионного слоя ЖСС производилось на ионно-плазменных установках с компьютерным управлением МАП-2 или МАП-3 по серийной технологии. Подготовка поверхности обрабатываемых изделий под нанесение покрытий включала стадию обезжиривания  и финишную очистку ионным травлением в плазме вакуумной дуги  при отрицательном электрическом потенциале смещения подложки ~300 В в течение до 5 минут непосредственно в рабочей камере установки перед осаждением покрытия [1,10].

Керамический слой из YSZ наносился магнетронным осаждением на установке УОКС-2 (по опытной технологии) или электронно-лучевым напылением (ЭЛН) на установке УЭ-175 (разработка ИЭС им. Е.О. Патона) по серийной технологии.

Исследования покрытий проводились с использованием металлографического микроскопе Olimpus GX 51 с цифровой системой обработки изображения. Металлофизические исследования (рентгенофазовый анализ (РФА)) проводились на дифрактометреD/MAX–2500 фирмы «RIGAKU» с монохроматическим CuKα–излучением.

Исследование элементного состава и микроструктуры покрытия проводили методами микрорентгеноспектрального анализа и растровой электронной микроскопии на аппарате "Суперпроб" (JCMA - 733, фирма JEOL, Япония). Диапазон регистрируемых микроанализатором элементов от В (Z = 5) до U (Z = 92). Локальность анализа 1 мкм2, глубина анализа ~1 мкм.

Исследования  свойств композиций с ТЗП проводились на образцах из монокристаллов сплавов ЖС36-ВИ, ВЖМ4-ВИ и ВЖМ5-ВИ в виде цилиндров 10х30 мм (испытания на жаростойкость по ГОСТ 6130-71), дисков 25х5мм (испытания на термостойкость по ММ 1.595-2-323-2007, ВИАМ), а также рабочих лопаток турбины высокого давления.

Испытания ЖСС на образцах из современных ЖС на изотермическую и циклическую жаростойкость при температуре 1150оС показали, что удельное изменение массы образцов с конденсационно-диффузионными (КД) покрытиями систем NiCrAlRY + NiAlCr  различных типов при продолжительности испытаний 500 ч и 500 циклов (продолжительность цикла нагрева 50 минут,  охлаждения  10 минут) изменяется соответственно в пределах  15-28 и 12-35 г/м2.  Ионно-плазменные КД широко используются в серийном производстве для защиты лопаток ТВД от высокотемпературной газовой коррозии. КД покрытия имеют градиентное многослойное строение с внешним слоем на основе β-фазы (NiAl) с содержанием алюминия и хрома соответственно до 20-22% и 6-8% по массе и внутренним слоем с содержанием алюминия и хрома до 12-13% и 25-28%, что обеспечивает высокую их жаростойкость в области температур 1100-1200оС. Требования к ЖСС ТЗП отличаются от требований, предъявляемых к жаростойким защитным покрытиям. ЖСС должен не только защитить поверхность от окисления, но и максимально долго препятствовать созданию условий для скола КС ТЗП. В качестве переходного, или связующего слоя на границе КС – ЖСС служит тонкий слой оксида алюминия Al2O3, имеющего хорошую адгезию с ЖСС [4]. Но при высоких температурах вследствие диффузионного взаимодействия ЖСС с защищаемым сплавом в состав слоя попадают тугоплавкие элементы основы (ЖС лопатки). Образование оксидов тугоплавких металлов  на поверхности ЖСС увеличивает толщину и нарушает сплошность  пленки Al2O3. Поэтому не менее важными свойствами ЖСС являются не только жаростойкость и термостойкость, но и низкие скорость окисления и величина коэффициента термического линейного расширения  материала ЖСС [11].

Нанесение керамического слоя ТЗП проводилось на установке УОКС-2 в промежутке между опозитно расположенными магнетронами, работающими с частотой 5 кГц  в режиме катода и анода магнетронного разряда. Предварительно образцы и лопатки проходили стадию термоактивации и обработки поверхности в потоке ионов аргона, ускоренных до энергии 2 кэВ в ЕхН газоразрядном ускорителе. После подготовки магнетронного разряда между оппозитно расположенными магнетронами с подачей в аргоновую плазму кислорода образцы перемещались в позицию напыления, расположенную вдоль центральной оси магнетронов. Нанесение КС на образцы с ЖСС проводилось со скоростью 9-10 мкм/ч при суммарной мощности, потребляемой магнетронами ~ 10-11 кВА.

Следует отметить, что в настоящее время ведется активный поиск новых керамических материалов с низким коэффициентом теплопроводности, способных заменить систему ZrO2-7%Y2O3 (YSZ), которая широко используется для получения КС в теплозащитных покрытиях лопаток турбин. Максимальная рабочая температура поверхности YSZ при эксплуатации не должна превышать 1200ºС для предотвращения спекания керамики, которое ведёт к увеличению коэффициента теплопроводности, а также сколу из-за макроструктурных изменений (уплотнения) исходной структуры керамического слоя. При толщине 150 мкм КС из YSZ вес рабочих лопаток ТВД повышается ~ на 1 кг на каждый м2 трактовой поверхности. Снижение веса лопаток с ТЗП можно достичь путем уменьшения толщины керамического слоя ТЗП, что возможно только путем снижения теплопроводности керамического слоя [11].

Поэтому большинство исследований в области новых керамических материалов для ТЗП направлены на снижение коэффициента теплопроводности и повышение рабочей температуры.

Несмотря на значительное снижение коэффициента теплопроводности YSZ, путем усовершенствования технологического процесса его нанесения, усиленные поиски новых керамических материалов для КС ТЗП продолжаются.

В данной работе рассматриваются новые материалы для КС ТЗП. Для их получения были изготовлены мишени систем Zr-Y-M, где М-Gd, Dy, La, Al, Gd-Dy, Gd-Al и др. На образцы из ЖС6У, ЖС36, ВЖМ4, ВЖМ5 наносились ЖСС различного типа с барьерными слоями. Для сплавов ЖС36, ВЖМ4, ВЖМ5 использовались барьерные слои типа Cr + C + Al, где Cr, Al – ионно-плазменное осаждение хрома и алюминия, С – цементация по слою  Cr,  или цементация + ГЦА, где «цементация» -газовая цементация поверхности ЖС, а ГЦА – газоциркуляционное алитирование. Сплав ЖС6У использовался без барьерного слоя. После нанесения барьерного слоя и ЖСС проводилась вакуумная термообработка (Т/О) образцов для окончательного формирования исходной структуры ЖСС на поверхности ЖС.

Испытания на изотермическую жаростойкость проводились при температуре 1100оС. При нагреве образцов в печи КС и ЖСС теплозащитного покрытия находятся при одинаковых температурных условиях. Для лопаток турбин, работающих при 1200оС на поверхности КС ТЗП, на поверхности ЖСС реализуются температуры ~ 1100оС. Известно, что процессы окисления поверхности ЖСС и рост толщины связующего слоя на основе оксида алюминия, разделяющего ЖСС от КС ТЗП, является основной причиной разрушения керамического слоя покрытия [12]. Поэтому выбор температуры 1100оС  для сравнительного испытания различных вариантов ЖС-ТЗП фактически соответствует температуре работы лопаток ТВД при 1200оС не считая процесса деградации КС в основном за счет его спекания при высоких температурах. Данные сравнительных испытаний ТЗП с различными вариантами ТЗП с КС, нанесенным по магнетронной и электронно-лучевой технологиями приведены в таблице

Результаты сравнительных испытаний на изотермическую жаростойкость ТЗП с КС полученными по магнетронной и электронно-лучевой технологиями и с ЖСС, полученным с использованием процессов ионно-плазменного нанесения покрытий

| № | Сплав + покрытие | Система КС /толщина КС, мкм | Промежуток времени до образования скола на КС, ч | Внешний вид образца после испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗП, полученные по ионно-плазменным технологиям нанесения ЖСС и КС |  |  |  |  |
| 1 | ЖС36 + Cr + C + Al + Т/О + ВЖМС 2(2) + Al + Т/О | (Zr-Y-Dy)1-О / 85 | 504-554 |  |
| 2 | ЖС36 + Cr + C + Al + Т/О + ВСДП-3 + ВСДП-16+ Т/О | Zr-Y-Gd-Al-О / 90 | 690 -694 |  |
| 3 | ВЖМ5 + Cr + C + Al + Т/О + ВСДП-3 + ВСДП-16+ Т/О | Zr-Y-Gd-Dy-О / 75 | 504-554 |  |
| 4 | ЖС36+ С + ВСДП-3 + ВСДП-16 + Т/О | Zr-Y-La-О / 85 | 10-18 |  |
| 5 | ВЖМ5 + Cr + C + Al + Т/О + ВСДП-3 + ВСДП-16 + Т/О | Zr-Y-La-О / 85 | 254-344 |  |
| 6 | ВЖМ4 + C + ВЖМС 2(2) + Al+ Т/О | (Zr-Y-Dy)2-О / 75 | 180-254 |  |
| 7 | ЖС6У+ВСДП-3+ ВСДП-16 + Т/О | Zr-Y-Gd-Dy-О / 75 | 184-254 |  |
| 8 | ВЖМ4+Ц+ВСДП-3 +ВСДП-16 +Т/О | Zr-Y-Gd-О /52 | >550 |  |
| 9 | ЖС6У+ВСДП-3+ВСДП-16 +Т/О | ZrО2.Y2O3 (YSZ) / 78 | 300-350 |  |
| ТЗП с ЖСС, полученным по технологиям ионно-плазменного осаждения и с КС, нанесенным по технологии электронно-лучевого напыления |  |  |  |  |
| 10 | ЖС-36 + цементация + ГЦА+СДП-2+ВСДП-16 + Т/О | ZrО2.Y2O3 (YSZ) / 80 | 300-400 |  |
| 11 | ВЖМ-4+ цементация + ГЦА+ВСДП-3+ВСДП-16 + Т/О | ZrО2.Y2O3 (YSZ) / 80 | >500 |  |
| 12 | ВЖМ-5+ цементация + ГЦА+ВСДП-3+ВСДП-16 + Т/О | ZrО2.Y2O3 (YSZ) / 80 | >500 |  |
| 13 | ЖС36 + цементация + ГЦА + ВЖМС-2(1)+ Al +Т/О | ZrО2.Y2O3 (YSZ) / 80 | 500 |  |
| 14 | ЖС36 + цементация + ГЦА + ВЖМС-2(2)+ Al +Т/О | ZrО2.Y2O3 (YSZ) / 80 | 500 |  |
| 15 | ВЖМ-5+цементация + ГЦА+ВЖМС-2(1)+Al + Т/О | ZrО2.Y2O3 (YSZ) / 80 | >500 |  |

Анализ полученных результатов показывает, что «живучесть» КС ТЗП зависит как от материала ЖС, материала и конструкции барьерного слоя, материала и конструкции ЖСС ТЗП, состава КС ТЗП, его толщины. Среди ТЗП с КС, полученным по магнетронной технологии (поз. 1-9 таблицы), наиболее высокие защитные свойства имеют ТЗП с КС на основе систем Zr-Y-Gd-О, Zr-Y-Gd-Al-О, (Zr-Y-Dy)1-О, Zr-Y-Gd-Dy-О. В качестве основной для КС ТЗП была выбрана система Zr-Y-Gd-О, имеющая при рабочих температурах 1100-1200оС коэффициент теплопроводности на уровне 1,2-1,3 Вт/м.К, что значительно меньше, чем у КС на основе Zr-Y- О (YSZ). Мишени из сплава Zr-Y-Gd, необходимые для получения КС Zr-Y-Gd-О, имеют высокую технологическую пластичность, что позволяет получать их из вакуумно-дугового слитка методом прокатки. Следует отметить, что ряд перспективных керамических систем Zr-Y-Gd-Al-О, (Zr-Y-Dy)1-О, Zr-Y-Gd-Dy-О и др. в настоящее время исследуются для выбора более перспективного материала для КС ТЗП с более низким коэффициентом теплопроводности и более технологическим для процесса магнетронного нанесения.

Полученные магнетронным методом КС ТЗП отличаются по микроструктуре от КС, полученных электронно-лучевым напылением. На фигуре 1 приводится микроструктура ТЗП с КС, полученным магнетронным осаждением, а также вид поверхности КС, полученного на растровом электронном микроскопе.

| а), х500 | б), х1200 | в), х500 |
| --- | --- | --- |

Фигура 1. Микроструктура ТЗП, полученного методами ионно-плазменного осаждения.

а) - ЖС6У+ВСДП-3+ВСДП-16+Zr-Y-Gd-О после испытаний в течение 550 ч при 1100оС;

б) - внешний вид КС ТЗП со столбчатым строением;

в) - ЖС6У+ВСДП-3+ВСДП-16 + Zr-Y-О (YSZ), после испытаний в течение 350 ч при 1100оС.

Из микроструктур видно, что КС, полученные магнетронным напылением, по сравнению с известной микроструктурой КС, полученной ЭЛН, имеют более тонкую, едва различимую столбчатую структуру, которая хорошо видна на фотографии поверхности КС при большем увеличении. Видно, что растут столбцы  ~ 10-20 мкм, которые состоят из множества более мелких столбцов с поперечными размерами ~ 1-3 мкм.

Следует отметить, что испытания ТЗП на изотермическую жаростойкость являются более жесткими по сравнению с методикой термоциклических испытаний с 1 ч циклом (50 минут нагрев в печи, 10 минут охлаждение), принятой в мировой практике. Сравнение этих методик показывает, что образцы с ТЗП при термоциклических  испытаниях выдерживают по времени на 10-20% больше, чем при изотермической выдержке аналогичных образцов с ТЗП.

Проведенные исследования ТЗП, полученных по ионно-плазменным технологиям  показывают, что магнетронная технология нанесения КС ТЗП в сочетании с ионно-плазменной технологией нанесения ЖСС ТЗП вполне конкурентоспособны  с технологией ЭЛН нанесения КС ТЗП. При этом магнетронная технология обеспечивает более чем в 10 раз меньшее потребление электроэнергии по сравнению с электронно-лучевой технологией, и обеспечивает получение тонкодисперсной столбчатой структуры КС ТЗП.

Полученные результаты позволили создать опытно-промышленную установку магнетронного осаждения КС ТЗП  (фиг.2).

Фиг. 2. Внешний вид проходной опытно-промышленной установки УОКС-3 для нанесения КС ТЗП

Установка УОКС-3 проходного типа, содержит камеру для загрузки и подготовки лопаток под нанесение КС ТЗП (термоактивация лопаток, ионная очистка в потоке ионов Аr), камер напыления с двумя участками  для нанесения керамики и камеру выгрузки для охлаждения покрытых лопаток. Установка может работать в непрерывном режиме и обеспечивает нанесение КС ТЗП со скоростью 25 мкм/ч. Каждая из зон загрузки установки для магнетронного нанесения КС ТЗП имеет диаметр 150 мм и высоту 400 мм, что позволяет наносить КС на партию лопаток ТВД ГТД в количестве до 20 шт. (одновременно в двух зонах можно покрывать до 40 лопаток ТВД). По производительности установка практически не уступает установке для ЭЛН фирмы ALD.

В настоящее время на установке УОКС-3 проходит отработка опытно-промышленной технологии нанесения КС ТЗП.

Выводы.

1. Разработана опытная технология нанесения КС ТЗП магнетронным среднечастотным плазмохимическим методом, обеспечивающая нанесение керамических покрытий со скоростью до 10-11 мкм/ч при мощности, потребляемой магнетронами, 10-11 кВА.

2. Проведены сравнительные испытания на изотермическую жаростойкость образцов и лопаток из сплавов ЖС6У, ЖС36, ВЖМ4 ВЖМ5 и др. с различными вариантами ЖСС и КС ТЗП при температуре выдержки 1100оС и показано, что КС на основе керамик Zr-Y-Gd-О, Zr-Y-Gd-Al-О, (Zr-Y-Dy)1-О, Zr-Y-Gd-Dy-О по своим защитным свойствам не уступают стандартной электронно-лучевой керамике на основе YSZ  и значительно превосходят ее по коэффициенту теплопроводности. Получены значения коэффициента теплопроводности 1,2-1,3 Вт/м.К, что значительно меньше чем у КС на основе системы  Zr-Y- О (YSZ).

3. Показано, что КС, полученные магнетронным напылением, по сравнению с известной микроструктурой КС, полученной ЭЛН, имеют более тонкую, едва различимую в оптическом микроскопе столбчатую структуру, которая хорошо видна на фотографии поверхности КС при большем увеличении. Структура состоит из крупных столбцов с поперечным размером  ~ 10-20 мкм, которые состоят из множества более мелких столбцов с поперечными размерами ~ 1-3 мкм.

4. На основании опыта, накопленного при разработке магнетронной технологии нанесения КС ТЗП, создана опытно-промышленная проходная магнетронная установка для нанесения КС ТЗП на лопатки ТВД газотурбинных двигателей.

Список литературы

- Каблов Е.Н., Мубояджян С.А., Будиновский С.А., Луценко А.Н. Ионно-плазменные защитные покрытия для лопаток газотурбинных двигателей.– Журнал «Металлы» РАН, 2007 г., №5, с.23-34.

- Защитные покрытия лопаток турбин перспективных ГТД.– ГТТ, 2001, №3(12), с.30-32.

- Muboyadjyan S. A. High-Temperature Ion-Plasma Coatings for Gas-Turbine Engine Vanes. – Aerospace Journal, 1998 (May–June), p. 24–25.

- G. W. Goward. Progress In Coatings For Gas Turbine Airfoils // Surface and Coatings Technology. – 1998, №108–109, р.73–79.

- W.S. Walston, J.C. Schaeffer and W.H. Murphy   A new type of microstructural instability in superalloys-SRZ / Superalloys 1996/ ed. R.D. Kissinger, et al, (Warrendale, PA: TMS, 1996), p. 9-18.

- Мубояджян С.А., Галоян А.Г. Термодиффузионные процессы насыщения поверхности жаропрочных сплавов тугоплавкими элементами и углеродом. Технология легких сплавов, 2007 г., №2, с.114-120.

7. Каблов Е.Н., Мубояджян С.А. Теплозащитные  покрытия для лопаток турбины высокого давления  перспективных ГТД. - Журнал «Металлы» РАН, 2012 г., №1,  с. 5-13.

8. Лесников В. П., Кузнецов В. П., Горошенко Ю. А.  и др. Диффузионное насыщение алюминием и хромом никелевых сплавов циркуляционным методом из газовой фазы. – МиТОМ, 1998,  №10, с.21–25.

9.  Мубояджян С.А., Галоян А.Г. Диффузионные алюминидные покрытия для защиты поверхности внутренней полости монокристаллических лопаток турбин из рений и рений-рутений содержащих жаропрочных сплавов. Часть 1. - Журнал «Металлы» РАН, 2012 г., №5, c. 1-9.

10. Будиновский С.А.,  Мубояджян С.А.,  Гаямов А.М., Степанова С.В. Ионно-плазменные жаростойкие покрытия с композиционным барьерным слоем для защиты от окисления сплава ЖС36ВИ. МИТОМ, 2011, №1, с. 34-40.

11. Будиновский С.А., Мубояджян С.А., Гаямов А.М. Современное состояние и основные тенденции развития высокотемпературных теплозащитных покрытий для рабочих лопаток турбин авиационных ГТД - Авиационная промышленность 2008 г. №4, с. 33-38.

12. H.E. Evans and M.P.Taylor. Delamination Processes in Thermal Barrier Coating Systems // Journal Of Corrosion Science  And  Engineering. – 2003, 6 Paper H011, р. 1 – 28.