УДК 546

Применение золь-гель технологии при создании высокотемпературных керамоматричных композиционных материалов и покрытий

Николай Петрович Симоненко (Nikolay P. Simonenko), n_simonenko@mail.ru, кандидат химических наук, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Елизавета Петровна Симоненко (Elizaveta P. Simonenko), ep_simonenko@mail.ru, кандидат химических наук, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Владимир Георгиевич Севастьянов (Vladimir G. Sevastyanov), v_sevastyanov@mail.ru, член-корреспондент РАН, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Николай Тимофеевич Кузнецов (Nikolay T. Kuznetsov), ntkuz@igic.ras.ru, академик РАН, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Татьяна Леонидовна Егорова (Tatyana L. Egorova), egorova.offver@gmail.com, аспирант, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН

Аннотация

Показана возможность получения высокотемпературных керамоматричных композиционных материалов с заданным характером распределения высокодисперсной матрицы в объёме каркаса, а также тонких наноструктурированных защитных покрытий с использованием приёмов золь-гель технологии.

The possibility of obtaining high-temperature composite materials with ceramic matrix and predefined character of superfine matrix distribution in the carcass volume, as well as thin nanostructured protective coatings, utilizing the sol-gel technology approaches was shown.

Реферат

С использованием гидролитически активных гетеролигандных комплексов [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (где М = Zr4+, Hf4+ и Y3+) получены высокотемпературные керамоматричные композиционные материалы с заданным характером распределения высокодисперсной оксидной матрицы в объёме каркаса. Показано, что увеличение скорости гелеобразования раствора указанных прекурсоров при заполнении им пористого каркаса приводит к уменьшению толщины модифицированного приповерхностного слоя и формированию функционально-градиентного материала. С применением раствора комплексов [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (где М = Zr4+ иY3+) также изучен процесс создания тонких наноструктурированных защитных покрытий состава 8мол.%Y2O3-ZrO2.

The high-temperature composite materials with ceramic matrix and predefined character of superfine oxide matrix distribution in the carcass volume were obtained with use of hydrolytically active heteroligand [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (where М = Zr4+, Hf4+ и Y3+) complexes.  It was shown that the increase in the gel formation rate in solutions of said precursors in the process of filling the porous carcass with these solutions yields lowered thickness of the modified subsurface layer and formation of functionally graded material. The preparation process of thin nanostructured protective coatings of 8mol%Y2O3-ZrO2 was studied with use of [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (where М = Zr4+ и Y3+) complexes solutions.

Ключевые слова

Золь-гель, композит, ацетилацетонат, вязкость, плёнка, покрытие, оксид, карбид

Sol-gel, composite, acetylacetonate, viscosity, film, coating, oxide, carbide

Введение

Как известно, развитие тонких технологий создания высокотемпературных керамоматричных композиционных материалов и покрытий сегодня является особенно актуальным наплавлением авиа- и ракетостроения. При этом классические подходы не всегда позволяют направленно получать подобные материалы, обладающие комплексом определённых свойств и заданной сложной микроструктурой. В связи с этим отдельно следует отметить такой перспективный и динамично развивающийся метод формирования наноматериалов различного типа, как золь-гель технология, основанная на применении в качестве предшественников гидролитически активных гетеролигандных координационных соединений класса алкоксо-β-дикетонатов металлов.Так, при частичном контролируемом деструктивном замещении β-дикетонатных лигандов в ацетилацетонатах металлов на алкоксильные фрагменты происходит направленный синтез комплексов с заданной структурой координационной сферы и, соответственно, определённой реакционной способностью по отношению к воде. При этом использование данных прекурсоров позволяет синтезировать высокодисперсные тугоплавкие оксиды и карбиды металлов в виде порошков [1-9] и наноструктурированных покрытий [10, 11], а также в качестве микротрубок [12] и функциональных матриц непосредственно в объёме пористых каркасов при создании керамоматричных композиционных материалов [13].Одним из основных преимуществ данного подхода является возможность прогнозирования реакционной способности прекурсоров путём направленного изменения структуры их координационной сферы, что, в свою очередь, определяет кинетику изменения реологических свойств растворов комплексов и микроструктуру формирующегося материала. Таким образом, целью данной работы было определение применимости золь-гель технологии с использованием в качестве прекурсоров гидролитически активных гетеролигандных комплексов [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] для создания высокотемпературных керамоматричных композиционных материалов и покрытий с заданными характеристиками.

Экспериментальная часть

Используемые реактивы: ацетилацетонаты циркония, гафния, иттрия и алюминия (синтезированные), изоамиловый спирт (ч.д.а.).

Синтез гетеролигандных комплексов проводился путём термообработки раствора ацетилацетонатов соответствующих металлов в изоамиловом спирте, в результате чего происходило частичное деструктивное замещение хелатных лигандов на алкоксильные группы. Данный процесс котролировался спектральными методами: ИК-спектры пропускания растворов комплексов записывались на ИК-спектрометре «ИнфраЛЮМ ФТ-08» в виде плёнок между стёклами KBr, а электронные (УФ-) спектры растворов были получены с применением спектрофотометра СФ-56.

Анализ реакционной способности полученных комплексов изучался с применением ротационного вискозиметра Fungilab SMART L – так, к растворам предшественников с различным составом координационной сферой добавлялось одинаковое количество воды, в результате чего инициировались реакции их гидролиза и поликонденсации, сопровождающиеся ростом динамической вязкостью с различной скоростью.

Далее в условиях «быстрого» гелеобразования (максимальная скорость поликонденсации) раствором комплексов [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (где М = Zr4+, Hf4+ и Y3+) циклически заполнялся пористый SiC-каркас (производства ФГУП ВИАМ). Последующая его термообработка приводила к синтезу в объёме материала высокодисперсной матрицы состава 15%Y2O3-60%ZrO2-25%HfO2. Аналогично, но в условиях «медленного» гелеобразования (минимальная скорость поликонденсации) оксидной матрицей заполнялся пористый графитовый каркас.

Объёмная микроструктура полученных композиционных материалов изучалась с помощью рентгеновской компьютерной микротомографии (рентгеновский микротомограф SkyScan 1172 с компьютерным кластером), в результате чего было определено влияние кинетики процесса гелеобразования раствора гетеролигандных комплексов на характер распределения высокодисперсной оксидной матрицы в объёме пористых каркасов.

Полученный по вышеописанному способу подобный раствор гетеролигандных комплексов [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (где М = Zr4+ и Y3+) с наибольшей степенью замещения ацетилацетонатных лигандов на OR-группы применялся для нанесения на полированные монокристаллические Si-пластины тонких наноструктурированных оксидных плёнок состава 8мол.%Y2O3-ZrO2.

Рентгенофазовый анализ (РФА) полученных материалов и тонких плёнок проводился на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance (излучение CuК, разрешение 0,02). Растровая электронная микроскопия (РЭМ) выполнена на трехлучевой рабочей станции NVision 40, Carl Zeiss; элементный состав микрообластей определялся с помощью приставки для энергодисперсионного анализа EDX Oxford Instrumets. Термическое поведение материалов в окислительной атмосфере изучалось с помощью синхронного ТГА/ДСК/ДТА термоанализатора SDT-Q600.

Результаты и их обсуждение

При термообработке раствора ацетилацетонатов циркония, гафния и иттрия в изоамиловом спирте произошло частичное деструктивное замещение хелатных лигандов на алкоксильные фрагменты. По результатам ИК- и электронной (УФ-) спектрофотометрии, степень замещения C5H7O2-групп растёт с увеличением времени термического воздействия. Результаты ротационной вискозиметрии свидетельствуют о том, что сопутствующее данному процессу снижение степени экранирования центральных атомов приводит к росту реакционной способности комплексов по отношению к воде. Так, при добавлении к растворам прекурсоров с различным соотношением лигандов одинакового количества воды инициировались процессы гидролиза и поликонденсации, сопровождающиеся ростом динамической вязкостью. При этом было показано, что скорость гелеобразования возрастает с увеличением степени замещения C5H7O2-лигандов на OR-группы.

На следующем этапе требовалось определить влияние реакционной способности синтезированных гетеролигандных комплексов, а именно скорости гелеобразования их растворов на структуру получаемых композиционных материалов при in-situ синтезе высокодисперсной оксидной матрицы в их объёме. Так, при циклическом заполнении порового пространства графитового каркаса раствором алкоксоацетилацетонатов циркония, гафния и иттрия в условиях «медленного» гелеобразования (при минимальной поликонденсации), сопровождающемся высокотемпературной кристаллизацией оксидной матрицы, был получен керамоматричный композиционный материал C/(15%Y2O3-60%ZrO2-25%HfO2). По данным рентгеновской компьютерной микротомографии (Рис. 1), в результате высокодисперсная оксидная матрица распределилась по всему объёму каркаса, за исключением областей с закрытой пористостью. Объёмная реконструкция структуры исходного каркаса и полученного композита наглядно отражает уменьшение объёма пор и появление высокодисперсной оксидной фазы.

Рисунок 1. Плоскостные срезы исходного графитового каркаса (сверху слева) и полученного композиционного материала C/(15%Y2O3-60%ZrO2-25%HfO2) (сверху справа); реконструированные модели различных фаз, составляющих структуру исходного графитового каркаса (снизу слева) и полученного композиционного материала C/(15%Y2O3-60%ZrO2-25%HfO2) (снизу справа)

Проведение аналогичного эксперимента по модификации керамической матрицей пористого SiC-каркаса (производства ФГУП ВИАМ) в условиях «быстрого» (при высокой скорости поликонденсации прекурсоров) гелеобразования растворов гетеролигандных комплексов в процессе заполнения им порового пространства позволило получить композиционный материал состава SiC/(15%Y2O3-60%ZrO2-25%HfO2). Анализ его объёмной микроструктуры методом рентгеновской компьютерной микротомографии свидетельствует о том, что оксидная матрица распределилась не по всему объёму пористого каркаса, а лишь в его приповерхностной области (Рис. 2).

Рисунок 2. Плоскостные срезы исходного SiC-каркаса (сверху слева) и полученного композиционного материала SiC/(15%Y2O3-60%ZrO2-25%HfO2) (сверху справа); реконструированные модели порового пространства исходного SiC-каркаса (снизу слева) и приповерхностного слоя полученного функционально-градиентного композиционного материала SiC/(15%Y2O3-60%ZrO2-25%HfO2) (снизу справа)

Рентгенофазовый анализ полученного материала подтвердил формирование целевой оксидной фазы со средним размером кристаллитов около 9 нм и сохранение кристаллической структуры SiC-каркаса. Синхронный (ТГА/ДСК) термический анализ композита показал увеличение стойкости к окислению, по сравнению с исходным SiC-каркасом, что при сохранении относительно низкой плотности позволяет считать его перспективным авиационным материалом.

Таким образом, при направленном синтезе гетеролигандных прекурсоров с заданным составом координационной сферы, а значит, с известной реакционной способностью при взаимодействии с водой появилась возможность контролируемого синтеза высокодисперсной оксидной матрицы в объёме пористых каркасов с определённым характером её распределения.

Аналогично вышеописанной методике был осуществлён синтез гетеролигандных комплексов состава [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (где М = Zr4+ и Y3+), тонкая плёнка раствора которых методом dip-coating наносилась на полированные монокристаллические кремниевые пластины. В результате дальнейшего взаимодействия прекурсоров с влагой воздуха происходил их гидролиз, а при последующей сушке формировалась тонкая плёнка ксерогеля. Нагрев на воздухе до 1200°С привёл к формированию наноструктурированного защитного покрытия состава 8мол.%Y2O3-ZrO2, микроструктура которого была изучена методами растровой электронной и атомно-силовой микроскопии (Рис. 3). Применение данного подхода позволяет получать оксидные покрытия с различной пористостью. Так, предварительная термообработка плёнки ксерогеля в инертной атмосфере привела к формированию композиционного покрытия, представляющего собой упорядоченные оксидные наночастицы в углеродной матрице, а при дальнейшем прокаливании было получено более пористое покрытие состава 8мол.%Y2O3-ZrO2.

Рисунок 3. Микроструктураплёнок состава 8мол.%Y2O3-ZrO2 разной пористости (плотная – слева, пористая – справа) а, в – по данным РЭМ, б, г – по данным АСМ)

Описанный подход позволяет также наносить тонкие плёнки различного состава в качестве защитных покрытий на поверхность крупногабаритных деталей сложной формы авиационного назначения.

Заключение

В результате проведённого исследования был изучен процесс синтеза гидролитически активных гетеролигандных комплексов состава [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (где М = Zr4+, Hf4+ и Y3+) и [M(C5H7O2)x(C5H11Oi)y] (где М = Zr4+ и Y3+), для которых установлено увеличение реакционной способности при взаимодействии с водой при увеличении степени замещения ацетилацетонатных лигандов на алкоксильные фрагменты. Показано, что использование растворов данных прекурсоров позволяет получать высокотемпературные керамоматричные композиционные материалы авиационного назначения с заданным характером распределения высокодисперсной оксидной матрицы в объёме пористого каркаса. Исследован процесс формирования тонких наноструктурированных защитных покрытий состава 8мол.%Y2O3-ZrO2 с варьируемым значением пористости.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ 14-03-31002 (мол_а), 15-33-51237 (мол_нр) и гранта Президента Российской Федерации МК-4140.2015.3.

Список литературы

- Патент 2407705 РФ. Способ получения нанодисперсных оксидов металлов/ Н.Т. Кузнецов, В.Г. Севастьянов, Е.П. Симоненко, Н.П. Симоненко, Н.А. Игнатов; опубл. 27.12.10, Бюл. № 36. 12 с.,

- Патент 2333888 РФ. Способ получения высокодисперсных тугоплавких карбидов для покрытий и композитов на их основе/ Н.Т. Кузнецов, В.Г. Севастьянов, Е.П. Симоненко, Н.А. Игнатов, Н.П. Симоненко, Ю.С. Ежов; опубл. 20.09.08, Бюл. № 26. 7 с.,

- Sevast’yanov V.G., Simonenko E.P., Simonenko N.P., Kuznetsov N.T.  // Russ. J. Inorg. Chem. 2012. V. 57. № 3. P. 307–312. DOI: 10.1134/S0036023612030278,

- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T.  // Russ. J. Inorg. Chem. 2012. V. 57. № 12. P. 1521–1528.DOI: 10.1134/S0036023612120194,

- Simonenko E.P., Derbenev A.V., Simonenko N.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T.  // Russ. J. Inorg. Chem. 2015. V. 60. № 12. P. 1444–1451.DOI: 10.1134/S0036023615120220,

- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Derbenev A.V., Nikolaev V.A., Grashchenkov D.V.,Sevastyanov V.G., Kablov E.N, Kuznetsov N.T.  // Russ. J. Inorg. Chem. 2013. V. 58. № 10. P. 1143–1151.DOI: 10.1134/S0036023613100215,

- Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Ignatov N.A, Ezhov Yu.S., Simonenko N.P., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2011. V. 56. № 5. P. 661–672.DOI: 10.1134/S0036023611050214,

- Simonenko E.P., Ignatov N.A, Simonenko N.P., Ezhov Yu.S., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T.  // Russ. J. Inorg. Chem. 2011. V. 56. № 11. P. 1681–1687.DOI: 10.1134/S0036023611110258,

- Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Ежов Ю.С., Севастьянов В.Г., Кузнецов Н.Т.// Ядерная физика и инжиниринг. 2014. Т. 5. № 4. С. 337–345,

- Патент 2521643 РФ. Способ получения наноструктурированных покрытий оксидов металлов / Н.Т. Кузнецов, В.Г. Севастьянов, Е.П. Симоненко, Н.П. Симоненко; опубл. 10.07.14, Бюл. № 19. 16 с.,

- Simonenko N.P., Simonenko E.P., Sevastyanov V.G.,Kuznetsov N.T.  // Russ. J. Inorg. Chem. 2015. V. 60. № 7. P. 795–803. DOI: 10.1134/S0036023615070153,

- Симоненко Н.П., Симоненко Е.П., Севастьянов В.Г., Кузнецов Н.Т.// Ядерная физика и инжиниринг. 2014. Т. 5. № 4. С. 331–336,

- Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Севастьянов В.Г., Гращенков Д.В., Кузнецов Н.Т., Каблов Е.Н.// Композиты и наноструктуры. 2011. № 4. С. 52–64.