УДК 621.762.5

Легкий композиционный материал для космической техники

Хасанов Олег Леонидович; Khasanov Oleg Leonidovich;

khasanov@tpu.ru; д.т.н.

Двилис Эдгар Сергеевич; Dvilis Edgar Sergeevich; dvilis@tpu.ru; д.ф.-м.н.

Хасанов Алексей Олегович; Khasanov Alexey Olegovich; aokhasanov@tpu.ru

Петюкевич Мария Станиславовна; Petyukevich Maria Stanislavovna; petukevich@tpu.ru

Ремизов Игорь Игоревич; Remizov Igor Igorevich; hawjeke@yandex.ru

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Аннотация

Представлены результаты моделирования и оптимизации состава легкого композита Al/Mg+B4C+W. Исследованы условия прессования, свободного и спарк-плазменного спекания смеси сухих порошков композита. Определены механические свойства композита, спеченного до 100% плотности.

Abstract

The results of modelling and optimization of the light Al/Mg+B4C+W composite content have been presented. Conditions of the pressing, pressureless and spark plasma sintering of the dry composite powder mixture are studied. Mechanical properties of the full dense composite have been determined.

Реферат

Определены оптимальный состав металлокерамического композита АМг6+В4С+W и режимы его консолидации до 100% плотности методом спарк-плазменного спекания (СПС). Оптимизация состава проводилась методом дискретно-элементного моделирования упаковки смеси порошков композита с применением экспериментальных данных по гранулометрическому составу исходных порошков. Статическим прессованием смеси сухих порошков композита достигнута плотность 92,6%, прессованием под действием ультразвука – 95,1%. Свободное вакуумное спекание прессовок не приводит к существенному повышению плотности. Композит, спеченный до 100% плотности методом СПС имел микротвердость 419,9 HV200; модуль Юнга 98620 Н/мм2; ползучесть 1,45%. Область применения – радиационно-защитный материал для электроники космической, атомной техники.

Ключевые слова: металлокерамический композит, моделирование, спарк-плазменное спекание.

Key words: metal-ceramic composite, modelling, spark plasma sintering.

Введение

Для обеспечения радиационной защиты бортовой электроники космической техники актуальной проблемой является разработка легких материалов, обладающих достаточной механической прочностью и эффективных для комплексной защиты от гамма-, нейтронного, электронного излучений. Такой комплекс свойств могут обеспечивать композиционные материалы, состоящие из компонентов с требуемыми ядерно-физическим сечениями поглощения указанных типов ионизирующих излучений. Известны алюминий-матричные композиты, содержащие карбид бора или нитрид бора (поглотитель нейтронов), и наночастицы вольфрама (поглотитель гамма-излучения) [1, 2]. Такие металлокерамические композиты изготавливались методом горячей экструзии из смесей наноразмерных и микронных фракций порошка В4С (до 25% вес), нанопорошка W (до 30% вес), микронного порошка алюмо-магниевого сплава АМг6 (остальное). Однако таким способом сложно достичь полной плотности композитов, состоящих из разнородных по гранулометрическому составу и реологическим свойствам частиц порошков: матрицы из пластичных частиц сплава АМг6 и наполнителей из твердых порошков В4С, W.

Целью настоящей работы являлась разработка оптимального состава металлокерамического композита АМг6+В4С+W и определение режимов его консолидации до 100% плотности методом спарк-плазменного спекания (СПС).

Материалы, техника и методика экспериментов

Характеризация исходных порошков АМг6, В4С, W и их смесей проводилась методами СЭМ (морфология частиц) и энергодисперсионной спектроскопии - ЭДС (элементный анализ) на сканирующих электронных микроскопах JSM-7500F JEOL; LEO EVO 50 Zeiss; методом РФА (рентгенофазовый анализ) на рентгеновском дифрактометре XRD-7000S Shimadzu; методом лазерной дифракции – ЛД (распределение частиц по размерам) на приборе SALD-7101 Shimadzu; методом Брунауэра-Эммета-Теллера – БЭТ (удельная поверхность порошков и средний размер частиц) на установке Сорби МЕТА.

Исходными порошками являлись коммерческий порошок алюмомагниевого сплава АМг6 (Россия), коммерческий порошок В4С производства ООО «ОКБ-БОР» (Россия) и нанопорошок W, полученный в ТПУ методом электрического взрыва проводников [3].

Порошки смешивались в заданных пропорциях в шаровой мельнице с мелющими шарами из оксида циркония в течение не менее 2 часов.

Моделирование упаковок частиц исследуемых смесей порошков проводилось методом дискретно-элементного анализа с помощью программы S3D PorouStructure по алгоритму Ичикавы (центральная упаковка). Моделирование уплотнения смеси порошков проводили в среде программы S3D Evolution.

Экспериментально кривые уплотнения сухих композиционных смесей порошков строились по методике [4] с циклическими разгрузками прессуемого порошка на прецизионном гидравлическом прессе ИП-500М-авто ЗИПО с компьютерным контроллером.

Консолидация композиционных смесей порошков проводилась методом СПС на установке SPS 515S SYNTEX и свободным спеканием в вакуумной печи VHT 8/22GR Nabertherm. Спекались диски диаметром 15 мм и толщиной от 3 до 6 мм.

Плотность спеченных образцов определялась прямыми измерениями их массы и объема на цифровых весах ВЛТЭ-150 с точностью ±0,001 г, цифровым толщиномером Mitutoyo ID-F150 с точностью ±1 мкм. Механические свойства спеченных композитов (модуль Юнга, ползучесть при постоянной нагрузке индентирования, микротвердость) определялись методом наноиндентирования пирамидки Виккерса на ультрамикротвердомере DUH 211S Shimadzu.

Экспериментальные результаты и обсуждение

Порошок АМг6

Коммерческий порошок алюминий-магниевого сплава АМг6 состоит из частиц с формой, близкой к сферической (Рис.1), с широким (до двух порядков величины) разбросом по размерам (Рис.2).

Рис.1 – СЭМ-изображение порошка матричного сплава АМг6.

Рис.2 – Гранулометрический состав порошка АМг6 по данным ЛД.

По результатам РФА и ЭДС анализов порошка АМг6, количество примесей не превышает 2%, что ниже требований стандарта ГОСТ 4784-97. Уширение рефлексов РФА подтверждает наличие в порошке субмикронных фракций (Рис.3).

Рис.3 – Дифрактограмма порошка АМг6 по данным РФА.

Оценивалась степень агломерации порошков по отношению среднего размера частиц, полученного методом ЛД, к среднему размеру частиц, полученному методом БЭТ. Для порошка АМг6 степень агломерации равна 2 (Таблица 1), т.е. этот порошок слабо агломерирован.

Порошок B4C

Порошок карбида бора имеет близкую к равноосной форму частиц (Рис. 4) с широким (до 2 порядков величины) разбросом по размеру (Рис. 5). Анализы методами РФА и ЭДС примесей в порошке не обнаружили (Рис. 6). Для порошка B4C степень агломерации равна 4,43 (Таблица 1). Это указывает на агломерацию порошка вследствие наличия до 10% фракции наночастиц (Рис.5).

Рис.4 – СЭМ-изображение порошка карбида бора.

Рис.5 – Гранулометрический состав порошка карбида бора по данным ЛД.

Рис.6 – Дифрактограмма порошка карбида бора по данным РФА.

Порошок W

Частицы порошка W имеют сферическую форму (Рис. 7) и широкое (два порядка величины) мультимодальное распределение по размерам (Рис. 8). Порошок содержит до 20% наноразмерной (80-200 нм) и до 20% субмикронной (200-900 нм) фракции. Поэтому степень агломерации порошка W высока и равна 9,3 (Таблица 1). Порошок состоит из двух кубических модификаций вольфрама – с параметрами решетки a = 3,1656 ангстрем (IM3-M) и a = 5,0521 ангстрем (PM3-N) (Рис. 9); примесей не обнаружено.

Рис.7 – СЭМ-изображения порошка вольфрама.

Рис.8 – Гранулометрический состав порошка вольфрама по данным ЛД.

Рис.9 – Дифрактограмма порошка вольфрама по данным РФА.

Сводные данные о размерных характеристиках исходных порошков представлены в Таблице 1. Анализ данных позволяет заключить, что исходные порошки имеют достаточно широкое распределение частиц по размерам, но их смесь может быть оптимизирована по содержанию компонентов для образования непрерывной матрицы сплава и увеличения плотности упаковки дисперсного наполнителя. С учётом описанных морфологических особенностей порошков наибольшей плотности их упаковки следует ожидать при заполнении свободного пространства между плотно упакованными частицами матричного сплава смесью частиц карбида бора с агломератами частиц вольфрама.

Таблица 1

Средний размер частиц и агломератов компонентов смеси порошков

| Компонент | Средний размер (мкм) структурных элементов по данным различных методов анализа |  |  |  | Степень агломерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РФА (размер кристаллитов) | СЭМ (размер агломератов) | ЛД (размер агломератов) | БЭТ (размер частиц dm) |  |
| AMг6 | 0,20 | 15,4 | 13,6 | 6,8 | 2 |
| B4С | 0,043 | 1,8 | 1,22 | 0,275 | 4,43 |
| W | 0,093 | 1,1 | 1,07 | 0,115 | 9,3 |

Значение dm рассчитывалось в приближении сферической формы частиц, исходя из измеренной удельной поверхности методом БЭТ SBET и теоретической плотности  соответствующих материалов по известной формуле:

Прессование и свободное спекание смеси порошков

Характеристики прессуемости смеси порошков композита состава AMг6 (77,9об%)+B4C(18,8об%)+W(3,3об%) в сравнении с порошком сплава АМг6 определялись в экспериментах по одностроннему статическому прессованию. Кривые уплотнения строились по методике циклических разгрузок прессуемого порошкового тела и аппроксимировались безразмерным уравнением прессования логарифмического типа [4] с достоверностью не хуже 99,9% (Рис.10).

Полученные результаты показали, что при давлении 750 МПа порошок смеси композита обычным прессованием прессуется до плотности 85,3 % от теоретической, а при 800 МПа была достигнута плотность 92,6%.

Рис. 10 – Кривые уплотнения порошков АМг6 и смеси состава AMг6 (77,9об%)+B4C(18,8об%)+W(3,3об%).

Смеси порошков композита прессовались также под ультразвуковым воздействием (УЗВ) [5]. В этом случае при давлении прессования 800 МПа удалось достичь плотности прессовки композита 95,1%.

Однако последующее вакуумное спекание прессовок при температуре 590°С в течение 2 часов привело лишь к незначительному повышению плотности: до 93,4% для прессовок, прессовавшихся без УЗВ и до 96,8% для прессовок, прессовавшихся под УЗ-воздействием.

Оптимизация состава смеси порошков композита

Моделирование упаковки частиц смеси порошков композита проводилось с использованием описанных выше экспериментальных данных о распределении частиц по размерам и с учетом того, что форма частиц исследуемых порошков близка к сферической или равноосной. Оптимизация соотношения компонентов смеси в модельных экспериментах осуществлялась по критериям достижения наибольшего среднего числа межчастичных контактов (координационного числа Nc) и наибольшей плотности упаковки. Для этого распределения частиц по размерам, полученные в экспериментах ЛД, аппроксимировали соответствующими функциями и определяли их параметры. Полученные параметры использовали для задания соответствующих классов частиц дискретно-элементных моделей с различным их содержанием, построенных в среде программы S3D PorouStructure. Суммарное количество частиц представительного набора в таких моделях центральных упаковок (Рис. 11) составляло от 20000 до 72000.

Статистический анализ полученных упаковок показал следующее. Для образования непрерывной матрицы из частиц АМг6 при наиболее плотном заполнении упаковки частицами B4C и W минимально возможным является содержание частиц матричного сплава АМг6 77,9об% с содержанием наполнителей 18,8об% B4C и 3,3об% W. Для такой смеси при свободной упаковке (без деформации - Рис. 11a) среднее число контактов с частицами сплава, приходящееся на одну частицу сплава (парциальное координационное число), лежит в диапазоне минимально допустимых значений (1 < Nc < 2), а свободное пространство между ними может быть заполнено оптимальной по содержанию смесью частиц вольфрама и карбида бора с экспериментально определенным гранулометрическим составом.

Сравнительный анализ характеристик моделей упаковки компонентов композита проводили после имитации их уплотнения с помощью программы S3D Evolution. Параметры такого уплотнения обусловлены деформацией частиц порошка сплава АМг6 и вольфрама, с учётом экспериментальных результатов прессования при давлениях от 40 МПа до 800 МПа (в том числе, при температурах до 600оС методом СПС). Жесткие частицы карбида бора считались недеформируемыми (Рис.11b,d; Табл.2).

Результаты моделирования показали, что оптимальное соотношение компонентов смеси по критерию достижения максимума плотности упаковки всех частиц, имеет другой состав: 89,2об%АМг6+7,5об%B4C+3,3об%W (Рис. 11c). Для такого композита парциальное координационное число частиц матричного сплава лежит в диапазоне от 3 (в свободно насыпанном состоянии - Рис. 11c) до 4,29 (после деформации частиц пластичных материалов - Рис. 11d; Табл.2), а парциальная плотность упаковки его частиц составляет от 43% (Рис. 11c) до 67% (Рис. 11d), соответственно.

Для деформированной смеси оптимального состава плотность упаковки достигает 89%, а координационное число – 7,23 (Табл.2).

| Рис. 11 – Модели упаковки частиц компонентов композита с минимально допустимым (a, b) и оптимальным содержанием матричного сплава и дисперсных наполнителей (c, d) в состоянии свободной укладки (a, c) и после деформации 25% (b, d). |  |
| --- | --- |

Таблица 2

Параметры деформированных упаковок частиц композита

| для композита с минимально допустимым содержанием матричного сплава (после деформации 25%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент (теор. плотность, г/см3) |  | Содержание, % |  | Парциальная плотность упаковки частиц компонента | Среднее координационное число для частиц компонента | Парциальное координационное число частиц компонента |
|  |  | объем. | вес. |  |  |  |
| AMг6 (2,6) |  | 77,9 | 65 | 0,276 | 95,04 | 1,78 |
| B4С (2,52) |  | 18,8 | 15 | 0,498 | 6,23 | 4,42 |
| W (19,25) |  | 3,3 | 20 | 0,057 | 5,17 | 0,83 |
| Смесь(3,13) |  | 100 |  | 0,782 | 6,49 | 6,49 |
| для композита с оптимальным содержанием всех компонентов (после деформации 25%) |  |  |  |  |  |  |
| AMг6 (2,6) | 89,2 | 74 | 0,67 | 124,7 | 4,29 |
| B4С (2,52) | 7,5 | 6 | 0,254 | 6,34 | 3,28 |
| W (19,25) | 3,3 | 20 | 0,052 | 5,23 | 1,54 |
| Смесь (3,14) | 100 |  | 0,89 | 7,23 | 7,53 |

Анализ моделей упаковок (Рис.11, Табл.2) показывает, что композиты такого состава не могут быть консолидированы до беспористого состояния свободным спеканием. После упаковки спрессованных частиц компонентов смеси дальнейшая консолидация с уменьшением свободной поверхности при температурах меньше температуры плавления сплава АМг6 (Tm = 600оС) лимитирована наличием в межчастичном пространстве матрицы плотно упакованных частиц B4С и W, для спекания которых требуются значительно более высокие температуры. Уплотнение композита при температурах около 600оС возможно только за счёт пластической деформации и принудительного течения матричного материала под давлением (интрузии) в поровое пространство дисперсного наполнителя, вплоть до заполнения им всех пор.

Поэтому для полной консолидации исследуемых композитов наиболее перспективным является метод СПС – вакуумное спекание в условиях образования искровых разрядов плазмы меду частицами порошка при их постоянной подпрессовке.

Композит состава AMг6 (77,9об%)+B4C(18,8об%)+W(3,3об%) был спечен методом СПС до 100% плотности при температуре 490°C, давлении подпрессовки 40 МПа. Микротвердость такого композита составила 419,9 HV; модуль Юнга – 98620 Н/мм2; ползучесть при постоянной нагрузке индентирования – 1,45%.

Выводы

- Легкий металлокерамический композит состава AMг6 (77,9об%)+B4C(18,8об%)+W(3,3об%) спекается методом спарк-плазменного спекания до 100% плотности (3,13 г/см3) при температуре 490°C, давлении подпрессовки 40 МПа. Микротвердость такого композита составляет 419,9 HV200; модуль Юнга 98620 Н/мм2; ползучесть при постоянной нагрузке индентирования 1,45%.

- Свободное вакуумное спекание не позволяет спечь композит до 100% плотности.

- Статическим односторонним прессованием смеси порошков композита при давлении 800 МПа достигается плотность 92,6%, а прессованием под ультразвуковым воздействием достигается плотность 95,1%.

- Оптимальным составом композита по критерию плотности является 89,2об%АМг6+7,5об%B4C+3,3об%W, который имеет максимально плотную упаковку частиц всех компонентов и после деформации 25% образует связную матрицу из АМг6 со средним координационным числом прочных контактов более 4 и с относительной плотностью каркаса матрицы 0,67.

Благодарности

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, проект RFMEFI57514X0003; мега-грантом ТПУ ИФВТ_85_2014.

Список литературы

- В.Н. Гульбин. Разработка композиционных материалов, модифицированных нанопорошками, для радиационной защиты в атомной энергетике // Ядерная физика и инжиниринг.- 2011.- том 2.- №3.- с. 272 - 286.

- Патент РФ № 2509818, публ. 20.03.2014. Способ получения композиционного материала. // Гульбин В. Н., Поливкин В. В., Чердынцев В. В., Горшенков М. В.

- A.V. Pustovalov, S.P. Zhuravkov. Production of Iron Nanopowders by the Electric Explosion of Wire // Advanced Materials Research.- 2015.- V.1097. - р. 3 - 7.

- Хасанов О.Л., Двилис Э.С., Соколов В.М. Построение кривых уплотнения керамических порошков на основе однопараметрического уравнения прессования // Огнеупоры и техническая керамика. – 2001. - №1. - с. 40 – 44.

- O.L. Khasanov, E.S. Dvilis. Net-shaping nanopowders with powerful ultrasonic action and methods of the density distribution control // Advances in Applied Ceramics. – 2008. - V.107. - No.3. - p. 135 - 141.