УДК 539.422.52

Разработка полимерного композиционного материала 
с повышенной межслоевой прочностью.

Проф., д.т.н. Комаров Валерий Андреевич (Valery Komarov, vkomarov@ssau.ru),

Чарквиани Рамаз Валерианович (Ramaz Charkviani, oneram@yandex.ru)

Павлов Александр Александрович (Alexander Pavlov, iwelimorn@mail.ru)

ФГАО ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)"

Аннотация

Рассматривается проблема повышения межслоевой прочности полимерных композиционных материалов (ПКМ). Приводятся обзор существующих способов упрочнения композиционных материалов. С целью повышения межслоевой прочности предлагается новый способ дополнительного армирования ПКМ. Приводится экспериментальное исследование эффективности разработанного способа упрочнения.

Abstract

The problem of increasing the interlaminar strength of polymer composite material (PCM) is considered. An overview of existing methods of composite materials strengthening is provided. In order to increase the interlaminar strength, the new way of PCM additional reinforcing offered. Experimental study of the efficiency of the developed way of strengthening.

Реферат

Проводятся исследования в области повышения межслоевой прочности ПКМ. Рассматриваются достоинства и недостатки существующих способов упрочнения композитов с точки зрения их эффективности и применимости. Разрабатывается новый способ, основанный на внедрении специальных армирующих частиц в межслоевое пространство материала. Приводятся результаты экспериментальных исследований ПКМ при расслоении по первой моде, демонстрирующие эффективность разработанного способа.

Ключевые слова: композит, преформа, адгезия, расслоение, армирование.

Keywords: composite, preform, adhesion, delamination, reinforcement.

Слоистые композиционные материалы на основе смол и технических тканей обладают высокими прочностными характеристиками в сочетании с низкой плотностью. Поэтому они являются одними из самых перспективных конструкционных материалов [1]. Они находят все большее применение в различных отраслях техники. В то же время композиционные материалы обладают недостатком, препятствующим эффективному расширению сферы их применения, – низкой межслоевой прочностью. По этой причине они плохо воспринимают ударные и контактные нагрузки [2].

Существует множество способов повышения межслоевой прочности композиционных материалов. Их можно классифицировать на два основных типа:

- Увеличение прочности связующего.

- Внедрение волокон в поперечном направлении при формировании преформы.

К первому типу относятся такие способы, как модификация химического и физического состава смолы, применение особых режимов её полимеризации, и внедрение в связующее наночастиц. Упрочнение связующего способно существенно повысить механические характеристики композита. Однако, зачастую его эффективности недостаточно. Кроме того, повышение характеристик связующего не противоречит применению второго типа упрочнения и может применяться совместно с ним.

Существует множество технологий, осуществляющих этот метод тем или иным способом. Их можно разделить на четыре основных группы:

- сшивание,

- стёгание,

- предварительная обработка иглами,

- предварительное нанесение ворса.

Каждый из этих способов обладает своими преимуществами и недостатками.

Сшивание представляет собой соединение нескольких слоёв преформы посредством непрерывных нитей [3]. Нити могут изготавливаться из различных материалов. От их прочности и плотности прошивки зависит межслоевая прочность ламината. Этот способ достаточно эффективен, но обладает рядом недостатков: в нитях после сшивания образуется остаточное напряжение. В результате натяжения сшивающей нити образуется множество складок верхнего и нижнего слоёв. При вводе игла создаёт нежелательные обжатия волокон основного материала, расталкивая их в стороны, а при выходе иглы из ткани образуется полость, которая может стать инициатором разрушения ламината. Всё это приводит к снижению механических свойства ламината в плоскости слоёв.

Стёгание представляет пробивку преформы полой иглой с нитью внутри. Под пакетом слоёв находится эластичный материал. Кончик иглы погружается в эластомер, захватывающий нить под преформой. Затем игла поднимается выше пакета слоёв и переходит к следующей позиции, чтобы произвести стежок. После стёгания эластомер отделяют от преформы. При этом на нижней поверхности ламината остаются маленькие петли нити, выступающие над поверхностью.

Такой способ упрочнения ламинатов применим в промышленных масштабах. Он позволяет повышать прочность крупногабаритных пакетов слоёв, лежащих на поверхности двойной кривизны. Преимуществом данного способа является тот факт, что он не требует наличия ответного механизма прошивной машины. Для стёгания характерны те же недостатки, что и для способа прошивки.

Предварительная обработка иглами заключается в прокалываниях преформы иглами с зазубринами (рис. 1)[4]. В процессе такой обработки частично удаляются непрерывные волокна слоёв, и создаётся ламинат с поперечно ориентированными волокнами (рис. 2).

Рис. 1. Иглы с зазубринами для предварительной обработки преформы

Рис. 2. Обработанный пакет слоёв

Представленный процесс является высокопроизводительным. Однако из-за разрушения волокон в отдельных слоях, в целом свойства материала в плоскости резко снижаются.

Предварительное нанесение ворса используется в текстильной, автомобильной и других отраслях промышленности. Суть данного способа заключается в равномерном нанесении волокон (ворса) на поверхность материала с использованием клеевого слоя (рис. 3). Ворсинки имеют малую длину (<2мм) и представляют собой тонкие (около 20нм) цилиндрические волокна. В результате такой обработки получается мягкая текстура.

Рис. 3. Нанесение ворса

Упрочнение межслоевых связей слоистых ПКМ посредством нанесения волокон на каждый слой ткани позволяет сохранить целостность структуры нитей самой ткани, что позволяет производить раскрой и укладку материала в любые пресс-формы. Все это существенно расширяет область применения данного способа. Однако при этом происходит существенное увеличение толщина монослоя. Данное обстоятельство негативно сказывается на весовой эффективности конструкции. К тому же, клеевая плёнка снижает пропитываемость преформы и влияет на свойства связующего.

В лаборатории композиционных материалов и конструкций НИИ-202 СГАУ разработан новый способ повышения межслоевой прочности полимерных композиционных материалов. Он основывается на внедрении специальных армирующих частиц в межслоевое пространство. Это позволяет производить упрочнение в зонах сгибов и труднодоступных местах непосредственно при укладке преформы в оснастку двойной кривизны. Ещё одним преимуществом данного способа является то, что он не требует применения дорогостоящего оборудования и существенных затрат при внедрении в производство изделий из ПКМ.

Упрочнение межслоевых связей слоистых ПКМ посредством нанесения армирующих частиц на каждый слой ткани позволяет сохранить целостность структуры нитей самой ткани. Это, в свою очередь, позволяет сохранить прочность композиционного материала в плоскости укладки слоёв.

Оценка эффективности способа упрочнения производилась посредством проведения серии испытаний образцов ПКМ на раскрытие трещины. Базовым документом, на основе которого была разработана программа эксперимента, выбраны параметры образцов и проведена обработка результатов испытаний, является стандарт ASTM D 5528-01 [5]. Внешний вид и основные размеры образцов для испытаний показаны на рис. 4.

Рис. 4. Конструкция и размеры образцов для испытаний на раскрытие трещины

Этот вид испытаний был выбран, в связи с важностью определения сопротивляемости ПКМ расслоению по первой моде. Существенная часть разрушений конструкций из композитов происходит по причине неспособности материала сопротивляться внеплоскостным напряжениям растяжения. Типичным примером возникновения такого напряжённо-деформированного состояния является изгиб элемента конструкции из ПКМ в месте сгиба слоёв (рис. 5).

Рис. 5. L-образная балка в испытательной оснастке и разрушение в сгибе

Изготовление образцов производилось при помощи технологии вакуумной инфузии. Преформа состояла из 30 слоёв стеклоткани Т-10, которая пропитывалась в дальнейшем эпоксидным связующим Sicomin SR8100/SD8824. Между 15-м и 16-м слоями (половина толщины пакета) была уложена алюминиевая фольга, обработанная специальным антиадгезионным составом. Слой фольги в конструкции образца играет роль дефекта (трещины) в ламинате. Её размеры соблюдаются очень точно. Это необходимо для достоверности данных, получаемых в ходе обработки результатов испытаний.

Исследовалась эффективность упрочнения межслоевых связей материала внедрением двух типов армирующих частиц: коротких стеклянных волокон (рис. 6, а) и частиц, изготовленных из ПКМ на основе однонаправленных угольных волокон (рис. 6, б).

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 6. Армирующие частицы

(а – стекляные волокна, б – углепластиковые стержни)

Для проведения эксперимента использовалась универсальная сервогидравлическая машина производства компании MTS с датчиком силы MTS 661.20F-03 и датчиком перемещений нагружающего цилиндра. Крепление и нагружение образцов в захватах испытательной машины показано на рис. 7.

Рис. 7. Крепление и испытание образца в захватах испытательной машины

При обработке результатов испытаний для каждого материала определялись удельная энергия освобождения упругих деформаций GIC и максимальное усилие раскрытия трещины Pmax. Типовые графики нагружения образцов показаны на рис. 8.

Рис. 8. Нагружение образцов (а – исходный материал, б – материал армированный короткими волокнами, в – материал армированный углепластиковыми стержнями)

Сравнение средних значений GIC и Pmax представлено 
на гистограммах (рис. 9).

Рис. 9. Результаты испытаний  (а – исходный материал, б – материал армированный короткими волокнами, в – материал армированный углепластиковыми стержнями)

Выводы

Разработанный метод упрочнения показал свою эффективность. По сравнению с исходным материалом армирование стеклянными волокнами повысило удельную энергию освобождения упругих деформаций на 14%, а максимальное усилие на 7,96%. Армирование короткими углепластиковыми стержнями оказалось более эффективным и увеличило средние значения GIC на 26,5%, а значения Pmax на 40,7%. Это объясняется тем, что гибкие и податливые волокна не способны проникать в пространство слоя ткани. Таким образом, они армируют лишь межслоевые объёмы связующего, в то время, как прочность соединения монослоёв зависит и от их связи с межслоевыми объёмами смолы. Для создания такой связи необходимы частицы, способные проникать во внутренние объёмы монослоя. Можно заключить, что армирующие элементы должны представлять из себя тонкие, короткие, жёсткие стержни.

В дальнейшем необходимо провести исследования на определение оптимальных технологических параметров этого способа армирования, метода нанесения частиц на поверхность ткани и их влияние на механические свойства материала в плоскости слоёв.

Исследования проведены в рамках выполнения государственного задания по проекту №2979.

Список литературы

- Васильев, В.В. Композиционные материалы: Справочник [Текст]/В.В. Васильев, В.Д. Проттасов, В.В. Болотин и др.; Под общ. Ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. – М.: Машиностроение, 1990 – 512 с.; ил.

- Savage, GM., Proc. Anales de Mecanica de la Fractura, 15, Polytechnic Univ., Salamanca, Zamora, Spain (March 1998)

- Dransfield K., Baillie C., Mai Y-W., Improving the delamination resistance of CFRP by stitching – a review, Composites Science and Technology, 50, 1994, pp.

- Cartié D.D.R., Dell`Anno G., Poulin E., Partidge I.K.. 3D reinforcement of stiffener-to-skin T-Joints by Z-pinning and tufting. Engineering Fracture Mechanics 73, 2006: 2532-2540.

- 305-317ASTM Test Method D 5528-01, “Standard Test Method For Mode I Interlaminar Fracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites,” Annual Book of  ASTM Standards, vol. 15.03, American  Society for Testing and Materials, March 2001, west Conshohocken, PA, USA. 1608 p.