УДК 621.7.029

ОСАЖДЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ С УГЛЕРОДНОЙ УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ

к.т.н., Татьяна Фёдоровна Юдина1, к.т.н., Татьяна Вениаминовна Ершова1, Илья Викторович Братков1, д.т.н., Наталия Юрьевна Бейлина2, Евгений Павлович Маянов2

Tat'yana Fedorovna Yudina1, Tat'yana Veniaminovna Yershova1, Il'ya Viktorovich Bratkov1, Nataliya Yur'yevna Beylina2, Yevgeniy Pavlovich Mayanov2

1ФБГОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический

университет»

e-mail: yudina@isuct.ru

1FSBEI HE "Ivanovo State University of Chemistry and Technology"

2АО «НИИграфит»

JSC «NIIGRAFIT»

Аннотация

В работе исследованы процессы, протекающие при осаждении композиционных электрохимических и химических покрытий с углеродной ультрадисперсной фазой на основе различных металлических матриц. Показано влияние вводимой в электролиты добавки коллоидных растворов ультрадисперсного графита на морфологию и функциональные характеристики покрытий. Установлено, что получаемые композиционные покрытия имеют мелкокристаллическую структуру, более коррозионностойкие, обладают большей твердостью.

Ключевые слова: композиционные покрытия, ультрадисперсная графитовая фаза

In the paper the processes occurring at the deposition of composite electrochemical and chemical coatings with carbon ultradispersed phase on the basis of various metal matrixes was studied. The influence of additives introduced into the electrolyte colloid ultrafine graphite morphology and functional characteristics of the coatings was determinated. It is found that the resulting composite coatings are fine-grained structure, more corrosion resistant, have higher hardness.

Keywords: composite coatings, ultradispersive graphite phase

Вводная часть

Создание композиционных покрытий, как химических (КХП), так и электрохимических (КЭП) является одним из перспективных направлений современной гальванотехники. Композиционные электролитически осажденные покрытия, включающие частицы из различных неметаллических материалов, могут обладать новыми уникальными свойствами – повышенной твердостью или пластичностью, износостойкостью, повышенным или пониженным коэффициентом трения, специфическими каталитическими свойствами и т.д. [1-12]. Свойства композиционного покрытия можно варьировать, подбирая материалы и технологические условия осаждения. Особый интерес для современных электрохимических технологий (химические источники тока, электрохимические конденсаторы, водопоглощающие сплавы, катализаторы и др.) приобретают дисперсные материалы, имеющие повышенную степень дефектности. Одним из способов получения таких материалов является электролитическое осаждение металлов в условиях, препятствующих получению гальванических осадков с регулярной кристаллической структурой.

Принцип получения такого рода покрытий основан на том, что вместе с металлами из электролитов-суспензий соосаждаются дисперсные частицы различных размеров и видов. Включаясь в покрытия, частицы существенно улучшают их эксплуатационные характеристики (твердость, износостойкость, коррозионную стойкость) и придают им новые качества (антифрикционные, магнитные, каталитические). Благодаря этому композиционные покрытия находят широкое применение в различных отраслях промышленности, а разработка новых видов композиционных покрытий и поиск путей управления их свойствами является важной научной и прикладной задачей [12].

В данной работе исследовано влияние добавки ультрадисперсной графитовой фазы, вводимой в электролит в виде коллоидного раствора, на значения катодной поляризации, выхода по току и диапазона рабочих плотностей тока, а также на функциональные характеристики получаемых композиционных покрытий.

Методика исследования

Осаждение композиционных электрохимических покрытий (КЭП) проводили в гальваностатическом режиме, с использованием потенциостата – гальваностата Elins P – 30J. Поляризационные кривые получали на этом же приборе в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала катода 2,0 мВ/с в трехэлектродной ячейке с перемешиванием электролита. Для осаждения КЭП использовали следующие электролиты:

| SnSO4 – 38 г/л, | NiSO4 ·7 H2O– 170 г/л, | ZnO 8 г/л, |
| --- | --- | --- |
| H2SO4 41 г/л, | NiCl2 ·6H2O– 35 г/л, | NaOH 120г/л, |
| ОС-20 – 3,5 г/л, | H3BO3 – 28 г/л, | Цинкамин 4мл/л, |
| pH = 1 – 2, | Na2SO4 ·10H2O– 70 г/л, | i = 0.5-10А/дм2 |
| t – комнатная, | pH = 5,2 – 5,8 | to = 20-35oС |
| i = 0,5 – 3,0 A/дм2 | t =25С0 |  |
|  | i = 0,5 – 2,0А/дм2 |  |

Коллоидные растворы вводили в электролит непосредственно перед нанесением покрытия, все концентрации добавок пересчитаны в г/л.

Покрытия наносили на стальную ленту марки 18КП.

Коллоидные растворы ультрадисперсного графита получали путем УЗ-обработки механохимически активированного окисленного графита. В качестве диспергатора использовали дистиллированную воду. Источником излучения служил прибор УЗДН – 2Т, частота излучения 22,1 кГц, удельная мощность излучения составляла 4 Вт/мл, время обработки 30 минут.

Топографический анализ поверхности покрытий проводили с помощью метода сканирующей зондовой микроскопии на приборе SolverP47 – PRO, а также методом просвечивающей электронной микроскопии на приборе ЭМВ-100Л (ускоряющее напряжение 50кВ, разрешение 3Å). Образцы готовились с помощью вакуумного поста ВУП-4 (рабочий вакуум 5·10-5 тор, ток испарителей 50 А) методом угольных реплик с оттенением золотом под углом 120 к поверхности.

Исследование твердости гальванического покрытия толщиной 30мкм проводили на твердомере ТШ – 2М. На одном образце измеряли микротвердость в трех точках поверхности, рассчитывали их среднее значение.

Гравиметрические испытания коррозионной стойкости покрытий проводили согласно требованиям ГОСТ 9.502 – 82. Для этого образцы покрытий (электроды 10мм×10мм×1мм) помещали в 1% раствор NaCl и выдерживали в течении 10 суток при температуре 25±1,5 0С. По истечении контрольного времени доставали образцы стали, тщательно удаляли с них продукты коррозии, промывая образцы водой; протирали ватой, смоченной органическим растворителем, подсушивали на воздухе и взвешивали. Взвешивание образцов проводили на весах марки ВЛР – 200.

Показатель изменения массы металла рассчитывали по формуле, г/(м2ч):

(2.3)

где Δm- уменьшение массы металла в результате коррозии, г;

S   - поверхность образца, м2;

- время коррозии металла, ч.

Глубинный показатель коррозии рассчитывали по формуле,(мм/год).

Кп=Кm– ·8,76/рме, (2.4)

где - рме, г/см3-плотность металла.

Для получения достоверных данных испытаниям подвергали 5 параллельных серий образцов.

Экспериментальная часть

Выше отмечалось, что введение в электролиты дисперсных углеродных наноматериалов способствует значительному улучшению эксплуатационных характеристик покрытий. В качестве нанодисперсной фазы в настоящее время используют наноалмазы или углеродные нанотрубки. Применение таких наноматериалов для данных целей несколько затруднено необходимостью их дополнительной обработки с целью придания им гидрофильных свойств. В данной работе, в качестве вводимой в электролит ультрадисперсной фазы, предлагается использовать коллоидные растворы графита, полученные из окисленного графита или терморасширенного графита.

Ультрадисперсную фазу вводили в виде коллоидного раствора в электролиты лужения, цинкования и никелирования. Установлено, что на все исследуемые процессы введение в электролит коллоидных растворов ОГ и ТРГ оказывает аналогичное влияние: снижает катодную поляризацию, снижает пористость и шероховатость покрытия, а также увеличивает защитные свойства покрытий.

При введении в электролит коллоидных растворов во всех случаях наблюдается снижение катодной поляризации, которое по всей вероятности связано с тем, что наноразмерные частицы в исследуемых коллоидных растворах представляют собой макромолекулярные структуры, т.е. графитовые плоскости, покрытые большим количеством кислородсодержащих групп. При введении в электролит такие частицы ведут себя подобно ПАВ, на это указывает, например, изменение равновесного потенциала катода в электролите. Так, в сернокислом электролите лужения Ер= -0,36В (х.с.э.), а при введении в электролит 0,03 г/л ОГ Ер= -0,40В (х.с.э.). Однако, коллоидные частицы окисленного графита способны адсорбировать ионы осаждаемых металлов, что подтверждается снижением ζ-потенциала коллоидного раствора при введении в него ионов Mez+. Таким образом, осаждение металла происходит не только путем электровосстановления Mez+, но и через стадию адсорбции Mez+ на коллоидных частицах с последующим восстановлением на катоде. Такую возможность подтверждает и рост катодного выхода по току (приблизительно на 10…15% для всех исследуемых электролитов. Стоит отметить, что при введении твердых наноразмерных углеродных частиц разной природы, но с одинаковой концентрацией, поляризация на катоде снижается в ряду:

Без добавки < ОГ < ТРГ.

Адсорбция коллоидных частиц на катоде влияет и на топологию поверхности осаждаемого металла. Анализ данных атомно-силовой микроскопии показал, что введение ультрадисперсной графитовой фазы в электролиты приводит к уменьшению размера зерен осаждаемого металла (таблица 1).

Таблица 1

Геометрические параметры зерен осаждаемых металлов, определенные методом СЗМ

| Покрытие | Средняя высота зерна, нм |  | Средняя площадь зерна, мкм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без добавки | Добавка 0,03 г/л ОГ | Без добавки | Добавка 0,03 г/л ОГ |
| Sn | 1085 | 752 | 20,396 | 2,036 |
| Ni | 245 | 86 | 0,201 | 0,085 |
| Zn | 280 | 254 | 0,115 | 0,096 |

Причем снижается как высота зерна, так и его площадь. Соответственно изменяется и текстура покрытия (рисунок 1).

| А) | Б) |
| --- | --- |
| Рисунок 1. Снимки ПЭМ для образцов КЭП Ni, полученных из электролитов: А) Без дисперсной фазы; Б) с добавкой 0,03 г/л ОГ увеличение х23000 |  |

Полученные снимки показывают, что при введении коллоида происходит заметное выравнивание поверхности осадка.

Включение ультрадисперсной фазы в покрытие приводит и к изменению его фазового состава, что характеризуется снижением удельной теплоты плавления композиционного покрытия (рисунок 2).

Рисунок 2. Термический анализ процесса плавления Zn-покрытия в      Ar-среде, полученного из электролита с добавкой ОГ 0,03 г/л, совмещенный с данными масс-спектрального анализа газообразных продуктов разложения.

На кривой ДСК наблюдается пик, отвечающий температуре плавления цинка (419,53 0C). Однако, удельная теплота плавления образца покрытия ниже, чем для чистого цинка (59,4 и 102,0 кДж/кг соответственно). Масс-спектроскопический анализ газов, выделяющихся в процессе плавления, показал присутствие частиц с массами 18 (H2O) при 104 0C, а также 12 (C+), 16 (O+), 28 (CO+), 29 (CHO+) и 44 (CO2) при 421 0C. Полученные результаты указывают на присутствие в осажденном цинке окисленной углеродной фазы, что говорит о включении ультрадисперсной графитовой фазы в покрытие. Таким образом, при осаждении покрытия из электролита с добавкой коллоидного раствора ОГ происходит образование композиционного осадка металл – ультрадисперсная графитовая фаза. Аналогичное явление наблюдается и при использовании добавки коллоидного раствора ТРГ.

Выравнивание и снижение шероховатости поверхности покрытия привело к повышению коррозионной стойкости покрытий (таблица 2).

Таблица 2

Показатели электрохимической коррозии для композиционных покрытий

в 5-% растворе NaCl

| Покрытие | Массовый показатель коррозионной активности, Км*10-3, г/м2*ч |  | Глубинный показатель коррозии, П*10-3, мм/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без добавки | С добавкой 0,03 г/л ОГ | Без добавки | С добавкой 0,03 г/л ОГ |
| Sn | 6,8 | 1,4 | 8,1 | 1,70 |
| Ni | 1,9 | 0,2 | 2,3 | 0,28 |
| Zn | 1,7 | 0,048 | 0,20 | 0,057 |

Как видно, повышение коррозионной стойкости наблюдается у всех исследуемых композиционных покрытий. Наибольший эффект наблюдается при введении коллоидного раствора в цинкатный электролит цинкования, что может быть связано и с рН электролита. Так как ионы цинката способствуют стабилизации отрицательно заряженной коллоидной частицы.

Помимо повышения коррозионной стойкости, наблюдается улучшение и других характеристик композиционных покрытий. Так, установлено, что введение коллоида в сернокислый электролит лужения приводит к увеличению способности покрытия к пайке, а также к повышению стойкости к β–α переходу (таблица 3).

Таблица 3

Способность оловянного покрытия к пайке

|  | Вид добавки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без добавки | ОГ | ТРГ | ХВГ |
| Кр до заморозки | 95,3 % | 97,8 % | 98,1 % | 98,4 % |
| Кр после заморозки | 94,9 % | 97,6 % | 97,9 % | 98,2 % |
| Кр после заморозки + SnCl2*2H2O | 94,6 % | 97,3 % | 97,7 % | 98,0 % |

Введение коллоида в сернокислый электролит никелирования привело к значительному росту твердости покрытия (таблица 4).

Таблица 4

Значения твердости Ni-покрытий

| Покрытие | HVср, [Vickers] |
| --- | --- |
| Без добавок | 320 |
| Добавка 0,03 г/л ТРГ | 650 |
| Добавка 0,03 г/л ОГ | 530 |

Выводы и рекомендации

Результаты исследований показали, что введение полученных нами коллоидных растворов, в различные электролиты для осаждения металлов, оказывает существенное влияние не только на параметры процесса осаждения, но и на свойства покрытий: происходит выравнивание поверхности, снижение пористости и шероховатости, увеличиваются защитные и функциональные характеристики покрытий. Полученные данные могут послужить фундаментом для дальнейших исследований.

Список литературы:

- Сайфуллин Р.С. Неорганические композиционные материалы. - М.: Химия, 1990. - 304 с.

- Вигдорович, В.И. Электрохимия наноматериалов и технологии на их основе / В.В. Вигдорович, Н.В. Соцкая, Н.В. Шель, Е.В. Алексашина, Л.Е. Цыганкова, О.В. Долгих // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2008. – Т.10. – №2. – С.85-94

- Целуйкин, В.Н. Композиционные электрохимические покрытия: получение, структура, свойства / В.Н. Целуйкин // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2009. –Т.45. –№3. – С.287-301

- Мельников П.С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении. – М: Машиностроение, 1979. – 296 с.

- Соколовская Е.М. Физико-химия композиционных материалов. – М.: МГУ. – 1976. – 230 с.

- Нагаева, Л.В. Применение нанопорошков в электролитах никелирования как способ получения никелевых покрытий, по свойствам не уступающим хромовым покрытиям / Л.В. Нагаева // Коррозия: материалы, защита. – 2007. – №9. – С.32-33

- Пат. 2121016 Российская Федерация, МПК C25D15/00. Способ нанесения композиционного электролитического покрытия ; В.Е. Ким, А.Л. Мисоночников, Б.В. Румянцев ; заявитель и патентообладатель Румянцев Б.В. – 93037206/02 ; завл. 23.07.1993 ; опубл. 27.10.1998

- Витязь, П.А. Исследование структуры и свойств электрохимических хром-алмазных покрытий / П.А. Витязь, В.И. Жорник, В.А. Кукареко, Р.Г. Штемплюк // Материалы, технологии, инструменты. - 2010. - Т. 15, № 2. -       С. 25-32.

- Пат. 2459018 Российская Федерация, МПК C25D15/00. Способ получения композиционного хромоуглеродного покрытия / А.Н. Баранов, А.Н. Юдин, А.С. Янюшкин, Д.А. Рычков ; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" – 2010130585/02; завл. 20.07.2010 ; опубл. 20.08.2012

- Пат. 2026892 Российская Федерация, МПК C25D15/00. Состав для получения композиционных электролитических покрытий на основе металлов группы железа / Ю.А. Гуслиенко, М.В. Лучка, Г.И. Саввакин, М.И. Бурда ; заявитель и патентообладатель Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича АН Украины – 4872386/26 ; завл. 05.06.1990 ; опубл. 20.01.1995

- Неверная О.Г. Электрохимическое осаждение и свойства композиционных покрытий, модифицированных фуллереном C60 : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 02.00.05. - Саратов, 2009. - 19 с.

- Целуйкин В.Н. Электролитическое осаждение композиционных покрытий на основе никеля и меди:кинетические закономерности и свойства осадков: автореф. дис. ... д-р техн. наук: 02.00.05. - Саратов, 2009. - 40 с.