УДК 669:620.191/193

Применение  растровой  электронной  микроскопии

для  изучения  начальных  стадий  разрушения

Григоренко В.Б.1, к.т.н.; Морозова Л.В.1

grigorenkovb@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

При помощи растровой электронной микроскопии исследованы процессы накопления деформационных дефектов (полос скольжения) на поверхности образцов из алюминиевого сплава при совместном влиянии напряжений и коррозионно-активной среды.

Ключевые слова:

Растровый электронный микроскоп, поверхность, повреждение, линии скольжения, локализация разрушения

Abstract:

With the help of scanning electron microscopy the processes of accumulation of deformation defects (slip bands) on the surface of samples of aluminum alloy under combined effects of stress and corrosive environment was investigated.

Keywords:

A scanning electron microscope, surface, damage, slip lines, localization of the fracture

Реферат

Принцип работы РЭМ основан на различных взаимодействиях электронного пучка с исследуемым веществом, что позволяет использовать его как универсальный инструмент для получения изображения поверхности объекта с высоким пространственным разрешением, а также информации о химическом составе, строении и некоторых других свойствах приповерхностных слоев.

С помощью растрового электронного микроскопа изучена кинетика процесса накопления линий, полос скольжения и коррозионных повреждений в пластической зоне образцов из алюминиево-литиевого сплава 1441 при проведении испытаний на растяжение и усталость по жесткому циклу в условиях совместного воздействия приложенных напряжений и коррозионной среды.

Введение

Растровый электронный микроскоп (РЭМ) (от англ. термина Scanning Electron Microscope, SEM) предназначен для получения изображения поверхности объекта с высоким (несколько нанометров) пространственным разрешением, а также (при наличии соответствующих детекторов) информации о химическом составе, строении и некоторых других свойствах приповерхностных слоев. Принцип работы РЭМ основан на различных взаимодействиях электронного пучка с исследуемым веществом.

Современный РЭМ позволяет работать в широком диапазоне увеличений от х10 (увеличение сильной ручной линзы) до х1000000, что приблизительно в 500 раз превышает предел увеличения лучших оптических микроскопов [1].

В 1942 русский физик и инженер Владимир Зворыкин опубликовал детали устройства первого сканирующего электронного микроскопа, позволяющего проанализировать не только тонкий образец на просвет, но и поверхность массивного образца. Электронная пушка с вольфрамовым катодом эмитировала электроны, которые затем ускорялись напряжением 10 киловольт. Электронная оптика аппарата была составлена из трех электростатических катушек, а отклоняющие катушки размещались между первой и второй линзой. Чтобы обеспечить удобство размещения образца и манипулирования им в конструкции РЭМ, электронная пушка располагалась внизу микроскопа. Этот первый РЭМ достигал разрешения порядка 50 нанометров [2].

Одной из важнейших проблем современного материаловедения является повышение надежности изделий в процессе эксплуатации. Важным аспектом при решении этой задачи выступает повышение эффективности диагностики состояния работающего изделия с точки зрения накопления повреждений. Решению этой проблемы посвящено большое количество исследований, сосредоточенных на изменениях, протекающих в поверхностных слоях [3–7].

Поверхностные слои являются наиболее нагруженными и подверженными воздействию различных внешних факторов, таких как температура и среда. На внутренних границах раздела зарождаются и развиваются все виды локализованного пластического течения. В ходе пластической деформации за счет энергетического состояния поверхностного слоя и воздействия на него внешних факторов, накопление дислокаций в поверхностном слое оказывается более интенсивным, чем во всем объеме материала.

Наименьшей сдвиговой устойчивостью в нагруженном теле обладает его поверхностный слой, имеющий по сравнению с материалом сердцевины особенности, а именно: отсутствие у атомов поверхности половины межатомных связей, что обуславливает  возможность локальных структурных превращений и более интенсивную  потерю сдвиговой устойчивости по сравнению с объемом кристалла. При этом проявляются специфические механизмы пластического течения недислокационной природы.

В процессе деформирования материала в местах торможения пластических сдвигов в объеме кристалла, где имеются препятствия для скольжения дислокаций или мезополос, может произойти образование микро- и мезотрещин. В результате этого инициируется дополнительная концентрация напряжений [8–12].

Для металлов с ГЦК решеткой основная часть пластической деформации в диапазоне обжатий 20–60% осуществляется вследствие образования микрополос. Сформировавшаяся микрополоса не принимает больше активного участия в пластической деформации образца, ее поперечные размеры сохраняются вплоть до очень больших значений степени деформации ε. Полосы сдвига зарождаются внутри четко выраженных к этому времени мезополос и под углом 35° пересекают их, уходя в область равноосной ячеистой структуры. Они состоят из множества сильно, но неупорядоченно разориентированных фрагментов, каждый из которых, как принято считать, получился из участка микрополосы, повернувшегося на угол, близкий к 35°. Полоса сдвига распространяется вдоль некристаллографических плоскостей и направлений.

Так же как и микрополоса, полоса сдвига после своего образования перестает принимать активное участие в продолжающейся пластической деформации образца. Последующее течение образца связано с зарождением все новых и новых полос сдвига. Постепенно они превращают его структуру в сильно фрагментированную.

Разрушению предшествует пластическая деформация поверхности материала, на ней возникает микрорельеф (шероховатость) все более выраженный по мере увеличения пластической деформации и приближения момента разрушения материала. Измеряя степень шероховатости поверхности на различных стадиях нагружения, и сравнивая полученные результаты с шероховатостью поверхности уже разрушенных образцов, можно будет с большой долей уверенности прогнозировать время, оставшееся до разрушения детали,  определить стадию предразрушения объектов задолго до появления в них явно выраженных дефектов (микротрещин).

Обширный экспериментальный и теоретический материал, известный к настоящему времени в области физики прочности и пластичности, однозначно свидетельствует о том, что зарождение микротрещин в деформируемых кристаллах контролируется накоплением пластической деформации, являющейся источником мощных внутренних напряжений.

Большое влияние на поведение материала при эксплуатации оказывает коррозионная среда [13-17].

Методика и материалы

Материалом для исследований выбран сплав 1441-Т1 системы 
Al–Li–Mg–Cu, который относится к среднепрочным высокоресурсным и отличается пониженной плотностью за счет введения в качестве легирующего элемента лития. Он высоко технологичен при обработке давлением, что позволяет получать из него холодной рулонной прокаткой листы толщиной до 0,3 мм [18–20].

Испытания образцов на растяжение, а также нагружение до заданного уровня напряжений, испытания на МЦУ в условиях жесткого цикла производили на сервогидравлической испытательной машине «MTS» 5 т с приспособлением для жесткого нагружения.

для проведения испытаний на растяжение образцы изготовлены из листов сплава 1441 в поперечном направлении. Перед проведением испытаний поверхность образцов была отполирована пастой из синтетических алмазов АСМ НОМГ. Для испытаний на МЦУ образцы вырезали из плиты толщиной 35 мм.

Коррозионные испытания проводили в камере солевого тумана (VSC-1000) в течение заданного времени путем постоянного распыления 5%-ного раствора NaCl при температуре (35±2)°С и относительной влажности 95–98 %. натурно-ускоренные испытания образцов в приморском климате проводили в Геленджикском центре климатических испытаний им. Г.В. Акимова (ГЦКИ ВИАМ) на открытой площадке с дополнительным обливом морской водой 1 раз в сутки.

Микроструктуру исследовали на шлифах, подвергнутых травлению в реактиве Келлера (H2O=95мл; HNO3=2,5 мл; HCl=1,5 мл; HF=1 мл).

Наличие фрагментации поверхности и выходов плоскостей скольжения на поверхность исследуемых образцов из литийсодержащих алюминиевых сплавов, исследование микроструктуры, а также изучение характера разрушения (изломов) осуществляли с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6490 LV фирмы «Jeol».

Результаты исследований

Для определения возможных мест локализации разрушения исследовали исходные и подвергнутые воздействию коррозионно-активных сред образцы, испытанные на растяжение и МЦУ, как с остановкой испытаний, так и разрушенных при испытаниях. В качестве признака протекающей деформации использовали линии скольжения, плотность которых может характеризовать интенсивность протекающих деформационных процессов.

При исследовании структуры поверхности образцов после испытаний на растяжение, установлено, что наибольшая плотность линий скольжения в сплаве 1441 наблюдается в непосредственной близости к излому и колеблется в пределах 400-500 мм-1. По мере удаления от излома на 1 мм плотность линий скольжения снижается до 50 мм-1. На расстоянии 2 мм от излома встречаются лишь единичные, слабо выраженные линии скольжения. На поверхности образцов, нагруженных с остановкой,  линии скольжения наблюдаются только при величине нагрузки 0,9σв, что говорит о выраженной локализации деформации 
(рис. 1).

| а, ×1000 | б, ×1500 | в, ×1000 | г, ×3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 1 – Линии скольжения на поверхности образцов: а, б – после остановки испытаний при достижении нагрузки 0,9σв; в, г – у излома |  |  |  |

В результате развития пластической деформации в области образующейся шейки образца формируются две зоны: слабодеформированная пластическая зона (hy) с единичными линиями скольжения и сильнодеформированная зона (hyh), плотность полос скольжения в которой почти на порядок выше, чем в слабодеформированной зоне.

На поверхности образцов из сплава 1441, выдержанных в течение определенного времени в камере солевого тумана и испытанных до разрушения, были выявлены слабо выраженные линии скольжения, расположенные в непосредственной близости к излому (рисунок 3 а - в) и множественные следы воздействия коррозионной среды: растравы по границам зерен, коррозионные язвы размером от 10 мкм до 0,5 мм. В коррозионных язвах развивается разрушение по границам зерен (рис. 2, г–е).

| а, ×500 | б, ×1500 | в, ×2000 |
| --- | --- | --- |
| г, ×500 | д, ×500 | е, ×500 |
| Рис. 2 – Вид поверхности образцов, выдержанных в КсТ и испытанных на растяжение: а–в – линии скольжения у излома; г–е – коррозионные повреждения |  |  |

Полученные результаты аналогичны испытаниям без присутствия коррозионной среды: наличие линий скольжения в отдельных зернах при нагружении до величины 0,9σв, наличие множественных линий вблизи излома в образцах, испытанных до разрушения. По мере удаления от излома количество линий скольжения уменьшается.

Воздействие коррозионной среды приводит к появлению питтингов различной глубины и диаметра, уменьшению размера пластических зон под изломом, значительно выраженному для образцов из сплава 1441. Глубина питтингов в этом сплаве незначительна, а разрушение в питтингах развивается по границам зерен. Вблизи излома наблюдаются множественные линии скольжения, фрагментация поверхности и микротрещины по границам зерен.

Фрактографический анализ показал, что при одноосном растяжении без участия коррозионной среды разрушение проходит внутризеренно, преимущественно с формированием мелкоямочного рельефа, что является  характерным для данного сплава.

коррозионные поражения поверхности меняют характер разрушения: излом становится хрупким, разрушение развивается от коррозионных дефектов на поверхности и проходит по границам зерен (рис. 3). На поверхности зерен наблюдаются линии скольжения.

| а, ×1000 | б, ×200 | в, ×200 | г, ×500 |
| --- | --- | --- | --- |
| д, ×1000 | е, ×1000 | ж, ×1500 | з, ×1000 |
| Рис. 3 – Виды изломов образцов после экспозиции в КСТ и растяжения |  |  |  |

При анализе металлографических шлифов, изготовленных из разрушенных при испытаниях на растяжение образцов, установлено, что пакеты линий скольжения преимущественно сосредоточены в границах одного зерна и разориентированы относительно друг друга.  Наибольшая плотность линий скольжения наблюдается в непосредственной близости к излому. Полученные численные значения плотности линий скольжения на металлографических шлифах (рис. 4 а, б) коррелируют с данными, полученными при анализе поверхности образцов.

## Исследование микроструктуры разрушенных образцов после выдержки в камере солевого тумана и испытаний на растяжение показало, что у излома наблюдается наибольшая плотность линий скольжения, которая  снижается по мере удаления от него (рис. 4 в, г).

| а, ×900 | б, ×500 | в, ×2000 | г, ×1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 4 – Линии скольжения на поверхности шлифов, изготовленных из разрушенных образцов: а, б – линии скольжения в зоне (hyh); в – область у излома (hyh); г – на удалении 2 мм от излома (hy) |  |  |  |

На поверхности исходных  образцов из сплава 1441, испытанных на малоцикловую усталость по жесткому циклу при степени деформации ε=0,7 % (без разрушения), обнаружены значительные изменения поверхностного слоя, а именно образование различно ориентированных групп линий скольжения (рис. 5) и зарождающиеся микротрещины (стрелки на рисунке). Зона hyh, как правило, формируется в средней части образца.

| а, ×500 | б, ×500 | в, ×500 | г, ×1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 5 – Линии скольжения и микротрещины на поверхности образцов после испытаний на МЦУ по жесткому циклу без разрушения |  |  |  |

Вследствие слияния коррозионных поражений формируется очаг разрушения и развивается хрупкое межзеренное разрушение образца.

Испытания на МЦУ по жесткому циклу до разрушения приводят к образованию многочисленных различно ориентированных групп линий скольжения на поверхности (рисунок 6) и вторичных трещин.

| а, ×500 | б, ×500 | в, ×1000 |
| --- | --- | --- |
| г, ×1000 | д, ×1000 | е, ×1500 |
| Рис. 6 – Поверхность образца из сплава 1441, испытанного на МЦУ до разрушения, вблизи излома |  |  |

Излом, образовавшийся непосредственно от микротрещин по линиям скольжения, свидетельствует о том, что сформировавшиеся линии скольжения при дальнейшем увеличении нагрузки являются очагами разрушения. таким образом, наличие на поверхности исследуемого образца или детали пакета линий скольжения может служить диагностическим признаком будущего разрушения на этом участке.

Коррозионные поражения на поверхности образцов после экспозиции в  камере солевого тумана показаны на рисунке 7.

| а, ×100 | б, ×100 | в, ×100 |
| --- | --- | --- |
| г, ×250 | д, ×100 | е, ×250 |
| Рис. 7 – Поверхность образцов после выдержки в КСТ |  |  |

Испытания на МЦУ по жесткому циклу образцов, подвергнутых действию коррозионно-активной среды, проводили до появления магистральной трещины или до полного разрушения. Увеличение времени экспозиции с 15 до 45 суток приводит к увеличению размеров, глубины и площади коррозионных питтингов при существенном сокращении числа обнаруживаемых на поверхности деформационных дефектов (линий скольжения). Площадь, занимаемая коррозионными повреждениями, увеличилась с 5-10 % до 45%. Одновременно с этим снижалось количество циклов до разрушения образцов.

Проведение испытаний образцов сплавов 1441, находившихся под воздействием коррозионно-активной среды в камере солевого тумана, приводит к изменению характера поведения поверхностных слоев при нагружении (рис. 8, 9). На поверхности не идет активного формирования рельефа, характерного при испытаниях без воздействия коррозионной среды. Локализация дефектов, характерных для проявления деформации (линий скольжения), происходит непосредственно у излома.

| а, ×15 | б, ×100 | в, ×500 | г, ×1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 8 – Рельеф поверхности образцов, испытанных на МЦУ без разрушения после 15 суток выдержки в КСТ |  |  |  |

| а, ×50 | б, ×500 | в, ×200 |
| --- | --- | --- |
| г, ×150 | д, ×500 | е, ×500 |
| Рис. 9 – Рельеф поверхности образцов, испытанных на МЦУ после 30 суток выдержки в КСТ |  |  |

При проведении испытаний до разрушения, магистральная трещина развивается от коррозионных повреждений поверхности, линии скольжения сосредоточены в непосредственной близости к излому и их гораздо меньше, чем при испытаниях на растяжение. Таким образом, наличие коррозионной среды приводит к локализации деформационных зон.

Экспозиция образцов сплава 1441 при натурно-ускоренных испытаниях в условиях ГЦКИ также ведет к падению числа циклов до разрушения образцов, и соответственно, к снижению активности формирования рельефа на поверхности. Локализация области линий скольжения происходит непосредственно у излома (рис. 10–12). При этом увеличивается площадь коррозионных поражений (практически  с 45 до 85-90%)

Испытание на малоцикловую усталость по жесткому циклу меняет характер разрушения сплава, вызывая большее по сравнению с «мягким» циклом расслоение материала (рис. 13, а), интенсивное образование линий скольжения и микротрещин на поверхности в области будущего излома (рис. 13, б–г). Фрактографические исследования показали, что область развития усталостной трещины (рис. 14) в изломе сужается, наряду с усталостными бороздками, наблюдаются линии скольжения (рис. 14, б). В доломе формируется менее выраженный, чем при «мягком» цикле, ямочный рельеф.

| а, ×50 |  | б, ×250 |  | в, ×500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 10 – Коррозионные поражения поверхности образцов после 120 суток экспозиции в условиях ГЦКИ |  |  |  |  |  |  |
| а, ×10 |  | б, ×500 |  |  | в, ×500 |  |
| г, ×1000 |  | д, ×2000 |  |  | е, ×2000 |  |
| Рис. 11 – Рельеф поверхности образцов, испытанных на МЦУ после 90 суток экспозиции в условиях ГЦКИ |  |  |  |  |  |  |
| а, ×10 | б, ×100 |  |  |  |  | в, ×1000 |
| г, ×1000 | д, ×1500 |  |  |  |  | е, ×1500 |
| Рис. 12 – Структура поверхности образцов, испытанных на МЦУ после экспозиции в течение 120 суток в условиях ГЦКИ |  |  |  |  |  |  |

Анализ изломов образцов из сплава 1441, испытанных на малоцикловую усталость после выдержки в КСТ показал, что разрушение, как правило, многоочаговое и начинается от коррозионных поражений с развитием характерного для жесткой схемы испытания рельефа. На усталостных плато наблюдаются бороздки и вторичное растрескивание, в доломе разрушение проходит с формированием ямочного рельефа 
(рис. 15).

|  | Излом Поверхность | Поверхность Излом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а, ×15 | б, ×200 | в, ×500 | г, ×500 |
| Рис. 13 – Вид разрушенного образца и поверхности в прилегающей к излому области после испытаний на МЦУ по жесткому циклу |  |  |  |

| а, ×400 | б, ×500 | в, ×1000 |
| --- | --- | --- |
| г, ×1000 | д, ×500 | е, ×1000 |
| Рис. 14 – Вид излома образца после испытаний на МЦУ по жесткому циклу |  |  |

При испытании на МЦУ образцов установлено, что увеличение продолжительности экспозиции в КСТ с 15 до 45 суток резко снижает число циклов до разрушения. Исследования показали, что в сплаве 1441 наблюдается выраженная локализация деформации и при воздействии активной коррозионной среды проявляется склонность к общей коррозии.

| а, ×50 | б, ×100 | в, ×250 |
| --- | --- | --- |
| г, ×500 | д, ×500 | е, ×1000 |
| ж, ×1000 | з, ×500 | и, ×1000 |
| к, ×2000 | л, ×1500 | м, ×500 |
| Рис. 15 – Виды изломов образцов, испытанных на МЦУ по жесткому циклу после выдержки в КСТ |  |  |

Испытания на МЦУ по жесткому циклу после экспозиции в условиях ГЦКИ с ежедневным обливом морской водой приводят к образованию изломов, характерное строение которых показано на рис. 16. Развитие усталостных трещин начинается от очагов коррозии, расположенных на поверхности образцов, трещины носят перегрузочный характер, в очагах отмечена межкристаллитная коррозия. В зоне развития трещин наблюдается вторичное растрескивание и характерные для  испытаний на МЦУ усталостные бороздки. В доломе разрушения ямочное, свойственное данному сплаву. Увеличение экспозиции с 90 до 120 суток приводит к снижению долговечности, а именно к дальнейшему росту коррозионных поражений, что вызывает сужение области роста усталостной трещины, увеличение зоны проскальзывания и сокращение площади долома.

| а, ×10 | б, ×100 | в, ×100 |
| --- | --- | --- |
| г, ×300 | д, ×100 | е, ×500 |
| ж, ×500 | з, ×1000 | и, ×1000 |
| Рис. 16 – Виды изломов образцов, испытанных на МЦУ по жесткому циклу после натурно-ускоренных испытаний: а–е – слоистость и коррозионные повреждения в очагах изломов; ж–и – усталостные бороздки в зоне развития трещины и ямки в зоне долома |  |  |

Исследование микроструктуры образцов, испытанных на МЦУ по жесткому циклу до разрушения, линии скольжения преимущественно сосредоточены в зоне (hyh), примыкающей к излому (рис. 17), в слабодеформированной зоне (hy) линий скольжения не наблюдается. В случае образцов, испытанных с остановкой при достижении при достижении 0,7% на поверхности шлифов линии скольжения не выявляются. В области, примыкающей к излому, обнаружены трещины, распространяющиеся вглубь материала.

| а, ×500 | б, ×1000 |
| --- | --- |
| Рис. 17 – Микроструктура разрушенного после испытаний на МЦУ образца |  |

Исследование микроструктуры образцов, перед испытаниями на МЦУ подвергнутых действию активной среды в КСТ или во время экспозиции в ГЦКИ, подтвердило ранее проведенные исследования – линии скольжения сосредоточены в узкой зоне (hyh), примыкающей к излому, в слабодеформированной зоне (hy) линий скольжения не наблюдается. В случае образцов, испытанных с остановкой при достижении при достижении 0,7% на поверхности шлифов линии скольжения не выявляются.

Отмечено развитие межкристаллитной коррозии (МКК), глубина проникновения которой достигает 70 мкм (рис. 18).

Линии скольжения, обнаруженные на шлифах, изготовленных из разрушеных при испытаниях на МЦУ образцов, сосредоточены в узкой зоне (hyh), примыкающей к излому, в слабодеформированной зоне (hy) линий скольжения не наблюдается. Увеличение времени экспозиции с 90 до 120 суток приводит к увеличению размеров, глубины и площади коррозионных питтингов.

| а, ×300 | б, ×2000 | в, ×3500 | г, ×2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| д, ×500 | е, ×2000 | ж, ×3000 | з, ×800 |
| Рис. 18 – Распространение МКК вглубь материала после выдержки образцов в коррозионно-активной среде и испытаний на МЦУ по жесткому циклу: а–г – в камере солевого тумана; д–з – после натурно-ускоренных испытаний в ГЦКИ |  |  |  |

Выводы

1. вблизи излома происходит формирование двух деформационных зон: сильнодеформированной зоны, где плотность линий скольжения в 
4–6 раз превышает плотность линий скольжения в слабодеформированной зоне, расположенной на удалении. сильнодеформированная зона в образцах сплавов 1441 занимает не более 8 % от общей длины рабочей части. Разрушение развивается от микротрещин, образовавшихся непосредственно по линиям скольжения.

Наличие линий скольжения и фрагментации поверхности, сосредоточенных на малом участке, позволяет прогнозировать возникновение разрушения именно в данной области, что может быть использовано для диагностики состояния материала детали в процессе эксплуатации и прогнозирования остаточного ресурса.

2. Установлено, что наличие коррозионной среды приводит к локализации деформации (уменьшению зон пластической деформации и снижению сопротивления разрушению в условиях усталостных испытаний по жесткому циклу в 1,2–2 раза. Совместное влияние коррозионной среды и приложенной нагрузки приводит к образованию трещин в местах слияния коррозионных питтингов.

3. Микроструктурный анализ подтвердил наличие линий скольжения преимущественно в сильнодеформированной зоне вблизи излома. Линии скольжения сосредоточены в границах одного зерна и разориентированы относительно соседних зерен.

4. Анализ изломов, полученных при испытаниях на растяжение, показал, что наличие коррозионно-активной среды приводит к развитию межзеренного хрупкого разрушения.

Фрактографическим анализом установлено, что испытания на МЦУ в условиях жесткого цикла нагружения приводят к образованию многоочагового разрушения и ускоренному росту трещины с формированием грубых усталостных бороздок и мелких ямок в усталостной зоне. В образцах из сплава 1441 зона усталостного развития трещины занимает 10–20%, от общей площади излома образца. В зоне статического разрушения формируется вязкий ямочный излом.

При наличии коррозионной среды усталостная прочность снижается на 20–40%, разрушение также многоочаговое, развивается от коррозионных повреждений поверхности. Усталостная трещина имеет перегрузочный характер, зона статического разрушения формируется преимущественно по механизму вязкого среза. Зона разрушения, в которой формируются равноосные ямки, занимает незначительную площадь излома.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-08-12081-офи_м)

Литература

- Материалы сайта http://ism-data.misis.ru/

- В. К. Зворыкин, Г. А. Мортон, Е. Г. Рамберг, И. Гиль и А. В. Ванс. Электронная оптика и электронный микроскоп (V. К. Zworykin, Q. A. Morton, Ε. Q. Ramberg, I. Hillier and A. W. Vance, Electron Optics and the Electron Microscope. John Wiley and sons. New York, 1945, 766 стр.).

- Панин В.Е. Физическая мезомеханика материалов / Отв. ред. Псахье С.Г. – Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2015. – 920 с.

- Панин В.Е., Каблов Е.Н., Почивалов Ю.И., Панин С.В., Колобнев Н.И. Влияние наноструктурирования поверхностного слоя алюминий-литиевого сплава 1424 на механизмы деформации, технологические характеристики и усталостную долговечность. Повышение пластичности и технологических характеристик // Физическая мезомеханика. 2012. Т. 15. № 6. С. 107–111.

- Seong-Woong Kim, Huck Beng Chew, K. SharvanKumar In situ TEM study of crack–grain boundary interactions in thin copper foils // Scripta Materialia 68 (2013) 154–157.

- Дун Ю., Александров И.В., Ванг Д. Высокоскоростное деформационное поведение ультрамелкозернистой меди // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2012. Т. 16.№ 1 (46). С. 98–105.

- Беликова А.Ф., Буравова C.Н., Гордополов Ю.А. Локализация деформации и связь ее с деформированным состоянием материала //Журнал технической физики. 2013. Т. 83. № 2. С. 153–155.

- Глезер А.М., Шурыгина Н.А., Зайченко С.Г., Пермякова И.Е. Взаимодействие полос деформационного сдвига и наночастиц в аморфно-нанокристаллических сплавах // Деформация и разрушение материалов. 2012. № 4. С. 2-12.

- Шибков А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Шуклинов А.В., Денисов А.А. Динамика деформационных полос и разрушение алюминий-магниевого сплава АМГ6 //Физика твердого тела. 2011. Т. 53. № 10. 
С. 1873-1878.

- Жегина И.П., Морозова Л.В. Определение диагностических признаков предразрушения по состоянию поверхностных слоев жаропрочных никелевых сплавов //Труды ВИАМ. 2015. №4. ст.04 (viam-works.ru)

- Шибков А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Денисов А.А. Деформационный хаос и самоорганизация на стадии предразрушения сплава АМГ6 //Физика твердого тела. 2011. Т. 53. № 10. С. 1879–1884.

- Зуев Л. Б., Баранникова С. А. О волновом характере макроскопической локализации пластической деформации металлов// Вестник Пермского государственного технического университета. Механика. - 2011. N2 . С. 42–63.

- Каблов Е.Н., Старцев О.В. Фундаментальные и прикладные исследования коррозии и старения материалов в климатических условиях (обзор) //Авиационные материалы и технологии. 2015. №4. С. 38–52.

- Хохлатова Л.Б., Колобнев Н.И., Антипов В.В. и др. Влияние коррозионной среды на скорость роста трещины усталости в алюминиевых сплавах //Труды ВИАМ. 2013. №3. Ст. 05 (viam-works.ru).

- Курс М.Г., Каримова С.А., Махсидов В.В. Сравнение коррозионной стойкости деформируемых алюминиевых сплавов при натурных и натурно-ускоренных испытаниях //Вопросы материаловедения. 2013. №1(73). С. 182–190.

- Панин С.В., Старцев О.В., Кротов А.С., Медведев И.М., Фролов А.С. Коррозия и старение поверхности конструкционных материалов по данным 3D микроскопии //Труды ВИАМ. 2014. №12. ст.12 (viam-works.ru)

- Жиликов В.П., Каримова С.А., Лешко С.С., Чесноков Д.В. Исследование динамики коррозии алюминиевых сплавов при испытании в камере солевого тумана (КСТ) //Авиационные материалы и технологии. 2012. №4. С. 18-22.

- Каблов Е.Н., Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Лукина Н.Ф. Новый класс слоистых алюмостеклопластиков на основе алюминий-литиевого сплава 1441 с пониженной плотностью//Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2011. №SP2. С. 174–183.

- Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Ткаченко Е.А., Вахромов Р.О. Алюминиевые деформируемые сплавы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 167–182.

- Антипов В.В., Колобнев Н.И., Хохлатова Л.Б. Развитие алюминий-литиевых сплавов и многоступенчатых режимов термической обработки //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 183–195.