УДК 538.971+539.431

Влияние модельной биологической среды на усталость и структуру поверхности  наноструктурированного титана марки ВТ1-0

The effect of the SBF on a fatigue strength and the structure 
of the surface of the nanostructured titanium VT1-0

Ерубаев Е.А.1, Колобов Ю.Р. 1, Иванов М.Б. 1, Кузьменко И.Н. 1,

Манохин С.С. 1

e-mail: kolobov@bsu.edu.ru;  erubaev.e@mail.ru

1Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы и нанотехнологии», НИУ БелГУ, Белгород

Аннотация:

Исследовано влияние SBF на предел ограниченной выносливости (при базе на 106 циклов)  наноструктурированного BT1-0 при нагружении изгибом. Изучена топография и элементный состав поверхности после выдержки в SBF. Методом просвечивающий электронной микроскопии исследована структура титана после удаления СaP на предмет коррозионного воздействия SBF.

Ключевые слова:

наноструктурированный титановый сплав, усталостная прочность, биологическая среда.

Abstract:

It was investigated the effect of the SBF on a fatigue strength for finite life (for 106 cycles) nanostructures VT1-0 under bending. It was studied the topography and elemental composition of the surface after exposure to SBF. The structure of titanium was studied by transmission electron microscopy for the corrosive effects of SBF after removal of the precipitated CaP.

Keywords:

nanostructured titanium alloys. fatigue strength, biological environment.

Введение

Известно, что титан и сплавы на его основе на сегодняшний день являются наиболее часто используемыми в качестве материалов для медицинских имплантатов, поскольку обладают высокой удельной прочностью в сочетании с высокой биосовместимостью. Однако данный сплав  в своем составе содержит вредные для живого организма легирующие элементы - ванадий и алюминий. В последнее десятилетие разработан новый отечественный медицинский материал для изготовления костных имплантатов - технический чистый титан (сплав ВТ1-0) в наноструктурном состоянии, в котором отсутствуют токсичные примеси, а прочностные характеристики, в том числе усталостная прочность, близки к  соответствующим для ВT6 [1–3].

В большинстве случаев медицинские имплантаты, как и подавляющее большинство конструкций и изделий, разрушаются за счет постепенного накопления повреждений в материале под действием переменных напряжений. Поскольку усталостное разрушение в большинстве случаев (при многоцикловой усталости) начинается с приповерхностных слоев материала, то отличие в структуре приповерхностных слоев и объема  материала, в том числе связанное с воздействием агрессивной среды, может оказать существенное влияние на сопротивление усталости исследуемых образцов. В известной нам литературе такое влияние, например моделирующей биологическую среду жидкости, на усталостную прочность НС технически чистого титана исследовано недостаточно [4]. В настоящей работе проведено изучение влияния среды, имитирующей межтканевую жидкость (англ. «Simulated body fluid», SBF), на циклическую прочность и микроструктуру приповерхностных слоев технически чистого титана ВТ1-0 при деформации изгибом.

В качестве материала для исследований использовали наноструктурированный (НС) титан ВТ1-0, в котором НС состояние получали двумя способами: а) воздействием большой пластической деформаций методом поперечно-винтовой прокатки (состояние 1) и б) продольной сортовой прокаткой (состояние 2). В качестве исходного материала использовался титан марки ВТ1-0 (поставщик ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда). Cостав технический чистого титана ВТ1-0 (вес. %, Ti-основа): 0.01Al, 0.12 Fe, 0.002Si, 0.143O2, 0.004С, 0.003N2, 0.0008 H2.

Микроструктура состояния 1 и способ его получения подробно описаны в работе [1]. Средний размер зерен составляет 0,22 мкм (отжиг 350ºС, 3ч для снятия внутренних напряжений первого рода, макронапряжений) при доле большеугловых границ порядка 76 %. Величина коэффициента неравноосности зерен составляет 0,36. Проведенные в [1] механические испытания показали, что при растяжении предел текучести равен 790 МПа, предел прочности состояния 1 составляет 915 МПа при пластичности 6,8%.

Для получения равновесного состояния (структуры с четким контрастом границ зерен и более низким уровнем внутренних напряжений) образцы состояния 2 были дополнительно подвергнуты длительному термическому воздействию при температуре 350°С течение 310 часов. Рост зерен при таких условиях отжига характерен для стадии собирательной рекристаллизации. Размер зерен изменяется незначительно, но наблюдается уменьшение плотности дислокаций, границы зерен приобретают более четкий контраст благодря более равновесному состоянию границ зерен. На электроннограммах такой структуры, снятых с площади порядка 1 мкм2, наблюдается значительное количество рефлексов, равномерно расположенных по окружности, что свидетельствует о наличии в единице объема материала большого числа элементов субзеренной структуры. Средний размер зерен составляет 
0,235 мкм (среднеквадратичное отклонение 0,11 мкм).

Испытания на усталость проводили на плоских образцах. Размеры рабочей части образца 0,8×4,7×50 мм3. Образцы состояний 1 вырезались из прутка круглого сечения 8мм, а образцы состояния 2 вырезались из прутка квадратного сечения 6×6 мм2, вдоль оси с помощью электроискровой резки (станок SODICK AQ 300L). Рабочие поверхности образцов подвергалиcь механической шлифовке на установке механического шлифования-полирования LaboPol-5 (Struers), последнее шлифование на круге с зернистостью Р1000 и полировались с помощью установок LaboPol-5 (Struers) и последующей электрополировкой поверхности образцов на плоских электродах в растворе 60% H2SO4+30% HNO3+10% HF при температуре +20°С и напряжении U ≈23 В.

Для исследования структуры приповерхностных слоев на ПЭМ изготавливались фольги. Получение тонких фольг из образца состояния №2 проводились с использованием электролитической струйной полировки на установке TenuPol-5 с применением электролита А3 в растворе 60 мл НСlO4 + 600 мл CH3OH + 360 мл CH3(CH2)2CH2OCH2 CH2OH при температуре ~-30°С и U=38 В.

Механические испытания на усталость проводили на электродинамической испытательной машине фирмы «Instron» модели «Electropuls 3000». Усталостные испытаний проводились как на воздухе при комнатной температуре так и в SBF жидкости при температуре 45°С. В качестве схемы нагружения был использован четырехточечный изгиб (распределение рабочей длины образца 20-10-20 мм). Коэффициент асимметрии цикла составил R=0,2, частота гармонических колебаний циклирования – 4 Гц. При испытаниях поддерживалась постоянной амплитуда деформации. Условный предел выносливости определялся базе 106 циклов.

Поверхность образцов была исследованна с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе Quanta Nova NanoSEM 450. Исследования элементного состава покрытий проводили при помощи приставки к РЭМ для энергодисперсионного анализа фирмы EDAX.

Усталостные испытание проводились на образцах состояния 1. Для исследования коррозионного воздействия SBF на титан, перед усталостными испытаниями образцов состояния 1 помещали в SBF при температуре 50°С и выдерживались 21 сутки под нагрузкой в оснастке (рис. 1). Прикладываемое на образцы механическое напряжение соответствовало 400 МПа.

Рис. 1 – Образцы в модельной физиологической среде при механическом напряжении 400 МПа

Перед исследованием структуры на ПЭМ фольги тоже выдерживались в SBF течение 31 cуток при температуре 50°С.

Состав SBF готовился на основании дистиллированной воды, Минеральный состав приведен в таблице 1.

Таблица 1

Реагенты для подготовки SBF-жидкости (на 1 литр)

| Реагенты | Содержание, г/л |
| --- | --- |
| NaCl | 7,996 г |
| NaHCO3 | 0,350 г |
| KCl | 0,224 г |
| K2HPO4· 3H2O | 0,228 г |
| MgCl2· 6H2O | 0,305 г |
| CaCl2 | 0,278 г |
| Na2SO4 | 0,071 г |

На рис. 2 показана поверхность фольги (для ПЭМ) образца состояния 2 до выдержки в SBF (2а) и после выдержки SBF течение 31 суток при температуре 50 °C (2б). В результате выдержки в SBF течение 31 суток при температуре 50 °C на поверхности образца состояния 2 образовывались крупные частицы (указаны стрелкой на 2в) и область тонкого поверхностного слоя, обозначенная стрелкой (2г).

Рис. 2 – Поверхность фольги из состояния – (2): а) исходная до SBF, б) после выдержки 31 суток в SBF, в) крупные частица СаР, г) увеличение участки рисунка, б) область тонкого поверхностного слоя. Растровая электронная микроскопия

По данным энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа химический состав поверхности тонких фольг титановых образцов (после выдержки в течение 31 суток) регистрируется повышенная концентрация Са и P, обусловленная содержанием на поверхности образцов частиц из модельного физиологического раствора [5–7].

Для исследования фольг на предмет коррозии после выдержки в SBF, перед исследованием на ПЭМ, образец промывался 3 раза по 4 минуты дистиллированной водой при T=85°C, чтобы убрать осажденный слой CaP. Исследования в ПЭМ показали, что среда не оказывает заметного коррозионного воздействия на структуру образца 2 после выдержки в SBF и последующей промывки.

Усталостные испытания проведены в воздухе и SBF среде. Условный придел выносливости при базе испытаний 1106 σR=1270 МПа на воздухе, оказался выше чем придел текучести σ0.2=1100 МПа на четырех точечный изгиб, на 13%. Предел выносливости σR=1214 МПа в SBF. Отличие придела выносливости на воздухе и в SBF составляют 5%, но это различие по порядку величины соизмеримо с погрешностью эксперимента. Показано, что выдержка тонких фольг в физиологическом растворе (длительностью порядка месяца) не влияет на деградацию структуры НС состояния титана марки ВТ1-0, не оказывает коррозионного воздействия, но способствует не существенному понижению предела выносливости. Для установления физических причин данного эффекта потребуются дополнительного исследования.

Литература

1. Иванов М.Б., Колобов Ю.Р., Голосов Е.В., Кузьменко И.Н., Вейнов В.П., Нечаенко Д.А., Кунгурцев Е.С // Российские нанотехнологии. – 2011. Т. 6. № 5-6. C. 72–78.

3. A V Polyakov, I P Semenova, R Z Valiev. High fatigue strength and enhanced biocompatibility of UFG CP Ti for medical innovative applications. Materials Science and Engineering 63, 2014, 012113.

4. Hasan ALkhazraji, Ehab El-Danaf, Manfred Wollmann, and Lothar Wagner. Enhanced Fatigue Strength of Commercially Pure Ti Processed by Rotary Swaging. Advances in Materials Science and Engineering. –Vol.  – 2015, Article ID 301837,  p. 12.

3. Иванов М.Б., Ерубаев Е.А., Кузьменко И.Н., Колобов Ю.Р. Влияние биологической среды на циклическую прочность наноструктурированного технически чистого титана ВТ1-0. БелГУ. Научные ведомости. Математика. Физика. – 2013. –№26.(169).  Вып. №. 33. С.184

5. Xuanyong Liua, Paul K. Chub, Chuanxian Ding. Surface modification of titanium, titanium alloys, and related materials for biomedical applications. Materials Science and Engineering R 47,– 2004,  рр. 49-121.

6. Masato Ueda, Ryoichi Matsunaga1, Masahiko Ikeda, Michiharu Ogawa. Hydrothermal Crystallization of TiO2 Gel Films on Ti Substrates and Formability of Hydroxyapatite. Materials Transactions, – Vol. 49, No. 7, 2008,  pp. 1706–1709.

7. Dilek Teker, Faiz Muhaffel, Meryem Menekse, Nevin Gul Karaguler. Characteristics of multi-layer coating formed on commercially pure titanium for biomedical applications. Materials Science and Engineering. – Vol. 48, – 2015,  рр. 579–585.