УДК 621.039-78

Структурно-фазовое состояние оксидных пленок сплавов циркония во внереакторных и реакторных условиях

Шевяков А.Ю. 1; Новиков В.В. 1, к.т.н.; Маркелов В.А. 1, д.т.н.

Shevyakov A.Yu., Novikov V.V., Markelov V.A.

AYShevyakov@bochvar.ru, VVNovikov@bochvar.ru, VAMarkelov@bochvar.ru

1АО «ВНИИНМ»

Аннотация:

Возрастающие требования к коррозионной стойкости изделий из сплавов на основе циркония, вызванные повышением глубины выгорания топлива ВВЭР, увеличением длительности циклов использования изделий и т.д. приводит к необходимости изучения кинетики роста и механизмов образования оксидных пленок, с привлечением структурных методов исследований.

Ключевые слова:

Oксидная пленка, структура, Э110, Э635, пористость.

Abstract:

Increasing requirements on the corrosion resistance of products from zirconium-based alloys caused by increasing fuel burn-up VVER, increasing duration of use cycles of products, etc. leads to the need to study the growth kinetics and mechanisms of formation of oxide films, with the assistance of the structural methods of investigation.

Keywords:

oxide film, structure, E110, E635, porosity)

Реферат

В АО «ВНИИНМ» разработана методика электронно-микроскопического исследования оксидных пленок, образованных на изделиях из циркониевых сплавов после автоклавных испытаний. Эта методика использована для изучения в «горячих камерах» АО «ГНЦ НИИАР» оксидных пленок, образованных на элементах ТВС при эксплуатации в реакторах ВВЭР.

Методом электронной микроскопии исследованы микроструктура, фазовый и элементный составы оксидных пленок на образцах оболочек твэлов из сплавов Э110 (Zr-1%Nb) и Э635 (Zr-1%Nb-0,35%Fe-1,2%Sn) после автоклавных испытаний, а также после 3-х (Э110) и 6-ти (Э635) лет эксплуатации в реакторе ВВЭР-1000.

Кристаллическая структура оксидных пленок является преимущественно моноклинной, однако у границы раздела “металл-оксид” присутствует значительная доля тетрагональной фазы. В сплавах обоих типов наблюдается аморфизация частиц второй фазы при автоклавных испытаниях. Определено изменение концентрации микропор в оксидных пленках с увеличением расстояния от границы раздела “металл-оксид”.

Исследование облученных оксидных пленок показало отсутствие выделений частиц второй фазы в их объеме. Показано, что концентрация микропор в оксидах после облучения, соответствует концентрации микропор после длительных автоклавных испытаний.

Введение

Определение влияния легирующих элементов и фазового состава на коррозию циркониевых сплавов обуславливает необходимость привлечения структурных методов исследования и, как следствие, разработки соответствующих методик. Для уточнения механизмов окисления (коррозии) и построения соответствующих моделей требуется знание структурно-фазовых превращений в сплаве и оксидной пленке [1–5].

Методика

Тонкие фольги из оксидных пленок, были приготовлены из вырезанных сегментов оболочек твэлов, которые в дальнейшем утоняли с внутренней стороны.

На начальной стадии внутреннюю сторону сегмента оболочечной трубы шлифовали и полировали до появления гладкой поверхности металла (на внешней поверхности сегмента пленка сохраняется), затем подвергали химическому травлению в реактиве состава 30% H2SO4 + 30% HNO3+30% H2O+10% HF до минимально возможной толщины.

На второй стадии в предварительно подготовленном образце создавали область оксидной пленки без металла. Для этого на установке TenuPol-5 путем односторонней (со стороны металла) струйной электролитической полировки в растворе состава 85% CH3СОOH и 15% HClO4 при напряжении 10–20 В и температуре 9–15°C стравливали весь металл (в области диаметром 1,5 мм) до внутренней поверхности оксидной пленки.

На заключительной стадии проводили ионное утонение образцов в установке Ion Mill 1010 фирмы Fischione с использованием ионов Ar+. Ускоряющее напряжение, подаваемое на каждую из двух пушек, составляло 5 кВ, сила тока 5 мА. Угол наклона образца относительно ионных пучков (угол скольжения) был не более 10°, что необходимо для минимизации радиационных дефектов при ионном утонении. Меняя режимы (одностороннее или двустороннее утонение, ускоряющее напряжение, ток пучка ионов, угол бомбардировки, вращение образца или его колебания), можно получить тонкую фольгу в любом заданном сечении оксидной пленки, параллельном плоскости раздела “металл-оксид” [2–5].

Исследование микроструктуры, фазового и химического составов оксидной пленки и выделений частиц второй фазы, проводили методом трансмиссионной  электронной микроскопии (ТЭМ) на микроскопе 
JEM-2000FXII (JEOL), с применением энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализатора EDAX Genesis XMS 60.

Результаты

Исследование структурно-фазового состояния необлученных оксидных пленок толщиной 4,5 и 15 мкм на оболочках твэлов из сплава Э110. Проведенное электронно-микроскопическое исследование выявило наличие двух структурных составляющих оксидной пленки вблизи границы раздела “металл-оксид”. Одна из них находится в непосредственной близости к поверхности металла и имеет ультрамелкозернистую равноосную структуру. Размер зерна составляет 5–10 нм. Микродифракционные исследования структуры показали, что эта составляющая фазы ZrО2 является тетрагональной и имеет ОЦТ решетку (рис. 1, а). Параметры решетки тетрагональной фазы ZrО2 таковы: a=0,36 нм, c=0,53 нм, c/a = 1,45.

а)                            б)

Рис. 1 – Микроструктура тетрагональной фазы (а) и моноклинной фазы (б) ZrО2 вблизи границы раздела “металл-оксид” (увеличение ×400 тыс.)

Исследования методом электронной дифракции показали, что участки оксидной пленки, прилегающие к поверхности металла, имеют явно выраженную текстуру. На электронограмме проявляются рефлексы в виде отдельных дуг, что свидетельствует о некотором рассеянии текстуры. Просматривается картина, повторяющая зеренную структуру основного материала. Так, мелкие зерна ZrО2, расположенные в пределах одного зерна металла, имеют близкую ориентацию, т. е. более совершенную текстуру. Размер областей с близкой кристаллографической ориентировкой составляет около 4 мкм, что свидетельствует об эпитаксиальном росте оксидной пленки.

Вторая (основная) структурная составляющая оксидной пленки представляет собой моноклинную модификацию ZrО2, что подтверждается микродифракционными исследованиями (рис. 1, б). Расчет электронограмм показал, что параметры решетки моноклинной модификации фазы ZrО2: a=0,51 нм, b=0,51 нм, c=0,53 нм, c/a=1,04. Поперечный размер столбчатых зерен моноклинной модификации оксида циркония составляет 20–60 нм, что значительно больше размеров зерен тетрагональной фазы. Моноклинная и тетрагональная составляющие фазы ZrО2 имеют близкие межплоскостные расстояния.

По мере удаления от границы раздела “металл-оксид” (с увеличением продолжительности окисления) основной структурной составляющей оксидной пленки является ее моноклинная модификация. Тетрагональной составляющей практически не наблюдается.

Исследование показало, что в оксидной пленке, находящейся вблизи границы раздела “металл-оксид” присутствуют выделения частиц β-Nb, имеющие ОЦК решетку. По мере увеличения времени окисления происходит процесс аморфизации выделений. На расстоянии порядка 400–500 нм от границы раздела «металл-оксид» начинается аморфизация периферийной части выделения. При достижении толщины оксидной пленки 1200–1500 нм, все выделения частиц β-Nb пребывают в аморфном состоянии.

Исследование структурно-фазового состояния необлученных оксидных пленок толщиной от 1 до 12 мкм на оболочках твэлов из сплава Э635. Оксидная пленка на начальной стадии своего роста содержит значительную долю тетрагональной фазы ZrО2. Эта фаза состоит из мелких, равноосных зерен размером 5–10 нм. Постепенно, с увеличением времени окисления, происходит переход от равноосных зерен тетрагональной фазы ZrО2, к столбчатым зернам моноклинной фазы ZrО2. Поперечный размер зерен моноклинной фазы составляет 10–40 нм.

Оксидная пленка содержит выделения частиц второй фазы. Все эти выделения являются частицами фазы Лавеса, перешедшие из матрицы в оксидную пленку при окислении. Возле границы раздела “металл-оксид” все частицы фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2 находятся в кристаллическом состоянии и имеют ГПУ решетку.

По мере удаления от границы раздела “металл-оксид” происходит переход частиц фазы Лавеса из кристаллического в аморфное состояние (рис. 2). Процесс аморфизации выявлен в результате анализа контраста частиц при наклоне образца, а также с помощью микро-микродифракционного анализа. На электронограмме от аморфной частицы фазы Лавеса присутствуют только диффузные кольца. В частице фазы Лавеса, сохранившей кристаллическое строение, напротив, видны рефлексы.

а)                                б)                              в)

Рис.  2 – Переход частицы фазы Лавеса из кристаллического в аморфное состояние: 
а) кристаллическая фаза Лавеса вблизи границы раздела “металл-оксид”; 
б) одновременное присутствие кристаллической и аморфной частиц фазы Лавеса в оксидной пленке; в) аморфная частица фазы Лавеса в оксидной пленке

Процесс аморфизации начинается на расстоянии 100–200 нм от границы раздела “металл-оксид”. На расстоянии 500–600 нм – все частицы фазы Лавеса переходят в аморфное состояние. Результат проведения энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа показывает, что процесс аморфизации выделений частиц фазы Лавеса сопровождается снижением содержания железа и ниобия в их составе, а так же обогащением выделений кислородом.

По мере удаления от границы раздела “металл-оксид” к внешней поверхности оксидной пленки происходит все больший выход железа и ниобия из частиц фазы Лавеса в оксидную пленку, что приводит к их растворению (происходит снижение концентрации частиц фазы Лавеса). Так же наблюдается увеличение числа микропор и микротрещин в оксидной пленке. Проведение РМА показало, что в областях содержащих микропоры наблюдается повышенное содержание железа и ниобия (рисунок 3). Соседние области, не содержащие микропор и микротрещин, не показывают повышенного содержания железа и ниобия в своем составе.

а)

б)

Рис. 3 – Энергодисперсионный рентгеноспектральный микроанализ областей оксидной пленки после 300 сут. окисления содержащих микропоры: а) 3,5 мкм от границы «металл-оксид»; б) 6 мкм от границы “металл-оксид”

Электронно-микроскопическое исследование оксидной пленки толщиной 12 мкм (после 600 сут. окисления) показало, что как в центральной, так и во внешней частях оксида присутствует высокое содержание дефектов, таких как микропоры и микротрещины. Проведенный энергодисперсионный рентгеноспектральный микроанализ показал, что дефектные области центральной части оксидной пленки имеют высокое содержание железа и ниобия, а вблизи внешней поверхности области, содержащие микропоры обогащены только железом.

Структурно-фазовое состояние облученной оксидной пленки на оболочке твэла из сплава Э110. Впервые в России было проведено электронно-микроскопическое исследование структурно-фазового состояния центральной части облученной оксидной пленки образованной на оболочке твэла из сплава Э110 на губчатой основе. Эта оболочка отработала 3 года в составе сборки ТВСА-АЛЬФА на Калининской АЭС до выгорания ~41,6 МВт∙сут/кгU. Толщина образовавшейся на поверхности оболочки твэла оксидной пленки не превышала 8 мкм.

По результатам электронно-микроскопических исследований было выявило наличие двух структурных составляющих оксидной пленки. Основная структурная составляющая оксидной пленки представляет собой моноклинную модификацию фазы ZrО2, что подтверждается микро- и микромикродифракционными исследованиями (рис. 4). Поперечный размер столбчатых зерен моноклинной модификации оксида циркония составляет 20÷60 нм.

Рис. 4 – Микроструктура моноклинной фазы ZrО2

Помимо моноклинной составляющей оксидной пленки было обнаружено незначительное количество тетрагональной фазы ZrО2, в виде отдельных зерен.

Первое, проведенное электронно-микроскопическое исследование облученной оксидной пленки, образованной на оболочке твэла из сплава Э110, не выявило наличия выделений частиц β-Nb в своем составе. Известно, что при облучении изделий из сплава Э110 содержание ниобия в матрице снижается. Средний размер выделений частиц β-Nb увеличивается, а содержание ниобия в них снижается с 80÷90% до 50÷60%. При этом образуются вторичные выделения радиационно-индуцированной фазы, обусловленные диффузионным переходом Nb из матрицы, размером до 10 нм, имеющие пластинчатую или игольчатую форму. Возможно, воздействие нейтронного облучения приводит к растворению в оксидной пленке обедненных по ниобию частиц β-Nb, наряду с растворением частиц мелкодисперсной фазы.

Электронно-микроскопическое исследование облученной оксидной пленки показало, что она является достаточно плотной, однако встречаются участки, содержащие в своем составе незначительное количество дефектов в виде микропор. Наличие незначительного количества дефектов в оксидной пленке после эксплуатации оболочки в реакторных условиях говорит о ее хороших защитных свойствах и о высоком сопротивлении порообразованию.

Электронно-микроскопическое исследование структурно-фазового состояния облученной оксидной пленки на оболочке твэла из сплава Э635.	Впервые в России было проведено электронно-микроскопическое исследование структурно-фазового состояния центральной части облученной оксидной пленки образованной на оболочке твэла из сплава Э635. Эта оболочка отработала 6 лет в составе сборки ТВСА на Калининской АЭС до выгорания ~58,7 МВт∙сут/кгU. Толщина образовавшейся на поверхности оболочки твэла оксидной пленки составляла ~80 мкм.

По результатам исследований было выявило наличие двух структурных составляющих оксидной пленки. Основная структурная составляющая оксидной пленки представляет собой моноклинную модификацию ZrО2 (рис. 5). Поперечный размер столбчатых зерен моноклинной модификации оксида циркония составляет 20–60 нм. Помимо моноклинной составляющей оксидной пленки было обнаружено незначительное количество тетрагональной фазы ZrО2, в виде отдельных зерен. Моноклинная и тетрагональная составляющие фазы ZrО2 имеют близкие межплоскостные расстояния.

Рис. 5 – Структура оксидной пленки ZrО2 на оболочке из сплава Э635

Первое, проведенное электронно-микроскопическое исследование облученной оксидной пленки, образованной на оболочке твэла из сплава Э635, не выявило наличия выделений частиц фазы Лавеса в своем составе. Известно, что при облучении изделий из сплава Э635 основным типом выделений становятся выделения «-Nb», образованные в результате обеднения частиц фазы Лавеса железом (практически все железо переходит в матрицу) и трансформации решетки ГПУ в ОЦК. Параметр кристаллической решетки соответствует содержанию ниобия около 
60 ат. %. Возможно, воздействие нейтронного облучения приводит к растворению в оксидной пленке трансформированных из частиц фазы Лавеса выделений «β-Nb». Проведенный энергодисперсионный рентгеноспектральный микроанализ показал, что оксидная пленка содержит штатное количество ниобия, железа и олова в своем составе.

Электронно-микроскопическое исследование облученной оксидной пленки показало, что она содержит значительное количество дефектов в виде микропор и микротрещин (рис. 5), однако их концентрация практически соответствует концентрации дефектов в оксидных пленках образованных на оболочках из сплава Э635 после длительных (~600 сут.) автоклавных испытаний.

Выводы

Исследования необлученных образцов показали, что в области оксидной пленки, прилегающей к поверхности металла, наблюдается большая доля тетрагональной фазы. Это вызвано стабилизирующим влиянием напряжений на границе раздела “металл-оксид”. Таким образом, на начальной стадии окисления происходит зарождение мелких равноосных зерен с большой долей тетрагональной фазы, из которых впоследствии вырастают столбчатые зерна моноклинной фазы оксида.

Все выделения частиц второй фазы, переходящие в оксидную пленку из матрицы при окислении, претерпевают аморфизацию. Так для оболочек из сплава Э110 процесс аморфизации выделений β-Nb начинается на более поздней стадии окисления, чем выделений частиц фазы Лавеса в сплаве Э635.

Концентрация дефектов в оксидной пленке сплава Э110, в виде микропор является незначительной и составляет порядка 1÷2×1020 м-3, причем эта концентрация практически не меняется по мере роста оксидной пленки.

С увеличением времени окисления оболочечных труб из сплава Э635 происходит выход атомов железа и ниобия из аморфизованных частиц фазы Лавеса в оксидную пленку. Часть этих частиц может растворяться в оксидной пленке. Процесс перераспределения атомов железа и ниобия между выделениями частиц фазы Лавеса и оксидной пленкой сопровождается образованием микропор в оксидной пленке, об этом свидетельствуют данные, о повышенном содержании этих элементов в дефектных областях.

В результате выхода атомов железа и ниобия из выделений частиц фазы Лавеса, находящихся в оксидной пленке, при их окислении, может возникать поток вакансий, направленный в противоположную сторону, к частицам, что в свою очередь приводит к образованию микропор в оксидной пленке. Для понижения поверхностной свободной энергии образовавшихся микропор происходит диффузия атомов железа и ниобия к этим поверхностям, с осаждением на них. Таким образом, в оксидной пленке создаются локальные области с дефектами, содержание железа и ниобия в которых резко повышено.

Проведенный ряд исследований по структурно-фазовому состоянию оксидных пленок в сечениях на различном удалении от границы раздела “металл-оксид”, позволил определить изменение концентрации дефектов, таких как микропоры, по всей толщине оксидной пленки (рис. 6). По мере приближения к внешней поверхности оксидной пленки возрастает концентрация микропор, однако меняется локальный состав областей содержащих микропоры. На поздних стадиях окисления ниобий, локализованный в дефектных областях оксидной пленки, распределяется равномерно по всему оксиду, а железо остается в области содержащей микропоры.

Рис. 6 – Распределение концентрации микропор по толщине оксидной пленки на оболочки твэла из сплава Э635

Таким образом, перераспределение легирующих элементов (железо и ниобий) между выделениями частиц фазы Лавеса и оксидной пленкой приводит к образованию микропор, что в свою очередь приводит к ускоренному окислению изделий из сплава Э635.

Результаты послереакторных исследований структурно-фазового состояния оксидных пленок образованных на оболочках твэлов из сплавов Э110 и Э635 показали наличие двух структурных составляющих в своем составе (моноклинная и тетрагональная фазы). Отсутствие частиц второй фазы, таких как β-Nb в сплаве Э110 и фаза Лавеса в сплаве Э635, свидетельствует о влиянии нейтронного облучения на процесс растворения аморфизованных выделений в оксидной пленке.

Количество дефектов в виде микропор и микротрещин, в оксидной пленке на оболочке твэла из сплава Э110 образованной в условиях нейтронного облучения, соответствует количеству дефектов в оксидных пленках образованных при автоклавных испытаниях и не превышает значений (1÷2)×1020 м-3.

Исследование центральной части оксидной пленки толщиной 
80 мкм, образованной на поверхности оболочки твэла из сплава Э635, показало, что концентрация микропор в ней находится на уровне ~ (11÷12)×1020 м-3.

Видимых различий в микроструктуре оксидных пленок и соответствующей концентрации микропор, после проведения автоклавных и реакторных испытаний (помимо отсутствия выделений в оксидах под облучением), не наблюдается, вплоть до толщин оксидных пленок 
~40 мкм, образованных при эксплуатации в реакторе. Таким образом, ускорение коррозии оболочек из сплава Э635 при реакторном облучении не происходит за счет развития микропористости в оксидных пленках.

Литература

1. Перехожев В. И., Коррозия (окисление) циркониевых сплавов в условиях реакторного облучения. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Материаловедение и новые материалы, 2007, вып. 1 (68–69), С. 35–66.

2. Zhou B., Li Q., Yao M., e. a., Effect of water chemistry and composition on microstructural evolution of oxide on Zr alloys. – In: 15th Intern. Symp. on Zr in the Nuclear Industry, 2009, p. 360–380.

3. Motta A., Yilmazbayhan A., Comstock R., e. a., Microstructure and growth mechanism of oxide layers formed on Zr-alloys studied with micro-beam synchrotron radiation. – In: 14th Intern. Symp. on Zr in the Nuclear Industry, 2006, p. 205–229.

4. Hiroyuki A., Brett J., Ken-ichi N., e. a., Effect of annealing temperature on corrosion behavior and ZrO2 microstructure of zircaloy-4 cladding tube. – In: Eleventh Intern. Symp. on Zr in the Nuclear Industry, 1996, p. 74–93.

5. Motta A., Gomes da Silva M., Yilmazbayhan A., e. a., Microstructural characterization of oxides formed on model Zr alloys using synchrotron radiation. – In: 15th Intern. Symp. on Zr in the Nuclear Industry, 2009, 
p. 486–505.