Особенности  субструктуры  никелевого  жаропрочного  сплава ЖС32, полученного  методами литья  и  СЛС

The  features  of  substructure  of  ZhS32  Nickel  Superalloy 
manufactured  by  the  casting  and  the  SLS  technique

Назаркин Р.М.1; Петрушин Н.В.1, д.т.н.; Орлов М.Р.1, д.т.н.

R.M. Nazarkin, N.V. Petrushin, M.R. Orlov

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

В данной работе рассмотрены особенности субструктуры никелевого жаропрочного ренийсодержащего сплава ЖС32, используемого для изготовления лопаток турбины высокого давления (ТВД) авиационных ГТД, произведенного как методом монокристаллического литья, так и при помощи технологии селективного лазерного сплавления (СЛС) из дисперсного порошка. Показаны изменения периодов кристаллических решеток γ - твердого раствора и упрочняющей интерметаллидной γ-фазы и мисфита фаз при изменении технологии производства сплава. По интенсивностям рефлексов определено приблизительное содержание γ- и γ-фаз в сплаве. Проведен анализ аксиальной ориентации образцов сплава ЖС32 с различными затравками, полученных методом СЛС. Показано, что, после проведения сплавления методом СЛС, в сплаве формируется поликристаллическая структура.

Ключевые слова:

Жаропрочный сплав, микроструктура, рентгеноструктурный анализ, мисфит, селективное лазерное сплавление, порошковая металлургия.

Abstract:

In this work, the structural characteristics of ZhS32Re-contained Nickel superalloy are studied. The ZhS32 superalloy is used for manufacturing of high-pressure turbine blades of aviation gas turbine engines. Single crystal castings techniques or selective laser sintering technique, respectively has manufactured the alloy ZhS32. The changes of crystal lattice periods at changing of manufacturing technique for γ - solid solution both strengthening intermetallic γ΄ -phase are showed. The variations of crystal lattice misfit are showed too. The intensity of x-ray reflections of γ - and γ΄ - phases were used for determination of approximate content for γ- and γ΄ - phase in the alloy. The analysis of axial orientation was carried for samples of ZhS32 alloy with the same seed crystals, the samples manufactured by selective laser sintering. It is showed that after selective laser sintering the structure of alloy is polycrystalline.

Keywords:

superalloy, X-ray diffraction analysis, microstructure, lattice misfit, selective laser sintering, powder metallurgy.

Введение

Разработка и внедрение новых малоотходных технологий производства деталей и узлов авиационных ГТД и наземных ГТУ является важной задачей для авиакосмического и энергетического машиностроения [1, 2]. При помощи последних достижений материаловедения жаропрочных сплавов возможно перейти от традиционных технологий (например, механическая обработка), где производство деталей происходит путем удаления «лишнего» материала, к аддитивным технологиям, где производство изделий происходит путем добавления материала (от англ. to add – добавлять) [3, 4]. В данной работе для сравнения субструктуры сплава ЖС32, полученного традиционным методом и посредством аддитивной технологии – использовался один из распространенных видов аддитивных технологий, а именно СЛС – селективное лазерное сплавление [5]. Суть технологии селективного лазерного сплавления состоит в том, что на рабочей платформе (подложке) формируют слой из порошка металлического материала определенной толщины, затем выборочно (селективно) обрабатывают металлический порошок лазерным излучением, сплавляя частицы порошка с последующим отверждением. Затем наносится новый слой металлического порошка и таким образом операции сплавления и отверждения продолжаются до тех пор, пока не будет сформирована деталь необходимой конфигурации [6, 7].

Целью данной работы являлось исследование параметров субструктуры жаропрочного никелевого сплава с интерметаллидным упрочнением в процессе 3D-синтеза порошковой композиции на металлической подложке.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования был выбран никелевый жаропрочный ренийсодержащий сплав ЖС32, один из наиболее распространенных отечественных жаропрочных сплавов II поколения для изготовления лопаток турбины ГТД и ГТУ [8, 9]. Сплав ЖС32 разработан в ВИАМ в начале 80-х годов XX века, является первым сплавом отечественного производства, легированным рением. Сплав успешно применяется в качестве материала рабочих лопаток турбины высокого давления авиационных ГТД.

Сплав ЖС32 представляет собой трехфазную систему, состоящую из матрицы: γ - твердого раствора на основе никеля с ГЦК кристаллической решеткой, дисперсионных выделений упрочняющей γ-фазы на основе химического соединения - интерметаллида Ni3Al с кристаллической решеткой типа L12 и монокарбиды типа MC на основе тантала [8, 10]. Монокристаллы сплава ЖС32 с заданной кристаллографической ориентацией (КГО) получали методом направленной кристаллизации (НК) на установке УВНК-9А с использованием затравок из сплава Ni-W. Химический состав жаропрочного сплава ЖС32-ВИ приведен в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав сплава ЖС32-ВИ (в масс. %) [8]

| Легирующий элемент | Содержание, масс. % |
| --- | --- |
| никель | Осн. |
| хром | 4,9 |
| кобальт | 9,0 |
| вольфрам | 8,5 |
| алюминий | 5,9 |
| рений | 4,0 |
| тантал | 4,0 |
| ниобий | 1,6 |
| углерод | 0,15 |
| молибден | 1,0 |
| бор | 0,02 |
| церий | 0,025 |

Для изготовления порошка (гранул) сплава ЖС32-ВИ, для последующей отработки режимов 3D-синтеза образцов сплава ЖС32-ВИ методом селективного лазерного сплавления, использовался метод атомизации в установке HERMIGA 10/100VI. Затем полученный порошок (гранулы) сплава ЖС32-ВИ подвергался термической обработке в вакууме (ТВО) при температуре 1280°С в корундовом цилиндрическом тигле, при этом происходило диффузионное соединение гранул в компактный материал с монолитной мелкозернистой структурой. 3D-синтез образцов из сплава ЖС32-ВИ (СЛС-образцов) методом селективного лазерного сплавления порошковых композиций осуществляли в установке Concept Laser M2 Cusing.

Для проведения рентгеноструктурных исследований использовалось оборудование Испытательного Центра ВИАМ: рентгеновский дифрактометр Emperian фирмы «Panalytical», технические возможности которого обеспечивают выполнение научно-исследовательских работ c высокой точностью и воспроизводимостью результатов [11]. Определение периодов кристаллических решеток γ- и γ-фаз, размерного несоответствия γ- и γ-фаз (мисфита) и их относительного содержания выполнялось по рентгеновским рефлексам (222) и (004) в монохроматическом Сu (Kα-1) излучении в геометрии Брегга-Брентано. Посредством поворота исследуемого образца по осям 2Θ, ω и поворота вокруг собственной оси φ определялся максимум интенсивности кристаллита, затем проводилась рентгеновская съемка выбранной рентгеновской линии, при этом фиксировались угловое смещение ω относительно 2Θ и поворот φ, соответствующие максимуму интенсивности рефлекса. Для определения текстуры образцов после проведения селективного лазерного сплавления (СЛС) применялось ω - сканирование. При проведении ω - сканирования при неподвижном счетчике (угол дифракции 2Θ - const) производится непрерывный поворот образца по оси ω, с одновременным вращением с постоянной скоростью вокруг собственной оси, по получаемой рентгенограмме проводится определение отклонения от заданной кристаллографической ориентации (КГО) и блочность (фрагментация) направленно-ориентированных кристаллов. Параметры рентгеновской съемки (ток и напряжение рентгеновской трубки, шаг и время набора импульсов в точке, маски рентгеновского пучка и щели Соллера, кристаллы - монохроматоры) - для всех образцов одинаковы.

Результаты

Результаты рентгеноструктурного анализа (РСА) представлены на рис. 1–8. На рис. 1 и 2 представлены рентгенограммы литых монокристаллов сплава ЖС32-ВИ с КГО <001> и <111>, соответственно. Колебания в содержании γ- твердого раствора, приведенные в таблице 2, определяются методическими особенностями и видами получаемых рентгенограмм, которые определяются межфазными напряжениями, о чем подробно описано в работе [12].

На рис. 3 и 4 показаны рентгенограммы порошка (полученного методом атомизации) из сплава ЖС32-ВИ и компактированного образца из порошка (гранул) после компактирования при проведении ТВО в тигле, соответственно.

γ/γ΄

γ΄

γ

Рис. 1 – Рентгенограмма — рефлекс (004) CuKα: сплав ЖС32-ВИ, 
литой монокристалл <001>

γ/γ΄

γ΄

γ

Рис. 2 – Рентгенограмма — рефлекс (222) CuKα: сплав ЖС32-ВИ, 
литой монокристалл <111>

γ/γ΄

γ΄

γ

Рис. 3 – Рентгенограмма – рефлекс (222) CuKα: сплав ЖС32-ВИ, 
порошок после атомизации

γ/γ΄

γ΄

γ

Рис. 4 – Рентгенограмма — рефлекс (222) CuKα: сплав ЖС32-ВИ, монолит (компактирование в тигле)

Рентгенограммы образцов, полученных после проведения СЛС, представлены на рис. 5–7.

γ/γ΄

γ΄

γ

Рис. 5 – Рентгенограмма — рефлекс (004) CuKα: сплав ЖС32-ВИ, СЛС, подложка <001>, без термической обработки (Образец №1)

γ/γ΄

γ

γ΄

Рис. 6 – Рентгенограмма — рефлекс (222) CuKα: сплав ЖС32-ВИ, СЛС, подложка <111>, после термической обработки (Образец №2)

γ/γ΄

γ΄

γ

Рис. 7 – Рентгенограмма — рефлекс (222) CuKα: сплав ЖС32-ВИ, СЛС, подложка <111>, после термической обработки (Образец №3)

С целью обнаружения текстуры в образцах, изготовленных по СЛС технологии, проводилось ω - сканирование. Типичная рентгенограмма приведена на рис. 8.

Рис. 8 – Типичная рентенограмма (ω -сканирование) образца, 
изготовленного по СЛС технологии

Из результатов проведенного ω — сканирования следует, что ни на одном из образцов сплава ЖС32-ВИ, полученных по СЛС технологии нет проявлений текстуры (блочности кристаллов).

По результатам проведенного рентгеновского структурного построена таблица 2, в которой обобщены полученные данные по периодам КР, размерному несоответствию периодов КР (мисфиту) γ/γ-фаз и относительному содержанию γ- и γ-фаз в экспериментальных образцах (по соотношениям интенсивностей рентгеновских рефлексов).

Таблица 2

Результаты рентгеновского структурного анализа 
экспериментальных образцов сплава ЖС32

| Состояние образца | Период КР аγ, нм | Период КР аγ΄, нм | Мисфит D, % | Относительное содержание γ-фазы, % | Относительное содержание γ-фазы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| литое (монокристалл <001>) | 0,35959 | 0,35858 | 0,28 | 16,2 | 83,8 |
| литое (монокристалл <111>) | 0,35993 | 0,35884 | 0,30 | 27,8 | 72,2 |
| порошок | 0,36001 | 0,35946 | 0,15 | 22,5 | 77,5 |
| монолит (компактирова-ние в тигле) | 0,35904 | 0,35836 | 0,19 | 17,2 | 82,8 |
| СЛС – без ТО (подложка <001>) - образец 1 | 0,35910 | 0,35880 | 0,08 | 16,3 | 83,7 |
| СЛС – после ТО (подложка <111>) - образец 2 | 0,35923 | 0,35880 | 0,09 | 18,1 | 81,9 |
| СЛС – после ТО (подложка <111>) - образец 3 | 0,35887 | 0,35864 | 0,07 | 22,3 | 77,7 |

Отмечено увеличение параметров кристаллических решеток γ- и γ-фаз в порошковом образце и снижение параметров кристаллических решеток γ- и γ-фаз в компактированном образце по сравнению с литыми монокристаллами. Мисфит по сравнению с литыми монокристаллами в порошковом и компактированном образцах снижен.

Также обращает внимание то, что для образцов сплава Ж32-ВИ, полученных по СЛС технологии характерно снижение мсфита до величины 0,07–0,09%, что примерно в три раза меньше, чем для литых монокристаллов того же сплава. Также наблюдается снижение величины периода кристаллической решетки γ-фазы.

Обсуждение и заключения

При определении периодов кристаллических решеток γ- и γ-фаз обратили внимание на себя следующие закономерности - максимальная величина периода кристаллической решетки γ-фазы характерна для порошкового образца (0,36001 нм) и для литых монокристаллических образцов с ориентировками <111> (0,35993 нм) и <001> (0,35959 нм). А для экспериментальных образцов, произведенных по СЛС технологии период кристаллической решетки γ-фазы минимален, например, для образца №3    аγ=0,35887 нм. Также период кристаллической решетки  заметно снижается по сравнению с порошковым образцом и литыми монокристаллами и в случае компактирования порошка при проведении ТВО в тигле (аγ=0,35904 нм).

Исследование кристаллографической ориентации (КГО) при помощи методики ω - сканирования для образцов, полученных при помощи СЛС технологии, показало, что ни на одном из них текстуры достичь не удалось, судя по рентгенограммам ω - сканирования образцов, во всех образцах отсутствуют крупные блоки и зерна. Данное обстоятельство можно объяснить крайне высокими скоростями кристаллизации при расплавлении отдельных частиц металлического порошка под лучом лазера с последующим отводом тепла в массивную металлическую подложку [13,14].

В случае интерметаллидной γ-фазы (на основе химического соединения Ni3Al) период кристаллической решетки максимален для порошкового образца (аγ΄=0,35946 нм), а минимален в случае компактирования в тигле (aγ΄=0,35836 нм). Для литых монокристаллов и образцов, изготовленных по СЛС технологии, период кристаллической решетки γ΄- фазы изменяется незначительно.

Также следует обратить внимание на то, что изначально период кристаллической решетки γ-фазы способен изменятся в более значительных пределах, поскольку по своей физико-химической природе 
γ-фаза представляет собой твердый раствор, способный изменять содержание легирующих элементов в гораздо большем диапазоне, чем интерметаллидная γ-фаза с значительно меньшими интервалами растворимости легирующих элементов. При сравнении величины размерного несоответствия периодов кристаллической решетки γ- и γ-фаз (мисфита) сразу очевидно его снижение примерно в три раза при переходе от литых монокристаллических образцов (D=0,28–0,30 %) к образцам, изготовленных по технологии послойного селективного лазерного сплавления СЛС (D=0,07–0,09%). При этом величина мисфита существенно не зависит от ориентировки монокристалла (в случае направленной кристаллизации) и ориентировки монокристаллической подложки (в случае послойного сплавления). Для порошкового образца мисфит составляет 0,15%, для случая компактирования порошка в тигле - 0,19%, что представляет собой среднюю величину между мисфитами литых монокристаллов и послойно спеченных образцов.

Значительная разность величин мисфита между литыми монокристаллами и образцами, полученными по СЛС технологии, очевидно, окажет влияние и на уровень механических свойств образцов [15].

Выводы

Из приведенных данных следует, что в образцах, изготовленных по технологии СЛС (селективного лазерного сплавления) наблюдаются значительные характеристик субструктуры - параметров кристаллических решеток γ- и γ-фаз жаропрочного сплава ЖС32-ВИ. Основной причиной данного эффекта при использовании СЛС технологии является высокая скорость кристаллизации, что приводит к уменьшению размеров структурных составляющих и изменению химического состава γ- и γ-фаз вследствие неравновесных условий при сверхбыстром затвердевании сплава.

Благодарности

Авторы статьи выражают благодарность Российскому Научному Фонду за финансовую поддержку в проведении исследования (Проект №15-19-00164)

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года. //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Мин П.Г., Сидоров В.В. Опыт переработки литейных отходов сплава ЖС32-ВИ на научно-производственном комплексе ВИАМ по изготовлению литых прутковых (шихтовых) заготовок //Авиационные материалы и технологии. 2013. №4. С. 20–25.

- Шестакова Е.А., Шайхутдинова Е.Ф., Янбаев Р.М., Янбаев Ф.М. Технологии селективного спекания для авиастроения //Ползуновский альманах. 2014. №2. С. 21–24.

- Шишковский И.В. Лазерный синтез функциональных мезоструктур и объемных изделий. М.: Физматлит. 2009. 421 с.

- Оспенникова О.Г. Стратегия развития жаропрочных сплавов и сталей специального назначения, защитных и теплозащитных покрытий //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 19–36.

- K. W. Dalgarno, C.S. Wright. Approaches to processing metals and ceramics through the laser scanning of powder beds - a review// Powder Metallurgy Progress, Vol. 1 (2001), No.1, P. 70–79.

- H.Brodin, O. Andersson, S. Johansson. Mechanical testing of a selective laser melted superalloy //13th International conference on Fracture, June 16-21, 2013,Bejing, China, 11 pp.

- Литые лопатки газотурбинных двигателей: сплавы, технологии, покрытия /Под общ. ред. Е.Н. Каблова /2-е изд. М.: Наука. 2006. 632 с.

- Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Елютин Е.С. Монокристаллические жаропрочные сплавы для газотурбинных двигателей //Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. "Машиностроение". 2011. № SP2. С. 38–52.

- Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 36–51.

- Орлов М.Р. Стратегические направления развития Испытательного центра ФГУП «ВИАМ» //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 387–393

- Самойлов А.И., Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Назаркин Р.М., Моисеева Н.С. О природе расщепления γ- сателлитов рентгеновских дифракционных рефлексов жаропрочных монокристальных никелевых сплавов //Заводская лаборатория. Диагностика Материалов. 2010. №12.
С. 26–29.

- Волосова М.А., Окунькова А.А. Пути оптимизации процесса селективного лазерного плавления при помощи выбора стратегии обработки лазерным лучом// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. №4 (2). С. 587–591.

- Меркушев А., Ильиных М., Фефелов А. Исследование образцов из алюминиевого сплава, изготовленных методом селективного лазерного сплавления //Фотоника. 2014. №3. С. 46–49.

- Грязнов М.Ю., Шотин С.В., Чувильдеев В.Н. Эффект мезоструктурного упрочнения стали 316L при послойном лазерном сплавлении //Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №5 (1). С. 43–50