УДК 	538.945

Исследование  микроструктуры  Nb3Sn  сверхпроводящей  фазы 
в  отечественных  сверхпроводниках,  полученных  методом
внутреннего  источника  олова

Study  of  the  Nb3Sn  superconducting  phase microstructure  in  Russian  internal-TIN  strands

Крылова М.В.1; Дергунова Е.А.1, к.т.н.; Алиев Р.Т.1; Зубок Е.А.1; 
Цаплева А.С.1; Алексеев М.В.1; Абдюханов И.М.1, к.т.н.; Васильев А.Л.2; Каратеев И.А.2

Krylova Mariya; Dergunova Elena; Aliev Ruslan; Zubok Evgenii; 
Tsapleva Anastasiya, Alekseev Maxim; Abdyukhanov Ildar; Vasiliev Alexandr; Karateev Igor

IMAbdyukhanov@bochvar.ru

1АО «Высокотехнологический  институт неорганических материалов

им. академика А.А. Бочвара», Москва

2 НИЦ « Курчатовский Институт», Москва

Аннотация:

Представляемая работа  посвящена исследованию микроструктуры Nb3Sn слоя сверхпроводников, полученных методом внутреннего источника олова. Исследован механизм формирования сверхпроводящей Nb3Sn фазы и влияние режимов многоступенчатой диффузионной термообработки на ее структуру и свойства.

Ключевые слова:

Nb3Sn, сверхпроводники, диффузионная термообработка.

Abstract:

This work is devoted to investigation of the microstructure layer of Nb3Sn superconductors, manufactured by internal – tin method. The mechanism of the formation of the superconducting Nb3Sn phase and the impact of multi-diffusion heat treatment regimes on its structure and properties have been investigated.

Keywords:

Nb3Sn, superconductors, diffusion heat treatment.

Введение

В настоящее время идут работы по крупным международным проектам с использованием низкотемпературных сверхпроводников на основе Nb3Sn, например, таких как:

– модернизация Большого Андронного Коллайдера в ЦЕРНе (CERN’s Large Handron Collider) [1] с увеличением в 2 раза светимости пучка ускоряемых частиц, что значительно расширит исследовательские возможности крупнейшего в мире ускорительного устройства физики высоких энергий;

– создание демонстрационной термоядерной электростанции под условным названием «DEMO».

Для создания магнитных систем этих устройств потребуются Nb3Sn сверхпроводники с высокой токонесущей способностью. Как правило, Nb3Sn промышленные сверхпроводники – это многоволоконные композиционные провода длиной до нескольких десятков километров, диаметром от 0,1 до 3 мм обычно круглого сечения, в которых в медной матрице определённым образом распределены сверхпроводящие волокна из интерметаллида Nb3Sn, который формируется в процессе длительного диффузионного отжига.

Одним из методов изготовления таких материалов является метод внутреннего источника олова. Конструкция таких проводников представляет собой сложный набор субэлементов, каждый из которых состоит из определенным образом расположенных в медной матрице ниобиевых волокон и центрального оловянного сердечника. Сверхпроводники, полученные таким методом, характеризуются рекордными значениями плотности критического тока (до 1500 А/мм2 в 
12 Тл при 4,2 К при условии, что половина поперечного сечения представляет собой медную матрицу).

Известно, что плотность критического тока (Jc) Nb3Sn сверхпроводников зависит не только от количества, но и от качества сверхпроводящей фазы, а именно от размера и формы зерен интерметаллида Nb3Sn и близости его состава к стехиометрическому [2].

На процессы образования  структуры соединения Nb3Sn оказывают влияние особенности конструкции сверхпроводников, содержание олова, режимы термообработки, легирование материалов матрицы и волокон [3].

Многими исследователями было продемонстрировано, что к росту Jc приводит измельчение зерна [4, 5, 6]. В поле 4 Тл (при температуре 4,2 К) плотность критического тока достигает максимальной величины при диаметре размере зерна ~120 нм, а затем, при дальнейшем увеличении размера зерен, резко уменьшается. В магнитном поле 12 Тл при температуре 4,2 К необходимо стремиться к размеру зерна 30 нм для получения максимальной плотности критического тока на слой более 9 кА/мм2.

Целью данной работы явилось исследование структуры и состава сверхпроводящей фазы Nb3Sn сверхпроводников с внутренним источником олова, термообработанных по различным режимам.

В данной работе образцы Nb3Sn сверхпроводников с внутренним источником олова были подвергнуты ступенчатым отжигам по режимам, отличающимся длительностью и температурой на каждой стадии.

Методами оптической, электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа изучены распределение олова в матрице, а также влияние режимов высокотемпературной стадии диффузионного отжига на морфологию зеренной структуры сверхпроводящей фазы Nb3Sn.

Исследуемые образцы и методика эксперимента

В качестве исходных материалов использовались образцы Nb3Sn сверхпроводников трех конструкций (таблица 1), изготовленных методом внутреннего источника олова.

Таблица 1

Характеристики исследуемых образцов Nb3Sn сверхпроводников, 
полученных методом внутреннего источника олова

| Тип конструкции | Диаметр проводника, мм | Диаметр субэлемента, мкм | Диаметр волокна, мкм | Коэффициент заполнения (КЗ) по меди, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,36 0,7 | 25 48 | - | 66 |
| 2 | 0,36 0,7 | 79 153 | 3,0 5,8 | 56 |
| 3 | 0,36 0,7 | 48 93 | 1,8 3,5 | 52 |

Конструкция №1 представляет собой сложную композиционную сборку, включающую в себя три ряда Cu-Sn-Nb субэлементов (общее количество 66 шт.), где олово окружено ниобиевым кольцом, служащим не только исходным компонентом для образования сверхпроводящей фазы, но и барьером, защищающим медную стабилизацию от диффузии олова. Эти три ряда Cu-Sn-Nb субэлементов находятся между внутренним и внешним слоем медной стабилизации.

Конструкция №2 представляет собой композиционную проволоку сердцевину, состоящую из 7 субэлементов (диаметром около 150 мкм), окруженную общим диффузионным танталовым барьером, в стабилизирующей медной оболочке. Каждый субэлемент включает в себя источник олова, окруженный многоволоконным слоем из сотен Nb-Cu волокон (диаметр не более 6 мкм) в медной матрице. Этот слой разбит на 6 сегментов за счет использования в качестве разделителей утолщенных медных прослоек.

Конструкция №3 является модификацией конструкции №2, в которой применяется не 7, а 19 субэлементов меньшего размера (менее 100 мкм) с аналогичной структурой.

Образцы отжигали по трем режимам с одинаковыми низкотемпературными стадиями. А Заключительная высокотемпературная стадия отжига отличалась температурой и временем выдержки: 665°С/50ч, 690°С/50ч, 665°С/100ч. Перечень образцов, подвергнутых отжигу и исследованных в работе, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень образцов Nb3Sn сверхпроводников разных конструкций, подвергнутых режимам термообработки и исследованных в работе

| Тип режима термообработки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим ТО#1 (665°С×50ч) | Режим ТО#2 (690°С×50ч) | Режим ТО#3 (665°С ×100ч) |
| Конструкция 1 (Ø0,36 мм) | Конструкция 1 (Ø0,36 мм) | – |
| Конструкция 1 (Ø0,7 мм) | Конструкция 1 (Ø0,7 мм) | – |
| Конструкция 2 (Ø0,36 мм) | Конструкция 2 (Ø0,36 мм) | – |
| Конструкция 2 (Ø0,7 мм) | Конструкция 2 (Ø0,7 мм) | Конструкция 2 (Ø0,7 мм) |
| – | – | Конструкция 3 (Ø0,36 мм) |
| – | – | Конструкция 3 (Ø0,7 мм) |

Перед диффузионной термообработкой образцы с целью удаления поверхностных загрязнений протирали спиртом и помещали на плоские стальные оправки, также очищенные спиртом. Образцы закрепляли на металлической оправке медной проволокой и отжигали в камерной вакуумной электропечи сопротивления марки «СНВЭ».

Образцы для фрактографического анализа изготавливали путем излома. Образцы для микрорентгеноспектрального анализа получали путем горячей запрессовки на установке Mecapress 3 с использованием электропроводящего запрессовочного порошка с последующим шлифованием и полированием поверхности шлифа.

Металлографический анализ структуры поперечного сечения образцов проводили при увеличении 300 крат (рис. 1).

Рис. 1 – Микроскоп Leica DM IRM

Исследование образцов проводили на растровом электронном микроскопе Carl Zeiss Nvision 40 с приставкой Oxford X-Max, на котором доступны увеличения до 900000х. Изображение формировалось путем бомбардировки образцов электронами и дальнейшего анализа встроенными детекторами вторичных электронов inLens, Эвернхарта-Торнли. Для тонких исследований структуры субэлементов (формирование Nb3Sn слоя, определение формы и размера зерна) выбирались увеличения от 3000 до 15000 крат.

Микрорентгеноспектральный анализ для выявления распределения по олову, меди, ниобию, определения количества остаточного олова и состава слоев Nb3Sn осуществлялся с помощью приставки Oxford X-Max.

Расчет контролируемых параметров микроструктуры прореагировавших Nb3Sn волокон после диффузионной термообработки проводился посредством обработки цифровых изображений с высоким разрешением, полученных на растровом электронном микроскопе. Расчет среднего размера зерна и коэффициента столбчатости (т. е. соотношения его средних длины и ширины) осуществлялся при использовании двух вариантов метода секущих в несколько этапов. На первом этапе проводилось определение действительного размера изображения. На втором этапе наносили делительную сетку секущих. Для определения среднего размера зерна делительную сетку проводили случайным образом (рис. 2,а), чтобы каждая линия имела не менее десяти пересечений границ зерен. Для определения коэффициента столбчатости наносилась сетка, состоящая из взаимно перпендикулярных секущих, в которой половина секущих расположена вдоль направления роста столбчатых зерен, как показано на рисунке 2,б.

| а | б |
| --- | --- |
| а – метод случайных секущих; б – метод перпендикулярных секущих Рис. 2 – Методы секущих для определения размерных параметров микроструктуры Nb3Sn фазы после диффузионной термообработки |  |

Для определения среднего размера зерна было проведено около 1500 замеров при обработке изображений около 100 волокон образцов Nb3Sn сверхпроводников после диффузионной термообработки. Ошибка измерений составляла 5–10%.

Экспериментальная часть

Качественная оценка структуры излома образцов показала наличие пор на границе между барьером и крайним рядом субэлементов, также поры расположены как между субэлементами, так и между сегментами в более искаженной области ближе к танталовому барьеру. Отмечено также наличие большого количества пор на месте источника олова (рис. 3,а; 3,б).

| а. Конструкция №1 (Ø0,7 мм) | б. Конструкция №2 (Ø0,7 мм) |
| --- | --- |
| Рис. 3 – Структура излома образцов Nb3Sn сверхпроводников разных конструкций после диффузионного отжига по режиму №1 |  |

Анализ качества зеренной структуры (рис. 4) показал, что все волокна размером порядка 6 мкм образце конструкции № 2 проработаны полностью как после диффузионного отжига по режиму 1, так и режиму 2. Медные прослойки толщиной вплоть до 0,4 мкм не растворяются и четко просматриваются (рис. 4).

| а. Ø0,7 мм, 1 режим |  | б. Ø0,36 мм, 1 режим |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в. Ø0,7 мм, 2 режим |  | г. Ø0,36 мм, 2 режим |  |
| Рис. 4 – Зеренная структура в волокон образца №2 Nb3Sn сверхпроводника после диффузионного отжига по режимам 1 и 2 |  |  |  |

Подробный количественный анализ зеренной структуры образца конструкции №2 (рис. 5) показал следующее: на диаметре 0,7 мм (рис. 5,а) наблюдается формирование более крупного зерна (ср. знач. 178 нм), по форме более близкого к равноосному (коэффициент столбчатости 1,32), после 2-го режима термообработки по сравнению с 1 режимом (ср.знач. 139 нм; коэффициент столбчатости 1,42). На диаметре 0,36 мм средний размер зерна (рис. 5,б) и коэффициент столбчатости (рис. 5,в) находятся на одном уровне как после 1-го, так и после 2-го режима термообработки (средний размер зерна 123–125 нм; коэффициент столбчатости 1,12). При этом размер зерна и коэффициент столбчатости ниже на образцах диаметром 0,36 мм, что приводит к более высокой токонесущей способности (таблица 3). Таким образом, более высокая температура (690°С вместо 665°С) заключительной стадии диффузионного отжига способствует росту более крупного и равноосного зерна на волокнах порядка 6 мкм. На волокна диаметром ~3 мкм влияние более высокой температуры отжига обнаружено не было.

Конструкция №2

а

Конструкция №2

б

в

Рис. 5 – Количественный анализ зеренной структуры Nb3Sn фазы образца 2 после отжига по режимам 1, 2

Таблица 3

Параметры микроструктуры и плотность критического тока на сечение без меди Jc образцов Nb3Sn сверхпроводников, полученных методом внутреннего источника олова

| Образец | Режим отжига | Диаметр, мм | D вол., мкм | Средний размер зерна, нм | Коэффициент столбчатости, ед. | Jc, А/мм2 12 Тл; 4,2 К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | #1 | 0,7 | 5,8 | 139 | 1,42 | 1298 |
| 2 | #2 | 0,7 | 5,8 | 178 | 1,32 | 1298 |
| 2 | #2 | 0,36 | 2,99 | 125 | 1,12 | 1466 |

При исследовании образца конструкции 1 диаметром 0,7 мм после термообработки методом оптической микроскопии на внутренней поверхности кольца каждого субэлемента был обнаружен слой толщиной 3–4 мкм, отличающийся по цвету от соседнего (рис. 6). Фрактографический анализ показал, что этот слой в области, ближайшей к источнику олова, состоит из гораздо более крупных (на порядок) зерен Nb3Sn, чем в основном слое. Его формирование, по-видимому, связано с особенностями процесса диффузионного роста фаз при термообработке, когда сначала образуется фаза Nb6Sn5, а затем она преобразуется в крупные зерна Nb3Sn [7], что связано с конструкцией субэлемента (ниобиевая труба с внутренним источником олова).

Рис. 6 – Зеренная структура Nb3Sn фазы образца конструкции 1 после 
диффузионного отжига

Количественный анализ микроструктуры образца конструкции 1 позволил выявить влияние более высокой температуры (690°С) на объемное соотношение крупных и мелких зерен (рис. 7) при относительно небольшом увеличении размера мелких зерен. Уменьшение доли крупных зерен с 37 до 20% при повышении температуры диффузионного отжига, по-видимому, является причиной повышения плотности критического тока на 13% – с 594 А/мм2 до 669 А/мм2.

а

б

в

Рис. 7 – Количественный анализ зеренной структуры Nb3Sn фазы образца конструкции 1 после отжига по режимам 1, 2

Анализ количества остаточного олова (рис. 8) показал, что его значение находится в интервале от 10 до 14%. В целом, во всех конструкциях олово по сечению субэлемента распределено равномерно, градиент его концентрации на месте источника олова не превышал 0,5%.

Рис. 8 – Уровень и градиент содержания остаточного олова в исследуемых образцах Nb3Sn сверхпроводников разных конструкций, полученных методом внутреннего источника олова, после режимов отжига # 1, 2, 3

Стехиометрическое соотношение элементов в сверхпроводящей фазе является важной характеристикой Nb3Sn сверхпроводников, влияющей на критическую температуру и верхнее критическое поле. Наивысшие критические характеристики достигаются при соотношении Nb/Sn (ат.%)  в интервале 75,5/24,25÷75/25 [8]. На полученных образцах после диффузионных отжигов по режимам # 1, 2, 3 соотношение Nb/Sn (ат.%) в слое варьировалось от 77,8/22,2 до 76,8/23,2 (таблица 4).

Таблица 4

Стехиометрическое соотношение Nb/Sn (ат.%) в сверхпроводящем слое исследуемых образцов Nb3Sn сверхпроводников разных конструкций после отжигов по режимам
 # 1, 2 и 3

| Образец (конструкция) | Диаметр (мм) | Nb/Sn (ат.%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режим ТО #1 (665°С х 50 ч) | Режим ТО #2 (690°С х 40 ч) | Режим ТО #3 (665°С х 100 ч) |
| 1 | 0,36 | 77,6/22,4 | 77,0/23,0 |  |
| 1 | 0,7 | 76,8/23,2 | 77,3/22,7 |  |
| 2 | 0,36 | 77,4/22,6 | 77,4/22,6 |  |
| 2 | 0,7 | 77,8/22,2 | 77,4/22,6 | 77,6/22,4 |
| 3 | 0,36 |  |  | 77,4/22,6 |
| 3 | 0,7 |  |  | 76,9/23,1 |

Получены карты распределения по элементам: олово, медь, ниобий. Выявлено, что олово равномерно распределено в сердцевине субэлемента, а также в межволоконной зоне. Более яркие области волоконной зоны по олову дают основание говорить о проработке ниобия после диффузионного отжига. Также можно сделать вывод, что медь продиффундировала равномерно в область сердцевины субэлемента. Исследования образца 1 по картам распределения элементов позволяют сделать вывод, что ниобиевое кольцо толщиной 8 мкм на образце 1 после диффузионного отжига по режимам # 1 и 2 полностью превращается в интерметаллическое соединение Nb3Sn (рис. 9).

Рис. 9 – Карты распределения по элементам исследуемых образцов Nb3Sn сверхпроводников разных конструкций после отжига по режимам # 1, 2 и 3, поперечное сечение

Заключение

1)	Исследовано распределение олова в матрице, а также влияние режимов высокотемпературной стадии диффузионного отжига на морфологию зеренной структуры сверхпроводящей фазы Nb3Sn методами оптической, электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа.

2)	Определены параметры зеренной структуры Nb3Sn фазы методами случайных и перпендикулярных секущих.

3)	Выявлено, что диффузионный отжиг по режимам 1 (665°С / 50 ч) и 2 (690°С / 50 ч) позволяет полностью превратить Nb волокно размером вплоть до 6 мкм в сверхпроводящую фазу Nb3Sn.

4)	Обнаружено, что повышение температуры на заключительной стадии диффузионного отжига приводит к формированию более крупных равноосных зерен Nb3Sn на волокнах размером ~6 мкм, в то время как на волокнах меньшего размера ~3 мкм такого влияния не отмечено.

5)	Показано, что повышение температуры на последней стадии диффузионного отжига Nb3Sn сверхпроводников способствует снижению доли крупных зерен на 17% и приводит к повышению критической плотности тока на 13%.

6)	Методом МРС-анализа образцов Nb3Sn сверхпроводников после диффузионного отжига установлено, что в полученных проводниках содержится значительное количество остаточного олова (10–14%), что позволяет оптимизировать новые конструкции за счет повышения коэффициента заполнения по ниобию.

7) 	Показано, что стехиометрическое соотношение компонентов Nb/Sn (ат.%) в сверхпроводящем слое варьируется от 77,8/22,2 до 76,8/23,2.

Литература

- А. Вallarino, L. Bottura Targets for R&D on Nb3Sn Conductor for High Energy Physics: IEEE Transactions on Applied superconductivity, vol. 25, no. 3,– June 2015

- А. Кемпбелл, Дж. Иветс. Критические токи в сверхпроводниках. Перевод с английского А.И. Русинова. Под редакцией д-ра физ.-мат. Наук В.В. Шмидта. Издательство «МИР», 1975

- Ю.В. ЕфимовЮ П. Пауфлер, Б.П. Михайлов/ Макро- и микроструктура сверхпроводящих сплавов (с атласом микроструктур)/Отв.ред. Е.М. Савицкий/ Изд. «Наука»/Москва/1984

- Металловедение и технология сверхпроводящих материалов./Под ред. Фонера С., Шварца Б./США, 1981: Пер. с англ. М.: Металлургия, 1987. 560 с.

- Iternally oxidized Nb3Sn strands with fine grain size and high critical current density/Xingchen Xu, Michael D. Sumption, Xuan Peng/Advanced Materials 2015, 27, 1346-1350

- D.R. Dietderich, A. Codeke, Cryogenics 2008, 48, 331

- C Scheuerlein, M Di Michiel, L Thilly, F Buta, X Peng, E Gregory, J A Parrell, I Pong, B Bordini, M Cantoni/Phase transformations during the reaction heat treatment of Nb3Sn superconductors/9th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 09)/ Journal of Physics: Conference Series 234 (2010) 022032

- R. Flukiger, D. Uglietti, C. Senatore, F. Buta “Microstructure, composition and critical current density of superconducting Nb3Sn wires” Cryogenics 48 (2008) p. 293-308