УДК 621.74.043.2

Исследование микроструктуры и фазового состава заготовок 
для тиксолитья из литейных алюминиевых сплавов, полученных 
при кристаллизации с гидродинамическим воздействием электромагнитного поля на расплав

Коробова Н.В. 1, д.т.н.; Аксененко А.Ю. 1; Шевченко С.Ю., к.т.н. 1

Korobova Natalya Vasilievna, Aksenenko Anatoliy Yurievich, Shevchenko Svetlana Yurievna

mt-6@yandex.ru, a.aksenenko@stankin.ru, shevchenko@bmstu.ru

1Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

Аннотация:

В работе представлены результаты исследований структуры заготовок, полученных при кристаллизации с электромагнитным перемешиванием. Применены методы оптической и электронной микроскопии (СЭМ), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и ренгтенофазового анализа (РФА).

Ключевые слова:

Микроструктура, тиксолитье, фазовый анализ, фактор формы, электромагнитное перемешивание.

Abstract:

The results of experimental studies of workpieces with globular structure of cast aluminum alloys obtained in the crystallization process with the electromagnetic stirring. Methods of optical and scanning electron microscopy (SEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray diffraction analysis (XRD) were used to make investigations.

Keywords:

microstructure, thixocasting, phase analysis, form factor, electromagnetic stirring.

Реферат

Приведены результаты исследований экспериментальных заготовок из литейных алюминиевых сплавов, полученных в процессе кристаллизации с гидродинамическим воздействием на расплав бегущего магнитного поля. Показаны основные закономерности изменения структуры при различных условиях воздействия, разливки и скорости охлаждения. Исследования микроструктуры позволили провести качественную и количественную оценку параметров структуры и пористости в экспериментальных заготовках. Применение методов исследования химического и фазового состава, позволило экспериментально обосновать сделанные выводы о протекающих процессах при различных условиях кристаллизации с электромагнитным перемешиванием.

Введение

Повышение эффективности заготовительного производства авиационной и ракетно-космической отрасли требует разработки и внедрения новейших технологий получения полуфабрикатов, с заданным комплексом физико-механических характеристик и минимальными припусками на последующую механическую обработку. Одним из перспективных способов получения сложных фасонных изделий из легких сплавов с развитой пространственной геометрией и различной толщиной конструктивных элементов являются технологии формообразования заготовок в твердо-жидком состоянии. К таким технологиям относятся тикосштамповка, тиксолитья, реолитье и реоштамповка [1, 2].

С целью развития возможностей промышленного применения обозначенных технологий МГТУ «СТАНКИН» была выполнена научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (НИОКР) по созданию плавильно-заливочного формующего комплекса на базе турбоиндукционных печей для получения фасонных отливок из композиционных материалов методом тиксолитья. НИОКР проводилась в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы по подпрограмме «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011–2016 годы.

Разработанный комплекс имеет возможность реализации полного цикла технологии тиксолитья, включающей получение прутковой заготовки с заданной структурой, разделение на мерные заготовки, нагрев до температуры устойчивого твердо-жидкого состояния, а затем формообразование в литейном агрегате [7]. Примененные конструкторско-технологические решения позволяют получать мерные заготовки из композиционных материалов на основе металлической матрицы, обладающие улучшенным набором характеристик [9].

Важным условием наличия эффекта тиксотропности в интервале температур между линиями солидуса и ликвидуса является сфероподобная форма зерен α-фазы нагреваемых заготовок (глобулярность) [2, 3]. Глобулярная структура формируется на металлургическом переделе. Наиболее эффективным является применение полунепрерывной разливки в водоохлаждаемый кристаллизатор с воздействием электромагнитных полей по фронту кристаллизации [3, 5, 6].

С целью определения рациональных технологических режимов работы плавильно-заливочной установки было проведено комплексное исследование изменения структуры и свойств алюминиевых литейных сплавов в зависимости от параметров гидродинамического перемешивания расплава при кристаллизации, вызванного бегущим электромагнитным полем.

Основными показателями, характеризующими полученную структуру заготовок, были выбраны  размер зерна по ГОСТ 21073-75 и фактор формы зерен α-фазы [10].

Методика исследований

Отработку режимов проводили в учебно-научной лаборатории кафедры полупроводниковой техники и электротехнологий Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) на установке экспериментального литья с кристаллизацией под воздействием электромагнитного поля на расплав [8].

Для исследования использовали литейные алюминиевые сплавы АК7, АК9 и АК5М. В первой серии экспериментов использовали электромагнитный перемешиватель расплава с водяным охлаждением изложницы. Варьировали температуру заливки расплава в перемешиватель, время воздействия электромагнитного поля на кристаллизующийся расплав, изменяли схему включения катушек перемешивателя, направление магнитного поля, частоту тока [10]. В перемешивателе с принудительным водяным охлаждением получали отливки диаметром 40 мм и высотой 150 мм. Во второй серии экспериментов применяли кристаллизатор с индуктором для воздействия на жидкую фазу кристаллизующегося слитка. Тиксозаготовки диаметром 85 и высотой 60 мм получали из сплава АК9, изменяя температуру заливки, силу тока, направление магнитного поля и время перемешивания расплава [11].

В полученных заготовках определяли фактор формы и размер зерна α-фазы. Образцы для микрошлифов вырезали из центральной и периферийной частей заготовок. Микрошлифы готовили с помощью оборудования фирмы Struers по стандартной методике. Травление проводили в 10%-ном растворе плавиковой кислоты. Микроструктуру исследовали на оптическом микроскопе Carl Zeiss Axio Observer.D1m. Обработку изображений проводили с помощью программы Thixomet Pro. Оценивали размер зерна и пор. В данной работе под размером зерна подразумевается размер дендритной ячейки. Фактор формы зерна α-фазы определяли по формуле F=4πSP2, где S – площадь зерна, P – периметр. Значение фактора формы F<0,41 соответствует дендритной микроструктуре; 0,41 < F <0,58 – розеточной микроструктуре; 0,58<F<1 – глобулярной микроструктуре.

Точечный химический анализ образцов проводили на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Phenom Pro X, оснащенном энергодисперсионным рентгеновским дифракционным спектрометром (ЭДС). Для исследования химического состояния образцов использовали рентгеновский фотоэлектронный спектрометр Scientific K-Alpha с энергетическим разрешением 0,5 эВ. Проводили общий анализ распределения химических элементов по поверхности шлифа.

Съемку дифракционных спектров для фазового анализа проводили на рентгеновском дифрактометре PANalytical Empyrean Series2 с использованием монохроматизированного CuKα излучения. Анализ фазового состава выполняли при помощи программного обеспечения PANalytical High Score Plus и базы данных  ICCD PDF-2.

Результаты и их обсуждение

- Исследование микроструктуры тиксозаготовок

В первой серии экспериментов были получены следующие результаты. Средний размер зерна (дендритной ячейки) в слитке из сплава АК5М в исходном состоянии (чушка) составил 108 мкм, фактор формы – 0,31. В экспериментальных отливках размер зерна варьировался от 32 до 44 мкм. Наилучшие характеристики структуры тиксозаготовки были получены при температуре разливки 670°С с электромагнитным перемешиванием (ЭМП) вниз в течение 20 с при частоте 50 Гц и двухполюсной схеме включения катушек (размер зерна 33 мкм, фактор формы 0,39).

Размер зерна в чушке из сплава АК7 составил 43 мкм, фактор формы – 0,22. В экспериментальных отливках размер зерна изменялся от 22 до 
30 мкм. Наилучшие параметры структуры тиксозаготовки были получены при температуре разливки 646 °С с ЭМП вниз в течение 60 с при частоте 80 Гц и однополюсной схеме включения катушек (размер зерна 25 мкм, фактор формы 0,29).

В исходном слитке из сплава АК9 размер зерна составил 81 мкм, а в экспериментальных отливках - от 32 до 44 мкм. Наилучшие характеристики структуры тиксозаготовки были получены при температуре разливки 641 °С без ЭМП. Размер зерна в этом случае был равен 32 мкм, фактор формы 0,34 (в исходном состоянии 0,27).  Пример микроструктуры исходной чушки и тиксозаготовки из сплава АК9 представлен на рис. 1.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Микроструктура образцов из сплава АК9: исходная (а), после ЭМП (б) |  |

Исследовали пористость в исходном состоянии и в экспериментальных тиксозаготовках. Размер пор в чушке из сплава АК9 составил 150 мкм, а их объемная доля – 1,28%. В экспериментальных отливках размер пор не превышал 15 мкм, а объемная доля 0,07% (рис. 2). В сплаве АК7 исходный размер пор составил 27 мкм, объемная доля 0,61%, а в экспериментальных отливках – 13 мкм и 0,13%соответственно.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2 – Поры в чушке из сплава АК9 (а) и в экспериментальной отливке (б) |  |

Во второй серии экспериментов было реализовано медленное охлаждение заготовок в процессе кристаллизации и интенсивное ЭМП расплава.

На рис. 3 приведена микроструктура в различных частях тиксозаготовки из сплава АК9, полученная при разливке с температуры 650°С в условиях ЭМП при силе тока 600 А и времени охлаждения 10 мин. Анализ размеров зерна и фактора формы показывает, что электромагнитное перемешивание приводит к получению достаточно однородной структуры по сечению заготовки, при этом глобулярность структуры значительно выше, чем при кристаллизации заготовки в перемешивателе с водяным охлаждением.

Рис. 3 – Микроструктура, размер зерна d и фактор формы F в различных частях тиксозаготовки из сплава АК9

- Исследование структуры тиксозаготовок на сканирующем электронном микроскопе

В условиях кристаллизации с использованием ЭМП расплава, помимо глобуляризации зерен α-фазы, было отмечено изменение морфологии промежуточных фаз типа Al-Fe-Si. Наряду с частицами, имеющими форму иероглифа (рис. 4, а), образуются частицы в виде игл (рис. 4, б). Также в структуре наблюдаются крупные кристаллы первичного кремния.

Анализ частицы, имеющей формы иероглифа, показал, что в основном частица содержит алюминий, железо и кремний. Частицы игольчатой формы также в основном содержат эти элементы. Кроме фаз типа Al-Fe-Si, в образце обнаружились более мелкие частицы фаз, содержащих главным образом алюминий и медь (см. рис. 4, б). Крупные кристаллы первичного кремния из-за низкого химического контраста с помощью СЭМ  Phenom исследовать не удалось. Химический состав промежуточных фаз приведен в таблице 1.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 4 – Промежуточные фазы в образце из сплава АК9 после ЭМП (СЭМ): а – частица в форме иероглифа; б – игольчатая частица (1), мелкая частица (2) |  |

Таблица 1

Химический состав промежуточных фаз в заготовке из сплава АК9 после ЭМП

| Фаза | Параметр | Химические элементы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Si | Mn | O | C | Cu |
| в форме иероглифа | Концентрация, % (масс.) | 59,5 | 15,4 | 11,8 | 3,0 | 10,3 | - | - |
|  | Ошибка, % | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | - | - |
| игольчатая частица | Концентрация, % (масс.) | 43,1 | 15,8 | 37,9 | 0,9 | - | 2,3 | - |
|  | Ошибка, % | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 5,6 | - | 3,5 | - |
| мелкая частица | Концентрация, % (масс.) | 62,1 | 0,4 | 2,1 | - | - | 2,7 | 32,7 |
|  | Ошибка, % | 0,4 | 14,5 | 4,8 | - | - | 3,2 | 1,0 |

- Химический анализ на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре

Исследование на РФЭС проводили на образце из тиксозаготовки, полученной в условиях ЭМП расплава. На рис. 5, а приведено изображение выбранной области анализа образца, полученное при помощи встроенной камеры прибора. На рис. 5, б–г приведено картирование выбранной области по элементам Al, Cu, Si соответственно.

Результаты элементного анализа зерна и межзеренного пространства приведены в таблице 2.

Элементный анализ показал, что в теле зерна основными элементами являются алюминий и порядка 4 % кремния, что отвечает химическому составу α-твердого раствора, а на границах зерен присутствуют также железо и медь.

Рис. 5 – Оптическое изображение поверхности образца и картирование 
по элементам Al, Cu, Si

Таблица 2

Интенсивности пиков РФЭС границы и тела зерна образца

| Пик | Энергия связи | Содержание элемента, ат. % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Граница зерна | Тело зерна |
| Al2p | 73,23 | 63,71 | 86,51 |
| Si2p | 99,58 | 17,9 | 10,56 |
| Cu2p3 | 933,95 | 1,34 | 0,32 |
| Ar2p | 242,69 | 15,35 | 1,13 |
| O1s | 532,59 | 0,47 | 0,43 |
| Zn2p | 1021,71 | 0,83 | 1,05 |
| Mg1s | 1305,4 | 0,4 | 0 |
| Fe2p3 | 707,15 | 63,71 | 86,51 |

- Рентгенофазовый анализ образца из сплава АК9

В качестве основных фаз образец из сплава АК9 после ЭМП содержит твердые растворы на основе алюминия (Al) и кремния (Si) 
(рис. 6). Помимо основных фаз удалось обнаружить примесную фазу Al5SiFe. Несколько относительно сильных пиков, которые, вероятно, также относятся к примесным фазам, идентифицировать не удалось.

Рис. 6 – Дифракционный спектр образца из сплава АК9

Сравнивая результаты рентгенофазового анализа с результатами, полученными на СЭМ, можно сказать, что игольчатые частицы – это фаза Al5SiFe. Это подтверждается и литературными данными [12].

Выводы

- Использование ЭМП с интенсивным охлаждением кристаллизатора приводит к существенному уменьшению размер зерен 
α-фазы и не допускает развитие дендритной структуры слитка. Продолжительность гидродинамического перемешивания при этом  является недостаточной для формирования глобулярной или розеточной структуры. Перемешиванием с водяным охлаждением удалось достичь значений фактора формы F=0,34…0,39, что соответствуют пограничным значениям диапазона дендритной формы.

- Применение магнитного гидродинамического воздействия на расплав при кристаллизации в сочетании с медленной скоростью охлаждения позволяет достичь однородности микроструктуры по сечению заготовки. При этом значения фактора формы составляют F=0,43-0,45, что соответствует устойчивой форме розеточной структуры.

- ЭМП не вызывает изменений в теле зерна. Основными элементами зерен α-фазы являются алюминий и порядка 4 % кремния, что отвечает химическому составу α-твердого раствора. Железо и медь присутствуют в выделившихся промежуточных фазах.

- Фазовый состав образцов включает в себя твердый раствор на основе Al и Si, фазы Al5SiFe, а также не идентифицированные фазовые составляющие. При медленной скорости охлаждения заготовок из сплава АК9, несмотря на интенсивное перемешивание, происходит рост пластинчатых (игольчатых) частиц фазы Al5SiFe. При использовании водяного охлаждения кристаллизатора данный эффект не наблюдается.

- Применение кристаллизатора полунепрерывной разливки, реализующего многостадийное охлаждение с контролируемой  скоростью и интенсивностью гидродинамического перемешивания, вызванного воздействием электромагнитного поля на расплав, позволяет управлять структурой и свойствами заготовок из алюминиевых литейных сплавов. Получение слитков с глобулярной структурой требует дальнейших исследований.

Литература

1. Семенов Б.И., Куштаров К.М. Производство изделий из металла в твердожидком состоянии. Новые промышленные технологии. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 223 с.

2. Kirkwood D.H., Suéry M., Kapranos P. et al. Semi-Solid Processing of Alloys. -Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. - 172 p.

3. Oh S.W., Bae J.W., Kang C.G. Effect of Electromagnetic Stirring Conditions on Grain Size Characteristics of Wrought Aluminium for Rheo-forging // J. of Materials Engineering and Performance. - 2008. - V. 17. - 
P. 57–63.

4. О влиянии условий кристаллизации на структуру тиксозаготовок из литейных Al сплавов/ А.Ю. Аксененко, С.А. Бычков, В.Н. Климов и др. // Металлургия машиностроения. - 2013. - № 2. - С. 17–20.

5. Kang C.G., Lee S.M. Effect of Solid Fraction and Pressure on Microstructure and Mechanical Properties and Reduction in Liquid Segregation in the Thixo-Die-Casting Process with Al-7 Pct Si Alloy// Metallurgical аnd Materials Transactions A. - 2008. - V. 39A. - P. 1213-1224.

6. Об электромагнитном воздействии на расплав алюминия при его модифицировании/ Коробова Н.В., Аксененко А.Ю., Тарасов Ф.Е. и др. // Металлургия машиностроения. - 2013. - № 1. - С. 8-–11.

7. Комплекс на базе турбоиндукционного оборудования в технологии производства заготовок из композиционных материалов с алюминиевой матрицей методами тиксолитья / Коробова Н.В., Аксененко А.Ю., Шевченко С.Ю. и др. // Заготовительные производства в машиностроении. – 2015. – № 7. – С. 3–9.

8. Бычков С.А. Применение устройств электромагнитного перемешивания при отливке слитков на основе меди // Промышленная энергетика. - 2010. - № 5. - С.25–27.

9. Плавильно-заливочная установка для получения слитков из композиционных материалов /  Лузгин В.И., Петров А.Ю., Сарапулов Ф.Н. и др.- Патент на полезную модель. RUS 128530. - 20.11.2012.

10. Влияние электромагнитного перемешивания при кристаллизации на структуру тиксозаготовок из литейных алюминиевых сплавов / Аксененко А.Ю., Климов В.Н., Коробова Н.В. и др. // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2013. - № 12 - С. 30–33.

11. Эволюция микроструктуры литейных алюминиевых сплавов при гидродинамическом воздействии электромагнитных полей на расплав / Коробова Н.В., Аксененко А.Ю., Лузгин В.И. и др.  // Заготовительные производства в машиностроении. – 2015. – № 7. – С. 43–48.

12. Белов Н.А., Савченко С.В, Хван А.В. Фазовый состав и структура силуминов.  М.: Изд-во МИСИС,  2008. - 283 с.