УДК 620.19

Опыт применения методов оптической микроскопии 
при отработке технологии изготовления прецизионных 
металлофольговых резисторов

Гребенников В.А.1, к.т.н.; Савакаева Н.В. 1; Ларионова Е.В.1

Vyacheslav Alexandrovich Grebennikov, Natalia Vladimirovna Savakaeva, Ekaterina Valerevna Larionova

grebennikov_va@mail.ru, isetmery@yandex.ru,  savakaeva.n@mail.ru

1АО «Раменское  Приборостроительное   Конструкторское Бюро».

Аннотация:

Качество и надежность радио- и микроэлектронной аппаратуры обеспечивается не только оперативным контролем  технологических режимов, но также использованием средства неразрушающего оптического  контроля деталей и сборочных единиц на различных стадиях производственного цикла. Цель данной  работы заключалась в применении  оптических методов для анализа дефектов и отработки технологии изготовления прецизионных металлофольговых резисторов. Проведена систематизация дефектов с привязкой к операциям технологического цикла, что позволит повысить эффективность прогнозирования и предупреждения причин образования дефектов.

Ключевые слова:

Металлофольговый резистор, несоответствия, неразрушающий оптический контроль.

Abstract:

Quality and reliability of radio and microelectronic equipment is achieved not only by compulsory checking of technological modes but also with the use of non-destructive tool for optical checking of parts and assembly units in various stages of the production cycle. The main purpose for this research was concluded in implementation of optical methods for analysis of defects and practicing in manufacturing technique of high-precision metal-foil resistors. Classification of defects with connection to operations of technological cycle was implemented and thus it allows us to increase efficiency of prediction and prevention of causes concerning formation of defects.

Keywords:

metal-foil resistor, mismatches, non-destructive optical checking.

Реферат

Опыт применения методов оптической микроскопии при отработке технологии изготовления прецизионных металлофольговых резисторов  В.А. Гребенников, Н.В. Савакаева, Е.В. Ларионова

В докладе приведены результаты экспериментальных исследований при отработке технологии изготовления прецизионных металлофольговых резисторов (МР).

В отличие от печатных плат,  технология которых лежит в основе изготовления МР, металлофольговые резисторы – это микроэлектронные изделия с собственными жесткими требованиями, которые  обуславливает повышенную чувствительность МР к различным отклонениям в технологии изготовления и несоответствиям (или дефектам) в применяемых материалах.

В ходе экспериментов с использованием оптических методов были  выявлены и описаны  типовые дефекты, характерные как для исходных материалов, составляющих конструкцию МР, так и технологические дефекты, возникающие вследствие несовершенства технологического процесса.

Составлен перечень дефектов, который  систематизирован в таблицах, где прослежена связь между ключевыми операциями технологического цикла, конкретным режимом технологической операции и материалом и местом расположения возникшего дефекта. Выполнен анализ и дана качественная оценка степени влияния дефектов на поведение и качество исполнения сборочных единиц, составляющих МР.

Результаты работы свидетельствуют об эффективности применения  оптических методов для обнаружения и идентификации дефектов, а проведенная систематизация дефектов с привязкой к операциям технологического цикла, позволит повысить эффективность прогнозирования и предупреждения причин образования дефектов при изготовлении МР.

Введение

Металлофольговые  резисторы (МР) на основе катаной ленты из никелевых  сплавов с контролируемым содержанием примесей относятся к числу прецизионных резисторов, как по совокупности свойств, так и по отдельным параметрам. Такие параметры резисторов, как температурный коэффициент сопротивления (ТКС), уровень электрических шумов, отсутствие реактивной составляющей сопротивления вплоть до частот 
1 МГц (а для номинала МР в 100 Ом до частот 200 МГц), существенно выше, чем у проволочных или тонко- и толстопленочных резисторов.

В основе производства прецизионных МР лежит технология изготовления печатных плат [1], определяющими операциями из которой являются процессы прессования, фотолитографии и сборки. В отличие от печатных плат, МР – это изделие электронной техники с собственными жесткими требованиями по конфигурации резистивной схемы, геометрическим и габаритным размерам, качеству поверхности проводников и контактных площадок и по номиналам резисторов [2], что обуславливает повышенную чувствительность МР к различным отклонениям в технологии изготовления и несоответствиям в применяемых материалах. Эти факторы сужают области вариации режимов технологии изготовления и усложняют технологический процесс, призванный обеспечить оптимальные параметры резисторов.

Материалы, составляющие конструкцию резистора, подвергаются в процессе изготовления воздействию высоких  температур, давлений, химической обработке, что вызывает существенные изменения свойств и обуславливает образование несоответствий или дефектов различной природы, требующих своевременного обнаружения, идентификации и определения степени влияния на качество исполнения изделия для принятия решения о возможной  допустимости выявленного несоответствия.

Поэтому при отработке технологии и в технологическом цикле изготовления металлофольговых резисторов, наряду с оперативным контролем технологических режимов названных процессов важное место принадлежит методам и средствам оптического контроля деталей и сборочных единиц на различных стадиях технологического цикла.

В данной работе рассматриваются результаты применения оптических методов для выявления и анализа дефектов и отработки технологии изготовления прецизионных металлофольговых резисторов.

Методика эксперимента

Конструкция металлофольгового резистора состоит из резистивной схемы (РС), которая  представляет собой трехслойный пакет и включает основание - керамическую плату, на поверхности которой расположен сложной формы полосковый резистор из катанной ленты, приклеенный к керамической плате посредством склеивающего (прокладочного) материала (СМ) - стеклоткани, пропитанной эпоксидно-каучуковым связующим.  Для обеспечения коммутации с внешними устройствами полосковый резистор заканчивается контактными площадками (КП) к которым подпаиваются выводы. Плата с выводами крепится в корпусе и герметизируется.

Исследовали заготовки, детали и сборочные единицы металлофольговых резисторов (МР) в соответствии с маршрутом изготовления, который схематично включает следующие операции:

– подготовка керамической подложки, заготовок ленты и заготовок СМ;

– сборка и прессование собранного пакета в пресс-форме;

– фотолитография;

– разделение подложки на модули;

– облуживание контактных площадок и проверка номиналов резисторов;

– сборка, вклейка в корпус и пайка выводов;

– герметизация.

Основной акцент в работе сделан на исследовании технологий прессования и фотолитографии,  которые определяет основные параметры резистивной схемы в целом.

При этом изучали влияние технологических операций и режимов технологических операций на характер изменения внешнего вида материалов, составляющих сборочную единицу резистора.

Исследуемые образцы: заготовку ленты НМ23ХЮ-ВИ-0,01, заготовку СМ САФ-0,025 и керамическую подложку ВК-94-1 собирали в трехслойный пакет, укладывали в пресс-форму и прессовали в прессе Burklе (рис. 1). В прессе склеивающий материал, находящийся в полуотвержденном состоянии, под действием повышенной температуры и давления полимеризовался и переходил в твердое состояние, образуя монолитную конструкцию.

Рис. 1 – Схема прессования пакета

Для формирования (топологической) схемы резистора в рассматриваемой конструкции применяли процесс «мокрой» фотолитографии, включавший нанесение центрифугированием на поверхность подложки жидкого фоторезиста ФП-383, экспонирование с проявлением фоторезиста и избирательное травление в кислотном растворе до полного удаления ленты и получения рисунка схемы.

Полученную подложку разрезали на модули – отдельные единичные платы с резистивной схемой.

Для проверки номиналов резисторов контактные площадки резисторов облуживали, после чего плату вклеивали в корпус и к контактным площадкам резистора припаивали вывода. Затем корпус герметизировали.

Для изучения состояния внешнего вида образцов сборочных единиц применяли визуально-оптический метод неразрушающего контроля [3].

Состояние внешнего вида поверхности образцов контролировалось после каждой операции и отдельного перехода, для этого использовались стереоскопический  микроскоп (МБС-10), металлографический микроскоп Olympus BX51М, мультисенсорный прибор MicroProf 200 (FRT, Fries Research & Technology GmbH, Германия), позволяющие обнаружить поверхностные макро- и микродефекты, а также измерять их размеры.

Обнаруженные дефекты сравнивались на соответствие параметрам  контрольных образцов  или иным технологическим показателям.

Результаты

В ходе экспериментов были  определены и описаны  типовые дефекты, технологические режимы и  операции, материалы и места расположения, на которых они возникают.

На рисунке 2 представлены фотографии наиболее характерных дефектов.

Установлено, что основными дефектами являются поверхностные дефекты: загрязнения, точечные проколы (рис. 2, г), включения, заломы (рис. 2, в), складки, вмятины (рис.2, з), царапины (рис.2, н), проявление текстуры (поверхностный рельеф) стеклоткани, отслоение схемы и контактных площадок (рис. 2, м), недотравы (рис. 2, к) или перетравы ленты, перетравы СМ, точечные просветления в местах пересечения нитей, участки белесости с оголенной и неоголенной текстурой стеклоткани, вздутия, участки с изменением  цвета, перемычки,  вырывы по ширине резистора, сколы (рис. 2, а) и трещины (рис. 2, б) в керамике. Наряду с поверхностными дефектами, наблюдаются внутренние дефекты в керамике и склеивающем материале, в том числе, обусловленные разным содержанием связующего компонента (рис. 2, е), что может приводить к снижению адгезионной прочности приклеенной ленты.

Перечень дефектов в материалах, составляющих конструкцию МР, на различных операциях технологического цикла  систематизирован в двух таблицах 1 и 2, где прослежено влияние режимов воздействия физико-химических процессов, составляющих технологический маршрут, на состояние и характер трансформации параметров дефектов.

а)   Скол в керамике                      б) Трещина в керамике                          в) Залом  ленты                              г)  Прокол ленты

д) Рельеф ленты                     е) участок  поверхности СМ                ж) Инородное включение                з) Отслоение ленты, вмя-

тина после прессования

и) Пузыри после фотолитографии                  к) Недотрав после ф/литографии                                  л) Глубокие риски, вмятина

м) Отслоение ленты                           н) Царапина	              о) Органические включения	      п) Отслоение припоя

Рис. 2 – Типовые дефекты в исходных материалах и сборочных единицах металлофольгового резистора

Таблица 1

| Основные дефекты исходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сборка и прессование |  |  | Фотолитография |  |  | Лужение, сборка и пайка |  |  | Гермети-зация |
| Исходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамика | СМ САФ | НМ23ХЮ | Керамика | СМ САФ | НМ23ХЮ | Керамика | СМ САФ | НМ23ХЮ |  |
| раковины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| царапины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сколы | сколы |  | трещины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трещины |  | трещины |  |  |  |  |  |  |  |
| неплоскостность |  |  | неплоскостнось |  |  | ложное отслоение |  |  | ложное отслоение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отслоение контактных площадок |  |
|  |  |  | низкая прочность адгезии |  |  | отслоение схемы контактной площ. |  |  |  |  |
| заломы |  |  | локальная неровность поверхности |  |  | локальная неровность поверхности |  |  | ложное локальное отслоение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | единичное отслоение контактной площадки |  |
|  |  |  |  |  |  | локальное отслоение |  |  |  |  |
| подтёки связующего |  |  | участки волнистой поверхности |  |  | участки волнистой поверхности |  |  | ложное отслоение схемы |  |
|  |  |  |  |  |  | отслоение схемы контактной площадки |  |  |  |  |
| рельеф |  |  | рельеф |  | оголение нитей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отслоение схемы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трещина, обрыв схемы |  |  |  |  |
|  |  |  | трещина |  |  |  |  |  |  |  |
| участки белёсости |  |  | условные пустоты |  | белёсости |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отслоение схемы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оголение нитей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отслоение схемы |  |  |  |  |
| прокол |  |  | локальные жёлтыепятна |  |  | устраняемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | локальные жёлтые пятна |  |  | необлуживаемость |  |
| включения инородные |  |  | включения инородные |  |  | устраняемый |  |  |  |  |

Таблица 2

| Технологические дефекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка и прессование |  |  | Фотолитография |  |  | Лужение, сборка, пайка |  |  | Герметизация |
| керамика | СМ САФ | НМ23ХЮ | керамика | СМ САФ | НМ23ХЮ | керамика | СМ САФ | НМ23ХЮ |  |
|  |  | локальное вздутие |  |  | устраняемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отслоение схемы |  |  |  |  |
|  |  | условные пус-тоты |  |  | отслоение схемы |  |  |  |  |
|  |  | царапины |  |  | царапины |  |  | царапины |  |
|  |  | изломы |  |  | изломы |  |  | изломы |  |
|  |  | вмятины |  |  | вмятины |  |  | вмятины |  |
|  |  |  |  |  | трещины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вырыв |  |  |  |  |
|  |  |  |  | перетрав |  |  | перетрав |  |  |
|  |  |  |  | изменение цвета, почернение |  |  | изменение цвета |  |  |
|  |  |  |  | вздутие |  |  | вздутие |  |  |
|  |  |  |  |  | вздутие |  |  | ложное отслоение |  |
|  |  |  |  | риски |  |  | риски |  |  |
|  |  |  |  | царапины |  |  | царапины |  |  |
|  |  |  |  |  | перетрав |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | недотрав |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | следы инструмента |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | окисление поверх-ности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | полосы смещения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отслоение контактной площадки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | удаление припоя при пайке вывода |  |

В таблице 1 представлены дефекты исходных материалов, допускаемые техническими условиями.

В таблице 2 представлены технологические дефекты, образование которых обусловлено несовершенством технологического процесса, под которым понимается применение малоинформативных средств и методов по оценке качества при входном контроле исходных материалов, малоэффективные методы контроля по изменению склеивающей способности СМ при хранении, наличие запыленности на рабочих местах, слабый уровень автоматизации и технологической оснащенности.

Обсуждение

Рассмотрим последовательность обнаружения дефектов, причины возникновения, дадим описание и динамику поведения по ключевым операциям технологического цикла, предложим приемы предупреждения. На стадии сборки и прессования склеенная сборочная единица подложка подвергается визуальному осмотру: со стороны поверхности керамической подложки, со стороны поверхности прессованной ленты и по периметру торцевой части подложки.

Нормативная документация [4–6], устанавливающая параметры применяемых для изготовления резисторов исходных материалов, допускает  в них наличие ограниченного числа поверхностных дефектов. В частности, в заготовках ленты могут наблюдаться точечные дефекты - проколы, включения металлургического характера с характерными размерами в единицы микрометров, в заготовках склеивающего материала (такого, как САФ-0,025) наличие дефектов (подтеки, заломы) обуславливается соответствием контрольному образцу. В керамических подложках допускаются непараллельность поверхностей, включающая неплоскостность в виде волнистости, раковины и царапины на поверхности, сколы по краям и трещины (рис. 2(а-б)). При входном контроле могут быть выявлены поры глубиной до ~12 мкм, а шероховатость поверхности может составлять от ~ 3 мкм до ~8 мкм (рис.3 (а-б)).

а                                                                  б

Рис. 3 – Поверхность керамической подложки (а) и ее профиль (б)

Анализ внешнего вида образцов по операциям маршрутной технологии показал, что состояние и влияние допустимых дефектов в исходных заготовках при изготовлении схемы на качество сборочных единиц может быть различным. Операция прессования аккумулирует допустимые дефекты исходных материалов и дефекты, привнесенные технологическим процессом. В результате чего поверхность ленты после прессования приобретает характерный вид (рис.4), воспроизводящий неплоскостность керамической подложки, рельеф поверхности СМ, собственный рельеф и рельеф посторонних частиц с визуально различимыми  несоответствиями – дефектами, расположение, характер и размеры которых определяет качество выполненной операции.

Рис. 4 – Участок поверхности ленты (3D-изображение) после операции прессования

Для фотолитографии является важным не только какие размеры имеет дефект, но и в каком месте схемы дефект будет находиться: если локальный дефект попадает в пробельный участок между проводниками, то после травления и промывки дефект не обнаруживается – он стравливается, если  точечный прокол или включение, царапина, излом и т.д. при формировании схемы после травления окажется расположенным на проводнике, то это может привести к обрыву или отслоению проводника, а если на контактной площадке, то это может привести, как к отслоению контактной площадки, так и к необлуживаемости ее поверхности. Вздутия и пустоты, возникшие под лентой, снижают адгезионную прочность ленты и при травлении в процессе фотолитографии может наблюдаться неконтролируемый протрав схемы и обрыв проводниковых дорожек.

Для операции лужения важно состояние поверхности КП и наличие или отсутствие поверхностной пленки, которая может быть неорганического происхождения (окислы ряда металлов, составляющих сплав) или органического происхождения (полимерные пленки из состава СМ и не полностью удаленных остатков фотолитографического процесса). Качественное облуживание обуславливает при сборке качественную пайку выводов.

Из данных, представленных в таблице 1 следует, что поверхностные дефекты в керамике практически не ухудшают качество прессования, т.к. они заполняются связующим СМ, способствуя увеличению адгезионного контакта, а сколы по краям, напротив, могут вызывать появление трещин в керамической подложке и трещинам на поверхности ленты и обрывам ленты. Неплоскостность поверхностей керамической подложки приводит к неплоскостности склеенной с лентой сборочной единицы и визуальному эффекту в виде ложного отслоения схемы и КП после фотолитографии и последующих операциях, а также приводит к образованию пустот и несплошностей, снижающих адгезионную прочность  ленты и вызывающих отслоение схемы после фотолитографии.

Проколы в заготовках ленты (рис. 2, г) при прессовании приводят к появлению локальных желтых пятен на поверхности за счет испарения и выдавливания органических составляющих связующего компонента СМ. Дефект может быть устранен при фотолитографии, если он попадает в пробельный участок между проводниками, при попадании дефекта на поверхность КП схемы, возможна необлуживаемость КП. Инородные включения при попадании в пробельный участок устраняются при фотолитографии, а при попадании на проводники схемы  могут приводить к образованию вздутий и трещинам и обрывам на поверхности схемы.

Дефекты в заготовках склеивающего материала, такие как заломы и подтеки связующего, приводящие к разнотолщинности заготовки  и,  не считающийся дефектом, сетчатый рельеф (текстура) поверхности склеивающего материала, обусловленный  рельефом каркаса армирующей сетки стекловолокон в полимерной матрице, могут приводить к образованию пустот под лентой и вздутий, и формировать рельеф поверхности прессованной подложки, повторяющий рисунок рельефа СМ с перепадами высот в несколько микрометров, причем эффект наиболее сильно выражен при высокой текучести и пониженном содержании связующего. Установлено, что заломы образуют локальные неровности на поверхности ленты, обуславливающие с одной стороны, эффект ложного отслоения, а с другой стороны, могут приводить к локальному отслоению схемы после фотолитографии или отслоению КП при лужении. Подтеки связующего вызывают появление участков волнистой поверхности с последующим эффектом ложного отслоения или реального отслоения после фотолитографии. Сетчатый рельеф СМ воспроизводится на поверхности ленты и обуславливает как появление трещин на поверхности ленты после прессования, так и отслоение схемы, оголение нитей и трещин в схеме. Наличие белесости СМ после фотолитографии сопровождается усилением эффекта, оголением нитей стеклоткани и отслоением схемы и КП.

К дефектам в заготовках исходных материалов следует добавить технологические дефекты, т.е. привносимые несовершенством технологии и применением ручного труда на ряде операций в технологическом цикле, когда непосредственно оперируют с отдельной заготовкой или сборочной единицей.

При подготовке заготовок, сборке пакета и прессовании возможны загрязнения на поверхностях СМ и ленты (пыль, волокна, подтеки), вызывающие образование точечных дефектов – локальных вздутий и пустот, возможно образование линейных дефектов –  царапин, изломов и вмятин. Локальные вздутия могут быть устранены после фотолитографии, а пустоты ведут к отслоению схемы. Установлено, что при наличии на поверхности ленты точечных микроскопических дефектов и линейных дефектов с характерными поперечными размерами, не превышающими 
~2 мкм, разрушения ленты не происходит, т.к. деформация ленты находится в упругой области, если поперечный размер дефекта превышает ~5 мкм, то лента необратимо разрушается, диапазон между 2 мкм÷5 мкм занимает промежуточное положение и зависит от происхождения, формы, места расположения и количества на единицу площади. Царапины, изломы и вмятины могут быть допустимыми, если характерный размер не превышает ~ 20% от толщины ленты. При больших размерах дефектов в проводниках схемы возникают трещины и вырывы.

Отдельный вид дефекта – загрязнение поверхности схемы и КП органическими веществами, входящими в состав СМ и химических препаратов и растворов, используемых при фотолитографии (остатки фоторезиста, масла), который усложняет подготовку поверхности и может приводить к необлуживаемости КП.

Выводы

Выполнено описание типовых дефектов в материалах, составляющих конструкцию МР, с использованием оптических методов, обеспечивающих, как качественную, так и количественную оценку параметров дефектов.

Установлены причины образования дефектов и последовательно по технологическому маршруту прослежена связь дефектов с характером операции и технологическими режимами операции. Показано взаимное влияние дефектов в материалах, составляющих конструкцию МР.

Проведена систематизация дефектов с привязкой к операциям технологического цикла, что позволит повысить эффективность прогнозирования и предупреждения причин образования дефектов.

Литература

1. ГОСТ Р 53386-2009. Платы печатные. Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2009., -17 с.

2. ГОСТ Р 55576-2013. Изделия электронной техники. ОТТ. М., ФГУП «Стандартинформ», 2014 г., 16 с.

3. ГОСТ Р 53696-2009. Контроль неразрушающий. Методы оптические. Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2010., 9 с.

4. ТУ 11-84 БЧО.737.000 ТУ «Подложка керамическая шлифованная», 1984, - 8с.

5. ТУ 16-88 И79.0007.002 ТУ «Материал склеивающий марок САФ и САФ-А».НТЦ «Элифом», 1988 г., -39 с.

6. ТУ 14-1-2927-80 «Лента холоднокатанная из сплава НМ23ХЮ-ИЛ». ФГУП «ЦНИИчермет им. Бардина», 1980 г., 18 с.

Рисунки 3-4 представлены фирмой FRT, Fries Research & Technology GmbH,  измерительная система - MicroProf®, измеритель - Dr. Olga Krylova.