# УДК 669-157.8

Исследование  процесса  карбидообразования 
в  среднеуглеродистых  высокопрочных  сталях

Михайлов М.С.1; Рябов В.В. 1

Maksim S. Mikhaylov, Viacheslav V. Riabov

npk3@crism.ru

1ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

# Аннотация:

В работе исследовали процесс карбидообразования и фазовых превращений в среднеуглеродистых высокопрочных сталях, предназначенных для использования в сельскохозяйственной промышленности. Исследования проводили методами анализа дифференциальных дилатометрических кривых и просвечивающей электронной микроскопии.

Ключевые слова:

среднеуглеродистая высокопрочная сталь, карбиды, дилатометрия, ПЭМ.

# Annotation:

The paper examined the process of carbide formation and phase transformations in the medium-carbon high-strength steels for the agricultural industry. The research was performed by analysis of differential dilatometric curves and transmission electron microscopy.

Key words:

midle-carbon highstrength steel, carbides, diathometry, TEM.

# Реферат

В работе с помощью дилатометрии изучен процесс карбидообразования и фазовых превращений в трёх закалённых среднеуглеродистых высокопрочных сталях разной степени легирования при нагреве до 700°C. Анализ дифференциальных дилатометрических кривых показал, что при температуре около 150°C в более легированных сталях с пределом текучести 1500 и 1700 МПа идёт процесс формирования промежуточных карбидов. Кроме этого, обнаружено, что повышение уровня легирования увеличивает температуру распада остаточного аустенита и формирования карбидов цементитного типа с 338°C в стали с пределом текучести 1200 МПа до 400°C в сталях с пределом текучести 1500 МПа и 1700 МПа. Исследование тонкой структуры образцов методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) показало, что в более прочных сталях с более высоким уровнем легирования после отпуска при температуре 150°C происходит формирование значительного количества карбидных частиц размером около 13 нм, объёмная плотность которых максимальна в стали с наибольшим легированием и содержанием углерода.

# Введение

Для качественной обработки почв необходим парк сельскохозяйственной техники, имеющей ресурс в 3–8 раз выше по сравнению с производимой промышленностью в настоящее время, причем от качества техники зависит и качество проводимых операций, а это напрямую влияет на урожайность [1]. Закупки сельхозмашин зарубежного производства (комбайны, трактора и др.), а также приобретение импортных запасных деталей быстроизнашиваемых рабочих органов из износостойких материалов существенно повышают себестоимость сельхозпродукции, что делает задачу их импортозамещения весьма актуальной [2, 3].

Сталь для деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин должна обладать требуемыми механическими (прочность, твердость, износостойкость) и технологическими свойствами (прокаливаемость, деформируемость, обрабатываемость). Наиболее распространенными сталями для быстроизнашиваемых деталей сельскохозяйственной техники в России являются разработанные еще в 50–60-е годы прошлого века стали марок 30ХГСА, 65Г, 40ХС.

В последние 5-10 лет рядом известных иностранных производителей сельхозтехники и запасных частей к ней (прежде всего это фирмы («Kverneland», Норвегия; «Lemken», «Vogel & Noot», Австрия; «Rabewerk», ФРГ; Land Corporation», США, Великобритания, «Kuhn», «Agrolux», «ОVERUM» и др.) разработаны новые современные высоколегированные стали и технологии обработки деталей сельхозмашин, которые позволяют существенно улучшить их рабочие и ресурсные характеристики. В нашем институте также проводятся работы по созданию и изучению новых среднеуглеродистых высокопрочных сталей для сельскохозяйственной техники. Ранее были проведены исследования по созданию композиции и исследованию механических свойств новых сталей [4].

В настоящей работе методами дилатометрического анализа и просвечивающей электронной микроскопии исследовали процесс карбидообразования в новых отечественных износостойких конкурентоспособных сталях с пределом текучести 1200, 1500 и 1700 МПа для сельскохозяйственного машиностроения.

# Материал и методика исследований

В качестве материала для исследования были выбраны новые композиции легирования высокопрочных легированных сталей с различным содержанием легирующих и микролегирующих элементов (таблица 1). Химический состав стали отличался содержанием углерода, хрома и молибдена, а также микролегирующих элементов – ванадия и ниобия. Углеродный эквивалент Сэкв, рассчитывали по формуле:

(1)

Таблица 1

Химический состав исследованных сталей.

| Обозначение стали | Номер плавки | C | Si | Mn | Ni+ +Cu | Cr+ +Mo | Ti+V+ +Nb | Al | Сэкв, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1200» | 1 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,09 | 0,01 | 0,65 |
|  | 2 | 0,35 | 0,23 | 1,00 | 0,60 | 0,59 | 0,08 | 0,02 | 0,68 |
| «1500» | 3 | 0,37 | 0,26 | 0,90 | 1,16 | 1,15 | 0,06 | 0,06 | 0,83 |
|  | 4 | 0,39 | 0,29 | 1,00 | 1,17 | 1,18 | 0,07 | 0,01 | 0,89 |
| «1700» | 5 | 0,45 | 0,36 | 1,13 | 1,30 | 1,66 | 0,11 | 0,04 | 1,08 |

Примечание: содержание серы и фосфора в опытных плавках не превышает 0,010% каждого, содержание азота – не более 0,012%; содержание кальция и бора (по расчёту) — 0,03% и 0,003% соответственно.

Кинетику фазовых превращений превращений изучали методом дифференциального анализа дилатометрических кривых полученных при нагреве закалённых образцов длиной 10 мм диаметром 5 мм в дилатометре Dil-805 фирмы BÄHR Thermoanalyse. Термический цикл обработки заключался в нагреве образцов до 900°C со скоростью 1,5°C/сек.,  выдержки в течение 3 мин. и закалки со скоростью 50°C/сек. с последующим нагревом до 700°C со скоростью 0,05°C/сек. и охлаждением до комнатной температуры со скоростью 50°C/сек.. Ход превращения отслеживался путем измерения и регистрации длины и температуры, изменяющихся во время превращения до его окончания или затишья. По полученным данным дилатометрических исследований построены дифференциальные кривые в виде зависимостей (2).

(2)

По характерным особенностям на дифференциальной кривой, отражающей отклонение зависимости расширения образца при увеличении температуры от линейной, а стало быть и превращения во время нагрева при отпуске закаленной среднеуглеродистой стали, можно определить температуру окончания выделения карбидов, а также температурные интервалы образования цементита и распада остаточного аустенита [5, 6].

Для изучения тонкой структуры брали образцы после испытаний на ударную вязкость, предварительно подвергнутые закалке с 900°C и отпуску при 150°C в течение 10 мин. Тонкие фольги для просвечивающей электронной микроскопии изготавливали методом электролитического утонения в хлорно-спиртовом электролите последующей очисткой в установке ионного травления Fischione 1010 Ion Mill. Подробное исследование структуры материалов проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа FEI Tecnai G2 30 S-TWIN при ускоряющем напряжении 200 кВ. Плотность дислокаций определяли по методу секущих.

# Результаты исследований и их обсуждение

# На дифференциальных дилатометрических кривых (рис. 1), характеризующих отклонение расширения образца от линейного при изменении его температуры, максимумы и минимумы отражают наличие протекающих в материале физических процессов, по всей видимости, связанных с фазовыми превращениями.

а

б							в

Рис. 1 – Дифференциальные дилатометрические кривые, полученные в ходе нагрева закаленной среднеуглеродистой стали: (а) — «1200», (б) — «1500», (в) — «1700», где: εf - конец образования промежуточных карбидов; (М3С)S - начало образования цементита; RAIIs - начало распада остаточного аустенита; RAIIf - конец распада остаточного аустенита; (М3С)F - конец образования цементита; пунктирная линия – исходная дилатометрическая кривая.

Так, например, наличие спада и первого минимума на кривой, по всей видимости, вызвано выделением промежуточных карбидов (предположительно, ε-карбиды). Следует обратить внимание на то, что на кривой для стали «1200» этот первый минимум отсутствует (рис. 1(а)), тогда как на графиках сталей «1500» и «1700» он хорошо различим и располагается в области температур 159-165°C (рис. 1 (б, в)). Первый максимум, приходящийся на 218°C в стали «1200» и на 251-253°C в сталях «1500» и «1700» соответствует окончанию выделения промежуточных карбидов, а последующий за ним спад – началу распада остаточного аустенита. Судя по перегибам графика дифференциальных дилатометрических кривых, в стали «1200» распад остаточного аустенита начинается при температуре 261°C, а в более легированных сталях «1500» и «1700» –  при 275–280°C. Близко к нему расположен пик начала выделения карбидов цементитного типа. Распад остаточного аустенита заканчивается при температуре 338°C в стали «1200» и около 400°C в сталях «1500» и «1700», тогда как процесс выделения цементита продолжается. На остановку выделения цементита указывает перегиб графика, расположенный в точке 451°C для стали «1200» и 482°C для сталей «1500» и «1700».

Анализ дифференциальных кривых выявил, что промежуточные карбиды активно выделяются в более легированных сталях «1500» и «1700» при температурах около 150–250°C, а в менее легированной стали «1200» такого выделения не происходит. Также, судя по расположению соответствующих пиков, распад остаточного аустенита и выделение карбидов цементитного типа в более легированных сталях «1500» и «1700» происходит при более высокой температуре, нежели в стали «1200», а именно: при 400°C и при 340°C соответственно.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| г | д | е |
| ж | з | и |

Рис. 2 – Тонкая структура исследованных сталей после отпуска при 150°C: (а, б, в) – «1200», (г, д, е) – «1500», (ж, з, и) – «1700». Структурные компоненты:  реечный мартенсит (а, г, ж), пластинчатый мартенсит (б, д, з), двойниковый мартенсит (в, е, и).

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |

Рис. 3 – Тонкая структура пластинчатого мартенсита в исследованных сталях после отпуска при 150°C (светлопольные и темнопольные изображения):

(а,б) – сталь «1200»; (в,г) – сталь «1500»; (г,д) – сталь «1700».

Исследования структуры методами просвечивающей электронной микроскопии показали, что основной структурной составляющей всех изучаемых среднеуглеродистых высокопрочных сталей является мартенсит трёх морфологических типов. Наибольшую объёмную долю (до 90%) занимает реечный мартенсит. В мартенсите реечной морфологии ширина реек составляет 100–200 нм, плотность дислокаций – до 5×1014 м-2. Второй составляющей является пластинчатый мартенсит с шириной пластин от 500 до 1500 нм, объёмная доля которого варьируется в пределах 5-15%. Третьей составляющей является двойниковый мартенсит, содержание которого в сталях «1500» и «1700» выше, чем в стали «1200», что вероятно связано с большим уровнем легирования. Плотность дислокаций в двойниковом мартенсите составляет (3,9–5,8)×1014 м-2, расстояние между двойниками – 
20–50 нм.

Исследования структуры образцов методами просвечивающей электронной микроскопии позволили оценить основные структурные изменения в исследованных сталях после отпуска при температуре 150°С. Отпуск стали практически не влияет на плотность дислокаций в мартенсите, которая сохраняется на уровне плотности дислокаций закаленного состояния.

После отпуска при 150°C и охлаждения на воздухе карбиды наблюдаются в основном в пластинчатом мартенсите. Количество и размер дисперсных частиц зависит от легирования (рис. 3). Размеры частиц больше в стали «1200» (56 нм по сравнению с 13 нм в сталях «1500» и «1700»), тогда как объёмная плотность дисперсных частиц максимальна в стали «1700» (220×1020 м-3 по сравнению с 88×1020 м-3 в стали «1500» и 7,5×1020 м-3 в стали «1200»), что можно связать с более высоким содержанием углерода в более легированных сталях «1500» и «1700».

Следует отметить, что наблюдения тонкой структуры исследованных сталей хорошо коррелируют с данными, полученными при анализе дифференциальных дилатометрических кривых. Минимум при температуре 150°C, соответствующий выделению промежуточных карбидов, наблюдается в сталях «1500» и «1700» (рис. 1(б, в)), то есть там же, где на изображениях тонкой структуры наблюдается значительное количество дисперсных частиц в пластинчатом мартенсите (рис. 3 (б, в)). По всей видимости, более крупные частицы в пластинчатом мартенсите в стали «1200» сформировались в результате процессов самоотпуска при закалке, тогда как мелкодисперсные частицы размером около 13 нм являются промежуточными карбидами, выделившимися при отпуске.

Выводы

- Анализ дифференциальных дилатометрических кривых позволил выявить, что температурный интервал формирования промежуточных карбидов в сталях «1500» и «1700» составляет 150–250°C, тогда как в стали «1200» области формирования промежуточных карбидов не выявлено.

- Данные просвечивающей электронной микроскопии показывают, что наиболее интенсивно процесс формирования промежуточных карбидов при отпуске 150°C проходит в наиболее легированной и богатой углеродом стали «1700»

- Повышение уровня легирования и содержания углерода в среднеуглеродистых высокопрочных сталях приводит к повышению температуры распада остаточного аустенита и формирования карбидов цементитного типа.

# Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках соглашения о предоставлении субсидии №14.579.21.0003, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57914X0003. Авторы публикации работают в ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и являются исполнителями проекта.

# Литература

1. http://agrotambov.ru/texnika/pochvoobrabotka/

2. Мониторинг состояния предприятий инженерно-технологической инфраструктуры АПК по техническому обслуживанию и ремонту отечественной и импортной сельхозтехники: научное издание. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 100 с.

3. Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года.

4. Рябов В.В., Хлусова Е.И., Голосиенко С.А., Мотовилина Г.Д. Новые стали для сельскохозяйственного машиностроения Металлург, 2015, №6 
С. 59–65.

5. J. Pacyna, Dilatometric investigations of phase transformations at heating and cooling of hardened, unalloyed, high-carbon steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (2011), Volume 46 Issue 1 May, 7-17.

6. Гринберг Е.М., Алексеев А.А. Рентгенографическое исследование низкотемпературного распада мартенсита закаленной среднеуглеродистой стали. Вопросы материаловедения, 2015, № 3(83), С. 26-29.