УДК 620.171.2

Микроструктура и свойства конструкционных 
композиционных материалов  при  испытании  
на  статическую  межслоевую трещиностойкость

Microstructure and Properties of the Structural Composite Material 
at Static Interlaminar Fracture Toughness Test

Яковлев Н.О. 1; Гуляев А.И. 1; Крылов В.Д. 1; Шуртаков С.В. 1

N.O. Yakovlev, V.D. Krilov, A.I. Gulyaev, S.V. Shurtakov

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

Приведены экспериментальные данные по вязкости межслойного разрушения (трещиностойкости) GIС и GIIС слоистых конструкционных полимерных композиционных материалов на основе углеродных и стеклянных наполнителей различной текстильной формы. Описано влияние температуры в диапазоне от 24 до 150°С на величину вязкости межслойного разрушения по моде II однонаправленного углепластика T-800HB/ВСЭ-1212, а также фрактографические особенности разрушения.

Ключевые слова:

Межслоевая трещиностойкость, мода разрушения, слоистый полимерный композиционный материал.

Abstract:

Experimental data on the Interlaminar Fracture Toughness GIС and GIIС of layered polymeric composite materials based on carbon and glass fillers of various textile forms are given. The temperature effect in the range from 20 to 120°C on the interlayer fracture toughness under mode II for unidirectional CFRP T-800HB/VSE-1212 and particular fractographic destruction are described.

Keywords:

Interlaminar Fracture Toughness, Fracture Mode, Laminate.

Введение

Все большее широкое применение в промышленности находят конструкционные слоисто-волокнистые полимерные композиционные материалы (ПКМ). Они востребованы в авиастроении [1–6], энергетике [7], строительстве [8], транспорте [9–11] и других отраслях народного хозяйства.

Представляя собой сложную гетерогенную систему, состоящую из чередующихся слоев армирующего наполнителя, соединенных полимерной матрицей [12–13], ПКМ обладают сильной анизотропии физико-механических свойств в зависимости от выбранного направления. В результате важную роль начинают играть характеристики материала, отражающие его работоспособность в условиях, когда полимерная матрица, а не армирующий наполнитель, начинает воспринимать основную нагрузку [14]. Одной из таких характеристик является удельная работа расслоения (вязкость межслойного разрушения) GС. Это энергетическая характеристика межслоевой трещиностойкости, которая представляет собой предел отношения изменения упругой энергии, накопленной в образце при его нагружении, к бесконечно малому приращению площади межслоевой трещины. Она определяется для условий нагружения отрывом в трансверсальном направлении (мода I), поперечного (мода II) и продольного (мода III) межслоевого сдвига.

В настоящее время известно более 25 методов определение характеристик межслоевой трещиностойкости как для случаев чистых, так и смешенных режимов разрушения, отличающихся по геометрии образца и схеме приложения нагрузки [15–17]. В большинстве случаев при определении межслоевой трещиностойкости применяются образцы в форме полосы прямоугольного постоянного сечения с начальным заложенным межслоевым расслоением. Стандартизированными в настоящее время являются методы определения межслоевой трещиностойкости по моде I (ASTM D 5528/D 5528M, ASTM D 3433, ASTM D 6115), по моде II (ASTM D 7905/D 7905M, ISO 15114) и для смешенного режима, моды I + II (ASTM D 6671/D 6671M). Наиболее часто при разработке материалов, их общей (паспортизация) и специальной квалификации определяют величины удельных работ расслоения в условиях отрыва GIС по методу DCB (Double cantilever beam) и в условиях поперечного сдвига GIIС по методу ENF (End notch flexure) [18]. В связи с этим в данной работе приведены экспериментальные данные по вязкости межслойного разрушения GIС и GIIС слоистых конструкционных ПКМ на основе углеродных и стеклянных наполнителей различной текстильной формы, показана температурная зависимость величины GIIС для углепластика ВКУ-28, изменение морфологии поверхностей разрушения.

Материалы и методики

Объектами исследования являлись конструкционные ПКМ (табл. 1) на основе углеродных и стеклянных наполнителей различной текстильной формы [19–21].

Межслоевую вязкость разрушения ПКМ в условиях отрыва (мода I) определяли по методу DCB (Double cantilever beam) согласно ASTM D5528 на образцах в виде двухконсольной балки прямоугольного сечения. Нагружение образцов через металлические скобы проводили со скоростью 2 мм/мин, выполняя три цикла «нагрузка – разгрузка». Значения межслоевой вязкости разрушения GIС определяли согласно методу модифицированной калибровки податливости.

Таблица 1

Марки ПКМ и их составляющие

| № п/п | Марка материала | Армирующий наполнитель | Полимерная матрица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКУ-25 | жгутовой углеродный наполнитель марки TOHO TENAX HTS40 (HTS45) | высокодеформативная эпоксидная, ВСЭ-1212 |
| 2 | ВКУ-28 | жгутовой углеродный наполнитель Torayca Ind. T-800HB | ВСЭ-1212 |
| 3 | ВКУ-27л | однонаправленная углеродная ткань фирмы Porcher Ind. (арт. 14535) | высокодеформативная цианэфирная, ВСТ-1208 |
| 4 | ВКУ-38тр | равнопрочная углеродная ткань УТ-900 на основе углеродного наполнителя Т-800 | тетранитрильная, ВСН-31 |
| 5 | ВКУ-39 | равнопрочная углеродная ткань фирмы Porcher Ind. (арт. 3692) | ВСЭ-1212 |
| 6 | БМИ-3/3692 |  | бисмалеинимидная, БМИ-3 |
| 7 | ВПС-30 | стеклоткань Т-10(ВМП)-14 | эпоксидная, ЭДТ-69н |
| 8 | ВПС-47/7781 | стеклоткань Porcher (арт. 7781) | ВСТ-1208 |
| 9 | ВПС-48/7781 |  | ВСЭ-1212 |

Межслоевую вязкость разрушения ПКМ в условиях поперечного сдвига (мода II) определяли по методу ENF (End notched flexure) согласно ASTM D7905/D7905M и СТО ФГУП «ВИАМ» 1-595-30-421-2012 на образцах в виде балки прямоугольного сечения с расслоением. Для каждого образца выполнялась калибровка по податливости для длин начальной трещины от 15 до 40 мм. Образцы нагружали по схеме трехточечного изгиба при скорости перемещения нагружающего валика равной 2 мм/мин до прогиба не более 1,5 мм, что составляло не более 0,40% от нагрузки начального страгивания трещины. После чего образец устанавливали таким образом, чтобы начальная длина трещины составляла 25 мм, и нагружали до ее прорастания на 25 мм. Значения межслоевой вязкости разрушения GIIC определяли методом, основанным на измерении податливости образца. Испытания проводили на универсальной электромеханической испытательной машине Zwick/Roell Z 100 с термокриокабинетом.

Исследование морфологии поверхностей разрушения ПМК проводили на растровых электронных микроскопах Phenom G2 Pro и Zeiss EVO MA 10 при ускоряющих напряжениях от 5 до 15 кВ на образцах с нанесенным с помощью установки для ионного напыления JFC-1600 [22] на поверхность токопроводящим слоем (слой платины толщиной 
10–15 нм).

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены данные по величинам удельных работ расслоения GIС и GIIС для конструкционных ПКМ на основе углеродных (HTS40, T-800HB, УТ-900, Porher 4510, 3692, 14535) и стеклянных (Т-10(ВМП)-14, Porher 7781) наполнителей (табл. 1). Для сравнения здесь же приведены данные для ПКМ зарубежного производства T700/M21 и AS4/DAW [23–24].

Рис. 1 – Удельные работы расслоения конструкционных ПКМ в условиях отрыва GIС и поперечного сдвига GIIС.

По полученным данным видно, что слоистые ПКМ в зависимости от типа армирующего наполнителя также можно разделить на две группы по величине удельных работ расслоения. Для ПКМ на основе жгутовых наполнителей и однонаправленных тканей GIС < 0,4 кДж/м2, а 
GIIС < 0,9 кДж/м2. В то же время для ПКМ на основе тканей 
GIС > 0,6 кДж/м2, а GIIС > 1,0 кДж/м2.

Анализ поверхностей разрушения показывает, что при межслоевом расслоении по моде I (рис. 2, а, б) поверхности разрушения характеризуются менее выраженным рельефом, чем при расслоении по моде II (рис. 2, в, г), для которого в изломе характерно появление гребнеобразных структур. Формирование более развитой поверхности разрушения в процессе гребнеобразования за счет сдвиговой микропластической деформацией приводит к повышению трещиностойкости при переходе от моды I к моде II в однофазных относительно хрупких матрицах [25–26].

Следует также заметить, что отношение удельных работ расслоения по модам I и II (GIIC / GIC) для ПКМ на основе углеродных жгутовых наполнителей и однонаправленных тканей составляет 2,31 ÷ 2,85, а для ПКМ на основе равнопрочных тканей находится в диапазоне 1,24 ÷ 2,02. Причем это выполняется как для ПКМ с относительно хрупкими матрицами БМИ-3 и ВСН-31, так и ПКМ с высокодеформативными матрицами ВСЭ-1212 и ВСТ-1208.

(а)							(б)

(в)							(г)

Рис. 2 – Поверхности разрушения углепластиков ВКУ-27л и БМИ-3/3692 при расслоении по моде I (а и б соответственно) и моде II (в и г соответственно)

На рис. 3 приведена температурная зависимость удельной работы расслоения GIIС для конструкционных ПКМ ВКУ-28.

Рис. 3 – Температурная зависимость удельной работы расслоения GIIС 
углепластика ВКУ-28

Видно, что с ростом температуры с 24 до 150°С происходит снижение величины GIIС на ~20% с 0,72 до 0,58 кДж/м2. Следует отметить, что при температуре 80°С наблюдался значительный разброс экспериментальных данных, который перекрывает разбросы как для меньшей, так и больших температур. Коэффициент вариации при этом составил ~11%, в то время как для остальных температур он не превышал 5,5%.

Анализ поверхностей разрушения (рис. 4) показывает, что с увеличением температуры наблюдается формирование более крупных по размеру гребней.

(а)							(б)

(в)							(г)

Рис. 4 – Поверхности разрушения углепластика ВКУ-28 при расслоении по моде II при температурах 24 (а), 80 (б), 120 (в) и 150 (г) °С

Заключение

Показано, что широкий спектр конструкционных слоистых ПКМ на основе углеродных и стеклянных наполнителей различной текстильной формы, и полимерных матриц различной природы (эпоксидной, цианэфирной, тетранитрильной, бисмалеинимидной) разделяется на две группы по величине удельных работ расслоения: для ПКМ на основе жгутовых наполнителей и однонаправленных тканей удельная работа расслоения GIС<0,4 кДж/м2, а GIIС<0,9 кДж/м2, для ПКМ на основе тканей GIС>0,6 кДж/м2, а GIIС>1,0 кДж/м2. Отношение удельных работ расслоения GIIC / GIC для ПКМ на основе углеродных жгутовых наполнителей и однонаправленных тканей составляет 2,31÷2,85, а для ПКМ на основе равнопрочных тканей находится в диапазоне 1,24÷2,02.

Для углепластика на основе жгутового углеродного наполнителя T-800HB и высокодеформативной эпоксидной матрицы ВСЭ-1212 с ростом температуры с 24 до 150 °С наблюдается снижение величины GIIС на ~20%, что сопровождается увеличением размеров гребней на поверхностях разрушения.

Литература

- Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники //Вестник Российской Академии Наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520–530.

- Ерасов В.С., Яковлев Н.О., Нужный Г.А. Квалификационные испытания материала – основа его безопасного и эффективного применения в конструкции //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 440–447.

- Димитриенко Ю.И., Губарева Е.А., Сборщиков С.В., Ерасов В.С., Яковлев Н.О. Численное моделирование и экспериментальное исследование деформирования упругопластических пластин при смятии //Математическое моделирование и численные методы. 2015. №1 (5). 
С. 67-82.

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Димитриенко Ю.И., Федонюк Н.Н., Губарева Е.А., Сборщиков С.В., Прозоровский А.А., Ерасов В.С., Яковлев Н.О. Моделирование и разработка трехслойных композиционных материалов с сотовым заполнителем //Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2014. №5 (56). С. 66-81.

- Каблов Е.Н., Кондрашов С.В., Юрков Г.Ю. Перспективы использования углеродсодержащих наночастиц в связующих для полимерных композиционных материалов //Российские нанотехнологии. 2013. Т. 8. № 3-4. С. 24–42.

- Ерасов В.С., Яковлев Н.О., Гладких А.В., Гончаров А.А., Скиба О.В., Боярских А.В., Подживотов Н.Ю. Испытания крупногабаритных конструкций //Композитный мир. 2014. № 1. С. 72–78.

- Власенко Ф.С., Раскутин А.Е. Применение полимерных композиционных материалов в строительных конструкциях //Труды ВИАМ. 2013. №8. Ст. 03 (viam-works.ru).

- Яковлев Н.О., Ерасов В.С., Попов Ю.О., Колокольцева Т.В. Раздир по моде III тонколистовых слоистых полимерных композиционных материалов //Труды ВИАМ. 2014. №6. Ст. 12 (viam-works.ru).

- Борщев А.В., Гусев Ю.А. Полимерные композиционные материалы в автомобильной промышленности //Авиационные материалы и технологии. 2014. №S2. С. 34–38.

- Махсидов В.В., Яковлев Н.О., Ильичев А.В., Шиенок А.М. Измерение деформации углепластика с помощью интегрированных в его структуру волоконных брэгговских решеток // Механика композиционных материалов и конструкций. 2015. Т. 21. № 3. С. 360–369.

- Амелина Е.В., Голушко С.К., Ерасов В.С., Идимешев С.В., Немировский Ю.В., Семисалов Б.В., Юрченко А.В., Яковлев Н.О. 
О нелинейном деформировании углепластиков: эксперимент, модель, расчёт // Вычислительные технологии. 2015. Т. 20. № 5. С. 27–52.

- Димитриенко Ю.И., Яковлев Д.О. Асимптотическая теория термоупругости многослойных композитных пластин //Механика композиционных материалов и конструкций. 2014. Т. 20. № 2. С. 259–282.

- Гуляев А.И., Тенчурин Т.Х. Перспективы применения волокнистых структур, полученных способом электроформования, для повышения ударо- и трещиностойкости полимерных композиционных материалов //Конструкции из композиционных материалов. 2013. №3. 
C. 22–26.

- Яковлев Н.О., Луценко А.Н., Артемьева И.В. Методы определения межслоевой трещиностойкости слоистых материалов //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2015. № 10. С. 57–62.

- Яковлев Н.О., Ерасов В.С., Петрова А.П. Сравнение нормативных баз различных стран по испытанию клеевых соединений материалов //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2014. №7. С. 2–8.

- Яковлев Н.О., Гуляев А.И., Лашов О.А. Трещиностойкость слоистых полимерных композиционных материалов (обзор) //Труды ВИАМ. 2016. (в печати).

- Крылов В.Д., Яковлев Н.О., Курганова Ю.А., Лашов О.А. Межслоевая трещиностойкость конструкционных полимерных композиционных материалов //Авиационные материалы и технологии. 2016. № 1. (в печати).

- Соколов И.И., Раскутин А.Е. Углепластики и стеклопластики нового поколения (Специальный выпуск) //Труды ВИАМ. 2013. №4. Ст. 09 (viam-works.ru).

- Бабин А.Н. Связующие для полимерных композиционных материалов нового поколения (Специальный выпуск) //Труды ВИАМ. 2013. №4 (viam-works.ru).

- Мухаметов Р.Р., Шимкин А.А., Гуляев А.И., Кучеровский А.И. Фталонитрильное связующее для термостойких композитов //Материаловедение. 2015. № 11. С. 48–53.

- Гуляев А.И., Журавлева П.Л. Методологические вопросы анализа фазовой морфологии материалов на основе синтетических смол, модифицированных термопластами (обзор) //Труды ВИАМ. 2015. №6. 
Ст. 09 (viam-works.ru).

- Финогенов Г.Н., Ерасов В.С. Трещиностойкость полимерных композиционных материалов при межслойных отрыве и сдвиге //Авиационные материалы и технологии. 2003. №3. С. 62–67.

- Brian G. Falzon, Stephen C. Hawkins, Chi P. Huynh, Racim Radjef, Callum Brown An investigation of Mode I and Mode II fracture toughness enhancement using aligned carbon nanotubes forests at the crack interface // Composite Structures. 2013. V. 106. P. 65–73.

- Гуляев А.И., Яковлев Н.О., Крылов В.Д., Шуртаков С.В. Микромеханика разрушения стеклопластиков при расслоении по модам I и II //Материаловедение. 2016. (в печати).

- Гуляев А.И., Журавлева П.Л., Филонова Е.В., Антюфеева Н.В. Влияние отвердителя каталитического действия на морфологию микроструктуры эпоксидных углепластиков //Материаловедение. 2015. 
№ 5. С. 41–46.