Обзор радиографических пленок на российском рынке, 
их технические характеристики

Шаблов С.В., к.т.н.

ООО АСК-РЕНТГЕН

testmat@viam.ru

ЧАСТЬ 1

Обзор радиографических пленок на российском рынке

Рассмотрим кратко вопросы актуальные для потребителя радиографических пленок.

Основной вопрос: «Как правильно выбрать тип пленки под задачи Заказчика»?

Сравнивать характеристики отечественных и зарубежных пленок, мягко говоря, затруднительно, так как их качество нормируется по разным показателям и разным методам испытаний, которые изложены в стандартах, отличающихся в подходах к измеряемым величинам.

Технические характеристики промышленных радиографических пленок известных на российском рынке представлены в таблице, при этом отмечены трудности коммерческого характера при сборе информации.

«Нестыковка» между отечественными и зарубежными стандартами сложилась исторически по следующим основным причинам.

Для пленок, производимых в России

по ТУ нормируется чувствительность при напряжении на трубке 80 кВ, как величина обратная дозе при почернении 0,85 Б от  нулевого уровня плотности (0,85+So Р-1).

Таблица 1

Сводная таблица. Сравнительный анализ характеристик радиографических пленок различных производителей

| Типы радиографических пленок различных производителей объединены по классам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптическая плотность обозначена литерой – “S”. Automatic processing* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип пленки | Чувстви- тельность (0,85+SoР-1) | Средний градиент (Коэффиц. контрастн. Ɣ) | Градиент при S=2 | Градиент при S=4 | Грануляр-ность | Отношение сигнал/шум | Стандарт европей-ский | Стандарт американ-ский |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обозначение | P-1 | Ḡ | G S=2 | G S=4 | σ | Ḡ/σS | СEN ISO 584-1 | ASTM E 1815-96 |
| Безэкранные радиографические пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGFA D2 | 1-3 | 6 | 5,2 | 9,1 | 0,014 | 371 | C1 | special. |
| Kodak DR50 | 1,4 | 6,5 | 4,9 | 7,9 | 0,015 | 322 |  |  |
| Fuji IX 25 | 1,5 | 5,3 | 5,5 | 8,4 | 0,016 | 343 |  |  |
| AGFA D3 | 2-4 | 5,5 | 4,7 | 8,6 | 0,016 | 294 | C2 | I |
| Kodak M100 | 2,6 | 5,2 | 4,7 | 8,5 | 0,017 | 273 |  |  |
| AGFA D4 | 4-5 | 5,4 | 4,6 | 7,6 | 0,020 | 232 | C3 | I |
| Kodak MX125 | 4,5 | 5,3 | 4,7 | 8,0 | 0,022 | 215 |  |  |
| Fuji IX 50 | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 7,0 | 0,020 | 210 |  |  |
| Foma R4 | 5,0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| AGFA D5 | 6-7 | 5,4 | 4,4 | 7,6 | 0,026 | 169 | C4 | I |
| Kodak T200 | 6,5 | – | 4,11 | 7,19 | 0,026 | 160 |  |  |
| Fuji IX 80 | 4,5 | 4,8 | 4,15 | 7,0 | 0,025 | 160 |  |  |
| Foma R5 | 6 | 4,39 |  |  |  |  |  |  |
| Тасма RTК | 6 | 4,7 |  |  |  |  | – | – |
| AGFA D7 | 10-12 | 5,4 | 4,4 | 7,6 | 0,031 | 142 | C5 | II |
| Kodak AA400 | – | – | 4,2 | 7,2 | 0,032 | 133 |  |  |
| Fuji IX 100 | 11 | 5,2 | 3,85 | 6,45 | 0,03 | 128 |  |  |
| Foma R7 | 11 | 4,37 |  |  |  |  |  |  |
| Тасма RT-7T | 8 | 4,9 |  |  |  |  | – | – |
| AGFA D8 | 16-20 | 4,6 | 4,1 | 6,0 | 0,035 | 115 | C6 | III |
| Kodak CX | 16 | 4,1 | 4,0 | 5,8 | 0,039 | 103 |  |  |
| Fuji IX 150 | 17 | 4,8 | 3,5 | 6,2 | 0,035 | 112 |  |  |
| Foma R8 | 18 | 4,15 |  |  |  |  |  |  |
| Экранные радиографические пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGFA F8+RCF | 60-400 | 4,3 | – | – | – | – | – | W-B |
| AGFA F8 +NDT1200 | 600-1200 | 3,3 | – | – | – | – | – |  |
| Kodak HS800 | 19 | 4,6 | – | – | – | – | – |  |
| Fuji IX 400 | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Foma RX-1 | 25-27 | 4,0 | – | – | – | – | – |  |
| Тасма RT-1TN | 32 | 4,0 | – | – | – | – | – | – |

Для пленок, производимых в России

по ТУ нормируется коэффициент контрастности Y при напряжении на трубке 80 кВ.

Сравните: с данными, предоставляемыми зарубежными производителями.

Для пленок других производителей, которые ориентированы на международные стандарты, например ISO 11699-1:2012 чувствительность  радиографических  пленок не нормируется.

В проспектах для выставок на некоторые импортные пленки чувствительность указана по результатам сравнительных испытаний, факультативно проведенных в отечественных НИИ.

Например, для пленок, производимых по ISO 11699-1:2012

нормируются градиенты при напряжении на трубке 220 кВ и плотностях 2,0 Б и 4,0 Б над уровнем нулевой плотности.

Эти показатели сильно отличаются, и сравнивать их некорректно.

Имеются и другие противоречия, обусловленные различными методическими подходами.

Вот такая «историческая нестыковка» сложилась между отечественными техусловиями и зарубежными стандартами.

Например, судя по свежим проспектам, для РТ-1 выпущены ТУ 6-17-898-77, которые Тасма разрабатывает на основании своего отраслевого документа ОСТ 6-17-54-80.

Пленка РТ-1TN выпускается уже по другим ТУ 232-002-89198294-2010.

И также остальные пленки: РТ-1В; РТ-7Т; РТ-К  –  все имеют разные ТУ, а где их взять?

Производитель «Тасма» не открывает их содержание, считая, что это раскрытие технологии.

Попытки добыть ОСТ 6-17-54-80 на пленку «Тасма» также успехом не увенчались.

Исследовать методику и показатели возможно по оригинальному документу ISO 11699-1:2012, а   по ОСТ 6-17-54-80 методику и показатели остается разыскивать только по скудным литературным источникам.

ПОДЫТОЖИМ:

По ISO 11699-1:2012 чувствительность  не нормируется.

По ISO 11699-1:2012 нормируются  градиенты. Например, для пленок, производимых «AGFA» и «Кодак» нормируются  градиенты при напряжении на трубке 220 кВ при достижении плотностей 2,0 Б и 4,0 Б над уровнем нулевой плотности.

По  ОСТ 6-17-54-80  градиенты не нормируются.

По  ОСТ 6-17-54-80  нормируется чувствительность к излучению на 80 кВ, как указано выше.

По ОСТ 6-17-54-80  кроме этого нормируется коэффициент контрастности Y  при том же напряжении на трубке.

Однако в некоторых зарубежных проспектах на пленки специально для выставок приводятся значения чувствительности по отечественной методике ОСТ 6-17-54-80 («Тасма») по сенситограммам. Чувствительность определена специально для удовлетворения привычек отечественных специалистов. А какова надежность и достоверность этих данных далеко не ясно. (Известно, что сенситограммы получают на сложных, со специальным метрологическим обеспечением установках, на т.н. рентгеновских сенситометрах при строгом контроле уровней экспозиционных доз и других параметров).

Имеются и другие противоречия, обусловленные различными методическими подходами.

Требования стандарта ISO 11699-1 (CEN EN 584-1) к показателям пленок. Классы пленочных систем

Стандарт предусматривает четыре решающих параметра для включения в одну из шести групп от С1 до С6, нормированных по гарантируемым показателям качества:

– локальный градиент при плотности S=2 над уровнем вуали эмульсии и основы пленки S0;

– локальный градиент при плотности S=4 над уровнем вуали эмульсии и основы пленки S0;

– гранулярность эмульсии  σmax  при S=2  выше S0;

– системный параметр сигнал/шум (G/σ)max, который является отношением градиента к гранулярности, определенных  при S=2  выше S0.

Таблица 2

Нормы ISO11699-1 (CEN EN 584-1) по показателям качества пленок

| Класс пленочных систем | Допустимый минимум градиента |  | Допустимый максимум гранулярности σmax при S=2 выше S0 | Допустимый минимум отношения сигнал/шум (G/σ)max при S=2 выше S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S=2 выше S0 | S=4 выше S0 |  |  |
| C1 | ≥4,5 | ≥7,5 | ≤0,018 | ≥300 |
| C2 | ≥4,3 | ≥7,4 | ≤0,020 | ≥230 |
| C3 | ≥4,1 | ≥6,8 | ≤0,023 | ≥180 |
| C4 | ≥4,1 | ≥6,8 | ≤0,028 | ≥150 |
| C5 | ≥3,8 | ≥6,4 | ≤0,032 | ≥120 |
| C6 | ≥3,5 | ≥5,0 | ≤0,039 | ≥100 |

Таблица 3

Классификация  радиографических пленок различных производителей

| Производитель | Классы чувствительности по ISO11699-1, EN 584-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Спец. пленки |
| AGFA |  | D2 | D3 | D4 | D5 | D7 | D8 | F8 |
| KODAK |  | DR | M | МХ125 | Т200 | АА400 | CX | HS800_ |
| FUJI | IX20 | IX25 | - | IX50 | IX80 | IX100 | IX150 | IX100HD (усл.) |
| FOMA |  |  |  | R4 | R5 | R7 | - | RX-1(Р1) |

| Пленки, не сертифицированные по классам ISO11699-1, EN 584-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тасма |  |  |  | - | РТ-К | РТ-К мод РТ-7Т | - | РТ-1 без экрана РТ-1TN; РТ-1В |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

ЧАСТЬ 2

Технические характеристики радиографических пленок 
Сенситометрические и структурометрические свойства пленок.

Сенситометрия – раздел, изучающий  фотографические свойства фоточувствительных материалов и методы измерения их характеристик.

Сенситограмма – ряд почернений на фоточувствительном материале, экспонированном в рентгеновском сенситометре при стандартных параметрах и подвергнутом химико-фотографической обработке. На основании сенситограммы строится характеристическая кривая пленки, которая необходима для определения численных значений рентгеносенситометрических показателей.

Структурометрия изучает способность фотоматериала воспроизводить мелкие детали изображения. Основными структурометрическими характеристиками являются разрешающая способность, зернистость, функция передачи модуляции.

Большинство показателей радиографических пленок определяют по характеристической кривой.

Сенситометрические и структурометрические показатели пленок.

Оптическая плотность S

Оптическая плотность вуали S0

Экспозиция (мА х мин)

Характеристическая кривая (Кривая Хертера и Дриффилда. 1892 г.)

Чувствительность радиографической пленки к излучению  и что такое «обратный Рентген (Р-1)»

Коэффициент контрастности (Ɣ )

Градиент  (G)

Средний градиент (Ḡ)

Фотографическая широта

Гранулярность (σ)

Отношение сигнал/шум (Ḡ/σ)

Скорость радиографической пленки

CEN доза в мГр при оптической плотности S =2

Характеристическая кривая (Кривая Хертера и Дриффилда. 1892 г.)

Графическая зависимость оптической плотности почернения снимка  от десятичного логарифма экспозиции, построенная на основании сенситограммы.

Характеристическая кривая необходима для определения численных значений рентгеносенситометрических показателей (см. рисунок).

Характеристическая  кривая

Максимальная плотность (точка A) = вуаль + плотность основы +3,5   (или + 4,0)

Минимальная  плотность (точка B) = вуаль + плотность основы +1,5   (или + 2,0)

Заданный  интервал плотностей ΔS = (SA – S B)= b

Средний градиент (Ḡ) или тангенс угла наклона прямой линии, соединяющей точки A и B, относительно горизонтальной оси равен tg θ = b/a.

Оптическая плотность почернения (S) – мера непрозрачности, которая  характеризует ослабление оптического излучения.

Оптическая плотность снимка равна десятичному логарифму отношения светового потока излучения I0, падающего на эмульсионный слой, к потоку прошедшего излучения I, ослабленного в результате поглощения и рассеяния:

S =lg(I0/I).

При проведении дефектоскопии  сварных соединений ГОСТ 7512-82 нормирует оптическую плотность снимков  значением не менее 1,5.  Оптическую плотность можно записывать с обозначением «Б» (Белл – мера оптических плотностей, по сути это есть мера логарифма отношения).

Использование понятия  оптическая плотность в логарифмическом виде более удобно при вычислениях и построении графиков, чем коэффициент пропускания, т. к. она меняется на несколько единиц, тогда как величина I0 / I может на снимках изменяется на несколько порядков.

Коэффициент пропускания τ =I/I0

Оптическая плотность – логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания

S =lg(1/τ).

Оптическая плотность вуали S0

На пленке может развиться незначительное потемнение без воздействия видимого света, рентгеновского или гамма-излучения. Это потемнение возникает, когда галогенид серебра в эмульсии на пленке частично восстанавливается под действием внешних факторов: тепла, света, несоблюдения условий фотообработки и т.п., или физико-химической  регрессии от времени и называется вуалью.

Оптическая плотность вуали – это оптическая плотность эмульсионного слоя, не подвергавшегося действию излучения, за вычетом оптической плотности основы пленки (нулевого фона).

Экспозиция (мА х мин)

Экспозиция излучения – это дозированное количество излучения, воздействующее на пленку и приводящее ее к определенному почернению после фотообработки. Величину экспозиции Кгр измеряют в единицах дозы излучения (Грей, Рентген).

В практике радиографии экспозицию также измеряют произведением силы тока трубки в миллиамперах на время в минутах (мА х мин) или произведением активности источника в гигобеккерелях на время в минутах.

Чувствительность радиографической пленки к излучению

Чувствительность пленки к излучению Ч определяют по характеристической кривой как величину, обратную экспозиционной дозе D  (Рентген, Грей), которая требуется для получения заданной в стандарте оптической плотности почернения S.

Ч = 1/DS.

От чувствительности пленки зависит время контроля просвечиваемого объекта.

Примечание.

Чувствительность радиографической пленки к излучению Ч, не следует  путать

с чувствительностью контроля К, которая измеряется (в миллиметрах) с помощью  эталонов чувствительности (IQI).

Чувствительность пленки определяется по характеристической кривой и имеет размерность «обратный Рентген – Р-1».

Коэффициент контрастности (Ɣ) – мера контрастности пленки. Коэффициент контрастности характеризует способность пленки отвечать на изменение полученной дозы излучения определенным свойственным конкретному типу пленки изменением оптической плотности. Тем самым, он характеризует способность пленки передавать на снимке изменение толщины объекта контроля тем или иным различием почернения в сюжете изображения. Чем выше коэффициент контрастности, тем меньше фотографическая широта.

Градиент  (G) определяет крутизну характеристической кривой и численно равен тангенсу угла наклона характеристической кривой в любой заданной точке оптической плотности (например: при S = 2 или S = 4).

В практике часто его определяют численно как  среднеарифметическое значение градиентов  GS=A и G S=B  в заданном интервале оптических плотностей  (например,  как приведено в формуле от  S = 2 Б до S = 4 Б).

Ḡ = 1/2(GS=2 + G S=4)

Средний градиент (Ḡ)

Контрастность промышленных рентгеновских пленок выражается через среднее значение градиента (Ḡ).

Средний градиент определяется из характеристической кривой.

Средним  градиентом называется тангенс угла наклона прямой, соединяющей точки максимальной и минимальной плотностей в заданном интервале на характеристической кривой (см. рисунок).

Фотографическая широта

Фотографическая широта определяет возможный интервал доз за контролируемым объектом, которые могут вызвать почернение снимка в заданных пределах оптических плотностей. Фотографическая широта – это интервал экспозиций, ограниченный началом и концом участка характеристической кривой с заданными нижним и верхним пределами почернения.

В практической дефектоскопии стандарты обычно ограничивают минимальную  оптическую плотность снимков величиной не менее 1,5…2,0 Б.  Максимальная оптическая плотность снимков, как правило, в стандартах не нормируется, но в большинстве случаев не превышает 4,0…4,3 Б.

Для объектов контроля со значительным диапазоном толщин (например, сложное литье) требуется пленка с фотографической широтой, обеспечивающей полутоновую передачу на одном снимке и за одну экспозицию как тонких, так и утолщенных участков контроля.

Гранулярность (σ) – структурометрическая характеристика, представляющая объективную меру собственных шумов пленки.

При проявлении галогенидосеребряных фотоматериалов происходит превращение микрокристаллов в серебряные зерна. Из-за неравномерности распределения микрокристаллов в эмульсии зерна образуют скопления. В результате почернение оказывается не сплошным, а прерывистым, выглядящим при увеличении в несколько раз как бы состоящим из отдельных зерен, гранул. Поэтому границы мелких элементов теряют резкость.

Гранулярность – это флюктуации оптической плотности, равномерно экспонированной и фотообработанной пленки (среднее квадратическое отклонение оптической плотности).

Гранулярность растет с увеличением размеров зерен фотоэмульсии, энергии ионизирующих частиц и времени проявления.

Повышение показателя гранулярности эмульсии пленки приводит к увеличению нерезкости изображения.

Гранулярность оценивается инструментальными методами, например, с помощью микроденситометра.

Мерой гранулярности является среднеквадратическое отклонение плотности почернения.

где  N – число измерений;  S – средняя плотность почернения.

Отношение сигнал/шум (Ḡ/σ) – это частное от деления среднего градиента Ḡ на значение гранулярности σ.

.среднеарифметическое значение градиента Ḡ = 1/2(GS=2 + G S=4) .

среднее квадратическое отклонение оптической плотности σ

Замечания.

Показатель разрешающая способность для радиографических пленок в стандартах, как правило, не нормируется.

Радиографические пленки подразделяется на два вида:

– безэкранные, предназначенные для использования без флуоресцентных экранов, или с металлическими усиливающими экранами;

– экранные радиографические пленки, рассчитанные на применение с флуоресцентными усиливающими экранами в связи с их высокой чувствительностью к видимой и ультрафиолетовой частями спектра.

Подводя итоги, рассмотрим какие же практические вопросы нужно согласовать  и обсудить с Заказчиками при выборе пленки.

- Наименование объекта контроля (ОК) и его назначение (например: сосуд давления, трубопровод магистральный, блок цилиндров двигателя).

- Технология производства ОК (Заказчик указывает, например: сварное соединение, литье, сотовые, клеевые или другие изделия).

- Нормативные документы, которыми назначены метод и объем радиационного контроля, а также категория или класс ОК и нормы отбраковки указывает Заказчик, например: ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО, ПНАЭ, Правила и др.

- Максимальная номинальная и радиационная толщина просвечиваемых участков контроля.

Справка. Номинальная толщина –  толщина стенки объекта контроля по чертежу.

Радиационная толщина – суммарная длина участков  оси рабочего пучка направленного первичного излучения в материале  объекта контроля  (ГОСТ  24034). [Проще говоря, это весь путь (сумма отрезков прямой линии), который проходит луч в металле контролируемого участка (через одну или две стенки, в зависимости от выбранной схемы контроля по ГОСТ 7512-82)].

- Материал ОК [Заказчик сообщает, например, тип или класс стали: перлитный (углеродистая), аустенитный (нержавеющая); марку стали или алюминиевого сплава; химический состав для других сплавов (например, хромоникелевых, медных, немагнитных), неметаллических ОК или  композитных изделий].

- Требуемая чувствительность контроля (в миллиметрах для конкретной толщины и/или в виде ссылки на таблицы нормативных документов  –  сообщает Заказчик).

- Исходя из этих данных, выбирается класс пленочной системы, которая позволит достичь чувствительности контроля, требуемой по регламенту, если класс системы не был предписан ранее в документах на контроль.

Справка. Чувствительность контроля (абсолютная, мм) – наименьший диаметр выявляемой на снимке (экране) проволоки проволочного эталона, наименьшая глубина выявляемой на снимке (экране) канавки канавочного эталона (ГОСТ 7512-82).

Выводы

- В целом на основании представленного материала установлено, что большинство характеристик радиографических пленок у отечественных производителей качественно и количественно отличаются от принятых в мировой практике большинством производителей.

- Сравнивать указанные радиографические пленки по единой классификационной системе некорректно и достоверно невозможно, так как они нормируются по разным показателям и разным методам испытаний.

- В настоящий момент в силу сложившейся ситуации у потребителя пленки возникает неопределенность и непреодолимые трудности при выборе необходимого ему типа пленочной системы, предписанной прямо или косвенно в стандартах, регламентах, наставлениях и технических требованиях по контролю.

Таким образом, потребитель, который несет ответственность за контроль и окончательный выбор средств контроля находится в затрудненном или безвыходном положении.

- В наибольшей степени это касается случаев проведения регламентных работ, имеющегося в нашей стране широкого парка авиационной и другой техники ответственного назначения.

- Особо отмечается актуальность и целесообразность проведения аттестации, выпускаемых отечественных радиографических пленок, по принятым в большинстве стран стандартным показателям. В дальнейшем это позволит представить пленки по единой классификационной системе и тем самым повысить конкурентоспособность материалов и качество работ по НК, а также и выйти на мировой рынок с сертифицированным продуктом.