Испытание  радиографических  пленок  для  определения 
возможности  их  применения  для  неразрушающего  контроля
изделий  авиационной  техники

Косарина Е.И.1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Проведение радиографического контроля, широко распространенного в авиационной промышленности, имеет свои особенности по сравнению с аналогичным техпроцессом в других отраслях. Это вызвано, прежде всего:

- ответственным назначение контролируемых объектов;

- широким спектром материалов, из которых они изготовлены;

- конструктивным разнообразием самих объектов.

Все перечисленное диктует необходимость строгого соблюдения режимов, параметров рентгеновского контроля, а также предъявление повышенных требований к качеству применяемых при контроле средств.

Одним из таких средств является радиографическая пленка.

Прежде, чем применять или разрешить применение на предприятиях отрасли тот или иной тип радиографической пленки в нашем институте много лет проводят их испытания, которые не ограничиваются проверкой заявленных сенситометрических показателей. Целью испытаний является определение эксплуатационных характеристик радиографических технических   пленок.

К испытанию допускаем безэкранные пленки классов С1–С4 по  ISO11699-1:2008. В результате испытания радиографических пленок определяют:

- сенситометрические показатели;

- дефектоскопические характеристики;

- принадлежность к определенному классу согласно международным стандартам ISO11699-1:2008.

Используем следующие термины и определения:

- широта  разность логарифмов  экспозиционной дозы излучения, соответствующая рабочему участку характеристической кривой с оптической плотностью Smin Smax= 1,53,5 Б по ГОСТ или 
Smin Smax=2,04,0 Б по ISO ;

- дефектоскопическая чувствительность  минимальный элемент эталона чувствительности или индикатора качества изображения (минимальное изменение толщины объекта контроля), которое создает на пленке регистрируемое зрительной системой оператора изменение оптической плотности;

- разрешающая способность  свойство пленки раздельно воспроизводить изображение близко расположенных элементов (линий, точек), единицы измерения разрешающей способности (пар линий/мм)  число черных и белых полос на одном миллиметре

Выбор испытаний

В зависимости от заявленного  аналога радиографических пленок фирм Agfa или Kodak, имеющих принадлежность к определенному классу (с I по VI), определяют ее характеристик в разных диапазонах анодных напряжений; для пленок IIV классов при анодном напряжении 40 кВ и 200 кВ; для пленок V и VI классов при анодном напряжении 180 кВ и 250 кВ. Одновременно с испытуемой пленкой используют ее заявленный аналог, именуемый далее «арбитражная пленка».

Средства и аппаратура для проведения испытаний:

- образцы испытуемых радиографических пленок и из предполагаемых аналогов;

- светонепроницаемые кассеты;

- свинцовый металлический экран, изготовленный напылением на бумагу толщиной не менее 0,027 мм; или свинцово-оловянистая фольга толщиной 0,05 мм;

- фоторастворы, рекомендуемые фирмой-изготовителем испытуемой радиографической пленки;

- рентгеновский аппарат с диапазоном анодного напряжения до 
300 кВ;

- рентгеновский аппарат с анодным напряжением до 100 кВ

- денситометр, позволяющий измерить оптическую плотность  рентгеновских снимков   до 4,0 Б с точностью не ниже 0,1 Б;

- негатоскоп с регулировкой  яркости экрана в диапазоне 0300000 кд/м2;

- стальные испытательные образцы №№ 1, 2

- магниевый испытательный образец № 1

- пластина из стали толщиной 22 мм;

- проволочные эталоны чувствительности по ГОСТ 7512 или индикаторы  качества изображения по ЕN462-1, индикатор качества изображения двухпроволочного типа (дуплекса) по ЕN462-5.

На рисунке 1 и в таблице 1 представлены эскизы испытательных образцов и их технические характеристики

Таблица 1

Параметры испытательных образцов

| Стальной ступенчатый клин № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ ступеньки | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Толщина ступеньки, мм | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  |
| Стальной ступенчатый клин № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ ступеньки | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Толщина ступеньки, мм | 14 |  | 18 |  | 22 |  | 26 |  | 30 |  | 34 |  | 38 |  |
| Ступенчатый клин из магниевого сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ ступеньки |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Толщина ступеньки, мм |  | 3 |  | 6 |  | 12 |  | 15 |  | 19 |  | 24 |  | 28 |

В каждой ступеньке клина выполнены шесть  цилиндрических лунок, глубина которых составляет 1%; 2%; 3%; 5%; 7%; 10% от толщины ступеньки (рис. 2.1 б).

Рис. 1  Эскиз испытательных образцов

Проведение  экспериментальных исследований

В кассету заряжают пленки испытуемую и ее заявленный аналог Agfa или Kodak по схеме, показанной на 2. При зарядке в кассету более одной пленки металлическая поверхность экрана должна быть в непосредственном контакте с эмульсионным слоем.

1

3

4

2

а

б

5

Рис. 2 Схема зарядки радиографической пленки в кассету  а  при напряжении 40 кВ; б  при напряжении 180, 200, 250 кВ: 1  светонепроницаемая кассета; 2  испытуемая радиографическая пленка;
 3  арбитражная радиографическая пленка;  4  металлическая поверхность усиливающего экрана;  5  бумажная подложка усиливающего экрана

Экспонирование радиографической пленки осуществляют по следующим режимам:

- стальной образец № 1: анодное напряжение 120 кВ; анодный ток 
10 мА; время экспозиции 2 мин; фокусное расстояние не менее 750 мм и  не более 1000 мм;

- стальной образец № 2 анодное напряжение 220 кВ; анодный ток 
10 мА; время экспозиции 2 мин; фокусное расстояние не менее 750 мм и не более 1000 мм;

- магниевый образец № 1: анодное напряжение 30 кВ; анодный ток 
10 мА; время экспозиции 2 мин; фокусное расстояние не менее 750 мм и  не более 1000 мм;

- стальную пластину: анодное напряжение 200 кВ; анодный ток 10 мА; время экспозиции 2 мин; фокусное расстояние не менее 750 мм и не более 1000 мм.

Схема просвечивания показана на рис. 3.

а                 б

1

2

3

4

5

Рис. 3 – Схема экспонирования образцов №№ 1,2 (а) и пластины (б):             
1 рентгеновское излучение; 2  образцы №1 или № 2; 3  пластина 22 мм;   
 4  дуплекс по EN 462-5; 5   кассета с испытуемой радиографической пленкой

Фотообработка экспонированных пленок проводится в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя. Если испытывают несколько типов пленок одновременно, рекомендуется фотообработку экспонированных пленок проводить одновременно, в одних и тех же условиях. Выполнение этого условия исключает нестабильность, связанную с фотообработкой.

Полученные рентгенограммы фотометрируют, замеряя оптическую плотность изображений ступенек образцов №№ 1, 2 и лунок на ступеньках, изображение которых имеет оптическую плотность в диапазоне 1,53,5 Б.

Oбработка результатов

По данным фотометирования строят зависимость S=(d), где S  оптическая плотность; d  толщина ступеньки, мм. Графическим способом определяют широту испытуемой пленки (диапазон толщины объекта контроля с оптической плотностью в пределах 1,53,5 Б) (рисунок 4).

Оптическая плотность, Б

3

2

1

Толщина ступенек образца, мм

2             4             6            8             10          12           14

Рис. 4 – Определение широты радиографической пленки: 
1  испытуемая пленка; 2  арбитражная пленка

2

1

Для ступенек с оптической плотностью изображения 1,53,5 Б строят зависимость , где S  оптическая плотность изображения лунки глубиной d; S  оптическая плотность изображения ступеньки толщиной d при значениях анодного напряжения  (рис. 5).

Относительное приращение

оптической плотности

1,00

Относительное приращение толщина образца

0,01        0,02      0,03         0,04        0,05       0,06       0,07

1,60

1,20

1,40

1

2

1

2

Рис. 5 –  Рабочий график для определение  контрастностных свойств радиографической пленки: 1  испытуемая пленка; 2  арбитражная пленка

Затем по тангенсу угла наклона касательных, проведенных в трех точках, определяют минимальное, среднее и максимальное значение  для испытуемой и арбитражной пленок, затем строят зависимость величины G=f(d).

Разрешающую способность пленки  определяют по изображению элементов двухпроволочного индикатора качества изображения по ЕN462-5.

Полученные значения широты, чувствительности и разрешающей способности оформляют Протоколом. На основании полученных экспериментальных результатов проводят сравнение данных испытуемой и арбитражной пленок. Если расхождение по всем результатам не превышает 10%, то испытуемую пленку можно считать аналогом арбитражной. Область ее применения при радиографической контроле деталей и узлов аналогична области применения арбитражной пленки.

Для определения сенситометрических свойств пленок, заявленных фирмой изготовителем требуется дополнительное оборудование:

- микрофотометр с шагом сканирования 0,1 мм в диапазоне оптической плотности от 0,1 до 3,5 Б;

- сенситометр;

- дозиметр клинический (измеряющий дозу излучения в пучке).

Выводы

1. Проводимые  испытания радиографических пленок по изложенной программе считаем объективными и полноценными, поскольку они позволяют определить  дефектоскопические характеристики пленок в широком диапазоне энергии рентгеновского излучения.

2. Изложенную программу следует оформить как нормативный документ, первоначально имеющий статус отраслевого, в дальнейшем при широком обсуждении и выполнении необходимой процедуры – статус государственного.

3. Дополнить программу проводимых испытаний проверкой сенситометрических показателей испытуемых пленок, аналогичной той, которую проводит Берлинский институт аттестации материалов (БАМ).