УДК 621.763

Металлофизические  исследования  структуры
функциональных  покрытий

Metallographic  studies  of  structure  functional  coatings

Асланян И.Р.1, д.т.н.; Хвацкий К.К. 1

Aslanyan I.R., Khvatskii K.K.

# as-irina@rambler.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

В работе представлены исследования NiP и NiP-SiC покрытий, включающие рентгеноструктурный анализ электроосажденных покрытий до и после отжига, микроструктурные исследования покрытий и поверхностей трения покрытий, химический анализ, распределение упрочняющих карбидов кремния в покрытиях и их влияние на износ покрытий при скольжении. Установлено, что изнашивание покрытий имеет абразивно-окислительный характер. Добавки карбида кремния препятствуют прочному сцеплению оксидных пленок на поверхности трения. При изнашивании NiP покрытий, независимо от термической обработки, с увеличением числа циклов испытаний происходит формирование оксидных пленок на поверхности трения.

Ключевые слова:

микроструктура, покрытие, износ.

Abstract:

The paper presents research NiP and NiP-SiC coatings, including X-ray analysis of electrodeposited coatings before and after annealing, microstructure studies of coatings and coatings of the friction surfaces, chemical analysis, the distribution of reinforcing silicon carbides in the coatings and their influence on the wear of the sliding surfaces. It is found that the wear coatings is abrasive-oxidative nature. silicon carbide additives prevent lasting adhesion of oxide films on the friction surface. When wear NiP coatings, irrespective of the heat treatment, increasing the number of test cycles, is the formation of oxide films on the friction surface.

Keywords:

microstructure, coating, wear.

Введение

Нанесение покрытий является эффективным и распространенным способом защиты металлов от коррозии [1]. Износостойкие электролитические покрытия на основе никеля, характеризующиеся высокими износостойкостью, коррозионной устойчивостью и безвредностью соединений, широко применяются в качестве защиты сложно-профилированных деталей от коррозии при повышенных температурах и специальных средах, а также для повышения износостойкости деталей автомобильной и машиностроительной промышленности. Однако широкое распространение покрытий на основе никеля в промышленности сдерживается недостаточной изученностью их эксплуатационных свойств, в том числе трибологических характеристик.

Целью данной работы является проведение металлофизических исследований никелевых покрытий.

Методы испытаний

NiP покрытия осаждали на стальную подложку в электролитической ванне. Использовали электролит Уоттса, содержащий также 20 г/л фосфористой кислоты H3PO3 и суспензию карбидов кремния в количестве 0, 80 и 200 г/л со средним диаметром частиц 600 нм. Часть образцов отжигали при температуре 420°С в течение 1 часа.

Рентгенографические исследования образцов до и после термической обработки были проведены на установке Seifert 3003TT в излучении CuK при угле измерений 2°.

Морфология поверхности покрытий и поверхностей трения была проанализирована с помощью сканирующего электронного микроскопа SEM-Philips 515. Химический анализ был сделан с помощью установки EDAX при увеличении мощности от 10 до 20 кВ.

Микротвердость измеряли при нагрузке 50 г как на поверхности трения, так и на поперечном шлифе образцов. Величину изнашивания определяли по потере объема материала испытываемых образцов в процессе испытаний. Объемные потери материала, а также шероховатость поверхности были определены с помощью оптической трехмерной профилирующей системы WykoNTSeries.

Трибологические испытания проводились по схеме шар – диск при нормальном нагружении 2 Н и постоянной скорости скольжения 0,15 м/с. В качестве контр-тела использовались корундовые шары (фирма Ceratech, Нидерланды) диаметром 10 мм, шероховатость поверхности Ra 0,2 мкм. Условия трибологических испытаний подробно описаны в работах [2–4].

Результаты исследований и обсуждение

Металлографическая структура NiP покрытий и композиционных NiP-SiC покрытий представлена на рис. 1. Поверхность NiP покрытий – однородная, светло-серого цвета с металлическим блеском, имеет глобулярную структуру и невысокую шероховатость Ra 13 нм. После отжига поверхность покрытий не имеет видимых изменений.

Рис. 1 – Металлографическая структура нетермообработанных покрытий

б

а

: (а) NiP; 
(б) NiP-SiC, 80 г/л; (в) NiP-SiC, 200 г/л

Металлографическая структура композиционных NiP-SiC покрытий представляет собой однородную глобулярную структуру с внедренными карбидами кремния SiC в виде темных включений. Шероховатость поверхности композиционных NiP-SiC покрытий составляет Ra50 нм. Увеличение шероховатости композиционных покрытий NiP-SiC по сравнению с шероховатостью NiP покрытий объясняется наличием карбидов кремния в составе покрытий.

Химический состав нетермообработанных и термообработанных покрытий представлен в таблице 1. После проведения термической обработки (отжига) структура покрытий не изменяется. В процессе электролитического осаждения не все карбиды кремния прикрепляются к матрице и при окончании процесса незакрепленные карбиды могут выпасть из металлической матрицы. Из рис. 2а и 2б видно, что размер карбидов кремния, внедренных в композиционную NiP матрицу составляет в среднем 600 нм.

Таблица 1

Химический состав NiP и композиционных NiP-SiC покрытий

| Покрытие |  | Элемент, вес. % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | P | Si | C |
| NiP | Нетермообработанное | 90,46 | 9,54 | – | – |
|  | Термообработанное | 88,17 | 11,83 | – | – |
| NiP-SiC (80 г/лSiC) | Нетермообработанное | 82,16 | 10,03 | 4,97 | 2,84 |
|  | Термообработанное | 82,56 | 10,15 | 4,68 | 2,61 |
| NiP-SiC (200 г/лSiC) | Нетермообработанное | 81,43 | 9,22 | 6,32 | 3,03 |
|  | Термообработанное | 81,31 | 9,92 | 5,71 | 3,06 |

На рис. 2в представлено поперечное сечение NiP-SiC покрытия. Из рис. 2 видно, что карбиды кремния распределены равномерно как по поверхности, так и по толщине покрытия. На поверхности покрытий трещины не наблюдались, но трещины были замечены между покрытием и подложкой. Толщина покрытий составляла примерно 30 мкм.

На рис. 3а представлена рентгенограмма композиционного NiP-SiC покрытия, содержащая два пика: широкий пик, характерный для аморфных материалов, и острый пик, соответствующий кремнию. Установлено, что после термической обработки при температуре 420°C в структуре NiP и композиционных NiP-SiC покрытий происходят значительные изменения: в матрице происходит выделение кристаллической фазы Ni3P (рис. 3б). При повышении температуры происходит выделение фосфора по границам зерен, что способствует образованию зон, обогащенных фосфором. Выделение фазы Ni3P происходит в зонах, содержащих фосфор в количестве, превышающем эвтектическую концентрацию 11 вес. %. Фаза Ni3P, главным образом, располагается по границам зерен, благодаря диффузионным процессам. При температуре 420°C атомы никеля легко мигрируют из зоны, обогащенной фосфором, вступают с ним во взаимодействие и образуют фазу Ni3P. Введение карбидов кремния в NiP покрытие не оказывает заметного влияния на образование фазы Ni3P.

Рис. 2 – Распределение карбидов кремния в NiP-SiC покрытиях:

(a) нетермообработанное; (б) термообработанное; (в) поперечный шлиф покрытия

Общий вид поверхности трения покрытий при непрерывном скольжении представлен на рис. 4. Поверхность трения представляет собой однородную полосу с бороздами, по краям которой наблюдаются продукты износа. Композиционные электролитические покрытия обладают высокой шероховатостью, размеры которой сопоставимы с высотой изношенного слоя при непрерывном скольжении, что ясно видно на поперечном сечении поверхности трения (рис. 4).

Рис. 3 – Рентгенограмма композиционного NiP-SiC покрытия: (а) в исходном состоянии, (б) после отжига

Рис. 4 – Общий вид поверхности трения NiP-SiC покрытий

Результаты металлографических исследований поверхности трения композиционных NiP-SiC покрытий представлены на рис. 5. На поверхности трения наблюдаются царапины темного цвета. Эти царапины и трещины параллельны направлению движения. Такой вид поверхности характерен для абразивно-окислительного изнашивания. Вид поверхности трения не зависит от количества внедренных карбидов кремния для композиционных NiP-SiC покрытий и примерно одинаков для покрытий до и после термической обработки.На поверхностях трения NiP-SiC покрытий (рис. 5б) также наблюдается множество мелких трещин, параллельных и перпендикулярных направлению трения. Детальное исследование поверхности трения в увеличенном масштабе (рис. 5в) показало наличие мест вырыва карбидов кремния с развитой системой микротрещин вокруг этих мест. Это наблюдение имело место для всех композиционных NiP-SiC покрытий после термической обработки.

Рис. 5 – Микроструктура поверхности трения нетермообработанных (а) и термообработанных (б, в) композиционных NiP-SiC покрытий

На поверхности трения покрытийбыло замеченообразование темных полос, но в большей мере это проявилось в случае NiP покрытий. Эти темные полосы параллельны направлению движения и их количество на термобработанномNiP покрытии увеличивается с увеличением длительности испытаний (рис. 6). После первых 100 циклов воздействий на поверхности трения наблюдается небольшое количество царапин, параллельных направлению движения.Исследования показали, что при увеличении числа циклов от 100 до 1 000 характер изнашивания изменяется с абразивного на абразивно-окислительный. Это подтверждается данными химического анализа (табл. 2). При исследовании поверхности трения после 100 циклов воздействий не было обнаружено хоть какого-либо наличия кислорода, однако после 1 000 и 15 000 циклов на поверхности трения в темных зонах кислород присутствует. На поверхности трения образуются оксидные пленки. Причем, формирование оксидных пленок на поверхности трения связано с увеличением количества циклов воздействий, независимо от того были ли образцы подвергнуты термической обработке или нет.

Рис. 6 – Эволюция образования оксидных пленок на поверхности трения NiPпокрытий: (а) 100 циклов, (б) 1000 циклов, (в) 15 000 циклов.

Таблица 2

Химический состав поверхностей трения покрытий

| Покрытие |  | Количество циклов воздействий | Химический состав |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Элемент, вес. % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ni | P | Si | C | O | Al |
| NiP | Нетермообработанное | 100 1000 15000 | 86,89 83,12 72,04 | 13,11 12,81 9,61 | – – – | – – – | – 4,07 17,05 | – – 1,30 |
|  | Термообработанное Продукты износа | 100 1000 15000 15000 | 87,21 82,17 68,17 62,78 | 12,79 11,76 9,57 8,03 | – – – – | – – – – | – 6,07 21,14 26,85 | – – 1,13 2,33 |
| NiP-SiC (80 г/л SiC) | Нетермообработанное Термообработанное Продукты износа | 15000 15000 15000 | 64,63 74,59 46,28 | 10,79 9,92 5,76 | 4,78 5,18 6,01 | 2,51 7,67 12,43 | 16,59 2,64 28,20 | 1,33 0,70 1,33 |
| NiP-SiC (200 г/л SiC) | Нетермообработанное Термообработанное Продукты износа | 15000 15000 15000 | 62,56 77,81 31,75 | 10,51 10,61 4,42 | 5,91 5,58 12,00 | 3,08 6,00 15,83 | 17,94 – 34,08 | 1,09 – 1,93 |

Сформированные оксидные пленки прочно связаны с поверхностью NiP покрытий и активно участвуют в процессе изнашивания материала.Из табл. 2 видно, что содержание кислорода на поверхности трения для всех нетермообработанных покрытий примерно одинаковое около 17%. Для термообработанных покрытий содержание кислорода на поверхности трения NiP покрытий без добавок примерно в 10 раз превышает содержание кислорода на поверхности трения композиционных NiP-SiC покрытий. Содержание кислорода на поверхности трения NiP покрытия также зависит от количества циклов воздействий. С увеличением числа циклов воздействий количество кислорода на поверхности трения NiP покрытий увеличивается. Распределение кислорода по всей площади контакта примерно одинаковое для всех типов композиционных NiP-SiC покрытий.

Химический анализ продуктов износа (табл. 2)показал, что помимо никеля и фосфора в них присутствуют кислород и алюминий. Можно предположить, что алюминий попал в продукты изнашивания из контртела – корундового шара. Количество кислорода и алюминия в продуктах изнашивания примерно одинаково для всех испытанных образцов. Из 
табл. 2 видно, что количество кислорода в продуктах изнашивания относительно выше, чем непосредственно на поверхностях трения. Несмотря на то, что на поверхности трения отожженных композиционных NiP-SiC покрытий кислород не был обнаружен, в продуктах изнашивания при трении этих покрытий кислород был обнаружен в достаточно больших количествах. Это свидетельствует о том, что в зоне фрикционного контакта происходят окислительные процессы и изнашивание имеет абразивно-окислительный характер. Кроме того, химический анализ продуктов изнашивания композиционных NiP-SiC покрытий показал, что продукты изнашивания покрытий, содержащих 200 г/л SiC, по сравнению с покрытиями, содержащими 80 г/л SiC, содержат вдвое больше кремния, что подтверждает предположение о блочном изнашивании материала с повышенным содержанием карбидов кремния.

Металлографическое исследование корундового шара показало, что на поверхности трения шара имеются многочисленные борозды и включения, а часть продуктов трения скопилась по краю поверхности контакта контртела (рис. 7а). Карбиды кремния процарапали шар и внедрились в поверхность контакта (рис. 7б). Химический анализ поверхности контртела, представленный в табл. 3, подтвердил перенос материала покрытий на поверхность корундового шара, причем как карбидов кремния SiC, так и материала покрытия NiP.

Рис. 7 – Микроструктура поверхности трения корундового шара: стрелка показывает направление движения при трении; 1 – включения

Таблица 3

Химический состав поверхности трения контртела

| Шар Al2O3 – покрытие NiP-SiC | Элемент, вес. % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | O | Ni | P | Si | C |
| Включения на поверхности трения шара | 8,55 | 27,05 | 50,50 | 7,78 | 2,95 | 3,17 |
| Поверхность трения | 19,61 | 28,65 | 34,33 | 7,38 | 4,92 | 5,11 |

Изнашивание NiP и композиционных NiP-SiC покрытий имеет абразивно-окислительный характер, причем абразивная составляющая изнашивания приводит к возрастающим потерям материала в процессе трения, а окислительная – к временной защите материала от изнашивания. Механизм изнашивания одинаков для композиционных NiP-SiC покрытий независимо от термической обработки. В случае NiP покрытий имеет место преимущественно окислительное изнашивание из-за наличия прочно связанных оксидных пленок на поверхности трения. Включения карбидов кремния увеличивают твердость покрытий, и одновременно препятствуют образованию оксидных пленок на поверхностях трения композиционных NiP-SiC покрытий. В этом случае на этих поверхностях трения были замечены только абразивные трещины. При изнашивании композиционных NiP-SiC покрытий происходит периодическое вырывание карбидов кремния с поверхности трения, и доля абразивного изнашивания увеличивается. При изнашивании NiP покрытий на поверхностях трения происходит периодическое формирование и разрушение оксидных пленок.

Заключение

Металлографические исследования и микрохиманализ поверхностей трения и продуктов изнашивания показали, что при непрерывном скольжении изнашивание покрытий имеет абразивно-окислительный характер: преимущественно-абразивный для композиционных NiP-SiC покрытий и преимущественно окислительный для NiP покрытий с усталостным разрушением оксидов никеля. Добавки карбида кремния, хотя и увеличивают твердость композиционных NiP-SiC покрытий, но препятствуют сцеплению оксидных пленок на поверхности трения. Установлено растрескивание матрицы NiP вокруг частиц карбида кремния при термообработке.

При изнашивании NiP покрытий, независимо от термической обработки, с увеличением числа циклов испытаний происходит формирование оксидных пленок на поверхности трения, которые прочно связываются с поверхностью трения и препятствуют интенсификации ее изнашивания.

Литература

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3–33.

2. Асланян И.Р., Шустер Л.Ш. Изнашивание электролитических NIP покрытий при трении скольжения. // Труды ВИАМ. 2015. № 3. С. 8.

3. Асланян И.Р., Шустер Л.Ш. Изнашивание электролитических NIP покрытий при фреттинг-коррозии. // Авиационные материалы и технологии. 2015. № 2 (35). С. 26–31.

4. Асланян И.Р., Шустер Л.Ш. Изнашивание электролитических NIP покрытий при фреттинге. // Авиационные материалы и технологии. 2015. № 3 (36). С. 38–43.