Формирование фаз Q(AI5Cu2Mg8Si6) –типа в процессе 
искусственного старения с сплавах системы Al-Mg-Si-Cu

Сбитнева С.В.1, Алексеев А.А.1, Колобнев Н.И. 1

admin@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Интерес к сплавам системы Al-Mg-Si-Cu связан с тем, что они обладают хорошим комплексом прочностных и коррозионных свойств, высокой технологической пластичностью и свариваемостью. Сплавы с добавкой 0,5-1,1% Cu, имеющие повышенный уровень прочности, применяют для изготовления элементов конструкции самолетов. К таким сплавам относятся 6013 и 1370. Сплав 1370 более легирован Si, Mg, Cu, чем сплав 6013.

Сочетание достаточной прочности, пластичности, высоких ресурсных характеристик в сплавах системы Al-Mg-Si-Cu создается а результате формирования после закалки и искусственного старения системы упрочняющих выделений, структура которых во многом остается дискуссионной. В сплавах системы Al-Mg-Si-Cu имеются две равновесные фазы: кубическая  (Mg2Si) – фаза (пространственная группа Fm3m типа CaF2 (а=0.639 нм)) и гексагональная Q (Al5Cu2Mg8Si6) – фаза (а=1.032 нм; с=0.405 нм).

Для исследования структуры упрочняющих выделений в сплавах этой системы на новом уровне помимо традиционных методов фазового анализа (рентгеноструктурный анализ, обычная светлопольная и темнопольная просвечивающая электронная микроскопия в сочетании с микродифракцией) используют современные методы исследования, включая просвечивающую электронную микроскопию высокого разрешения (ПЭМВР) в сочетании с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (ЭДРС), кольцевое сканирование темнопольного изображения (КСТИ) и терхмерную атомно-зондовую томографию (ТАЗТ).

На рис. 1 представлены результаты исследования указанными выше методами кристаллической структуры β''-фазы.

Рис. 1 – Примеры определения кристаллической структуры и химического состава 
выделений β'' – фазы в сплавах системы Al-Mg-Si-Cu различными методами: 
а, б – электронной микроскопии с использованием ПЭМ высокого разрешения; в – микродифракции; г – трехмерной атомно-зондовой томографии; д – минимизации свободной энергии; е – построения структурной модели положения атомов в решетке фазы

В литературе отсутствуют данные о том, при каких температурах и длительностях старения появляются выделения фаз с кристаллической ячейкой, сходной с ячейкой Q-фазы.

Цель работы детально изучить особенности кристаллической структуры выделений фазы Q-типа в сплавах системы Al-Mg-Si-Cu.

Наиболее полно фазовые превращения при старении можно представить в виде диаграмм фазовых превращений при старении (ДФПС). Авторами одной из работ была построена ДФПС сплава 6013 системы 
Al-Mg-Si-Cu (рис. 2).

Рис. 2 – Диаграмма фазовых превращений при старении сплава 6013

Заштрихованная область на ДФПС (рис.2) соответствует неопределенности: какая фазы - β' или Q'-зарождается раньше. Трудно зафиксировать момент растворения β''-фазы или начала образования β'-фазы, поэтому на ДФПС отсутствует соответствующая линия. Для исследования структуры выделений Q-фазы была уточнена ДФПС сплава 6013 (рис. 3) и нанесены температурно-временные области ее существования.

Рис. 3 – Уточненная диаграмма фазовых превращений при старении сплава 6013

Структура выделений Q-фазы изучена на промышленном листе толщиной 1.6 мм из сплава 6013 (Al – 0.83% Mg – 0.71% Si – 0.6% Cu), состаренного по режиму 230 °C, 32 часа.

В сплаве 6013 системы Al-Mg-Si-Cu дифракционные эффекты, связанные с фазами, образованными при старении, распределены в плоскостях типа 100Al* (рис.4). При точном выводе оси зоны дифрагированных пучков очень много. В этом случае интенсивность дифракционных эффектов мала. Поэтому картина дифракции представляет собой сплошные линии, что не позволяет провести структурные исследования.

Рис. 4 – Расположение плоскостей типа 100Al* в обратном пространстве,

содержащие дифракционные эффекты

При отклонении ориентировки образца от точного вывода оси зоны <100>Al количество дифрагированных пучков резко уменьшается и существенно увеличивается их интенсивность. При этом на электронограмме (рис. 5,а) появляется новая линия, которая формируется в результате пересечения одной из плоскостей семейства {100}Al со сферой Эвальда. На рис. 5,а приведена схема формирования новых линий. Идентификация частиц с их рефлексами проведена с применением метода перефокусировки, который позволяет по взаимному смещению изображений частиц судить о различиях в кристаллических решетках фаз.

1

1

4

1

1

3

3

3

2

2

4

4

2

2

2

3

3

3

2'''

2

4

4

2

4

Q

Q

Q

Q

Q

Q

200

000

220

2''

2'

020

а                                                                           б

Рис. 5 – Модель дифракции в случае отклонения оси образца от точной ориентировки оси зоны. (а) Схема образования линий с диффузными эффектами на электронограмме (б). Схема расположения рефлексов от фаз Q'-типа в обратном пространстве

Линза

Образец

дифракционная

апертурная диафрагма

картина

недофокусировка

перефокусировка

фокус

g

изображения

Данный метод основан на получении электронномикроскопических изображений в перефокусированном и недофокусированном положении (рис. 6). Частицам с разными периодами решетки на электронограммах соответствуют различные g, то есть разные рефлексы. Если периоды решетки близки, то близки и рефлексы, и в апертурную диафрагму попадут несколько рефлексов, принадлежащих различным фазам. Чтобы разделить их, необходима перефокусировка. При этом изображения частиц одного периода решетки будут смещаться вдоль собственного направления g.

Рис. 6 – Схема получения изображений в режиме перефокусировки и недофокусировки

Чтобы описать четыре экспериментально наблюдаемые системы рефлексов, логично предположить, что в сплаве после старения по режиму 230°C, 32 часа формируются четыре промежуточные фазы: Q1' с периодами a1=0.237 нм, c=0.405 нм; Q2' с периодами a2=0.453 нм, c=0.405 нм; Q3' с периодами a3=0.276 нм, c=0.405 нм; Q4' с периодами a4=0.384 нм, 
c=0.405 нм. Положение рефлексов этих фаз показано на схеме (рис. 5, б).

а                                                                                  б

в                                                                             г

Рис. 7 – Темнопольные изображения  частиц фаз Q –типа. (a) Частицы Q1'-фазы в ее рефлексах. (б) Частицы Q2'-фазы в ее рефлексах. (в) Частицы Q3'-фазы в ее рефлексах. (г) Частицы Q4'-фазы в ее рефлексах. Ось зоны <100>Al

Результаты темнопольных исследований показали, что частицы 
Q1'-фазы имеют форму стержней, ориентированных вдоль <100>Al 
(рис. 7,a); частицы Q2'-фазы (рис. 7, б), частицы Q3'-фазы (рис. 7, в) и частицы Q4'-фазы (рис. 7г) имеют форму реек, вытянутых вдоль направления [100]Al с габитусом {320}Al.

Исследование строения частиц фаз Q (Al5Cu2Mg8Si6)–типа высокоразрешающими методами

Основные результаты

Методами просвечивающей электронной микроскопии с использованием темнопольных методик в сплаве 6013, состаренном по режиму 230°C, 32 часа, установлено существование четырех фаз с кристаллической структурой, промежуточной между структурой пересыщенного твердого раствора и структурой равновесной Q – фазы (Al5Cu2Mg8Si6). Указанные фазы имеют гексагональную кристаллическую решетку со следующими периодами: Q1' с периодами a1=0.237 нм, 
c=0.405 нм; Q2' с периодами a2=0.453 нм, c=0.405 нм; Q3' с периодами a3=0.276 нм, c=0.405 нм; Q4' с периодами a4=0.384 нм, c=0.405 нм. Частицы неравновесных Q-фаз имеют форму стержней и реек. Установлено, что рейки имеют габитусы двух типов: {510}Al и {320}Al.

Уточнена диаграмма фазовых превращений при старении сплава 6013, на которой впервые нанесены температурно-временные области существования фаз Q-типа. Образование выделений Q-типа соответствует значительно более высоким температурам и длительностям, чем образование выделений β''- и β'-типа.