УДК: 539.388.1: 669.018.44: 669.295:669.017.165

Влияние  микроструктуры  и  фазового  состава  жаропрочных титановых  сплавов  на  скорость  роста  трещины  усталости

Influence  of  microstructure  and  phase  composition  of  heat 
resisting  titanium  alloys  on  the  fatigue  crack  growth  rate

Горбовец М.А.1,  Ночовная Н.А. 1, д.т.н.

Gorbovets M., Nochovnaya N. Ph.D.

lab33@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

Проведено исследование влияния структуры и фазового состава на скорость роста трещин усталости при комнатной и рабочей температуре для жаропрочных титановых сплавов ВИТ1 с глобулярной и пластинчато-глобулярной структурой и сплава ВТ41 с пластинчатой и глобулярно-пластинчатой структурой. Установлено влияние фазового состава и морфология структурных составляющих на СРТУ.

Ключевые слова:

Скорость роста трещины усталости, СРТУ, температура испытания,  жаропрочный титановый сплав, интерметаллидный сплав, пластинчатая структура, глобулярно-пластинчатая структура, глобулярная структура, ПЭМ, электронная микроскопия, структура.

Abstract:

Research of influence of structure and phase structure on the fatigue crack growth rate is conducted at room and working temperature for heat resisting VIT1 titanium alloys with globular and lamellar - globular structure and alloy ВТ41 with lamellar and globular - lamellar structure. Influence of phase structure and morphology of structural components on FCGR is established.

Keywords:

Fatigue crack growth rate, FCGR, testing temperature, heat resisting titanium alloy, intermetallic alloy, lamellar structure, globular - lamellar structure, globular structure, TEM, electron microscopy, structure.

Реферат:

Проведено исследование влияния структуры и фазового состава на скорость роста трещин усталости при комнатной и рабочей температурах для жаропрочных титановых сплавов: интерметаллидного «орто» сплава ВИТ1 и псеводо-α сплава ВТ41 с разным типом структуры. В рамках исследования был изучен фазовый состав и структура сплавов, проведены испытания на СРТУ при комнатной и рабочей температурах. Выявлено, что в интерметаллидном титановом «орто» сплаве ВИТ1 при комнатной температуре и 650°С «пластинчато-глобулярный» тип структуры с дисперсной пластинчатой морфологией интерметаллидной «орто» фазы характеризуется более низкими СРТУ, чем  «глобулярная» структура с менее дисперсной «орто» фазой. В псевдо-α- жаропрочном титановом сплаве ВТ41 при комнатной и рабочей температуре СРТУ для глобулярно-пластинчатой структуры выше, чем для пластинчатой за счет значительно более мелкого β зерна, а также наличия выделений дисперсных силицидов по межфазным границам и α2 фазы. Значительное уменьшение размера зерна, наличие силицидов по границам зерен, наличие в структуре α2 фазы снижает характеристики циклической трещиностойкости в жаропрочных титановых сплавах.

Введение

Для авиационных газотурбинных двигателей нового поколения требуются новые материалы с высокой жаропрочностью, удельной прочностью, повышенными усталостными характеристиками и сопротивлением распространению трещин усталости, высокой стабильностью механических и служебных свойств [1–3]. Один из путей повышения удельных характеристик авиационных газотурбинных двигателей – замена тяжелых ступеней ротора  из сплавов на железно-никелевой основе на титановые и интерметаллидные. Для этого необходимо повышение служебных характеристик титановых сплавов, что заставляет разработчиков идти по пути совершенствования композиций титановых сплавов, технологии изготовления полуфабрикатов, термической обработки, выполнять поиск оптимальных сочетаний типа, параметров структуры и комплекса механических свойств применительно к условиям эксплуатации дисков КВД [2, 3].

Для материалов ротора компрессора особое  значение имеет исследование сопротивления циклическим нагрузкам, скорости роста трещины усталости (СРТУ) и определение соответствующих характеристик [4,5]. СРТУ характеризует главным образом надежность материала, его возможность сохранять работоспособность в условиях имеющегося повреждения в виде трещины усталости некоторого размера [6].

Структура и фазовый состав титановых сплавов оказывает влияние на механические свойства и распространение трещин усталости [7–15]. Исследователями в работе [8] показано, что на 1 стадии роста трещины влияние структуры существенно, причем для пластинчатой структуры результаты несколько выше, чем у глобулярно-пластинчатой. В тоже время при переходе ко второй стадии роста трещины при положительных коэффициентах асимметрии цикла влияние структуры практически нивелируется.

В работах [10–12, 15–17] для интерметаллидных титановых сплавов на основе системы Ti-Al-Nb показано существенное влияние на механические свойства и СРТУ переход от пластинчато-глобулярной структуры к глобулярной. В работе [14, 18] отмечено, что для псевдо-- титановых сплавов структура также оказывает заметное влияние на механические характеристики.

Объекты и методы исследований

Для исследования были выбраны дисковые заготовки из новых перспективных жаропрочных сплавов разных классов: псевдо-α  титанового сплава ВТ41 и интерметаллидного «орто» сплава ВИТ1. Заготовки были получены для каждого сплава с двумя типами структуры: ВТ41 с пластинчатой и глобулярно-пластинчатой структурой, а ВИТ1 с глобулярной и пластинчато-глобулярной структурой.

Металлографическое исследование проводили методами оптической и просвечивающей электронной микроскопии. Оптический анализ микроструктуры проведен на травленых микрошлифах с применением микроскопа VERSAMET. Для исследования структуры на тонких фольгах использовали просвечивающий электронный микроскоп JEM-200-CX.

Для испытаний на СРТУ были изготовлены компактные «СТ» образцы. Испытания проводились в соответствии с ASTM E647.

Обсуждение результатов

ВИТ1

Для получения двух различных типов структур дисковые заготовки были разделены на две партии и подвергнуты двум видам термической обработки. При термообработке (ТО №1) - нагрев до температуры 8500С, с длительной выдержкой. с последующим охлаждение на воздухе получена однородная макроструктура 1-2 балла по 10 балльной шкале ФГУП «ВИАМ». Фон макроструктуры матовый. В продольном направлении видны волокна, ориентированные вдоль направления течения металла при штамповке. Полученная макроструктура относится к глобулярному типу (рис. 1); Стандартная упрочняющая термическая обработка (ТО №2) обеспечивает получение рекристаллизованной макроструктуры 3–4 балла по 10 балльной шкале ФГУП «ВИАМ». В продольном направлении заготовки сохраняется ориентация зерен в направлении течения металла. Полученная макроструктура является пластинчато- глобулярной (рис. 2).

а							б

Рис. 1 – Микроструктура заготовок ВИТ1 после термообработки по режиму 1, а – ×200; б – ×1500

Были проведены электронномикроскопические исследования структуры сплава ВИТ1. Структура, полученная при изучении образца после ТО №1, имеет «глобулярный» вид с размером «глобуля» от 0,5 до 6мкм (рис. 3 а, б). Под «глобулем» в данном случае нужно понимать кристаллографически разориентированные участки орто-фазы в 
β-превращенном зерне. Дифракционная картина от участка с такой структурой соответствует ОЦК-матрице (рис. 5), которая, по-видимому, представляет собой твердый раствор на основе интерметаллида Ti2AlNb с ромбической структурой. Кроме того, наблюдаются отдельные крупные частицы (1–1,5мкм) (рис. 4 а, б), имеющие упорядоченное внутреннее строение. Дифракционные исследования этих частиц показали, что они имеют решетку с отличным от орто -фазы периодом, об упорядочении свидетельствует наличие на электронограммах сверхструктурных рефлексов (рис. 5). Наблюдаемое упорядоченное состояние с кубической решеткой соответствует, по-видимому, упорядочению β-фазы по типу В2 [19].

а 						б

Рис. 2 – Микроструктура заготовок ВИТ1 после термообработки по режиму 2, а – ×200; б – ×1500

«Глобули»

«Глобули»

а						б

Рис. 3 – Светлопольное изображение «глобулярной» структуры образца, термообработанного по режиму № 1

а				 			б

Рис. 4 – Светлопольное изображение частиц, имеющих упорядоченное 
внутреннее строение

000

а				б				в

Рис. 5 – Дифракционные исследования внутреннего строения частиц и соответствующие электронограммы (ТО №1): а) светлопольное изображение; 
б) темнопольное изображение в сверхструктурнгом рефлексе; в) темнопольное изображение в рефлексе матрицы

Термообработка по режиму № 2 приводит к образованию структуры подобной режиму №1, но участки твердого раствора на основе интерметаллида Ti2AlNb с ромбической структурой имеют «пластинчатый» вид и состоят из дисперсных кристаллографически разориентированных вытянутых пластин с размером в поперечнике от 
0,2–0,5 мкм (рис. 7 а, б). Эти участки соседствуют с монолитными 
β-превращенными зернами, внутри которых наблюдаются отдельные двойники (рис. 6 а, б).

а						б

Рис. 6 – Светлопольное изображение структуры образца, термообработанного по режиму №2

000

100

а                                                                            б

Рис. 7 – Дифракционные исследования участка структуры с кристаллографически разориентированными пластинами с соответствующей электронограммой (ТО №2): 
а) темнопольное изображение в рефлексе матрицы; б) темнопольное изображение в сверхструктурнгом рефлексе

Таким образом, орто-фаза в β-превращенном зерне для ТО №2 более дисперсна, чем для ТО №1 и имеет пластинчатую морфологию. Интерметаллидная фаза В2 после термообработки №2 представляет собой включения размером до 2,5мкм и также как при ТО №1 имеет внутреннее строение (рис. 8).

Кроме того, в структуре образцов с ТО №1 и ТО №2 присутствуют включения, которые являются частицами силицидов (рис. 9) неизвестного состава и выделяются в виде локальных скоплений в различных участках структуры. Их состав и кристаллографическое строение требуют дополнительного изучения.

000

Рис. 8 – Дифракционные исследования внутреннего строения частиц и соответствующая электронограмма (ТО №2), темнопольное изображение в сверхструктурнгом рефлексе

Рис. 9 – Светлопольное изображение участка структуры со скоплением силицидов

Фазовый состав представлен для ТО №1 и ТО №2– «орто-фаза» (35%), -фаза (60%), α2- фаза (5%), силициды (1%).

Испытания на СРТУ показали (рис. 10), что при температуре 20°С линейные участки практически параллельны в достаточно коротком интервале ΔК, при этом для глобулярной микроструктуры СРТУ несколько выше (почти в два раза), чем для пластинчато-глобулярной микроструктуры.

Рис. 10 – Результаты испытаний на СРТУ сплава ВИТ1. 1, 2, 3 – для глобулярной структуры, 4, 5, 6 – для пластинчато-глобулярной при Т=20, 600 и 650°С соответственно.

Реализация в интервале относительно низких значений ΔК =10÷13,5 [МПа∙мм1/2] обусловлена присутствием в структуре мало пластичной  «альфа-2»-фазы которая может служить источником концентрации напряжений на границах первичных зерен или субзерен. При повышении температуры испытаний до 600°С образцы с пластинчато-глобулярной -структурой  в интервале ΔК=10–20 МПа м1/2 также имеют меньшие значения СРТУ, чем с глобулярной микроструктурой, однако при значениях ΔК > 20 МПа м1/2  преимущества глобулярной- микроструктуры по значениям СРТУ более значительны, т.к. при этой температуре тангенс угла наклона линейного участка для пластинчато-глобулярной микроструктуры в 2 раза больше. Испытания при температуре 650°С показали, что линейный участок для глобулярной структуры заканчивается в области несколько более низких значений КИН (на 30%), при этом тангенс угла наклона в 1,5 больше, образцы с пластинчато-глобулярной-микроструктурой также имеют более низкие СРТУ при значениях 
ΔК>20 МПа м1/2, чем у образцов со глобулярной- структурой, что является несколько странным. По видимому, такая зависимость в значениях СРТУ для пластинчато-глобулярной структуры возможно обусловлена двумя факторами – уменьшением влияния «альфа-2»-фазы как концентратора напряжений за счет релаксации напряжений при  повышенной температуре и  возможным исчезновением ее в структуре при этой температуре. Последнее предположение могло бы подтвердиться  идентификацией этой фазы при температуре испытаний.

ВТ41

Для исследований сплава ВТ41 были получены полуфабрикаты (поковки) с различным типом структуры, изготовленные из одного слитка. Для получения поковок слиток ковали при температурах -области на пруток диаметром 140 мм.

Для получения поковок с мелкозернистой глобулярно-пластинчатой структурой использовались следующие технологические параметры изготовления дисковых заготовок: двукратная всесторонняя ковка при температуре 980°С (верхняя часть (+)-области), механическая обработка поверхности заготовки, однократная осадка на 80% (на размер 
320×22 мм) при температуре 990°С, и термической обработки - двухступенчатый отжиг (1000°С – 2 часа, воздух; 620°С – 6 часов, воздух).

Для получения поковок с пластинчатой структурой выбраны следующие технологические параметры изготовления: двукратная осадка на 35% и 80% (до размера 360×25 мм) при температуре 1075°С (нижняя часть -области), и термической обработки – одноступенчатый отжиг (950°С – 2 часа, воздух), режим которого обеспечивает достаточную величину пластичности сплава ВТ41 [14].

По выбранным режимам изготовлены две дисковые заготовки из сплава ВТ41 и исследована их микроструктура. Проведенные исследования подтвердили, что первый технологический процесс обеспечил получение заготовки с глобулярно-пластинчатой структурой, а второй – заготовки с пластинчатой структурой. Различие структуры и режимов термической обработки обусловило различие в фазовом составе материала.

Сплав ВТ41 с пластинчатой микроструктурой после одноступенчатого отжига имеет следующий фазовый состав: -фаза, 
-фаза, "высокотемпературные" силициды титана TixSiy (рис. 11, а). После (+)-деформации и двойного отжига фазовый состав сплава усложняется, в материале присутствуют: первичная -фаза, вторичная -фаза, -фаза, "низкотемпературные" комплексные силициды типа Ti(Zr)xSiy, выделяющиеся по межфазным границам, 2-фаза (Ti3Al), выделяющаяся в первичной -фазе и вторичной -фазе и имеющая с ней антифазные границы (рис. 11 б, в). Микроструктура полуфабрикатов в отожженном состоянии приведена на рисунке 12.

После деформации в -области и отжига структура материала представлена крупными -зернами (размером 500–2000 мкм), вытянутыми вдоль направления течения металла (рис. 12 а, б). Внутризеренная структура - пластинчатая, представлена пластинами -фазы с толщиной до 5 мкм, сгруппированными в колонии (рис. 12 в, г). После деформации в (+)-области и двойного отжига микроструктура материала глобулярно-пластинчатая, мелкозернистая, размер условного -зерна составляет 
15–25 мкм. Микроструктура материала представлена -фазой с различной морфологией выделения - глобулярные частицы, составляют до 35%. Основную долю в структуре составляет вторичная пластинчатая -фаза, с толщиной частиц от 1 до 3 мкм, сгруппированных в небольшие колонии внутри -зерна.

| а |  |
| --- | --- |
| б |  |
| в |  |

Рис. 11 – Микроструктура сплава ВТ41 (просвечивающая электронная микроскопия): 
а – темнопольное изображение силицидов в сверхструктурном свете в материале после  -деформации и одноступенчатого отжига; б – темнопольное изображение силицидов в сверхструктурном свете в материале после (+)-деформации и одноступенчатого отжига; в – темнопольное изображение 2-фазы в сверхструктурном свете в материале после деформации в (+)-области и двойного отжига (стрелкой указано апертурное положение диафрагмы при получении изображения)

|  | а |  | б |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в |  | г |

Рис. 12 – Микроструктура поковок в отожженном состоянии из сплава ВТ41 в радиальном сечении (оптическая микроскопия):

а, б – пластинчатая структура, полученная после деформации в -области и одноступенчатого отжига; в, г – глобулярно-пластинчатая структура, полученная после деформации в (+)-области и двойного отжига.

По результатам испытаний на СРТУ (рис. 13) было определено, что при температуре 20°С и R=0,1 линейные участки для глобулярно-пластинчатой и пластинчатой структур начинаются при близких значениях ΔК, однако СРТУ для пластинчатой структуры на половину порядка ниже. Интервал ΔК линейного участка в два раза больше у пластинчатой структуры. В целом, линейный участок для пластинчатой структуры находится в области более высоких (в 1,5 раза) значений КИН. При ΔК, соответствующем окончанию линейного участка глобулярно-пластинчатой структуры, СРТУ для пластинчатой структуры ниже на два порядка. Тангенс угла наклона у пластинчатой структуры в 1,42 меньше, чем у глобулярно-пластинчатой.

Рис. 13 – Результаты испытаний на СРТУ сплава ВТ41. 1, 2 – для глобулярно-пластинчатой структуры, 3, 4 – для пластинчатой структуры при Т=20 и 600°С соответственно.

При температуре 600°С интервалы ΔК для обеих типов структур близки (разница 18%), но линейный участок для пластинчатой структуры находиться в области несколько более высоких (на 30%) значений ΔК. Для пластинчатой структуры СРТУ ниже приблизительно на половину порядка. Тангенс угла наклона для пластинчатой структуры в 1,45 раза меньше, чем для глобулярно-пластинчатой.

Сплав ВТ41 с пластинчатой структурой при температурах испытания 20 и 600°С характеризуется более низкой скоростью роста трещины усталости, при более высоких значениях ΔК чем сплав ВТ41 с глобулярно-пластинчатой структурой. Тангенс угла наклона у пластинчатой структуры в 1,45 раза меньше, чем у глобулярно-пластинчатой. Преимущество пластинчатой структуры наиболее значительно при комнатной температуре. Разность величин скорости роста трещины усталости материала с двумя типами структуры обусловлена в первую очередь различием размеров -зерна. Увеличению скорости роста трещины усталости материала с глобулярно-пластинчатой структурой способствуют дисперсные выделения силицидов по межфазным границам, образованные в результате двойного отжига, а также наличие фазы Ti3Al. При температуре испытаний 600°С происходит разупрочнение -твердого раствора, сопровождающееся повышением пластичности для материала с глобулярно-пластинчатой структурой. Это приводит к уменьшению разности величин СРТУ сплава ВТ41 с различными типами структур при высокой температуре.

Выводы

- В интерметаллидном титановом «орто» сплаве ВИТ1 при комнатной температуре и 650°С «пластинчато-глобулярный» тип структуры с дисперсной пластинчатой морфологией интерметаллидной «орто» фазы характеризуется более низкими СРТУ, чем  «глобулярная» структура с менее дисперсной «орто» фазой.

- В псевдо-α- жаропрочном титановом сплаве ВТ41 при комнатной и рабочей температуре СРТУ для глобулярно-пластинчатой структуры выше, чем для пластинчатой за счет значительно более мелкого β зерна, а также наличия выделений дисперсных силицидов по межфазным границам и α2 фазы.

- Значительное уменьшение размера зерна, наличие силицидов по границам зерен, наличие в структуре α2 фазы снижает характеристики циклической трещиностойкости в жаропрочных титановых сплавах.

Литература

- Каблов Е.Н. России нужны материалы нового поколения //Редкие земли. 2014. №3. С. 813.

- Каблов Е.Н. Современные материалы – основа инновационной модернизации России //Металлы Евразии. 2012. №3. С. 10–15.

- Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. №3. С. 2–14.

- Проходцева Л.В., Ерасов В.С., Лаврова О.Ю., Лавров А.В. Влияние формы цикла на усталостные свойства и микростроение изломов титанового сплава ВТ3-1. //Авиационные материалы и технологии. 2012. №2. С. 54–59.

- Туманов Н.В., Портер А.М., Лаврентьева М.А., Черкасова С.А. и др. Многомасштабная комплексная фрактодиагностика разрушения дисков компрессора авиадвигателей //Вестник СГАУ. 2010. №4. С. 98–111.

- Скляров Н.М. Работоспособность как критерий качества конструкционных авиационных материалов /В сб. Авиационные материалы на рубеже ХХ-ХХI веков: Науч.-технич. сб. М.: ВИАМ. 1994. 
С. 576–583.

- Терентьев В.Ф. Усталость металлических материалов. М.: Наука, 2003. С. 141–149.

- Oberwinkler B. Modeling the fatigue crack growth behavior of Ti-6Al-4V by considering grain size and stress ratio // Materials Science and Engineering A. 2011. V.528. P. 5983–5992.

- Robinson J. L. The Effects of Load Ratio, Interstitial Content, and Grain Size on Low-Stress Fatigue-Crack Propagation in a- Titanium / Robinson J. L., Beevers C. J. // Metal Sience Journal, 1973. – Vol. 7. – P. 153–159.

- Kumpfert J. Intermetallic Alloys Based on Orthorhombic Titanium Aluminide //Advanced Engineering Materials. 2001. V. 3. №11. Р. 851–864.

- Ночовная Н.А., Иванов В.И., Алексеев Е.Б., Кочетков А.С. Пути оптимизации эксплуатационных свойств сплавов на основе интерметаллидов титана //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 196–206.

- S. Lutjering. Effect microstructure on the tensile and fatigue behavior of Ti-22Al-25 Nb in air and vacuum. University of Daiton, OH, USA (1998), 185

- Singh V., Singh N., Sai Srinadh K. Role of Ti3Al/silicides on tensile properties of Timetal 834 at various temperatures //Bull. Mater. Sci. 2007. V. 30. №6. Р. 596–600.

- Кашапов О.С., Павлова Т.В. Исследование влияния параметров структуры полуфабрикатов из сплава ВТ41 на механические свойства // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2015. № 2. 
С. 138-145

- Ночовная Н.А., Иванов В.И. Интерметаллиды на основе титана (Анализ состояния вопроса) //Титан. 2007. №1. С. 44–48.

- Горбовец М.А., Беляев М.С., Ходинев И.А. Влияние эксплуатационной температуры на скорость роста трещины усталости в интерметаллидном титановом сплаве // Авиационные материалы и технологии. 2013. №3. С. 13–15

- Горбовец М.А., Беляев М.С., Иванов В.И., Ходинев И.А. Скорость роста трещины усталости в жаропрочном интерметаллидном титановом сплаве ВИТ1 в зависимости от структуры // Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России. 2014. № 4 (124). С. 52–57

- Кашапов О.С., Павлова Т.В., Истракова А.Р., Калашников В.С. Повышение прочностных характеристик жаропрочных псевдо-α-титановых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №S5. С. 73–80

- Попов А.А., Россина Н.Г., Попова М.А., Волков А.В. Процессы упорядочения в жаропрочных титановых сплавах //Титан. 2011. №1. 
С. 36–42.