УДК 669.715

Влияние  термообработки  на  структуру  и  упрочнение эвтектических сплавов  на  основе  системы  Al–Ca  с  добавкой  скандия

Наумова Е.А.1,  к.т.н.; Белов Н.А.2, д.т.н

Naumova Eugeniya Aleksandrovna, Belov Nikolay Aleksandrovich

jan73@mail.ru, nikolay-belov@yandex.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана

2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Аннотация:

Исследованы изменения структуры и свойств сплавов Al–7,6 %Ca и Al–7,6 %Ca-0,3%Sс при отжиге. Отдельно рассмотрено влияние формоизменения эвтектических интерметаллидов на изменение твердости и влияние выделяющихся в процессе распада алюминиевого твердого раствора  наноразмерных частиц фазы Al3Sc. Распад алюминиевого твердого раствора исследован непосредственно в процессе нагрева в колонне электронного микроскопа.

Ключевые слова:

система Al–Ca–Sc, наночастицы Al3Sc,  термообработка, фрагментация, сфероидизация, эвтектика,  упрочнение.

Abstract:

It was investigated the changes in the structure and properties of the alloys Al-7,6% Cu and Al-7,6% Ca-0,3% Sc during annealing. Separately considered the influence of  changes in eutectic intermetallic compounds to changes in hardness and the impact of   nanoparticles Al3Sc in the process of disintegration  of the solid solution of aluminum. The disintegration of the aluminum solid solution studied directly in the heating process in the column of an electron microscope.

Key words:

Al-Ca-Sc, nanoparticles Al3Sc, heat treatment, fragmentation, spheroidization, eutectic,  hardening.

Введение

Самые распространенные литейные алюминиевые сплавы, силумины, последние годы уже не удовлетворяют изготовителей современной техники по показателям прочности. Начиная с 90-х годов 20-го века, металловедами были исследованы новые литейные сплавы эвтектического типа [1–7] на основе систем Al-Ni [1], Al-Ce [2], Al-Ce-Ni [4], Al-Ce-Cu [5,6], Al-Ni-Fe [7] и другие. Основное отличие всех этих эвтектических структур от алюминиево-кремниевой эвтектики в большей степени дисперсности в литом состоянии [1–7]. Это обеспечивает благоприятное сочетание различных свойств. Почти все избыточные фазы в алюминиевых сплавах являются хрупкими, поэтому они снижают показатели пластичности, вязкости разрушения, сопротивления усталости и других структурно чувствительных свойств. Степень их вредного влияния в значительной мере зависит от морфологии. Наиболее предпочтительной формой является глобулярная, но поскольку получить такую форму частиц в литом состоянии удается очень редко, используют сфероидизирующую термообработку. В большинстве случаев она совмещена с гомогенизациноным отжигом [8–10]. Интенсивность процессов фрагментации эвтектических непрерывных кристаллов и последующей сфероидизации зависит от дисперсности литой структуры: чем меньше размер ветвей кристаллов избыточной фазы внутри эвтектической колонии, тем быстрее будут проходить эти процессы [1–7, 10]. В этой работе мы рассматриваем сплавы на основе эвтектики (Al)+Al4Ca ((Al) – твердый раствор на основе алюминия), легированные скандием. Преимущества легирования алюминиевых сплавов кальцием подробно описаны в работах [11–13]. Кальций образует с алюминием очень дисперсную эвтектику, способную легко  фрагментировать при нагреве, это не дорогой компонент, способный облегчить алюминиевые сплавы и улучшить их коррозионные свойства [11, 14]. Скандий – эффективный упрочнитель  алюминиевых сплавов, в основном, деформируемых [15–17].  Значительный прирост прочности обеспечивают наноразмерные частицы фазы Al3Sc (LI2), которые выделяются при распаде  твердого раствора (Al).

Целью работы является исследование изменений параметров всех структурных составляющих и, соответственно, свойств  сплавов системы Al-Ca, легированных 0,3%Sc  в  процессе отжига:

– Исследование формоизменения  эвтектических интерметаллидов Al4Ca;

– Исследование изменений тонкой структуры в процессе дисперсионного твердения при распаде алюминиевого твердого раствора.

Экспериментальные методики

Для экспериментального изучения были приготовлены сплавы двух составов: двойной эвтектический сплав Al-7,6%Ca (1), сплав-эталон 
Al-0,3%Sc (2) и сплав Al-7,6%Ca-0,3%Sc (3). Плавку осуществляли в индукционной печи фирмы РЭЛТЕК. Сплавы готовили на основе алюминия А99. Разливку осуществляли в графитовую форму при температуре 730–740°С, получая плоские отливки с размерами 15×30×180 мм (скорость охлаждения при кристаллизации около 10 К/с).

Термообработку отливок проводили в муфельных электрических печах SNOL 8,2/1100 (отжиг) и SNOL 58/350 (старение) с точностью поддержания температуры около 5 К.

Микроструктуру литых и термообработанных образцов изучали на оптическом микроскоп Olympus GX51 (ОМ), сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA 3 (СЭМ) и просвечивающем электронном микроскопе  JEM-2100 (ПЭМ). Для приготовления шлифов применяли как механическую, так и электролитическую полировку.

Твердость по Бринеллю определяли в соответствии с ГОСТ 9012-59 на твердомере DuraVision-20/200/250 при следующих параметрах: шарик – 5 мм, нагрузка – 250 кг, время выдержки – 30 с.

Результаты и их обсуждение

Согласно данным [18] и нашим расчетам в программе Thermo-Calc [12],  в системе Al–Ca эвтектика L(Al)+Al4Ca кристаллизуется при 7,6% Ca и 617°C (Рис.1а). В тройной системе  Al–Ca–Sc кальций снижает растворимость скандия в (Al) до 0,2% (рис.1б) [12]. Однако в условиях неравновесной кристаллизации происходит сдвиг фазовых границ 
(см. пунктир на рис.1, б), поэтому для экспериментального сплава была выбрана концентрация 0,3%Sc.

а                                                             б

Рис. 1 – Участки диаграмм состояния в области, богатой алюминием: а) диаграмма состояния Al–Ca: б) диаграмма состояния Al–Ca–Sc.

Структура сплава Al-7,6%Ca в литом состоянии полностью состоит из дисперсной эвтектики (Al)+A4Ca (рис. 2, а). По строению она напоминает ледебурит в чугунах – каркас из фазы A4Ca, сквозь который «прорастают» дендриты (Al) (рис. 2, б). В процессе нагрева при температурах от 450⁰С до 600°С с интервалом 50°С и выдержкой на каждой ступени по 3 часа, каркас из A4Ca дробится на фрагменты  с размерами порядка 0,5–2,5 мкм (начиная с температуры около 500°С), затем эти фрагменты округляются (550°С) и при температуре 600°С приобретают размеры порядка 3–5 мкм. Твердость при этом закономерно снижается (таблица 1).

а                                          б                                                 в

Рис. 2 – Микроструктура сплава Al-7,6%Ca: а – литое состояние,ОМ,×1000; б – литое состояние, СЭМ, ×7000; в – после отжига при 600°С,  ОМ, ×1000.

Добавка скандия не меняет вид литой структуры, весь скандий входит в твердый раствор, а структура эвтектики остается подобной структуре эвтектики в двойных сплавах. При нагреве фрагментация проходит так же, как и в двойных сплавах: начинается при 500°С , после 550°С частицы имеют округлую форму с размерами порядка 0,5–3,0 мкм, а после 600°С их размер достигает 3–5 мкм.

Рис. 3 – Микроструктура сплава Al-7,6%Ca-0,3%Sc: а – литое состояние, СЭМ, ×1000; 
б – после отжига при 600°С,  СЭМ, ×1000

Таблица 1

Твердость сплава Al-7.6%Ca после разных режимов отжига

| Термообработка | HBW 5/250 |
| --- | --- |
| Литое состояние | 95,16 |
| 450С, 3ч (Т45) | 90,61 |
| Т45+500С, 3ч (Т50) | 79,66 |
| Т50+550С, 3ч (Т55) | 71,45 |
| Т55+600С, 3ч (Т60) | 60,08 |

Нами проведен эксперимент по изучению тонкой структуры базового модельного сплава Al-7.6Ca-0.3Sc (рис. 4) в процессе отжига в колоне просвечивающего электронного микроскопа. Нагревали фольгу от 300 до 450°С с интервалом 50°С  и выдержкой на каждой ступени 3 часа. Изображения получали в светлом и темном поле. Температура 300°С  соответствует максимальному упрочнению. Частицы фазы  LI2 выделяются внутри (Al) и на межфазных границах (Al)/Al4Ca, их средний размер не превышает 5 нм, но у межфазных границ они несколько крупнее. При повышении температуры до 350°С частицы LI2 внутри дендритов (Al) увеличиваются в размерах, но остаются более мелкими по сравнению с частицами на межфазных границах. Нагрев при 400°С приводит к дальнейшему увеличению частиц фазы LI2, но практически исчезают частицы на межфазных поверхностях, поскольку эвтектическая фаза Al4Ca начинает растворяться. В светлом поле когерентные частицы LI2 можно увидеть за счет контраста (контраст «кофейного зерна»), вызванного напряжениями из-за пластической деформации  частицами алюминиевой матрицы. Этот контраст становится особенно заметным при нагреве до 450°С, когда размер частиц может достигать 50 нм (рис. 4).

На рисунке 5 представлены зависимости твердости сплава-эталона Al-0,3%Sc и сплава Al-7,6%Ca-0,3%Sc от температуры нагрева. В обоих случаях максимальная твердость достигается при 300–350°С, что соответствует максимальной плотности выделений фазы Al3Sc (LI2) 
(рис. 4). Дальнейшее снижение твердости связано с укрупнением этих частиц и фрагментацией эвтектической фазы Al4Ca.

300°С                       350°С                          400°С                         450°С

Рис. 4 – Изменение тонкой структуры сплава Al-7,6%Ca-0,3%Sc в процессе отжига в колонне просвечивающего электронного микроскопа

Рис. 5 – Упрочнение экспериментальных сплавов, содержащих 0,3%Sc,  
в процессе дисперсионного твердения

Выводы

- Изучено влияние температуры отжига в диапазоне от 450 до 600°С на структуру экспериментальных сплавов Al-7,6%Ca и  Al-7,6%Ca-0.3%Sc на основе эвтектики (Al)+Al4Ca. Установлено, что начиная с 500°С происходит фрагментация эвтектических включений фазы Al4Ca, а с ростом температуры сфероидизация и укрупнение этих включений. В результате закономерно снижается твердость.

- Исследована тонкая структура модельного сплава Al-7.6Ca-0.3Sc, нагреваемого в колонне электронного микроскопа. Определены размеры структурных составляющих и их изменение в процессе температурного воздействия. Средний размер элементов каркаса фазы Al4Ca в эвтектике (Al)+Al4Ca в литом состоянии порядка 0,5–2,5 мкм, дендриты (Al) – порядка 0,5–1,5 мкм. В процессе нагрева до 600°С каркас из Al4Ca дробится на округлые фрагменты, размер которых увеличивается примерно до 3–5 мкм. При распаде алюминиевого твердого раствора с выделением частиц фазы Al3Sc, их размер в состоянии максимального упрочнения при температуре 300°С составляет около 5 нм, а при температуре 450°С их размер увеличивается до 50 нм, что приводит к разупрочнению сплавов. Показано, что размер выделений Al3Sc на границах с частицами фазы Al4Ca значительно больше, чем внутри дендритных ячеек (Al).

Литература

- Белов Н.А.,  Золоторевский В.С. «Литейные сплавы на основе алюминиево-никелевой эвтектики (никалины) как возможная альтернатива силуминам» // Цветные металлы, №2, 2003, С. 99–105.

- Белов Н.А. «Фазовый состав промышленных и перспективных алюминиевых сплавов»,- М.: Издательский Дом МИСиС, 2010, 511 с.

- Белов Н.А., Щербаков М.В., Белов В.Д. «О технологичности высокопрочного экономнолегированного никалина АЦ6Н0,5Ж при литье, прокатке и сварке» // Цветные металлы, 2011, №12 , С. 94–98 .

- Belov, N.A., Naumova E.A., and Eskin, D.G. «Casting alloys of the Al-Ce-Ni System: Microstructural Approach to Alloy Design» // Mater. Sci. Eng. A, 1999, Vol.271, P. 134–142.

- Белов Н.А., Хван А.В. «Структура и механические свойства эвтектических композитов на основе системы Al-Ce-Cu», Цветные металлы,  №2, 2007, С. 91–96.

- Belov N.A., Khvan A.V. “The ternary Al-Ce-Cu phase diagram in the Al-rich corner”, Acta Materilia, 2007, vol.55, p. 5473–5482.

- Н.А.Белов, В.С.Золоторевский, Д.В.Лузгин  «Влияние термообработки на морфологию железосодержащих фаз в алюминиевых сплавах Перспективные материалы»,  №3, 1997 г.,  С. 76–86

- Алюминий. Свойства и физическое металловедение: Справоч. изд. Энтони У.У., Элиот Ф.Р., Болл М.Д. / под ред. Дж.Е.Хэтча Пер.с англ. М., Металлургия, 1989, 324 с.

- Золоторевский В.С., Белов Н.А. «Металловедение литейных алюминиевых сплавов»,- М.: МИСиС, 2005, 376 с.

- Белов Н.А., Золоторевский В.С. «Курс лекций Алюминиевые сплавы: металловедение, применение», стандарты. – 120 с.

- Ильенко В.М. Кандидатская диссертация.: МИСиС, 1985

- Наумова Е.А, Белов Н.А., Базлова Т.А. «Эвтектические сплавы на основе системы Al–Ca с добавкой скандия как возможная альтернатива термически упрочняемых силуминам», Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, №5, С. 30–36.

- N. Kono, Y. Tsuchida, S. Muromachi and H. Watanabe, Study of the Al-Ca-Zn Ternary Phase Diagram, Light Metals, Vol. 35, 1985, pp.574-580.

- A.F. Messing, M.D. Adams and R.K. Steunenberg, Contribution to the Phase Diagram Calcium-Zinc, Transactions of the ASM., Vol. 56, 1963, pp. 345–350.

- Toropova L.S., Eskin D.G., Kharakterova M.L., Dobatkina T.V. Advanced Aluminum Alloys Containing Scandium: Structure and Properties. – Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers. 1998. – 175 p.

- E.A. Marquis, D.N. Seidman, Nanoscale structural evolution of Al3Sc precipitates in Al (Sc) alloys, Acta mater. 49 (2001) 1909–1919.

- S. Costa, H. Puga, J. Barbosa, A.M.P. Pinto, The effect of Sc additions on the  microstructure and  age  hardening behaviour of as cast  Al–Sc alloys, Materials and Design 42 (2012) 347–352.

- Мондольфо Л.Ф. «Структура и свойства сплавов»/ Пер. с англ. – М.: Металлургия, 1979. – 640 с.