Современные методы аналитической электронной 
микроскопии и рентгеноструктурного анализа 
в разработке конструкционных материалов

Лукина Е.А.1, к.т.н;.. Луценко А.Н. 1, к.т.н.; 
Тренинков И.А. 1, к.т.н.; Филонова Е.В. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

В 2011 году в ФГУП ВИАМ разработаны Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года. Этот документ рассмотрен на расширенном заседании Президиума НТС ВИАМ и одобрен на трех межотраслевых совещаниях с участием представителей ФОИВ, государственных корпораций, Российской академии наук, интегрированных структур, ГНЦ, ведущих КБ, НИУ, предприятий металлургической и химической промышленности. Выработаны основные концепции развития и сформулированы 18 основных направлений.

При разработке новых материалов в соответствии со Стратегическими направлениями необходимо научное обоснование получаемых результатов, а следовательно, подтверждающие теоретические прогнозы модельные эксперименты и фундаментальные исследования структуры и свойств.

Изучение закономерностей структурно-фазового состояния материалов требует всестороннего исследования структуры на макро-, микро-, и нано- уровнях. Необходимо оценивать состояние материала в целом (интегральные дифракционные и микроструктурные методы) и изучать строение отдельных структурных составляющих (локальные дифракционные методы). Существующая в нашей лаборатории исследовательская база, а также научно-методический потенциал, позволяет исследовать на различных масштабных уровнях любой материал, в частности полученный в результате СЛС, имеющий сложную структурную иерархию.

Многофункциональный дифрактометр Empirean фирмы PANalytical:

Применение метода высокоразрешающей и высоколокальной рентгеновской дифрактометрии новые оптические модули (гибридные монохроматоры) позволяют избавиться от избыточного характеристического спектра и достигнуть минимального инструментального уширения дифракционных линий. Также исследование материалов проводится с высокой локальностью с применением видеокамеры для позиционирования.

Применение гибридного монохроматора позволяет определять несоответствие периодов кристаллических решеток γ/γ фаз с высокой точностью.

Прибор также оснащен текстурной приставкой с возможностью расчета функции распределения ориентаций (ФРО), позволяющей получать прямые и обратные полюсные фигуры для количественного анализа текстуры.

Растровый электронный микроскоп Verios является микроскопом сверхвысокого разрешения. Микроскоп обеспечивает детальное изображение поверхности исследуемого образца на наноуровне с разрешением 0,6 нм.

Высокий уровень получаемых данных о микроструктуре материала достигается за счет использования, как стандартных детекторов  вторичных и обратноотраженных электронов, так и новейших внутрилинзовых детекторов, позволяющих одновременно использовать вторичные и обратно отраженные электроны и получать изображения микроструктуры  с высоким композиционным и ориентационным  контрастом.

Применение аналитических приставок для микрорентгеноспектрального анализа и дифракции обратноотраженных электронов расширяет возможности микроскопа, позволяя исследовать локальных химический состав материала и проводить локальных текстурных анализ материала.

Аналитический комплекс на базе просвечивающего микроскопа Tecnai F20 является современным прибором с уникальной комплектацией. Разрешение в режиме традиционной ПЭМ по линиям составляет 0.09 нм. Применение различных режимов получения изображения (ПЭМ и СПЭМ) позволяет получать изображение и дифракционную картину статично на флюоресцентном экране или на экране CCD-камеры (ПЭМ) и изображение - не статично, а как результат сканирования узким лучом по некоторому участку поверхности образца СПЭМ). Принцип формирования изображения в СПЭМ таков же, как и в СЭМ. В СПЭМ не используются линзы изображения – это большой плюс, т.к. отсутствует вклад дефектов этих линз, изображение определяется качеством формирования только падающего пучка.

Используя режим сканирования на просвет (ПРЭМ) также проводится ЭДС-анализ с разрешением 123,463 эВ на линии Mn, Кα и локальностью 2нм.

Для установления взаимосвязи фазового состава и свойств, формирующихся в ходе старения, для основных промышленных 
Al- сплавов по единой методике, включающей структурные исследования и анализ карт свойств, строятся диаграммы фазовых превращений при старении (ДФПС). Такой подход к исследованию процесса старения может значительно упрощать и сокращать разработку ступенчатых режимов старения.

Для исследования структурно-фазового состояния Al- сплавов широко используется метод просвечивающей электронной микроскопии. Получение изображений в режиме светлого и темного поля является необходимым при исследовании морфологии, плотности выделений и характера распределения по объему материала упрочняющих фаз, выделяющихся в ходе распада твердого раствора при старении Al-сплавов.

Исследование фазовых превращений в стареющих Al-Li сплавах зачастую требует количественных оценок объемных долей упрочняющих фаз.

Количественная обработка изображений упрочняющей фазы, полученных методами просвечивающей электронной микроскопии и установление геометрических характеристик включений (площадь, длина, ширина) проводится при помощи программного пакета DigitalMicrograph. С целью получения значений объемной доли включений или определения объемной плотности измеряется локальная толщина фольги методом получения дифракции в сходящемся пучке (CBED). Такой режим работы оптической системы микроскопа предполагает получение изображения дифракционных дисков, а количество чередующихся темных полос внутри диска определяют экстинкционную длину в кристалле, которая связана с толщиной фольги.

Также для повышения стабильности свойств в процессе эксплуатации необходимы комплексные исследования фазовых превращений в ходе ДНН, моделирующих нагревы при длительной эксплуатации летательных аппаратов, включающих солнечные. Для Al-Li сплавов характерно изменение свойств в процессе ДНН, этот эффект наиболее ярко выражен в сплаве 1424.

Остаточное пересыщение твердого раствора литием после упрочняющего стабилизирующего старения, применяемого перед ДНН приводит в ходе последующих нагревов к дополнительному дораспаду с образованием так называемой «новой» δ-фазы. «Старая», образованная при упрочняющем старении с увеличением времени нагрева растворяется. Фазовые превращения в ходе ДНН исследованы с применением методик РСА (исследование профиля интенсивности рентгеновского излучения в области малых Брегговских углов и измерение периодов решеток фазы и матрицы) и темнопольных электронномикроскопических методик.

Анализируя особенности изменения периодов решеток фазы и матрицы, показано, что «старая» и «новая» δ-фазы могут различаться концентрацией легирующих элементов, в данном случае магнием. Показано, что в сплаве 1424 в ходе ДНН твердый раствор обогащается магнием за счет растворения «старой» δ-фазы, что интенсифицирует гетерогенное зарождение S1-фазы на границах зерен. Это может служить объяснением падению вязкости разрушения после 4000ч нагрева на 20%.

После проведения аналогичных исследований для сплава 1441 установлено, что в ходе ДНН твердый раствор обогащается магнием и медью за счет растворения δ-фазы и интенсифицируется гетерогенный распад с образованием S′-фазы.

Для сплава В-1469 структурные изменения в ходе ДНН определяются объемной долей и кристаллографией Ω΄-фазы, содержащей серебро. С увеличением длительности нагрева частица Ω΄-фазы становится монолитной с более совершенным кристаллическим строением.

В настоящей работе в качестве примера всестороннего исследования структуры в ходе отработки технологии получения жаропрочных материалов с применением селективного лазерного сплавления представлена работа по исследованию влияния энергетических параметров лазера (мощность, диаметр пучка, скорость сканирования) на структуру полученных образцов жаропрочного никелевого сплава Ni-5,6Al-5,2W-4,75Co-10,6Cr-2,7Ti-4,0Mo. Образцы из этого сплава были получены с применением технологии равноосной кристаллизации  и методом СЛС по технологии дискретной диагональной  штриховки. Также структура сплава исследовалась после применения термической и баротермической обработок (ГИП).

Образцы Ni-сплава получены  на установке Concept Laser M2 Cusing (Германия), оснащенной Yb: YAG оптоволоконным лазером с диодной накачкой мощностью 400 Вт и длиной волны 1069 нм. Для исследованы изготовлены образцы, структура которых формировалась при различных степенях энергетического воздействия в ходе селективного лазерного сплавления. Для расчета энергетического воздействия применялась формула: ψ=4Pπd2V , где d – размер пятна, V – скорость сканирования, 
P – мощность. Наиболее существенный вклад в значение «закачиваемой» энергии дает изменение скорости сканирования, поэтому были изготовлены образцы, с применением следующих параметров лазерного воздействия: 180 Вт, 600 мм/сек; 180 Вт, 800 мм/сек; 180 Вт, 1000 мм/сек; 180 Вт, 1200 мм/сек; 170 Вт, 800 мм/сек.

Структура образца, полученного методом равноосной кристаллизации в литом состоянии, представлена крупными зернами, на границах которых выделяется карбидная фаза вытянутой формы. Структура сплава состоит из матричного γ-твердого раствора и рассеянных в нем частиц γ′-фазы. Частицы γ′-фазы имеют кубоидную форму, их размер составляют ≈0,7 мкм, местами присутствуют области коагуляции фазы. После термообработки γ′ фаза принимает более правильную форму, увеличиваясь в размерах до ≈1,5мкм. Наблюдаемая в литом состоянии неоднородность по размерам частиц γ′-фазы обусловлена химической неоднородностью между областями вблизи осей дендритов и междендритных пространствах, связанной с ликвацией легирующих элементов в процессе кристаллизации, и сохраняется после термообработки. Появляется дисперсный распад с образованием γ′-фазы, наиболее интенсивный вблизи выделений карбидной фазы.

Установлено, что микроструктура, формируемая в результате селективного лазерного cплавления (СЛC) имеет определенную иерархию: наблюдаются ванны расплава, разбитые на фрагменты, которые, в свою очередь, состоят из отдельных ячеек кристаллизации, образующих стабильную ячеистую структуру.

Уменьшение характерного размера ячейки, согласно литературным данным, положительно влияет на такие важные свойства материалов, как твердость, прочность и износостойкость.

С применением растровой электронной микроскопии выявлена зеренная структура, типичная для никелевых сплавов, полученных методом СЛС, которая не является однородной, а состоит из множества столбчатых ячеек: в одном сечении их диаметр в среднем составляет до 1 мкм а в другом превышает этот размер на порядок. Формирование ячеистой структуры связывают с концентрационным переохлаждением в процессе кристаллизации расплава, поэтому размер и морфология ячеек зависит от энергетического воздействия. При уменьшении степени лазерного воздействия, т. е. при увеличении скорости сканирования уменьшается размер ячеек, они становятся более равноосными. В работе проведена оценка изменения среднего диаметра ячеек в зависимости от степени энергетического воздействия. Размеры ячеек оценивали по минимальному диаметру, выбирая участки структуры, где плоскость сечения столбчатого кристалла  перпендикулярно к оси роста кристалла. Выявлено, что при уменьшении энергетического воздействия от 
152 Вт/мм3 до 91 Вт/мм3, т.е. с повышением скорости сканирования, средний диаметр ячеек уменьшается от 0,722 мкм до 0,542 мкм. Кроме того, методом рентгеноспектрального анализа химической неоднородности ячеистой структуры показано, что к границам ячеек сегрегирует Cr и C, участвуя в образовании карбидов, а также отмечены микросегрегации 
γ'-образующих элементов, таких как Al, Ti, W, Nb.

Методами электронной микроскопии показано, что уменьшение энергетического воздействия обуславливает уменьшение размера ячейки и сопровождается рентгеновскими эффектами уширения дифракционных максимумов и рассеиванием текстуры (рис. 1).

а                                                б                                                в

Рис. 1 – Изменение полюсной плотности в зависимости от режимов СЛС: 
а) 180 Вт, 600 мм/сек; б) 180 Вт, 800 мм/сек; 180 Вт, 1000 мм/сек

Методом рентгеновского фазового анализа показано, что в сплаве системы легирования Ni-Al-W-Co-Nb-Cr-Ti-Mo, синтезированного методом СЛС образуются карбидные фазы со стехиометрическим составом MeC и Ме2С, а также дисперсные частицы γ(Ni3Al)-фазы. Установлено, что существует преимущественная ориентировка кристаллов сплава, а именно, параллельно плоскости сканирования лазера располагается кристаллографическая плоскость {100}, а в плоскости роста образца при СЛС  {110}. Также показано, что все дифракционные максимумы продольного сечения сдвинуты в сторону более высоких значений dHKL. Возможно, этот сдвиг связан с действующими термическими напряжениями, значение которых различно в разных сечениях. Обнаружено, что чем энергия воздействия больше, тем больше уширение дифракционных максимумов фаз γ и γ' и меньше их интенсивность.

Температуру гомогенизационного отжига  выбрали на основании данных ДТА из интервала температур Тs-Тп.р (1235°С), а выдержку 4ч.

Применение рентгеноструктурного анализа показало, что после термообработки основой сплава является -твердый раствор и упрочняющая -фаза, а также образовалась карбидная фаза со стехиометрией Ме6C. Значения мисфита изменяются незначительно в зависимости от скорости сканирования лазера, что может быть связано с образованием в ходе термообработки γ-фазы приблизительно одного состава.

Дифракционными методами просвечивающей электронной микроскопии показано, что границы ячеек представляют собой скопления дислокаций. Независимо от режима СЛС, границы ячеек декорированы дисперсными выделениями избыточных фаз, в том числе карбидов размером не более 20 нм (рис. 2).

а                                                                                 б

Рис. 2 – Изображение ячеистой структуры:
 а) темнопольное в дифракционных условиях (g;3g), ряд (200); б) светлопольное

Установлено, что независимо от скорости сканирования внутри ячеек образуется дисперсная γ'-фаза размером до 20 нм, не имеющая четкой огранки. Плотность выделения такой фазы выше вблизи границ ячеек и зависит от микронеоднородности внутри ячейки по основным 
γ-образующим легирующим элементам, таким как Al и Ti. Независимо от степени энергетического воздействия центр ячейки обеднен Al и Ti по сравнению с областью вблизи границы (рис. 3). Следовательно, несмотря на значительно более высокие скорости охлаждения расплава при СЛС-технологии получения никелевого сплава установленные закономерности микросегрегации легирующих элементов по сечению ячеек (кристаллитов) такие же как и при обычных условиях кристаллизации (равноосная направленная кристаллизация) многокомпонентных Ni-сплавов.

1

2

1

2

а							б

Рис. 3 – Микросегрегации легирующих элементов в ячейках сплава при СЛС:
а) темнопольное изображение ячеек в сверхструктурном рефлексе γ-фазы; 
б) распределение Al вдоль линии, пересекающей ячейку сплава

В ходе отжига ячеистая структура преобразовалась в структуру рекристаллизации с размером зерен от 20 до 40 мкм. Внутри рекристаллизованных зерен равномерно по объему распределены частицы γ-фазы. Показано, что после отжига в структуре присутствуют частицы карбидов, образующие регулярную «каркасную» структуру, характер расположения которой повторяет форму ячеек в исходном (до отжига) СЛС-состоянии и является подложкой для гетерогенного зарождения частиц γ-фазы (рис. 4).

а							б

Рис. 4 – Структура карбидов в сплаве СЛС после термической обработки 1235°С, 4 часа: 
а) темнопольное изображение карбидной сетки; б) светлопольное изображение (видны относительно крупные карбиды в основе структуры γ-фазы)

Показано, что в сплаве системы легирования Ni-Al-W-Co-Nb-Cr-Ti-Mo, синтезированного методом СЛС образуются карбидные фазы со стехиометрическим составом MeC и Ме2С, а также дисперсные частицы γ(Ni3Al)-фазы.

Показано, что после термообработки основой сплава является –твердый раствор и упрочняющая -фаза, также образовалась карбидная фаза со стехиометрией Ме6C.

Уменьшение энергетического воздействия обуславливает уменьшение размера ячейки и сопровождается рентгеновскими эффектами уширения дифракционных максимумов и рассеиванием текстуры. Дифракционными методами показано, что границы ячеек представляют собой скопления дислокаций. Показано, что не зависимо от режима СЛС, границы ячеек декорированы дисперсными выделениями избыточных фаз, в том числе карбидов размером не более 20нм. Показано, что независимо от скорости сканирования внутри ячеек образуется дисперсная γ-фаза размером до 20 нм, не имеющая четкой огранки. Плотность выделения такой фазы выше вблизи границ ячеек и зависит от микронеоднородности внутри ячейки по основным γ-образующим легирующим элементам, таким как Al и Ti. Независимо от степени энергетического воздействия центр ячейки обеднен Al и Ti по сравнению с областью вблизи границы. Следовательно, несмотря на значительно более высокие скорости охлаждения расплава при СЛС-технологии получения никелевого сплава установленные закономерности микросегрегации легирующих элементов по сечению ячеек (кристаллитов) такие же как и при обычных условиях кристаллизации (равноосная направленная кристаллизация) многокомпонентных Ni-сплавов.

В ходе отжига ячеистая структура преобразовалась в структуру рекристаллизации с размером зерен от 20 до 40 мкм. Внутри рекристаллизованных зерен равномерно по объему распределены частицы γ-фазы. С уменьшением энергетического воздействия (увеличение скорости сканирования) объемная доля и размер фазы увеличивается. Показано, что после отжига в структуре присутствуют частицы карбидов, образующие регулярную «каркасную» структуру, характер расположения которой повторяет форму ячеек в исходном (до отжига) СЛС-состоянии.

Максимальная эффективность исследования полимерно-композиционных материалов с получением адекватных результатов достигается при комплексном применении методов аналитической электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа.

Также комплексный подход к исследованиям и имеющиеся возможности металлофизической лаборатории позволяют проводить работы по оценке технических и структурных характеристик конечного продукта (в данном случае нанотрубки) на соответствие паспортным характеристикам качества.

Также в лаборатории металофизических исследований имеется возможность,  и в настоящее время она активно реализуется, создания базы стандартных образцы (СО) состава и параметров   структуры материалов , контрольных образцы,  атласов структур и фазового состава для контроля качества  материалов авиационного назначения.