УДК 621.793.72

Исследование  микроструктуры  и  состава  сверхтвердых  покрытий карбонитрида  кремния,  полученных  с  применением  технологии лазерно-плазменного  синтеза

Дмитриева Т.Г.1, к.ф.-м.н.; Казанский П.Р.1, д.т.н.; Смирнова Т.П.2, д.х.н.;

Смирнов П.Ю.3

Dmitrieva Tatyana1, Kazansky Pavel1, Smirnova Tamara2, Smirnov Pavel3

dmitrieva@microscop.ru, kazansky@microscop.ru

1ООО «Системы для микроскопии и анализа», Москва, РФ

2Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, РФ

3ООО «Оптогард Нанотех», Москва, РФ

Аннотация:

Тонкие пленки карбонитрида кремния, полученные методом лазерно-плазменного синтеза, исследованы средствами электронной микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Полученные данные о наноструктурных особенностях пленок и их химическом составе позволили оптимизировать технологический процесс получения функциональных покрытий на основе карбонитрида кремния.

Ключевые слова:

функциональные покрытия, карбонитрид кремния, лазерно-плазменный синтез, электронная микроскопия, фотоэлектронная спектроскопия.

Abstract:

Thin films of silicon carbonitride produced by laser-plasma synthesis were studied by means of electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. The data obtained on nanostructural features and chemical composition of the films were used to optimize production technology for silicon carbonitride functional coatings.

Keywords:

functional coatings, silicon carbonitride, laser-plasma synthesis, едесекщт microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy.

Технологии синтеза сверхтвердых (20–40 ГПа), стойких к высокотемпературному (800–1700°С) окислению нанокомпозитных покрытий карбонитридов кремния на металлах используются для создания функциональных защитных антифрикционных и антикоррозионных покрытий. Покрытия находят широкое применение в оборудовании для нефтедобычи и переработки, производстве режущего, штамповочного инструмента и металлоконструкций.

Технология лазерно-плазменного синтеза реализуется путем плазмохимического осаждения с активацией исходных веществ (газов-реагентов) на молекулярном уровне мощным оптическим пульсирующим разрядом с применением многофункционального 3–5 кВт CO2 лазера в импульсно-периодическом режиме генерации в сверхзвуковом газовом потоке. Технология обеспечивает синтез покрытия с однородной бездефектной структурой и хорошей адгезией с покрываемой поверхность, на больших площадях при высоких скоростях роста.

В настоящей работе структурные особенности тонкой пленки карбонитрида кремния на кремниевой подложке исследовалась методами сканирующей электронно-ионной микроскопии (small dual beam, FIB/SEM), аналитической просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ). Химическая структура пленки была изучена методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).

По результатам ПЭМ в поперечном сечении покрытие однородно по толщине и имеет аморфную структуру. Граница раздела с подложкой атомно-гладкая. По данным РФЭС в составе покрытия, помимо Si (ат.40%), C (ат.8%), N (ат.12%), в значительном количестве (до ат.40%) присутствует кислород, связанный в основном с кремнием (до 60% SiO2). Количественная оценка связей Si-N, Si-C и C-C позволяет установить присутствие нитрида кремния в количестве не менее 25% и карбида кремния около 1%. При этом около 70% всего углерода, содержащегося в покрытии, находится в свободном состоянии.

Данные структурных и химических исследований функциональных защитных SiCN-покрытий в сочетании с механическими и коррозионными испытаниями позволяют получить полную информацию, необходимую для оптимизации технологических процессов лазерно-плазменного синтеза.