Исследование структуры конструкционных материалов 
с применением прямых и обратных полюсных фигур

Research  of  constructional  materials structure  with  application 
of  pole  figures  and  inverse  pole  figures.

Медведев П.Н. 1, Мубояджян С.А. 1, Луценко А.Н. 1, 
Кочубей А.Я. 1, Лукина Е.А.1

Medvedev P.N., Muboyadzhyan S.A., Lutsenko A.N., 
Kochubey A.Ya., Lukina E.A.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

В работе проведен текстурный анализ поликристаллических материалов для характеристики их структурного состояния. Исследованы образцы из алюминиевого сплава после горячей деформации. Выявлены характерные признаки рекристаллизованного состояния на прямых полюсных фигурах. Проведено исследование теплозащитного керамического покрытия на основе оксида циркония со столбчатой структурой.  В покрытии обнаружена кристаллографическая текстура.  Проведена количественная оценка совершенства столбчатой структуры. На образцах из жаропрочного никелевого сплава, изготовленных по технологии СЛС,  проведен анализ кристаллизации расплава и выявлена зависимость кристаллографической текстуры от скорости наплавки.

Ключевые слова:

Кристаллографическая текстура, текстурный анализ, полюсная фигура, защитные покрытия, селективное лазерное сплавление, РСА.

Abstract:

For definition the structure of polycrystal materials the textural analysis is carried out. Aluminium alloy samples after a hot deformation are investigated. Characteristic signs recrystallization conditions on direct polar figures are revealed. Research of a heat-shielding ceramic coat zirconium oxide based with a columnar structure is carried out. The crystallographic texture of heat-shielding coat is detected. The quantitative estimation of a columnar structure perfection is spent. Melt crystallisation analysis of SLM heat resisting nickel based alloy is carried out. Dependence crystallographic texture this material from speed of overlaying welding is revealed.

Keywords:

crystallographic texture, pole figure, protective coatings, Selective Laser Melting, XRD.

Введение

Рентгенографический метод анализа преимущественной ориентировки кристаллитов позволяет получать уникальную информацию об исследуемом материале. Начал применятся с 20-х годов XX века. С того времени произошел огромный технологический скачок в автоматизации и компьютеризации процесса проведения текстурного эксперимента. В разы уменьшилось время получения данных, их обработки и анализа.

В этой связи представляется необходимым заново осознать возможности этого метода для решения широкого круга материаловедческих задач, к которым ранее не применялся анализ кристаллографической текстуры или применялся ограничено. Помимо этого данный метод может быть использован для проведения неразрушающего контроля готовых изделий.

- Методики и материалы

В работе использованы два прибора – многофункциональный дифрактометр EMYREAN фирмы PanAlytical и сверхмощный дифрактометр D-Max фирмы Rigaku оснащенный рентгеновской трубкой с вращающимся анодом мощностью до 18 кВт. Оба дифрактометра оборудованы текстурными приставками для вращения и наклона образца.

Первая серия образцов из алюминиевого сплава. Для рентгеноструктурных исследований вырезали из горячедеформированных заготовок методом механической резки абразивным диском с последующим глубоким травлением таким образом, чтобы поверхность рентгеновской съемки проходила через центр заготовки (1/2 толщины) параллельно «плоскости  прокатки». Далее проводилась съемка прямых полюсных фигур (ППФ) на угле 2=74o в монохроматическом K-излучении Cu.

Вторая серия образцов – покрытия на основе ZrO2 стабилизированного 6-8% оксида иттрия. Рентгеновский фазовый анализ (РФА) проводился на исходной поверхности без дополнительной подготовки; в нескольких областях строились обратные полюсные фигуры (ОПФ). Для количественной оценки ОПФ предлагается ввести величину степени размытия В1/2. Примем, что распределение текстуры описывать функцией Гаусса, тогда ширина гауссиана на половине высоты в точке максимума и будет считаться В1/2.

Третья серия образцов в виде кубиков, изготовленных по технологии селективного лазерного спекания порошка никелевого жаропрочного сплава ЭП648. На них проводилась съемка прямых полюсных фигур (ППФ) на угле 2=74o в монохроматическом K-излучении Cu.

- Экспериментальная часть

  - Исследование структурного состояния алюминиевых сплавов после горячей деформации

Для каждого образца в построена прямая полюсная фигура (ППФ) {110}. Рентгеновскую съемку осуществляли с применением рентгеновского дифрактометра в излучении Cu K  в рефлексе 220 (второй порядок отражения от плоскостей {110}) с автоматическим построением прямых полюсных фигур {110}.

Оценка структурного состояния горячедеформированных образцов проводилось по анализу прямых полюсных фигур (рис. 1). Текстуре деформации соответствуют гладкие текстурные максимумы. Текстуре рекристаллизации соответствует «зубчатость» (не гладкость) текстурных максимумов. Бестекстурному состоянию соответствует хаотичное распределение полюсной плотности от отдельных зерен на стереографической проекции. При динамической рекристаллизации происходит деформирование рекристаллизующихся зерен, что приводит к размытию полюсов.

  - Оценка совершенства столбчатой структуры керамических покрытий на основе ZrO2

Проведено рентгеновское исследование керамического покрытия на основе оксида циркония и 6–8% оксида иттрия нанесенного на образец никелевого сплава ЖС6. Покрытие имеет столбчатую структуру, как показано на рисунке 2. По данным рентгеновского фазового анализа (РФА) выявлена фаза ZrO2 в тетрагональной модификации с присутствием в этой фазе кристаллографической текстуры (рис. 3). Проведен рентгеновский текстурный анализ для определения преимущественной кристаллографической ориентации зерен с построением обратных полюсных фигур (ОПФ). ОПФ построены для каждой области измерения на образце для направления нормального к плоскости поверхности образца и рассчитаны значения полуширины текстурных максимумов В1/2  (рис. 4).

| {110} НН НП ПН | {110} НН НП ПН |
| --- | --- |
| {110} НН НП ПН а) | б) {110} НН НП ПН |
| в) г) Рис. 1 – ППФ, соответствующие различным текстурным состояниям: а - текстура деформации; б - частично рекристаллизованная структура; в - текстура деформации с признаками динамической рекристаллизации; г - рекристаллизованная структура Рис. 2 – Микроструктура жаропрочного керамического покрытии ZrO2(Y2O3) |  |

Рис. 3 – Обратные полюсные фигуры для нормального направления во всех точках измерения в покрытии  ZrO2(Y2O3)

B1/2 =  23,4o

0

B1/2= 40,3o

B1/2= 30,4o

Рис. 4 – Обратные полюсные фигуры для нормального направления во всех точках измерения в покрытии  ZrO2(Y2O3)

Кристаллографическая текстура керамического покрытия на основе ZrO2 не одинакова по поверхности образца. Текстура с осью <110> и <332>. Область в покрытии с текстурой <110>  имеет самую маленькую величину В1/2 =23,4о, далее по возрастанию область с текстурой <332>  В1/2=30,4о и В1/2=40,3о.

Рис. 5 – Модель компоновки элементарных ячеек и роста зерен [1, 2]

Керамическое покрытие на основе ZrO2 растет на подложке в виде столбчатых зерен. Известно [1, 2], что при формировании таких зерен имеет место текстура роста, вследствие анизотропии скорости роста по разным кристаллографическим направлениям кристалла или за счет ориентационного роста на подложке. Для кристаллов с тетрагональной решеткой направление роста столбчатых зерен совпадает с кристаллографическим направлением <111> и плоскостью {110} [1, 2].  Модель компоновки элементарных ячеек и роста зерен в покрытии представлены на рисунке 5. То есть должна быть прямая зависимость между морфологией столбчатых зерен и кристаллографической текстурой. В том случае, если столбцы зерен параллельны друг другу, то текстура должна быть острой, если же реализуется ветвление с нарушением столбчатости, то и текстура будет более размытой. Смещение текстурного максимума от {110} можно объяснить тем, что преобладающее количество зерен растет не строго перпендикулярно поверхности, а под некоторым углом, который соответствует отклонению текстурного максимума.

  - Исследование формирования кристаллографической текстуры в никелевом сплаве ЭП648 при СЛС

Проведен рентгеновский текстурный анализ серии образцов с варьируемой скоростью селективного лазерного сплавления (СЛС) порошка из никелевого сплава ЭП648. Образцы в форме кубиков 10×10 мм2. Стратегия наплавки диагональная под 45о; мощность лазера 800 Вт; скорости хода лазера разная для трех образцов – 600, 800 и 1000 мм/с.

На рисунке 5 представлены ППФ {110} и сечения ППФ: радиальное  (=45o) и окружное ( =45°). При низкой скорости селективного лазерного сплавления (СЛС) порошка из никелевого сплава ЭП648. формируется острая кристаллографическая текстура. С увеличением скорости спекания острота текстуры падает вплоть до формирования полностью бестекстурного состояния. В направлении штриховки ориентируется кристаллографические направления <100>, а плоскости {100} близки к направлению построения.

0о

0о

0о

Рис. 6 – ППФ {110} и сечения ППФ радиальные (интенсивность от угла наклона ) и окружные (интенсивность от угла поворота ) для образцов с различной скоростью наплавки лазерным лучом:

а – скорость  600 мм/с; б – скорость  800 мм/с, в – скорость  1000 мм/с

Кристаллографическая текстура формируется аналогично текстуре литья и ориентируется по направлению теплоотвода. Увеличение размытия текстуры с увеличением скорости сканирования указывает на изменение условий кристаллизации и уменьшению температурных градиентов.  Зависимость кристаллографической текстуры от технологических параметров открывает возможности для управления текстурой и, как следствие, анизотропией механических свойств изделий изготовленных по СЛС технологии.

Заключение

В работе, на примере трех разных материалов, показаны подходы к анализу структуры материала в зависимости от распределения ориентации зерен. Предложены методические подходы к определению  структурного состояния алюминиевых сплавов после горячей деформации, оценке совершенства столбчатой структуры покрытия, анализу процессов кристаллизации в условиях СЛС и прогнозированию анизотропии механических свойств.