Исследование стойкости покрытий к катодному отслаиванию

Михайлова М.А.1, к.т.н.; Яковлев Н.С. 1

1ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», г. Санкт-Петербург

Для зашиты от коррозии металла, эксплуатирующегося в различных растворах и почве, кроме покрытий используется электрохимическая (в частности катодная) защита, роль которой состоит в снижении скорости коррозии на участках с местным повреждением покрытия.

Поэтому важным показателем, характеризующим защитную способность противокоррозионных покрытий для защиты стальной подводной части корпусов судов, различных цистерн и трубопроводов, является устойчивость к катодному отслаиванию.

Катодное отслаивание – это электрохимический процесс, протекающий на границе металл-покрытие в среде электролита под воздействием катодной поляризации, приводящей к потере адгезии покрытия. Стойкость к катодному отслаиванию – комплексный показатель противокоррозионного покрытия, зависящий от подготовки поверхности, условий нанесения, свойств материалов, входящих в систему, и толщины покрытия. С его помощью можно подтвердить срок защитного действия покрытий на металлоконструкциях с дополнительной электрохимической защитой.

Для проведения типовых испытаний на устойчивость покрытий к катодному отслаиванию (при катодной поляризации) во ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» была разработана методика № 11/950435-МИ-01-2015 по оценке стойкости лакокрасочных и других органических покрытий к катодному отслаиванию при эксплуатации стальных конструкций, оснащенных катодной защитой в морской воде.

За основу была взята методика международного стандарта ИСО 15711 (метод А), разработанная для лакокрасочных покрытий (ЛКП), подвергающихся воздействию морской воды.

Основные положения этой методики заключаются в следующем. В емкость из инертного материала заливается синтетическая морская вода. В центре емкости помещается графитовый	 анод, соединенный с положительным полюсом катода защитной цепи. Сюда же в определенном порядке полностью погружаются испытуемые пластины с ЛКП. На окрашенных пластинах предварительно делается искусственный дефект диаметром (10±1) мм не ближе 30 мм от края образца.

Каждый образец соединяется с отрицательным полюсом катодной защиты цепи с помощью изолированного проводника.

Схема установки для определения катодного отслаивания от искусственного надреза приведена на рис.1.

| 1 – Источник постоянного тока 2 – Испытуемый образец 3 – Инертный анод (углеродный) 4 – Реостат 5 – Вольтметр | 6 – Емкость 7 – Электрод сравнения 8 – электролит 9 – компрессор 10 – воздух |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Схема установки для определения катодного отслаивания |  |

Контрольные образцы помещаются подобным образом в аналогичную емкость, но без анода и катодной защитной цепи.

Испытания выполняются при температуре (23±2) С. Электролит в емкости полностью меняется по истечении 7 дней.

После включения катодной защитной цепи устанавливают такое значение тока в потенциостате, чтобы на каждом образце устанавливался электродный потенциал (минус 1010±5) мВ по отношению к хлор-серебряному электроду сравнения. Таким образом, образцы выдерживаются в растворе электролита под воздействием наложенного тока в течение 26 недель. При осмотрах испытуемых и контрольных образцов, испытуемые образцы быстро отсоединяются от цепи и промываются водопроводной водой таким образом, чтобы не повредить покрытие и не удалить катодный осадок, и осматриваются.

Область катодного отслаивания находится вокруг искусственного дефекта, на которой покрытие может быть легко отслоено от стальной поверхности с помощью острого ножа. Средняя величина этого отслоения должна быть не более 20 мм.

Кроме того, оценивают внешний вид покрытия по ИСО 4628 (пузыри, коррозия) и потерю адгезии в районе отверстия и сравнивают результаты, полученные на испытываемых и контрольных образцах.

Для выполнения испытаний по оценке величины катодного отслаивания была собрана установка, изображенная на рис. 2.

Рис. 2 – Установка гальваностатическая катодная (УГК)

За истекший период на изготовленной установке успешно провели испытания две системы покрытий для подводной части судов, начинаются испытания следующих двух систем.

Обращаю Ваше внимание, что установка может быть использована для испытаний покрытий для прибрежных сооружений по ИСО 20340, где в качестве обязательного требования включена совместимость с катодной защитой.