УДК 621.793.09

Синтез интерметаллидных соединений системы Ti-Al с помощью лазера в покрытии, полученном методом холодного газодинамического напыления

Подрабинник П.А., Шишковский И.В., Тарасова Т.В.

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Ti-Al intermetallics synthesis by laser in coatings obtained by cold gas dynamic spraying

P.A. Podrabinnik1, I.V. Shishkovsky1,2, T.V. Tarasova1

1Moscow State University of Technology "STANKIN"

2Lebedev Physical Institute (LPI) of Russian Academy of Sciences, Samara branch

Аннотация:

Ужесточение условий эксплуатации и усложнение конструкции рабочих элементов и узлов машиностроительной техники требуют создания эффективных средств защиты. В статье показано применение холодного газодинамического напыления совместно с лазерной обработкой для формирования интерметаллидных покрытий.

Ключевые слова: аддитивное производство, холодное газодинамическое напыление, лазерная обработка, покрытие, интерметаллиды.

Abstract:

Stiffening operating conditions and the complexity of working elements structure and engineering components require the creation effective means of protecting. This article shows the application of cold gas dynamic spraying and laser treatment technique for obtaining intermetallic coatings.

Keywords: additive manufacturing, cold gas dynamic spraying, laser treatment, coating, intermetallics.

Реферат

В статье представлено исследование по формированию интерметаллидных защитных покрытий систем материалов Ti-Al с помощью технологии холодного газодинамического напыления. Для достижения цели использовались два подхода: нанесение непосредственно готового интерметаллида на подложку, а также нанесение отдельных компонентов с последующей лазерной обработкой. Анализ полученных покрытий проводился с помощью оптической и электронной микроскопии, энергодисперсионного и рентгенофазового анализа, а также измерения твердости. Представлено влияние лазерного излучения на формирование покрытия.

Введение

Большинство изделий машиностроения изготовлено из сталей различного класса, при этом защита от агрессивных внешних воздействующих факторов обеспечивается за счет нанесения функциональных покрытий и модификации поверхности, что является экономически целесообразным. Учитывая современные темпы развития техники, конструкторы выдвигают новые требования к повышению удельных характеристик материалов, в частности к контактным поверхностям.

Одной из важнейших проблем в настоящее время является разработка покрытий на детали, способных противостоять износу и коррозии. Часто условия эксплуатации таких деталей подразумевают наличие постоянной нагрузки, требуя дополнительно хороших механических свойств.  Перспективными материалами, отвечающими таким требованиям, являются алюминиды титана и никеля [1-3]. Так, материалы на основе TiAl обладают высокой удельной прочностью. Алюминиды никеля хорошо противостоят окислению и коррозии ввиду формирования защитной пленки из оксида алюминия на поверхности покрытия [4]. Многие широко распространенные конструкционные материалы, например, нержавеющие стали, с повышением температуры утрачивают коррозионностойкость, что ведет к снижению прочности и пластичности, что существенно сказывается на качестве детали и области ее применения. Нанесение покрытий может существенно расширить номенклатуру использования конструкционных материалов, позволяя им работать в более тяжелых условиях.

Проблема формирования таких покрытий является одной из основных на пути их широкого применения. При традиционных высокотемпературных методах получения таких покрытий имеет место возникновение остаточных термических напряжений в сопряженных поверхностях, деградация структуры напыляемого материала, изменение химического состава, а также значительные технологические сложности при нанесении алюминиевых и легкоплавких материалов [5].

Наиболее перспективным методом, позволяющим значительно снизить воздействие температурного поля потока, является метод «холодного» газодинамического напыления (ХГН). Максимальная температура рабочего газа в процессе не превышает 800 оС, что позволяет напылять материал в твердом состоянии с сохранением его фазового состава. При этом высокая кинетическая энергия гранул при столкновении переходит в механическую, результатом чего становится адгезионное покрытие со сравнительно низкой пористостью. Метод ХГН позволяет наносить покрытия из пластичных материалов на поверхности различных изделий, состоящих из сталей, сплавов на основе никеля, алюминия, меди и др [5-8].

ХГН с последующей лазерной обработкой (рис. 1) – новаторский процесс, сочетающий в себе преимущества сверхзвукового напыления и лазерную постобработку полученных покрытий. При соответствующих режимах лазерного воздействия можно добиться как необходимых фазовых превращений, для получения необходимой структуры или материала, так и провести операцию лазерного шлифования, улучшив шероховатость поверхности.

Рис. 1 - Принципиальная схема ХГН покрытий с лазерной постобработкой, где: 1 – сопло Лаваля, 2 – исходный порошковый материал, 3 – несущий газ, 4 – лазерный источник, 5 – лазерный луч, 6 – подложка, 7 – необработанное покрытие, 8 – обработанное покрытие.

Материалы и методы

В работе использовался алюминиевый порошок марки AMDRY 355 (Al12Si, номинальный размер фракции 45 мкм) и титановый порошок Metco 4018 (Ti  99,5%, 45 мкм) производства компании Sulzer Metco, GmbH. В качестве готовых интерметаллидного порошка был использован Т65Ю35 (20-63 мкм) производства компании Полема. Грануломорфометрия микроразмерных порошков проводилась на оптическом грануломорфометре ALPAGA 500 NANO, поставляемом с программным обеспечением для анализа изображений Callisto (OCCHIO, Бельгия). В качестве подложки использовалась алюминиевая пластина марки Д16.

Эксперимент проводился в лаборатории инновационных аддитивных технологий «МГТУ «СТАНКИН» на установке для ХГН Impact Spray Systems 5/8 (Германия). Сопловый блок установки закреплен на промышленном шестиосевом роботе-манипуляторе KUKA KR 30-3 F, обеспечивающем постоянную скорость и дистанцию нанесения. В качестве несущего газа использовался азот.

План эксперимента подразумевал предварительное приготовление смесей Ti+Al12Si в пропорциях по объему 3:1, 1:1, 1:3 соответственно с последующим их нанесением на подложку. После проведения предварительных испытаний были установлены оптимальные режимы напыления (таблица 1).

Таблица 1.

Режимы нанесения покрытия

|  | Ti+Al12Si | Т65Ю35 |
| --- | --- | --- |
| Температура, оC | 500 | 800 |
| Давление газа, бар | 30 | 35 |
| Дистанция напыления, мм | 60 | 60 |
| Скорость перемещения сопла, мм/с | 40 | 40 |

После ХГН образцы были подвергнуты лазерной обработке. Для лазерного отжига использовался волоконный Nd:YAG лазер ЛК-200 (IPG, Россия) с длиной волны 1064 нм. Для перемещения лазерного луча использовался сканатор, управляемый компьютером и представляющий собой систему из двух зеркал, отклоняющих луч в плоскости по одной из осей.  Оптическая система позволяет сфокусировать луч с гауссовым распределением плотности мощности и эффективным диаметром ~100 мкм. Таким образом были исследованы единичные треки, затем подготовлены несколько пластин размером 1010 мм. Наложение линий штриховки друг на друга составило 30-35%.

После лазерной постобработки покрытий из этих образцов были изготовлены шлифы с помощью гидравлического пресса и шлифовально-полировальной машины. Шлифование происходило с применением нескольких видов шлифовальных кругов на бумажной основе - от более крупного абразивного зерна до более мелкого. Затем шел процесс полирования, в т.ч. на тканевых кругах с применением специальных полировочных жидкостей. Анализ микроструктуры проводился с помощью оптического микроскопа Olympus BX51M (Япония). Структура покрытия Ni+Al/nano-Al2O3 исследовалась на электронном сканирующем микроскопе VEGA 3 LMH (Чешская республика), оснащенном модулем для энергодисперсионного анализа (INCA ENERGY GSR P80, Oxford Instruments).

Съёмка дифрактограмм производилась на рентгеновском дифрактометре PANalytical Empyrean Series 2 с использованием монохроматизированного CuKα излучения. Анализ фазового состава проводился при помощи программного обеспечения PANalytical High Score Plus и базы данных  ICCD PDF-2.

Измерение твердости образцов проводилось на микротвердомере Qness серии Q10А. Твердость измерялась по Виккерсу, нагрузка - 50 граммов, время воздействия - 10 секунд.

Результаты и обсуждение

Свойства интерметаллидных порошков, которые высоко ценятся при эксплуатации этих материалов, являются препятствием для их использования в ХГН. Не имея пластичности, эти порошки формируют покрытия за счет удара, механически внедряясь в подложку мягкого контртела (алюминия) (рис. 2). Ввиду этого частицы порошка друг на друга практически не напыляются, образуя максимальную толщину покрытия даже при 10 проходах не более 30-50 мкм.

Рис. 2 - Покрытие Т65Ю35 после ХГН

Невозможность получения толстых покрытий наряду с высокой шероховатостью поверхности негативно сказываются на перспективах применения таких материалов в технологии ХГН.

В рамках второго подхода заранее подготовленная смесь была нанесена на алюминиевую подложку, после чего обработана лазером. За один проход сопла на подложке образовывалось покрытие толщиной порядка 600 мкм (рис. 3). Это связано с наличием в смеси пластичного порошка Al12Si. Другим преимуществом смеси является различный гранулометрический состав. Ударяясь о подложку, крупные частицы титана деформируются, принимая неправильную форму и оставляя значительных размеров поры между гранулами. Эти частицы заполняются более мелким по размеру порошком Al12Si. По этой причине две трети толщины покрытия имеют довольно низкую пористость. Напыление покрытия производилось с наложением треков, которое составляло около 40%. Пятно напыления порошка имеет гауссово распределение, что обуславливает меньшее количество порошка, приходящего на подложку на периферии пятна, чем в центре. Уменьшение плотности напыления порошка ведет к активному порообразованию.

Рис. 3 - Покрытие Ti+Al12Si (3:1) после ХГН.

При проведении энергодисперсионного анализа поперечного шлифа единичного трека видно, что после напыления не происходит равномерного перемешивания исходных компонентов между собой (рис. 4.). Применение лазерного воздействия решает эту проблему, перемешивая в ванне расплава компоненты до пропорции, близкой по значению к исходной смеси. Перемешивание равномерное, отчетливо наблюдается граница термического воздействия. В результате обработанная область приобрела дендритную структуру без пор и трещин. Примечательно, что содержание элементов не варьируется по толщине обработанной зоны. Содержание алюминия в покрытии уменьшается от поверхности к подложке. Разница в среднем составляет 5-10% от общего элементного состава. Это объясняется физическими свойствами легкоплавкого алюминия – при лазерной обработке он плавится быстрее, чем тугоплавкий титан. Дальнейший нагрев приводит к закипанию алюминия, чем и вызвано его перемещение в верхние слои покрытия.

Рис. 4 - Анализ обработанного участка ХГН покрытия Ti+Al12Si (3:1) при P=25 Вт, V=25 мм/с, где: а) – энергодисперисонный анализ; 
б) СЭМ-изображение при увеличении в 1340 раз; в) СЭМ-изображение при увеличении в 6740 раз; г) СЭМ-изображение при увеличении в 36000 раз.

Для проведения рентгенофазового анализа были подготовлены плоские образцы размером 10×10 мм как до лазерной обработки, так и после для сравнения произошедших изменений (рис. 5). Как и ожидалось, покрытие непосредственно после ХГН обладает фазовым составом исходных компонентов. Значительные фазовые превращения наблюдаются после лазерной обработки, в частности, наблюдалось выделение фазы Ti3Al, что свидетельствует о синтезе интерметаллидного соединения. Реакция образования интерметаллида происходит в первую очередь в области контакта расплавленного алюминия с расплавом титана. В результате образуется интерметаллидный каркас из TiAl3 с включениями непрореагироваших частиц титана и алюминия.

Аналогичный подход был использован при проведении испытаний на твердость. Для сравнения сначала была замерена твердость алюминиевой подложки, которая составила 150 HV0,05. Ввиду неравномерного распределения исходных элементов в покрытии после ХГН значение твердости сильно варьировалось. В зависимости от точки приложения индентора твердость составляла от 100 HV0,05 в области сосредоточения алюминия, до 200 HV0,05 в той части покрытия, где преобладает титан.

Рис. 5 - Рентгенофазовый анализ образцов Ti+Al12Si (3:1) при P=25 Вт, V=25 мм/с, где: а) –  покрытие после ХГН; б) – покрытие после лазерной обработки.

После лазерного воздействия твердость обработанных участков существенно возросла (рис. 6). Испытания проходили в защитной среде аргона, ввиду склонности титана к окислению при высоких температурах. Из графиков видно, что твердость в пиковых значениях достигает 1200 HV. С увеличением энерговклада возникает тенденция к уменьшению твердости. Совпадение значений микротвердости от образца к образцу говорит о том, что размеры отдельных фазовых составляющих смеси больше, чем размеры индентора микротвердомера. Высокие значения микротвердости в образцах, богатых титаном, говорят о том, что это, вероятнее всего, значения микротвердости интерметаллидов.

На основе удачных экспериментов была вычислена удельная энергия, необходимая для формирования трека со стабильной структурой, по формуле (1):

| ED=PDV Джмм2, | (1) |
| --- | --- |

где P – мощность, D – диаметр лазерного луча, V – скорость.

Для смеси материалов Ti+Al12Si с соотношением компонентов 3:1, 1:1, 1:3 удельная энергия составила 10 Дж/мм2, 11,67 Дж/мм2, 5,5 Дж/мм2 соответственно.

Рис. 6 - Микротвердость образцов в зависимости от мощности, где 
а) – Ti+Al12Si (3:1), V=25 мм/с; б) – Ti+Al12Si (1:1), V=20 мм/с; в) – Ti+Al12Si (1:3), V=45 мм/с.

Качество поверхности покрытий после ХГН является одним из препятствий на пути широкого использования той технологии. Помимо формирования необходимой фазы в покрытии лазерная обработка позволяет улучшить качество поверхности путем снижения шероховатости и уменьшения количества пор (рис. 7). Стоит отметить небольшую глубину проплавления, которая составляет порядка 50 мкм. Эта величина поддается варьированию за счет изменения технологических режимов лазерного воздействия. Таким образом, можно получать тонкие слои или покрытия с необходимыми фазовыми превращениями исходных материалов, что особенно важно при производстве функционально-градиентных покрытий. Однако такой подход не позволяет избавиться от макронеровностей поверхности (чрезмерный наклёп, перепады высот, пустоты). Целесообразней решать эту проблему на этапе ХГН путем оптимизации рабочих параметров и траектории нанесения.

Рис. 7 - СЭМ-изображения покрытий Ti+Al12Si (3:1) после лазерной обработки V=25 мм/с, P=25 Вт, где: а) – общий вид; б) – увеличенный фрагмент; в) – макронеровность поверхности.

Выводы

В данной работе показана принципиальная возможность получения тонких интерметаллидных покрытий методом холодного газодинамического напыления и лазерной обработки. Наибольшую трудоёмкость разработки технологии составляют работы по оптимизации параметров технологических режимов процесса. Одной из проблем является формирование ровной, без макроскопических недостатков топографии, поверхности покрытия. При этом можно отметить незначительную склонность к поро- и трещинообразованию материала при лазерной обработке, которая, однако, должна быть предметом отдельных исследований.

Литература

- P. Podrabinnik, S. Grigoriev., I. Shishkowsky Laser post annealing of cold-sprayed Al/Alumina-Ni composite coatings // Surface and coatings technology. – vol.271. – 2015. – p. 265-268.

- Shen Li et al. Preparation of TiAl3-Al composite coating by cold spraying // Transctions of Nonferrous Metals Society of China. – vol.19. – 2009. – p. 879-882.

- Sova A., Grigoriev S., Okunkova A., Smurov I. Potential of cold gas dynamic spray as additive manufacturing technology // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2013. –Т. 69. –№ 9-12. – С. 2269-2278.

- Sova A., Kosarev V.F., Papyrin A., Smurov I. Effect of ceramic particle velocity on cold spray deposition of metal-ceramic coatings// Journal of Thermal Spray Technology. – 2011. – Т. 20. – № 1-2. – С. 285-291.

- A. Sova, D.Pervushin, I.Smurov Development of multimaterial coatings by cold spray and gas detonation spraying // Surface and coatings technology. – vol.205. – 2005. – p. 1108-1114.

- M. Bray, A. Cockburn, W. O'Neill The laser-assisted cold spray process and characterisation // Surface and Coatings Technology. – vol. 203. – 2009. – p. 2851-2857.

- D. Christoulis, M. Jeandin, E. Irissou et al. Laser-assisted cold spray (LACS), in: D.C. Dimitras (ed.), Nd YAG Laser, InTech. – 2012. – ISBN 978-953-51-0105-5.

- Experimental study of titanium/aluminum deposits produced by cold gas dynamic spray // Surface and coatings technology. – vol.200. – 2006. – p. 2775-2783.