УДК 532.574.7

Исследование оптическими методами газопорошковых потоков 
во внеосевом сопле для лазерной наплавки

Исхаков Ф.Р. 1; Липатов А.Н. 1; Шпилев А.И. 1;

Нагулин К.Ю. 1, к.ф.-м.н.; Гильмутдинов А.Х.1, д.ф.-м.н.

Iskhakov Fanis Rustemovich; Lipatov Alexandr Nikolaevich; Shpilev Alexey Ivanovich; Nagulin Konstantin Yurievich; Gilmutdinov Albert Kharisovich

gfgagng@yandex.ru, nanospec@ya.ru, shpilevaleksei@yandex.ru, knagulin@mail.ru, albert.gilmutdinov@kai.ru

1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ

Аннотация:

Методами высокоскоростной визуализации и шлирен-диагностики проведено исследование влияния расхода транспортного и защитного газа, а также конструктивных параметров на динамику газовых и порошковых потоков во внеосевом сопле для лазерной порошковой наплавки. Установлено, что на характер течения транспортного газа и порошкового потока наиболее значительное влияние оказывает диаметр отверстия в съемном колпачке циклона. Чем меньше диаметр сопла головки, тем сильнее проявляется влияние колпачка. Меняя колпачки с разными отверстиями, можно добиться максимальной длины ламинарности потока транспортного газа и наплавляемого порошка.

Ключевые слова:

лазерная наплавка, внеосевое сопло, высокоскоростная визуализация, шлирен-метод.

Abstract:

Effect of transport and shielding gas flow, as well as the design parameters on the dynamics of gas and powder flows within an off-axis nozzle for laser cladding were studied by means of high speed imaging and optical Schlieren method. It is found that the diameter of an orifice of a cyclone's cap has the most significant influence on transport gas and powder flow pattern. The smaller the diameter of the nozzle head is, the stronger is the cap's impact. The maximum possible length of a laminar jet can be achieved by varying of cap’s orifice diameter.

Keywords:

laser cladding, off-axis nozzle, high speed visualisation, optical Schlieren method.

Введение

Лазерная порошковая наплавка широко используется для нанесения защитных и функциональных покрытий на металлические поверхности, восстановления формы изношенных деталей, а также в аддитивных технологиях для синтеза изделий путем послойного наращивания материала на подложке. Для нанесения порошка применяют коаксиальные, трех- или четырехструйные и внеосевые сопла, отличающиеся взаимной ориентацией порошковых струй и лазерного пучка и функциональными возможностями. Наиболее простым вариантом наплавочного сопла является внеосевое, называемое также латеральным соплом. Благодаря простоте реализации, этот тип сопла применяется не только для наплавки порошка на большие поверхности, но и для аддитивного выращивания изделий [1]. Важную роль при формировании порошковых струй в наплавочной головке играет динамика потоков защитного и транспортного газов на выходе форсунки и вблизи подложки. В этой связи целью настоящей работы является экспериментальное исследование влияния расхода транспортного и защитного газа, а также конструктивных параметров на динамику газовых и порошковых потоков во внеосевом сопле для лазерной порошковой наплавки.

Объект исследования

(а)							(б)

Рис.1 – Внешний вид (а) и устройство (б) внеосевого сопла лазерной наплавочной головки YC-52. Пояснения в тексте

Объектом исследования является внеосевое сопло лазерной наплавочной головки YC-52 Precitec (Германия) (рис. 1). Сопло состоит из цилиндрического корпуса 1, в котором соосно располагается трубка 2 транспортного потока, переносящего наплавляемый порошок. В промежутке между трубками течет защитный газ 3, фокусирующий и защищающий порошковый поток от окисления в воздушной среде. Выпуск газовых потоков производится через форсунку 4: транспортный газ выходит через центральное отверстие 5 диаметром 2–4 мм (в зависимости от модификации сопла), а защитный газ – через систему из 12 отверстий 6 диаметром 1 мм, расположенных по окружности относительно центрального потока. Защитный газ 7 подается в штуцер 8. Поток транспортного газа 9 радиально поступает через штуцер 10 в камеру циклона 11 и начинает совершать вращательное движение вокруг оси сопла. Частицы порошка центробежной силой прижимаются к конической поверхности стенок камеры циклона и потоком транспортного газа 9 увлекаются в центральный канал сопла. На оси циклона расположена трубка 12, соединенная с атмосферой через пластиковый колпачок с калиброванным отверстием 13, через которое часть транспортного газа 14 сбрасывается в атмосферу. В комплект наплавочной головки YC-52 входит набор колпачков с отверстиями 1, 1.5, 2 и 3 мм, позволяющий варьировать в достаточно широких пределах расход транспортного газа на выходе форсунки.

Метод исследования

Визуализация потоков транспортного и защитного газа производилась теневым методом шлирена [2]. Благодаря простоте реализации и наглядности, этот метод достаточно часто применяется при исследовании структуры потоков газа в лазерных технологических установках [3, 4].

Оптическая схема теневого прибора, разработанного для визуализации газовых потоков в наплавочной головке представлена на 
рис. 2. Излучение просвечивающего источника - короткодуговой ксеноновой лампы Osram 450 W (1) конденсорной системой (2) фокусируется в плоскости ножей входной щели (3). Щель располагается в фокальной плоскости объектива осветителя (4) и имеет возможность вращения вокруг оптической оси системы.

Рис.2 – Оптическая схема теневого прибора. 1 – источник излучения; 2 – конденсор; 
3 – входная щель; 4, 6 – объектив; 5 – исследуемое сечение; 7 – нож Фуко; 
8 – проекционный объектив; 9 – видеокамера без объектива

Диаметр объектива 100 мм и фокусное расстояние 500 мм. Осветитель формирует параллельный просвечивающий пучок в исследуемой зоне (5). Камерная часть теневого прибора состоит из объектива (6), идентичному (4) и подвижного ножа Фуко (7), расположенного в фокальной плоскости объектива (6). Нож имеет возможность перемещения вдоль фокальной плоскости, а также вращения вокруг главной оптической оси системы. Проекционный объектив (8) строит изображение исследуемого объекта (5) в плоскости матричного детектора скоростной видеокамеры (9), с которой был снят штатный объектив. Синхронным вращением входной щели и ножа в плоскости, перпендикулярной оптической оси, можно выбирать исследуемое сечение. Высокоскоростная видеорегистрация теневой картины проводилась видеокамерой HX-4 Memrecam (Nac, США) с пространственным разрешением 1280×960 пикселей и скоростью до 10000 к/с. Перемещая нож Фуко (7) в фокальной плоскости объектива (6) можно менять чувствительность системы к градиентам показателя преломления.

В качестве транспортного и защитного газов применяли аргон. Для теневой визуализации исследуемого потока газа на фоне остальных течений, в него для контраста вводилось небольшое количество паров эфира, изменяющего показатель преломления газа.

Высокоскоростная визуализация потоков порошка производилась той же видеокамерой с применением импульсной лазерной осветительной системы Cavilux HF (Финляндия) с цилиндрической линзой, формирующей плоский световой поток в виде «лазерного ножа». Использовали порошок бронзы марки типа БрО10 с распределением фракций 10-80 мкм и максимумом вблизи 35 мкм.

Входными параметрами для процесса оптимизации динамики газовых потоков внеосевого сопла наплавочной головки являлись диаметр центрального канала форсунки (2, 3 и 4 мм), диаметр выходного отверстия колпачка циклона (0; 1; 1.5; 2; 3 мм), расходы транспортного (4; 5; 6 л/мин) и защитного (6; 7; 8 л/мин) газа. Поток транспортного газа на выходе из форсунки помимо качественной теневой визуализации также количественно характеризовался длиной ламинарной части L, диаметром струи на выходе из форсунки D1 и в конце ламинарного участка D2. Измеряемые величины проходили статистическую обработку – пятикратное измерение с расчетом абсолютной погрешности для доверительной вероятности 0.9.

Результаты

Рассмотрим особенности формирования потоков транспортного и защитного газа во внеосевом сопле для лазерной наплавки. На рис. 3 а представлены теневые картины газовых потоков для внеосевого сопла в зависимости от диаметра выходного отверстия установленного колпачка циклона. Диаметр центрального канала форсунки составлял 2 мм. Расход аргона составлял для транспортного и защитного потока 4 и 6 л/мин, соответственно. Во всех случаях для этого эксперимента теневым прибором визуализировался транспортный поток. Поле зрения теневого прибора представляет собой окружность диаметром 80 мм. На теневых картинах, приведенных на рис. 3 а, слева в поле зрения прибора попадает форсунка головки. Внешний диаметр ее выступающей части равен 7 мм, что может быть полезным для отсчета расстояний на рисунке. Рис. 3 а позволяет качественно оценить влияние диаметра выходного отверстия колпачка циклона на структуру потока транспортного газа на выходе из форсунки.

0			    1			   1.5			     2 мм

(а)

(б)                                                                          (в)

Рис. 3 – (а) - Шлирен изображения транспортного потока для сопла с диаметром форсунки 2 mm. Цифрами указан диаметр отверстия в колпачке циклона. (б) – зависимость диаметров транспортного потока d1 (группа кривых I) и d2 (группа кривых II) от диаметра отверстия в колпачке циклона. (в) – зависимость длины ламинарной части транспортного потока L от диаметра отверстия в колпачке циклона

На рис.3 а видно, что без дополнительного сброса газа через колпачок, центральный поток дестабилизируется на расстоянии порядка 10 мм от края форсунки. По мере роста расхода газа через выходное отверстие колпачка (рис. 3 а, диаметры отверстия 1–2 мм) можно наблюдать удлинение зоны ламинарности потока, которая достигает максимального значения (порядка 30 мм) при диаметре отверстия в колпачке 1,5 мм. Дальнейшее увеличение диаметра отверстия до 2 мм приводит к сокращению зоны ламинарного течения. Этот эффект, вероятно, обусловлен дестабилизирующим влиянием защитного газа на центральный поток. При существенном снижении скорости транспортного потока он легко поддается возмущению со стороны окружающего его защитного газа. Проведя эксперименты с другими комбинациями расходов транспортного и защитного газов было установлено, что существует оптимальное значение диаметра выходного отверстия колпачка, обеспечивающее максимальную ламинарность центрального потока.

Результаты количественной обработки теневых изображений для форсунки с диаметром центрального канала 2 мм приведены на рис. 3 б-в. На рис.3 б представлена зависимость начального D1 (группа кривых I) и конечного D2 (группа кривых II) диаметра ламинарной части центрального потока от диаметра d выходного отверстия колпачка циклона. Значения объемного расхода защитного газа составляли 6 (кривая 1), 7 (кривая 2) и 8 л/мин (кривая 3). Расход транспортного газа для всех кривых на Рис.3 не менялся и составлял 4 л/мин. Установлена устойчивая зависимость D1 от значения диаметра d выходного отверстия колпачка циклона (рис.3 б), повторяющаяся для всех использованных значений расхода защитного газа. Величина D1 минимальна для d=0 и 2 мм и достигает максимума для d=1 мм. Для диаметра D2 характерна обратная зависимость – максимумы для минимального и максимального значений d и минимум, достигаемый в диапазоне d от 1 до 1,5 мм. Зависимость длины ламинарной части центрального потока L от диаметра отверстия колпачка циклона d представлена на рис.3 в. Видно, что по мере увеличения d происходит возрастание L, которая достигает максимального значения при d=1,5 мм. При дальнейшем увеличении диаметра отверстия колпачка длина ламинарной части центрального потока начинает резко сокращаться. С практической точки зрения представляет интерес получение центрального потока с максимальной длиной L и минимальным конечным диаметром D2. Этим критериям для сопла с диаметром центрального канала форсунки 2 мм соответствует значение диаметра выходного отверстия колпачка циклона 1,5 мм.

Рассмотрим теперь влияние конструктивных параметров сопла и расходов газа на структуру потока порошка.

0                        1                       1.5                     2                        3мм

(а)

(б)

Рис.4 – (а) - изображения потока порошка для сопла с диаметром форсунки 2 mm. Цифрами указан диаметр отверстия в колпачке циклона. (б) – зависимость диаметра потока в конце зоны ламинарности d2 от диаметра отверстия в колпачке циклона. (в) – зависимость длины ламинарной части транспортного потока L от диаметра отверстия в колпачке циклона

На рис. 4 а представлены кадры высокоскоростной визуализации потока порошка, формируемого внеосевым соплом, для различных значений диаметра выходного отверстия колпачка циклона. Расход аргона составлял для транспортного и защитного потока 4 и 6 л/мин, соответственно. В этом эксперименте внеосевое сопло расположено вертикально и направлено вниз. Из рис. 4 а видно, что в случае закрытого колпачка сильный поток транспортного газа интенсивно разгоняет и рассеивает частицы порошка (плотность облака частиц значительно меньше). Эффективность использования порошка при этом будет крайне низкой. По мере увеличения диаметра отверстия в колпачке поток частиц порошка стабилизируется, диаметр струи становится меньше (рис.4 б), а длина ламинарности (рис. 4 в) возрастает. Как и для случая чистого газа, существует оптимальное значение диаметра колпачка, при котором поток частиц максимально сфокусирован и дольше сохраняет свою целостность. Для форсунки с каналом диаметром 2 мм оптимальный диаметр отверстия в колпачке составляет 2 мм. Как и для потоков чистого газа, по мере возрастания диаметра канала в форсунке сопла, влияние колпачка на структуру потока становится не столь существенным.

Для практических целей лазерной наплавки представляет интерес процесс взаимодействия газопорошковых потоков с обрабатываемой поверхностью. На рис. 5 приведены изображения, полученные путем визуализации течения газопорошкового потока вблизи подложки. Регистрация производилась при оптимальном диаметре отверстия в колпачке циклона. Расстояние от форсунки до подложки 35 мм. Видно, что для форсунки с диаметром отверстия 2 мм структура газового и порошкового потоков сохраняется на всем протяжении от края сопла до поверхности подложки. Струя газа и порошка после столкновения с подложкой продолжает движение в приповерхностном слое за счет краевых эффектов, вызванных вязкостью газа.

2				3				   4 mm

Рис.5 – Визуализация процесса взаимодействия газового (а) и порошкового потока (б) для внеосевого сопла с форсунками различного диаметра

При увеличении диаметра канала в форсунке струя порошка начинает расширяться, тогда как поток транспортного газа по мере продвижения к подложке сохраняет свою структуру. Причиной такого расхождения лежит в инерционной природе движения порошковых частиц. В форсунках с каналом большего диаметра появляются частицы, импульс которых может отклоняться от оси системы. В результате происходит рассеивание порошкового потока. Для форсунки с каналом диаметром 4 мм скорость потока газа и, следовательно, частиц порошка существенно снижается и усиления рассеивания частиц мы не наблюдаем. Зато теперь частицы, потерявшие скорость, легко увлекаются вихревыми течениями, движущимися в сторону, противоположную направлению течения основного потока (рис. 5 б).

Выводы

Представленные экспериментальные результаты демонстрируют возможность применения оптических методов диагностики для оптимизации режимов работы внеосевого сопла для лазерной наплавки. Показана возможность, не прибегая к многочисленным пробным экспериментам по наплавке образцов, выбора наиболее оптимальных значений расходов транспортного и защитного газов, а также диаметра отверстия в колпачке циклона.

Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт в рамках 220-го постановления №14.Z50.31.0023.

Литература

- da Silva M.D., Parters K., Seefeld T., Vollertsen F. Comparison of coaxial and off-axis nozzle configurations in one step process laser cladding on aluminum substrate // Journal of Materials Processing Technology. 2012. Vol. 212. P. 2514-2519.

- Васильев Л. А. Теневые методы // М.: Наука. 1968. С. 400.

- Белозеров А. Ф. Оптические методы визуализации газовых потоков // Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та. 2007.С. 747.

- Ковалев О.Б., Фомин В.М. Физические основы лазерной резки толстых листовых материалов: М.: Физматлит. 2013.