УДК 669.245:621.762

Классификация дефектов металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления 
и методы неразрушающего контроля деталей, полученных 
по аддитивным технологиям

Classification of defects of the metal materials synthesized by the method of the selection laser fusing and methods of non-destructive testing of details, received for the additive technologies

Мурашов В.В. 1, д.т.н.; Григорьев М.В. 2, к.т.н.; 
Лаптев А.С. 1; Краснов1 И.С.

Murashov Victor Vasilyevich, Grigoriev Mikhail Vladimirovich, 
Laptev Aleksandr Sergeevich, Krasnov Ivan Sergeevich

vicmur07@yandex.ru, grigoriev.mv@mail.ru, sanya280481@yandex.ru, krasnov_is@mail.ru

1ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

2ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана», Москва

Аннотация:

Рассмотрены дефекты металлических деталей, характерные для технологии селективного лазерного сплавления. Дефекты разбиты на 4 группы по степени их опасности. Описаны методы неразрушающего контроля и указаны принципы их выбора.

Ключевые слова:

металлические детали, селективное лазерное сплавление, дефекты, трещины, пористость.

Abstract:

Described metal details defects, which specific for the selective laser melting technology. According to the danger degree defects are divided into 4 groups. Methods of non-destructive testing are described and principles of their choice are specified. ﻿

Keywords:

metal details, selective laser melting, defects, cracks, porosity. ﻿

Введение

Одной из основных задач авиастроения является обеспечение высокой надежности деталей самолетов и, особенно, газотурбинных двигателей, так как надежность изделий ответственного назначения в значительной степени зависит от качества их изготовления. Поскольку надежность деталей и агрегатов изделия зависит не только от свойств материалов, но и от наличия в них несплошностей и скрытых структурных неоднородностей материала, приводящих к отклонениям физико-механических характеристик материала от номинальных значений, то вопрос их контроля приобрел значительную актуальность [1].

Наибольший интерес с точки зрения получения деталей из металлического порошка в настоящее время представляет технология селективного лазерного сплавления SLM (Selective Laser Melting) [2]. Принцип работы установок для реализации технологии SLM – послойное нанесение металлического порошка определенного гранулометрического состава на платформу построения и лазерная штриховка текущего сечения в соответствии с предварительно разработанной и разбитой на слои CAD-моделью (цифровым описанием изделия). Процесс повторяется циклически до завершения построения детали. Для предотвращения окисления процесс синтеза ведется в герметичной камере в среде инертного газа (азота или аргона) [3].

В настоящей статье рассмотрены основные дефекты металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления (в дальнейшем – СЛС), и дана классификация дефектов по степени их опасности. В работе исследована возможность применения различных методов неразрушающего контроля для выявления дефектов в деталях, полученных по аддитивным технологиям.

Дефекты металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления

Наиболее часто встречающимися опасными макродефектами синтезированных по технологии селективного лазерного сплавления заготовок из отечественного порошка высокохромистого сплава ЭП648 являются дефекты типа нарушения сплошности, например, расслоения, трещины, крупные воздушные или газовые раковины, прочность в зоне которых равна или близка к нулю. Кроме того, в деталях, изготовленных по технологии СЛС, возможны также дефекты на уровне микроструктуры: поры (зоны повышенной пористости), низкая плотность материала, высокая шероховатость поверхности детали, а также напряженно-деформированное состояние, возникающее при местной усадке материала при его затвердевании [4].

Дефекты деталей, изготовленных по технологии селективного лазерного сплавления, различаются по происхождению (возникающие на разных стадиях изготовления, хранения, транспортировки), местоположению в детали (поверхностные, изолированные или выходящие на кромку детали), глубине залегания, раскрытию, размерам в плане данных структурных неоднородностей (макродефекты – размером свыше 100 мкм, которые обычно локализованы в объеме материала конструкции, и микродефекты – размером до 40 мкм, которые, как правило, распределены в объеме материала или в значительной его части) [5].

В первую группу по степени опасности нами отнесены дефекты типа нарушения сплошности материала (трещины, раковины, скопления пор), обусловленные кристаллизационными напряжениями и усадочными процессами в процессе изготовления деталей. Крупные поры появляются при попадании в зону синтеза «конденсата» – окисленных микроскрапин, разлетающихся из пятна контакта лазерного луча со слоем порошка в процессе плавления. Появление крупных пор и раковин связано также с несплавлением слоя и нарушением дозировки порошка в процессе изготовления деталей.

Ко второй группе отнесена микропористость металла, из которого изготовлена деталь. Микропористость в значительном объеме материала приводит к существенным изменениям характеристик прочности, упругости и эксплуатационной надежности детали. Эти изменения в разной степени зависят от вида деформирования (растяжение, сжатие, сдвиг), характера напряженного состояния (одноосное, плоское, объемное), а также от длительности и цикличности нагружения. Микропористость в сотые доли процента объема мало влияет на кратковременную и длительную прочность материала, однако оказывает существенное отрицательное влияние при циклических нагрузках.

К третьей группе отнесена повышенная степень напряженно-деформированного состояния металла, определяемая местной усадкой металла при охлаждении отдельных зон детали. Остаточное напряжение может приводить к деформациям, нарушению геометрии детали и образованию макротрещин. Термическая обработка, необходимая для снятия напряжения, позволяет снизить до минимума локализованные напряжения, однако это не всегда применимо, поскольку требует проведения термической обработки без отделения деталей от платформы.

К четвертой группе отнесена повышенная шероховатость поверхности детали, ухудшающая не только внешний вид детали, но и ее технологические и эксплуатационные характеристики. Во многих случаях требуется специальная обработка детали для доводки шероховатости до приемлемого значения.

В таблице 1 показаны виды дефектов в деталях, возникающих в процессе их производства и эксплуатации, даны количественные и качественные показатели дефектов и указаны причины их образования.

Таблица 1

Виды дефектов в деталях, изготовленных по технологии СЛС

| Группа по степени опасности | Вид дефекта | Условное изображение дефекта | Количественные и качественные показатели | Возможные причины образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая | Нарушение сплошности материала – трещина (поверхностная, внутренняя, сквозная) |  | Размер дефекта в плане. Глубина и направление трещины. Расположение трещины на детали | Кристаллиза-ционные напряжения |
|  | Нарушение сплошности материала – раковина, скопления крупных пор |  | Размер дефекта в плане. Глубина залегания | Локальное непроплавле-ние слоя, нарушение дозировки порошка |
| Вторая | Микропористость материала (локальная зона или распределенная во всем объеме детали) |  | Доля объема Vп, % | Усадочные процессы, захват молекул (азот, аргон) в процессе синтеза |
| Третья | Повышенная степень напряженно-деформированного состояния металла |  | Предел прочности σв, МПа | Остаточные напряжения |
| Четвертая | Повышенная шероховатость поверхности детали |  | Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz, мкм | Узкий интервал оптимальных параметров лазерного синтеза |

К дефектам в металлических деталях, изготовленных по технологии селективного лазерного сплавления, могут приводить неправильный выбор параметров новых технологических процессов изготовления деталей и нарушения режимов отработанных технологических процессов.

На рис. 1–7 показаны  различные виды дефектов в деталях, полученных по аддитивным технологиям.

Рис.1 – Пример кристаллизационной трещины, образовавшейся при ускоренной кристаллизации при скорости охлаждения 0,67-2,34 · 104 К/сек [6]

Рис. 2 – Развитие усталостных трещин в пористой области [6]

б

б

а

а

Рис. 3 – Несплавление (а) и пора (б) [7]

б

б

а

а

Рис. 4 – Межслойные (а) и внутрислойные (б) поры [8]

Рис.5 – Микропористость (средний размер ~0,03мм) [9]

Рис. 6 – Пористость [10]

Рис. 7 – Поры и несплавление [11]

Методы неразрушающего контроля деталей, полученных по аддитивным технологиям

Для неразрушающего контроля (НК) деталей, изготовленных по технологии селективного лазерного сплавления, в условиях их производства и эксплуатации могут применяться различные методы, основанные на взаимодействии проникающих излучений или физических полей с контролируемым объектом [12]. Выявление дефектов в деталях, полученных по технологии  СЛС (СЛС-деталях), возможно акустическими, радиационными (рентгеновскими), тепловыми, оптическими, электрическими и другими методами НК.

Наибольшее применение находят акустические методы [13], позволяющие решать актуальные задачи контроля и имеющие наилучшее аппаратурное обеспечение. Эти методы основаны на взаимодействии упругих колебаний и волн широкого диапазона частот с контролируемой деталью или конструкцией.

Группы методов НК СЛС-деталей

Исходя из задач по выявлению дефектов, изложенных выше, методы, применяемые для НК СЛС-деталей, можно разбить на несколько групп:

– методы, позволяющие обнаружить внутренние макродефекты типа нарушения сплошности материала: трещины, раковины, инородные включения. К этим методам относятся радиационные методы (рентгеновские, рентгеновская томография), ультразвуковые эхо-импульсный, теневой, вынужденных колебаний и другие методы;

– методы, позволяющие обнаружить поверхностные макродефекты деталей: подмятия, царапины, сколы, а также внутренние дефекты, выходящие на поверхность детали. Поверхностные дефекты деталей обнаруживаются визуально-оптическим методом, вихретоковым методом, а в некоторых случаях люминесцентным методом дефектоскопии. Шероховатость поверхности и глубина поверхностных повреждений СЛС-детали могут быть оценены с помощью профилометров и профилографов;

– методы, позволяющие визуализировать внутреннюю структуру материала в исследуемой зоне и обнаруживать трещины, раковины, инородные включения и другие нарушения макроструктуры. Выявление внутренних микродефектов структуры синтезирвоанного материала возможно методом акустической (ультразвуковой) микроскопии [12], в основе которой лежит эхо-импульсный метод дефектоскопии. Микропористость материала можно оценить с помощью микрорентгеновской томографии;

– методы, позволяющие определять физико-механические характеристики материала детали, изготовленной по технологии СЛС и оценивать ее напряженно-деформированное состояние.

Акустические методы НК

Для выявления макродефектов в деталях могут применяться следующие акустические методы НК:

– методы отражения (эхометод, эхозеркальный, дельта-метод, дифракционно-временной и др. методы);

– методы прохождения (теневой в амплитудном и временном вариантах и др. методы);

– комбинированные методы (зеркально-теневой, эхотеневой, эхосквозной и др. методы);

– методы собственных колебаний (локальные варианты метода вынужденных колебаний и метода свободных колебаний).

В таблице 2 представлены акустические методы и варианты методов контроля, указаны средства контроля металлических деталей и показана схема расположения преобразователя (ей) при контроле детали. Здесь: И/П – совмещенный преобразователь с функциями излучения и приема ультразвуковых сигналов, И – излучающий и П – приемный преобразователи.

Таблица 2

Акустические методы и средства контроля деталей

| Метод контроля | Вариант метода | Схема расположения преобразователя (ей) на детали при контроле | Типы приборов, фирмы и страны-изготовители |
| --- | --- | --- | --- |
| Отражения | Эхометод |  | Российские приборы: УД2В-П, УСД-60, УСД-60Н (НПЦ «Кропус», Ногинск), УД4-Т, УД4-ТМ (Вотум, Москва), УДЛ-2М (ООО «ЛИНКС 2000»), УД2-12 (ПО «Волна», Новгород; НПП «Технотест-М», Москва; «Константа», Санкт-Петербург). Зарубежные приборы: Epoch 1000, Omniscan MX (Olympus, Канада), Curlin Air (NDT System, США), DryScan 410, UFD-S (Sonatest, Великобритания) |
| Прохождения | Теневой | И П |  |
| Собственных колебаний | Вынужденных колебаний |  | АД-21Р и УП-20Р («Фенол-2») (ПО «Волна», Новгород), Bondtester (Fokker, Нидерланды) |
|  | Свободных колебаний |  | АД-60С, АД-50У и АД-64М (МНПО «Спектр», Москва), АД-701 М («Контроль. Измерения. Диагностика», Москва) |

Примечание: Типы приборов в таблице 2 указаны ориентировочно. Для контроля могут быть использованы и другие приборы, позволяющие реализовать данный метод контроля.

Для выявления дефектов в деталях, изготовленных по аддитивным технологиям, акустические методы могут применяться как в контактном варианте, так и в иммерсионном варианте при погружении детали в жидкость. Результаты исследования возможности применения лазерно-акустического метода позволяют сделать заключение о эффективности этого метода при выявлении нарушений сплошности материала.

Выбор метода контроля

При выборе метода контроля следует учитывать возможности методов контроля, конструктивные особенности детали, свойства материала детали, виды ожидаемых дефектов и возможную глубину их расположения, доступность детали и зон контроля, нормы допустимых дефектов, условия работы контролируемых деталей, требуемую производительность контроля, возможность автоматизации контроля, желаемый способ регистрации результатов контроля и т. п.

Важнейшими факторами, определяющими выбор метода контроля, являются материал детали, технология изготовления детали, физико-механические свойства материала детали (модуль упругости, коэффициент затухания звука и т. п.), анизотропия свойств материала и изменения свойств в различных участках детали.

Основными характеристиками, определяющими возможности метода контроля, являются чувствительность и разрешающая способность, зависящие в основном от особенностей метода контроля, технических данных аппаратуры, конструкции и материала объекта контроля и других факторов.

На выбор метода значительное влияние оказывают конструктивные особенности детали, к которым относятся: форма и размеры детали, ее толщина, шероховатость поверхности контролируемого изделия, местоположение зон контроля и др.

Точные рекомендации по выбору методов и средств контроля в некоторых случаях могут быть выданы только по результатам опробования на образцах или натурных деталях с искусственными или естественными дефектами.

Заключение

Представлена классификация видов дефектов в деталях, изготовленных по технологии селективного лазерного сплавления, по степени их опасности и рассмотрены методы выявления различных дефектов. Показано, что для обеспечения высокой надежности деталей ответственного назначения, изготовленных с использованием технологии СЛС, необходим контроль качества деталей неразрушающими методами.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-19-00169).

Литература

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3–33.

2. Евгенов А.Г., Рогалев А.М., Неруш С.В., Мазалов И.С. Исследование свойств сплава ЭП648, полученного методом селективного лазерного сплавления металлических порошков //Труды ВИАМ. 2015. №2. Ст. 02 (viam-works.ru).

3. Евгенов А.Г., Неруш С.В., Василенко С.А. Получение и опробование мелкодисперсного металлического порошка высокохромистого сплава на никелевой основе применительно к лазерной LMD-наплавке //Труды ВИАМ. 2014. №5. Ст. 04 (viam-works.ru).

4. Алешин Н.П., Мурашов В.В., Григорьев М.В. и др. Дефекты жаропрочных сплавов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления //Материаловедение. 2016. №3.

5. Алешин Н.П., Мурашов В.В., Щипаков Н.А. и др. Классификация дефектов металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления, и возможности методов неразрушающего контроля для их обнаружения //Дефектоскопия. 2016. №1. С. 48–55.

6. Antonysamy A.A. Microstructure, Texture and Mechanical Property Evolution during Additive Manufacturing of Ti6Al4V Alloy for Aerospace Applications. /PhD in Engineering thesis – University of Manchester. 2012.
 315 p.

7. Nilsson P., et. all. Automatic Ultrasonic testing for Metal Deposition //Proceedings of the 18th World Conference on NDT. 2012.

8. Ahsan M. N., Bradely R., Pinkerton A. J.  Microcomputed tomography analysis of intralayer porosity generationin laser direct metal deposition and its causes //J. Laser Appl. 2011. Vol. 23. No. 2. 022009. 10 p.

9. Kruth J.P., et. all. Part and material properties in selective laser melting of metals //Proceedings of the 16th International Symposium on Electromachining. 2010.

10.  Du Plessis A., et. all. Application of microCT to the non-destructive testing of an additive manufactured titanium component //Case Studies in Nondestructive Testing and Evaluation. 2015. Vol. 4. P. 1–7.

11. Tammas-Williams S., et. all. XCT analysis of the influence of melt strategies on defect population in Ti–6Al–4V components manufactured by Selective Electron Beam Melting //Materials Characterization. 2015. Vol. 102. P. 47–61.

12. Ермолов И.Н., Ланге Ю.В. Ультразвуковой контроль /Неразрушающий контроль: Справочник /Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 3. М.: Машиностроение. 2006. 864 с.

13. Алешин Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений /Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение. 2013. 576 с.