УДК 544.032.65:536.2:536.4

Метод трехмасштабного моделирования селективного 
лазерного сплавления композитных металлических порошков 
при импульсной обработке

Three-scale simulation of selective laser melting 
of composite metal powders in impulse processing

Кривилев М.Д.1, к.ф.-м.н.; Анкудинов В.Е.1; Гордеев Г.А. 1; 
Решетников С.М. 1, д.х.н.; Харанжевский Е.В. 1, к.т.н.; 
Галенко П.К. 1, д.ф.-м.н.

Krivilyov Mikhail, Ankudinov Vladimir, Gordeev Georgii, 
Reshetnikov Sergey, Kharanzhevskiy Evgeniy, Galenko Petr

mk@udsu.ru, vladimir@ankudinov.org, gordeevgeorgii@gmail.com, smr@mail.ru, eh@udsu.ru, lnsm100@googlemail.com

1Институт математики, информатики и физики, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

Аннотация:

В работе предложен трехмасштабный макроcкопический-мезоскопический-атомарный подход, позволяющий значительно улучшить точность расчетов оплавления порошка при импульсной лазерной обработке.

Ключевые слова:

метод селективного лазерного плавления; композитные порошки; теплоперенос; многомасштабное моделирование.

Abstract:

In this paper, a three-scale macroscopic-mesoscopic-atomistic approach is suggested which results in better accuracy of computer simulations of impulse laser processing.

Keywords:

selective laser melting; composite powders; heat transfer; mutiscale simulation.

Реферат

Показано, что применение трехмасштабного численного моделирования процессов тепло- и массопереноса, сопряженных с  фазовыми превращениями, в пористой порошковой среде при действии лазерного излучения позволяет прогнозировать характеристики материалов, полученных аддитивными технологиями. Приведены примеры расчета эффективных теплофизических характеристик, термических градиентов, скоростей нагрева и закалки, характерных времен затвердевания зоны оплавления с использованием предложенного метода для системы Fe-Ni, формирующей металлический композит со средним размером кристаллитов 30 нм. Формирование наноструктурного кристаллита подтверждено результатами моделирования, прогнозирующего термической скорость закалки зоны оплавления порядка 106–108 К/с, когда диффузия не успевает выровнять химический состав исходной порошковой смеси.

Введение

Развитие лазерной техники в последние десятилетия привело к созданию ряда перспективных промышленных технологий. К их числу  относится лазерный синтез функциональных покрытий на основе композитных металллических [1, 2] и металл-керамических [3] порошковых смесей. Улучшенные механические и электрохимические свойства получаемых покрытий объясняются их широким применением в машиностроении, химической промышленности, медицине и энергетике [4, 5]. Обзоры [3, 6] последних достижений и методов в области создания композитных покрытий показывают их высокую практическую значимость и приемлемую себестоимость. Важную роль в дальнейшем развитии этой технологии играет создание теоретических основ синтеза композитных материалов. В части моделирования физико-химических процессов следует отметить работы российских групп [7–9] в последние годы, что привело к лучшему пониманию механизмов компактирования порошковых смесей.

В работе [10] предложен метод высокоскоростного лазерного спекания (ВЛС) композитных металлических порошков Fe-Ni, основанный на сверхбыстром лазерном нагреве локального участка порошкового слоя и последующем скоростном отводе тепла вглубь образца, при этом время одного цикла “нагрев-охлаждение”' составляет порядка 10-5 с. Обработка осуществляется при высоких значениях градиента температуры, поэтому предъявляются особые требования к подготовке порошка. Порошковая металлическая или композитная смесь подвергается размолу в высокоэнергетической шаровой мельнице планетарного типа до достижения размера частиц порошка не более 1 мкм. Следовательно, уменьшается и толщина каждого слоя многослойного покрытия.  Высокая локальность скоростной лазерной обработки ультрадисперсных материалов позволяет избежать недостатков, присущих традиционным ЛС и ЛП технологиям, таким как термические напряжения, крупные поры, неровность поверхности с высокой шероховатостью. На стадии охлаждения после действия лазерного импульса происходит неравновесное высокоскоростное затвердевание расплавленной части порошка с формированием метастабильного структурного состояния. Особенностью структуры является система связанных пор разного масштаба: от наноразмерных пор до пор размером в несколько микрометров, рис. 1. Результаты исследований структуры показывают сложную зависимость структурных параметров спечённых слоёв от режимов лазерного излучения. Конечная пористость полученных покрытий зависит как от режимов лазерной обработки порошка, так и от химического состава порошковой смеси и распределения частиц по размеру. Твердость и износостойкость покрытий может сильно варьироваться при изменении энергетических характеристик лазерного излучения. Достижение оптимальных значений пористости и твердости спечённых покрытий позволяет повысить износостойкость в условиях как абразивного, так и нормального окислительного изнашивания в ряде случаев более чем на два порядка по сравнению со сплошными поверхностями деталей из таких же сплавов, что и наносимое покрытие. Кроме, того полученные покрытия обладают уникальными электрохимическими свойствами [11].

Рис. 1 – Изображение поверхности покрытия, полученного лазерным спеканием нанокомпозитных порошков Fe–3.2 вес.% Ni

Целью настоящей работы является обзор результатов [12–15] численного моделирования на основе метода трехмасштабного (макро-, мезо- и атомного) описания селективного лазерного спекания композитных порошковых смесей, проводимых Удмуртским государственным университетом для процессов синтеза функциональных покрытий.

Многомасштабное моделирование сплавления порошков

Методы вычислительного моделирования [16] широко применяются в науке о материалах благодаря быстрому развитию компьютерных мощностей и методологий моделирования, позволяющих быстрое тестирование теоретических предсказаний или обработку сложных экспериментальных данных при относительно низких затратах. Однако множество проблем материаловедения относятся к анализу коллективных явлений, происходящих в диапазоне временных и пространственных масштабов, которые сложно проанализировать в рамках решения единой системы уравнений и единственного моделирования. Поэтому в последнее десятилетие появились эффективные методы анализа, учитывающие широкий диапазон пространственно-временных масштабов и относящиеся к методу многомасштабного моделирования [17–19]. В результате многомасштабный метод позволяет качественно описывать и количественно оценивать детали микроструктуры и свойства материалов как на атомарном, так и на мезоскопическом или даже на макроскопическом масштабе.

Для получения адекватного теоретического описания лазерной обработки применен метод многомасштабного и мультифизичного моделирования, разработанный ранее для процессов безконтенерной кристаллизации [20]. При высокоскоростной кристаллизации металлических систем движение межфазных границ сопровождается возникновением значительных градиентов концентрации и температуры, обусловленных ограниченной растворимостью примесных компонентов и конечной скоростью диффузионного отвода тепла. В этом случае пространственные масштабы lC и lT неоднородности концентрации и температуры могут быть оценены выражениями D/V и a/V, где D, a и V – коэффициент диффузии, коэффициент температуропроводности и скорость движения межфазных границ соответственно. При характерных для металлических систем значениях D ~ 10-9 м2/с, a ~ 10-6 м2/с при скорости V ~ 10-2 м/с масштабы lC и lT составляют 0.1 и 100 мкм соответственно. Третьим характерным масштабом является ширина l межфазной диффузной границы, в пределах которой происходит процесс неравновесного захвата примеси. Принимая её равной 10-20 межатомным расстояниям, получаем оценку l в интервале 0.002–0.008 мкм. Таким образом, одновременный анализ распределений концентрации C, температуры T и переменной , параметра для описания фазового состояния, затруднителен в силу больших различий в масштабах lC, lT и l протекающих процессов.

Описание формирования микроструктуры по методу многомасштабного анализа состоит в разложении комплексной задачи на набор разномасштабных задач, описывающих основные физические явления на соответствующих пространственно-временных масштабах. В рассмотрение вводятся субмикронный, мезо- и макроскопический пространственные масштабы с характерными значениями la<1 мкм, 
1lµ10 мкм и lM>10 мкм соответственно. Изучение системы на субмикронном масштабе позволяет предсказать эффекты примесного сопротивления и захвата примесей твердой фазой при движении границы раздела фаз. Мезоскопический масштаб необходим для расчета морфологии микроструктуры, сформированной под влиянием сегрегации компонентов, и прогнозирования фазового состава образцов. Макроскопическое моделирование важно для введения в модель условий обработки материалов и расчета тепловых полей в образцах. Схема, уточняющая связь моделей на различных уровнях, дана на рис. 2.

Рис. 2 – Многомасштабное (макроскопическое, мезоскопическое и субмикронное) описание физических процессов, контролирующих лазерное спекание порошков с указанием характерных масштабов (слева) и разрабатываемых программных модулей (справа), а также функциональных связей при построении общей модели

Макроскопический расчет нестационарных температурных полей в слое порошка осуществлен в приближении квазиоднородной среды, когда теплофизические параметры неоднородной среды заменяются на эффективные коэффициенты, полученные при осреднении пористой среды на мезоскопичеком уровне. Описание нестационарного теплопереноса при одновременном протекании фазовых переходов выполнено с помощью метода двухфазной зоны, примененного для высокоскоростной кристаллизации в пористом слое порошка. Данные с макроскопического уровня передавались на мезоскопический уровень, где анализировались режимы движения межфазных границ и сегрегация химических компонентов по методу фазового поля. Расчет неравновесного коэффициента распределения на субмикронных масштабах выполнен в рамках локально-неравновесной модели фазового поля [21], когда использование локально-неравновесной динамики диффузионного потока приводит к безразделительному затвердеванию при достижении скоростей, равных или больших скорости диффузии. Далее в настоящей статье рассмотрены модели, описывающие процессы на разных масштабах и показана их взаимосвязь при проведении анализа ВЛС.

Основные уравнения

Математическая модель СЛП представляет собой замкнутую систему уравнений, описывающих фазовый состав, температуру, энтальпию, локальную пористость, локальный химический состав на трех  масштабных уровнях, Рис. 1. Основные уравнения включают:

- нестационарные уравнения модели двухфазной зоны для энтальпии системы и ее температуры, записанные для лазерной обработки 
(M-уровень),

- кинетическое уравнение для локальной пористости в приближении вязкоупругого течения (М-уровень),

- уравнение теплопроводности для многофазного порошкового слоя (µ-уровень),

- нестационарные уравнения фазового поля для расчета микроструктуры и микросегрегации компонентов (a-уровень),

- уравнения химической термодинамики для определения теплофизических параметров и параметров атомной подвижности как функции температуры и состава (все уровни).

Заинтересованный читатель отсылается к постановке краевых задач для различных масштабных уровней, приведнной в работах [9, 12–15]. Последние результаты по моделированию атомной структуры приведены в работе [22].

Результаты расчетов

Макроскопическое трехмерное моделирование тепловых полей проводилось с учетом фактических режимов обработки, измеренных характеристик порошка Fe-Ni и характеристик проникновения лазерного излучения в порошковом слое. На рис. 3 приведены изотермические поверхности в фиксированный момент времени t=2 мкс с момента начала импульса при длительности импульса 0.1 мкс. Как следует из рисунка, зона оплавления наблюдается спустя значительное время после окончания облучения. Это свидетельствует о наличии значительного периода релаксации T длительностью в несколько микросекунд (по приведенным

далее данным T ~ 5 мкс), когда реализуется спекание отдельных частиц порошка и формирование металлической матрицы в порошковом слое. Тем не менее, указанный период релаксации гораздо меньше периода между импульсами, который составлял 31 мкс. На рис. 4 показана динамика изменения температуры со временем как функция расстояния z до поверхности. Сравнение температуры поверхностного слоя с температурой плавления показывает, что разогрев порошка до температуры плавления происходит на протяжении первой трети импульса при длительности импульса 100 нс. По этим данным была оценена скорость нагрева, которая по порядку величины соответствует значениям Vнагр~109–1010 К/с. Затем начало плавления стабилизирует температуру, которая после окончания импульса начинает уменьшаться. Стадия охлаждения реализуется со скоростями Vохл~108 К/с. Проведенный анализ фактических скоростей нагрева и охлаждения в порошковой смеси важен для количественного анализа механизма спекания частиц и сегрегации химических компонентов.

Рис. 3 – Трехмерные изотермы в момент времени t=2 мкс с момента начала лазерного импульса на масштабе всего образца (основной рисунок) и непосредственно в зоне лазерной обработки (на вставке). Изотермы соответствуют температурам 1805, 1470, 1130, 800 и 460 K

Рис. 4 – Локальная температура T как функция времени t и расстояния z от поверхности образца в фокусе лазерного луча, полученная из 3D расчетов тепловых полей. Время отсчитывается с момента начала лазерного импульса

Мезоскопическое моделирование, рис. 5, проведено для различных ансамблей частиц с целью точного расчета эффективного коэффициента теплопроводности как функции пористости. С этой целью исследовался теплоперенос в пористой порошковой среде в зависимости от упорядочения отдельных частиц и их фракционного состава. Установлено, что при пористости выше 0.3 наблюдается существенное отклонение от линейной модели Лыкова, рис. 4, что важно для оценки кинетики усадки порошка.

Рис. 5 – Температурное поле в модельной среде при  фиксированном времени 
t = 10 мкc. Расчет выполнен для среды с пористостью ε = 49,4%. Линейный размер моделируемой области 1,5×10-5 м

Рис. 6 – Эффективный коэффициент теплопроводности k’ как функция пористости порошка ε, полученный при мезоскопическом моделировании. Список обозначений: а) модель Лыкова, б) аппроксимация расчетных точек (треугольников) прямой, в) аппроксимация расчетных точек полиномом 2-й степени

Результаты моделирования на субмикронном масштабе позволили описать сегрегацию компонентов и предсказать условия сохранения композитной структуры материала в процессе ВЛС. Данные расчетов приведены подробно в работах [15, 22].

Заключение

Формирование высоких скоростей нагрева в методе высокоскоростного лазерного синтеза создает условия для получения неравновесных функциональных покрытий с улучшенными механическими, коррозионными и каталитическими свойствами. Применение многомасштабного многофизичного подхода позволяет значительно повысить точность численного моделирования сложных процессов тепло- и массопереноса в условиях выскокоскоростных фазовых переходов. Разработанный набор взаимосвязанных моделей количественно точно описывает процесс формирования композитных покрытий методом высокоскоростного лазерного синтеза (ВЛС), где сохраняется сложный химический состав после обработки. Предложенные методы  также применимы к более простым, с точки зрения протекающих физико-химических процессов, аддитивным технологиям быстрого прототипирования деталей.

Авторы выражают признательность за финансовую поддержку РФФИ, проект офи-м №14-29-10282, Министерству образования и науки РФ, проект № 2049 в рамках госзадания.

Литература

1. Kruth J.P. Material incress manufacturing by rapid prototyping techniques // CIRP Ann. 1991. Vol. 40, N 2. P. 603-614.

2. Abe F., Osakada K., Shiomi M., Uematsu K., Matsumoto M. The manufacturing of hard tools from metallic powders by selective laser melting // J. Mater. Process. Technol. 2001. Vol. 111, N 1-3. P. 210–213.

3. Viswanathana V., Lahab T., Balanib K., Agarwalb A., Seala S. Challenges and advances in nanocomposite processing techniques // Mater. Sci. Eng. R. 2006. Vol. 54, N 5-6. P. 121–285.

4. Bourell D.L., Marcus H.L., Barlow J.W., Beaman J.J. Selective laser sintering of metals and ceramics // Int. J. Powder Metall. 1992. Vol. 28, N 4. P. 369–381.

5. Kruth J.P. Selective laser melting of iron-based powder // J. Mater. Process. Technol. 2004. Vol. 149. P. 616–622.

6. Шишковский И.В. Лазерный синтез функциональных мезоструктур и объемных изделий. Москва: Физматлит, 2009.

7. Князева А.Г., Сорокова С.Н., Поболь А.И., Горанский Г.Г. Моделирование процесса импульсного электроконтактного спекания твердосплавных порошковых композиций // Химическая физика и мезоскопия, Т. 17, №2, 2015, с. 239–252.

8. Гришаев Р.В., Мирзаде Ф.Х., Хоменко М.Д. Численное моделирование кинетики плавления микрочастиц при селективном лазерном спекании // Перспективные материалы. 2011. № 10. С. 135–142.

9. Кривилев М.Д., Афлятунова Д.Д., Анкудинов В.Е., Гордеев Г.А. Многомасштабное теоретическое описание структурообразования в ультрадисперсных системах //  Материаловедение, №1 за 2012, c. 2–6.

10. Харанжевский Е.В., Кривилев М.Д. Лазерное спекание нанокомпозитов Fe-Ni // Физика металлов и металловедение, т. 111, №1, 2011, с. 54–63.

11. Решетников С.М., Харанжевский Е.В.,  Кривилев М.Д., Садиоков Э.Е.. Коррозионно-электрохимическое поведение композитных слоев на основе железа, полученных лазерным спеканием // Коррозия: металлы, защита, 2010, №9, с. 33–37.

12. Gordeev G.A., Ankudinov V.E., Krivilyov M.D., Kharanzhevskiy E.V. Optimization of processing parameters in laser sintering of metallic powders //  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2012, Vol. 27, 012079, 7 p. DOI:10.1088/1757-899X/27/1/012079.

13. Кривилев М.Д., Харанжевский Е.В., Гордеев Г.А., Анкудинов В.Е. Управление лазерным спеканием металлических порошковых смесей / Управление большими системами. Выпуск 31. М.: ИПУ РАН, 2010. 
С.299–322.

14. Анкудинов В.Е., Кривилев М.Д.. Теоретический аназиз зависимости теплофизических характеристик от пористости // Вестник Удмуртского университета, Сер. Физика и химия, 2012, вып. 4, С. 3–8.

15. Кривилев М.Д., Харанжевский Е.В., Лебедев В.Г., Данилов Д.А., Данилова Е.В., Галенко П.К. Синтез композитных покрытий при высокоскоростном лазерном спекании металлических порошковых смесей // Физика металлов и металловедение, 2013, Т. 114, № 10, с. 871–893.

16. Raabe D. Computational materials science. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. 285 p.

17. Трусов П.В., Волегов П.С., Янц А.Ю. Двухуровневые модели поликристаллов: о независимости образа процесса нагружения представительского макрообъема // Физическая мезомеханика. Т. 16. № 6. 2013. С. 33–41.

18. Vvedensky D.D. Multiscale modeling of nanostructures // J. Phys.: Cond. Matt. 2004. Vol. 16, N 50. P. R1537-R1576.

19. De Pable J.J., Curtin W.A. Multiscale modeling in advanced materials research: challenges, novel methods, and emerging applications // Mater. Res. Soc. Bull. 2007. Vol. 32, N 11. P. 905–911.

20. Krivilyov M., Volkmann T., Gao J., Fransaer J. Multiscale analysis of the effect of competitive nucleation on phase selection in rapid solidication of rare-earth ternary magnetic materials // Acta Mater. 2012. Vol. 60. P. 112-122.

21. Galenko P.K., Abramova E.V., Jou D., Danilov D.A., Lebedev V.G., Herlach D.M. Solute trapping in rapid solidication of a binary dilute system: A phase-field study // Phys. Rev. E. 2011. Vol. 84. P. 041143-1-17.

22. Анкудинов В. Е., Галенко П. К., Кропотин Н. В., Кривилев М. Д. Функционал атомной плотности и диаграмма структур в модели кристаллического фазового поля // Журнал экспериментальной и теоретической физики, том 149, вып. 2, 2016, стр. 343–356.