УДК 533

Численное трехмерное нестационарное моделирование газовых потоков в сверхзвуковом сопле для лазерной наплавки

Исхаков Ф.Р. 1; Липатов А.Н. 1; Старшова И.И. 1; Цивильский И.В. 1;

Нагулин К.Ю. 1, к.ф.-м.н.; Гильмутдинов А.Х.1, д.ф.-м.н.

Iskhakov Fanis Rustemovich; Lipatov Alexandr Nikolaevich; 
Starshova Irina Ivanovna; Tsivilskiy Ilya Vladimirovich; Nagulin Konstantin Yurievich; Gilmutdinov Albert Kharisovich

gfgagng@yandex.ru, nanospec@ya.ru, irenka_star@mail.ru, icivv@mail.ru, knagulin@mail.ru, albert.gilmutdinov@kai.ru

1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ

Аннотация:

Проведено трехмерное численное моделирование и экспериментальная визуализация газовых потоков и температуры сверхзвуковой струи азота, истекающей из сопла для холодного и горячего лазерного напыления в различных режимах. Моделирование проведено при варьировании температуры и давления газа на входе в сопло. Учитывается конвективный теплообмен, теплопроводность и турбулентность. Исследовано влияния температуры газа на величину длины струи. Результаты хорошо согласуются с проведенными экспериментальными исследованиями методом шлирен-визуализации.

Ключевые слова:

сверхзвуковая лазерная наплавка, сопло де Лаваля, вычислительная газовая динамика, шлирен-метод.

Abstract:

A three-dimensional numerical simulation and the experimental visualization of gas flows and temperature fields within supersonic jet of nitrogen were performed in variety of thermal operating conditions. Different temperature and gas pressure boundary conditions are simulated. Convective heat transfer, thermal conductivity and turbulence are taken into account simultaneously. Influence of temperature on gas jet length is obtained. The results are in good agreement with the experimental studies by Schlieren imaging.

Keywords:

Supersonic Laser cladding, de Laval nozzle, computational fluid dynamics, optical Schlieren method.

Введение

Сверхзвуковая лазерная наплавка (СЛН) представляет собой новый метод аддитивных лазерных технологий, объединяющий достоинства классической дозвуковой лазерной наплавки и холодного газодинамического напыления. Задачей настоящего исследования является разработка и всесторонняя экспериментальная верификация трехмерной нестационарной математической модели системы СЛН, корректно учитывающей геометрию сверхзвукового сопла и обрабатываемой поверхности, а также основные физические процессы, протекающие в ходе лазерной наплавки.

Метод исследования

Моделирование истечения нагретого газа из сопла с профилем де Лаваля основано на численном нестационарном решении полной системы уравнений газовой динамики Навье-Стокса методом контрольных объемов по полунеявной схеме коррекции давления SIMPLE – semi-implicit method for pressure-linked equations [1]. Уравнения Навье-Стокса дополняются уравнением баланса внутренней энергии газа и уравнением состояния газа. Для описания турбулентных эффектов выбрана модель крупных вихрей (Large Eddy Simulation, LES) [2,4] по следующим причинам:

- Перенос импульса, массы (газа) и энергии (нагретый газ) преимущественно осуществляется именно крупными вихрями, а не мелкими.

- Для достаточно точного решения должен выполняться критерий Куранта, связывающий среднюю скорость переноса вещества с шагом по времени и характеристическим размером расчетной сетки: u∆t∆x≤2. При сверхзвуковых течениях скорости достигают 1000 м/с, следовательно, шаг по времени становится очень малым. В модели LES шаг по времени пропорционален среднему времени, за которое вихрь делает полный оборот, что значительно больше, чем шаг, следующий из критерия Куранта.

Управляющие уравнения модели LES получаются путем фильтрации нестационарных уравнений Навье-Стокса в пространстве Фурье (частотном) и конфигурационном (физическом) пространствах. Благодаря фильтрации, можно эффективно отсечь вихри, масштабы которых меньше некого порогового значения, определяемого минимальным размером ячейки вычислительной сетки. Сначала фильтрации подвергаются уравнения Навье-Стокса для несжимаемой жидкости:

∂∂tρ+∂∂xiρui=0

∂∂tρui+∂∂xjρuiuj=∂∂xjμ∂∂xj-∂∂xip-∂∂xjτij

Тензор напряжений мелкого субсеточного масштаба для моделирования мелких вихрей определяется следующим образом [3]:

τij=ρuiuj-ρuiuj,	τij-13τkkδij=-2μtSij

Здесь μt– турбулентная вязкость, а Sij– тензор деформаций, который также записывается через фильтрованные значения скоростей. В пристеночных областях расчетная сетка имеет пограничный слой из трех ячеек, однако этого недостаточно для корректного моделирования ламинарного течения. Поэтому предполагается, что координата центров пристеночных ячеек убывает по логарифмическому закону в области пограничного слоя сетки. Тогда сдвиговые напряжения получаются из соотношения [4]:

uuτ=1klnEρuτyμ

Здесь k=0.42– постоянная Кармана, E=9.793.

Решение задачи выполнено в программном пакете ANSYS ® FLUENT.

Рис. 1 – Центральные продольные срезы пространственной расчетной сетки сопла 
де Лаваля. a) Исходная грубая сетка. b) Адаптивная ретопология исходной сетки, в зависимости от градиента скорости газа. Ретопология проводится через каждые 
100 итераций. Момент времени: 5 с

Для расчетов рассматривается трехмерная геометрия сверхзвукового наплавочного сопла с профилем де Лаваля. Изначально строится достаточно грубая сетка из 1 млн. ячеек (рис. 1a) – при этом среднее число ячеек в самом узком участке трубки составляет не более десяти. Далее в процессе расчетов применяется адаптивное дробление ячеек сетки [5] на каждом шаге по времени, исходя из данных о пространственном распределении градиента скорости газа (рис. 1-b). Адаптация сетки происходит путем масштабирования геометрических размеров ячеек, а вблизи стенок сетка также немного измельчается, чтобы безразмерное расстояние до стенки было близко к единице: y+=ρuτμ=1.

Результаты

Вначале проводилось моделирование газа, подающегося на вход трубки при комнатной температуре 300 K (рис. 2-a), поскольку даже при таком режиме напыление возможно вследствие ударно-кинетического плавления частиц при столкновении с поверхностью субстрата. Давление на входе задано 20 атмосфер, остальные граничные условия соответствуют свободному выходу газа и поддерживаются при атмосферном. Диаметр выходного сечения наплавочного сопла составляет 7 мм. В установившемся режиме течения газа максимальная скорость достигает 
8 км/с внутри трубки. При выходе из трубки формируется недорасширенная струя, давление на оси потока больше атмосферного. Дальше вдоль оси давление начинает понижаться при взаимодействии с окружающим газом, пока не становится равным атмосферному – формируется расчетный режим течения.

Рис. 2 – Изолинии скоростей газа в центральном продольном сечении сетки в момент 10 с для трех различных смоделированных случаев: a) T = 300 K (27°C), b) T = 700 K (427°C), c) T = 975 K (702°C). Теневая визуализация газовых потоков на выходе сопла для тех же температурных условий (d-f). Давление на входе во всех случаях составляет 20 атм

Максимальная скорость газа вне трубки сопла составляет 900 м/с, что примерно на порядок ниже скорости в трубке, и перепады скоростей, вызванные ударными волнами, наблюдаются на общем фоне слабо, поэтому шкала скоростей обрезана до максимального значения скорости газа вне трубки (рис. 2-a). Средняя длина «бочки» Маха составляет 10 мм, что хорошо согласуется с известным соотношением:

h=23Dp0p

Здесь D – диаметр выходного отверстия сопла, p0 – атмосферное давление, p – статическое давление газа в струе.

На следующем этапе моделируется течение газа, нагретого до 700 K (рис 2-b). Данный процесс позволяет локализированно повышать температуру подложки в области контакта с газовой струей вплоть до размягчения материала подложки вследствие плавления. Сетка и граничные условия для расходов газа – прежние, за исключением температуры на входе. Температура стенок трубки поддерживается постоянной (термостатическая оболочка). Динамическая вязкость газа возрастает с температурой по закону Сазерленда:

μ=μ0T0+CT+CT0T-3/2

Здесь μ0 – динамическая вязкость при температуре T0, а постоянная C=111 для азота. Поэтому скорость горячего газа при том же давлении оказывается ниже, чем холодного. Максимальная скорость «горячего» газа (700K) на выходе = 450 м/с против 900 м/с у холодного газа. Это меньше скорости звука и поэтому недостаточно для формирования ударных волн. Также, вследствие увеличенной от нагрева вязкости, характерная длина струи короче, чем для газа при комнатной температуре. Следовательно, для нагретого газа логично будет располагать подожку ближе к выходу сопла, чем в случае с «холодным» газом. Для определения зависимости длины струи газа от температуры на входе проведено моделирование течения газа при тех же условиях, но с нагревом до 975 K (рис 2-c). Вязкость газа еще выше, чем в предыдущем случае, поэтому длина струи короче и составляет около 5 диаметров выходного отверстия сопла, то есть 35 мм (рис. 2-c). Скорее всего, располагать на таком расстоянии подложку уже нецелесообразно – в силу вязкости газ будет эффективно замедляться и отталкиваться от поверхности субстрата, скорость частиц в потоке существенно снизится, и процесс напыления станет неэффективным. Ударные волны в данном случае также не формируются. Результаты моделирования хорошо согласуются с данными шлирен-визуализации сверхзвуковых потоков в сопле для СЛН. По мере возрастания температуры газа в форкамере сопла четко структурированный сверхзвуковой поток становится все короче. Полученная зависимость рассчитанной длины струи, L, от температуры (рис. 2) аппроксимирована полиномом второй степени следующим образом:

L=2*10-5T2-3.48*10-2T+20.89

Несмотря на то, что длины струй газа (определяемые по полю скоростей) для 700K и 975K различаются и составляют 5 см и 3.5 см соответственно, температурная граница конца струи при этом одинакова (рис. 3).

Объясняется это процессами теплопроводности: во втором случае хотя длина струи и меньше, температура выше, причем направление струи совпадает с направлением распространения теплового фронта. Градиент температуры выше – и тепло даже при меньшей скорости переноса вещества распространяется дальше.  В таком случае, температурной границей струи (3.5 см) однозначно определяется расстояние до подложки, при котором будет происходить ее эффективное плавление в случае «горячего» напыления.

Рис. 3 – Профили температур в центральном поперечном сечении сетки в момент времени 10 с после подачи газа, нагретого до: a) 700K, b) 975 K. 
Давление на входе = 20 атм

При увеличении давления на входе с 20 атм до 30 атм (рис. 4) и сохранении нагрева до 975 K, скорость в потоке на выходе увеличивается до 700 м/с, а длина струи достигает 6 см, но при этом структура потока существенно меняется (рис. 4). Симметричность течения теряется, поскольку сильный нагрев газа приводит к существенным конвективным эффектам внутри потока, что вызывает разрушение и отрыв вихрей на границе быстрого потока с окружающей атмосферой. Периодично расположенные вдоль оси трубки чередующиеся области высокого и низкого давления в итоге отдаляются от оси, газ начинает закручиваться по спирали (рис. 4-b), и центробежная сила только способствует дальнейшему расхождению пограничных вихрей.

Рис. 4 – Фрагмент среза сетки вблизи сопла через 10 с после подачи азота 975K при 
30 атм. a) Распределение скоростей газа, b) Изоповерхность низкого давления, раскрашенная по шкале скоростей газа, с) Распределение температуры газа

Рассчитанное температурное поле в газе (рис. 13) практически полностью повторяет очертания поля скоростей (рис. 11-a). Это вызвано тем, что на высоких скоростях газа преобладающими становятся конвективные эффекты теплопереноса, а не теплопроводность. Кроме того, неоднородная, разрывная структура потока также препятствует распространению теплового фронта – и зоны максимальной температуры локализуются там, где максимальны и скорости. Поскольку течение слишком хаотично, такой режим работы сопла уже нельзя применять для напыления частиц.

Выводы

В ходе численных экспериментов установлено, что в широком диапазоне граничных условий (температура и давление газа на входе в сопло де Лаваля) скорость газа на выходе из трубки на порядок ниже скорости внутри сопла. Расчеты показали, что средняя длина струи газа (определяемая по изолиниям скорости) убывает с температурой по квадратичному закону (рис. 2, рис. 5) вследствие повышения вязкости нагретого газа по сравнению с холодным.

Рис. 5 – Аппроксимированная зависимость длины струи газа (по скоростному критерию) от температуры на входе сопла де Лаваля

Средняя тепловая длина струи (определяемая по изолиниям температуры газа) для горячего газа слабо зависит от температуры на входе (рис. 3).

При давлении на входе 20 атм. турбулентный режим течения струи наблюдается при температуре 300 K (рис. 2-a), а при повышении температуры до 700 K и 975 K становится ламинарным (рис. 2-b, 2-c). Это также объясняется высокой вязкостью газа.

При давлении на входе 30 атм. Турбулентный режим течения сохраняется даже для горячего газа, нагретого до 975 K (рис. 4).

Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке РФФИ, проект 
№ 14-29-10281

Литература

- Durbin P. A. Separated Flow Computations with the k-e-v2 Model // AIAA Journal. 1995. Vol. 39(1). P. 659-664. doi:10.2514/3.12628

- Erlebacher G., Hussaini M. Y., Speziale C. G., and Zang T. A. Toward the Large-Eddy Simulation of Compressible Turbulent Flows // J. Fluid Mech. 1992. Vol. 238. P. 155-185.

- Weiss J. M., Maruszewski J. P., and Smith W. A. Implicit Solution of Preconditioned Navier-Stokes Equations Using Algebraic Multigrid // AIAA Journal. 1999. Vol. 37(1). P. 29-36.

- Large Eddy Simulation Model // Fluent users guide. – 2009 [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. – URL:  http://users.ugent.be/~mvbelleg/flug-12-0.pdf (дата обращения  10.31.2015).

- Park M. A. Adjoint-Based Three-Dimensional Error Prediction and Grid Adaptation // AIAA Journal. 2004. Vol. 42(9). P. 1854-1862.