УДК 539.3

Моделирование аддитивных технологий: геометрический подход

Additive manufacturing modelling: geometrical approach

Лычев С.А. 1, д.ф.-м.н.; Манжиров А.В. 1,3, д.ф.-м.н.; Мурашкин Е.В. 1, к.ф.-м.н.

Lychev S.A., Manzhirov A.V., Murashkin E.V.

1Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

3Московский государственный технический университет университет им. Н.Э. Баумана

lychevsa@mail.ru, manzh@inbox.ru, murashkin@ipmnet.ru

Аннотация:

В работе рассматривается один из возможных вариантов наращивания, в ходе которого рост происходит за счет непрерывного присоединения к трехмерному телу напряженных материальных поверхностей. В процессе изготовления в таких телах возникают несовместные деформации, вызываемые неоднородными полями напряжений и температур в присоединяемых элементах. Рассмотрены геометрические методы моделирования деформируемых тел, получаемых в ходе аддитивных технологических процессов.

Ключевые слова:

растущее тело, аддитивная технология, несовместность деформаций.

Annotation:

The present study is devoted to the geometric approach in tne additive manufacturing modelling. One of the possible types of 3D accretion, as due to the continuous addition of stressed material surfaces to a three-dimensional body, is considered. The fundamentals of the mathematical theory of accreting bodies for finite deformations are explained using the concept of the bundle of a differentiable manifold that enables one to construct a clear classification of the accretion processes.

Keywords:

growing solids, Additive manufacturing technologies, Incompatibility.

Реферат

Работа посвящена развитию математической теории наращиваемых тел, получаемых в ходе аддитивных технологических процессов. Во введении подчеркивается актуальность и практическая значимость рассматриваемой проблемы. В первом разделе работы вводятся основные понятия и терминология механики нарищиваемых тел, приводится математическая классификация процессов роста. Во втором разделе работы описывается развиваемый авторами гемотерический подход к описанию процессов роста аддитивно изготавливаемых изделий. В третьем разделе работы приводится общая постановка краевой задачи механики наращиваемых тел.

Традиционные методы изготовления деталей сложной формы подразумевают технологические процессы обработки, связанные со снятием материала, например, резку, фрезеровку, сверление и т.п. Альтернативный класс технологических процессов основан на синтезе деталей путем последовательного нанесения материала на подложку или поверхность произвольной формы, например, в результате локальной полимеризации, электрохимической реакции, наклейки, наплавки, локального спекания и т.д. Подобные процессы принято относить к классу аддитивных технологий. В настоящее время технологии аддитивного изготовления изделий находятся в стадии интенсивного развития. Они позволяют быстро и относительно дешево создать пространственную деталь сколь угодно сложной формы и, теоретически, из любого материала. Аддитивные технологии базируются на современных принципах построения прецизионных систем с программным управлением (CNC). Однако, несмотря на возможность позиционирования элементов технологической установки с высокой точностью, отклонения геометрической формы изделия от проекта остается высокой, в первую очередь, в силу собственных деформаций (тепловых, усадочных и т.п.) изготавливаемого тела. С этими деформациями связаны остаточные (собственные) напряжения, неминуемо возникающими в изделии при применении аддитивных технологий. Остаточные напряжения могут вызывать потерю устойчивости для тонкостенных изделий и разрушение для массивных тел, причем потеря устойчивости и разрушение могут произойти уже в процессе изготовления. Все эти факторы существенно влияют на организацию и качество аддитивных технологических процессов. В этой связи актуальным является развитие методов математического моделирования эволюции напряженно-деформированного состояния (НДС) тела в ходе аддитивного технологического процесса. Моделирование позволяет расчетным путем предсказать нежелательные искажения НДС и оптимизировать качество процесса, в частности, учитывать при проектировании контрдеформации, нивелирующие технологические искажения [1].

Методы математического моделирования деформации тела в процессе его аддитивного изготовления развиты в работах, посвященных математической теории растущих тел [2–12]. Модели этой теории основаны на идее описания структурной неоднородности, вызванной соединением несовместно деформированных частей, мера несовместности которых зависит от сценария аддитивного процесса. В настоящей работе изложены геометрические методы моделирования растущих тел.

1. Для формализации понятия растущее тело воспользуемся аксиоматикой, предложенной Ноллом, (она позволяет сформулировать понятие  гладкого тела на языке гладких многообразий [13]) и дополним ее аксиомой, характеризующей  растущее гладкое тело.

Под  телом B будем понимать связное подмножество абстрактного топологического пространства, такое, что его образ в физическом пространстве представляет собой область с регулярной границей. Множество B оснащается структурой, которая определяется классом отображений C

∀κ∈C    κ : B→E,

где E– физическое (аффинное) пространство. Элементы κ∈C называются конфигурациями. Образ p∈B относительно отображения κ, а именно κ(p)∈E, называется местом материальной точки p в конфигурации κ. Образ множества B, т.е. совокупность мест всех материальных точек, будем называть формой. Как правило одна из таких форм фиксируется и называется отсчетной. Если отображения γ,κ∈C представляют собой две конфигурации, то их композиция

λ=γ∘κ-1 : κ(B)→γ(B)

называется деформацией тела B из конфигурации κ в конфигурацию γ.

Пусть R– множество, элементы которого называются дескрипторами отклика (поле напряжений представляет пример такого дескриптора). Непрерывное тело B будем называть простым телом по отношению к R, если оно наделено структурой посредством функции G, которая присваивает каждой точке X отображение

GX : CX→R.

Значение функции GX(GX) - дескриптор отклика материальной точки X в любой конфигурации κ тела B, такой, что ∇κ(X)=GX.

Тело B является непрерывным телом класса Cp, (p≥1), если класс конфигураций C удовлетворяет следующим аксиомам [13].

B1. Каждая конфигурация κ∈C– гомеоморфизм, ее область значений – открытое подмножество E, которое называется областью занимаемую телом B в конфигурации κ.

B2. Если γ,κ∈C– конфигурации, то их композиция λ=γ∘κ-1 принадлежит классу Cp.

B3. Если κ∈C– конфигурация и λ : κ(B)→E– деформация класса Cp, то λ∘κ∈C.

В силу аксиом B1 – B3 класс отображений C определяет на множестве B структуру Cp-многообразия.

В классической механике сплошных сред тела рассматриваются как фиксированные множества материальных точек. В задачах механики растущих тел рассматривается эволюция множества B, которое представляет собой множество  переменного состава. Эволюция растущего тела может быть представлена семейством тел

C=Bαα∈I,

где I– множество индексов, которое может быть конечным, счетным или континуальным. Сформулируем дополнительную аксиому (B4) для растущего тела. Формулировка этой аксиомы зависит от мощности множества I и соответствует следующим типам процесса роста.

B4.1.  Дискретный рост. Множество C– конечная последовательность вложенных множеств:

C  :  B1⊂B2⊂…⊂BN.

B4.2.  Обобщенный дискретный рост. Множество C– трансфинитная последовательность вложенных множеств:

C  :  B1⊂B2⊂…⊂Bω⊂Bω+1⊂…,    |C|=ℵ0.

B4.3.  Непрерывный рост. Множество C– семейство тел над интервалом I=(α,β)⊂R, удовлетворяющее следующему условию: существуют двумерные многообразия Ωk и не более чем счетное множество гомеоморфизмов

Ψk  :  Ωk,α→B*,    α∈R,

таких, что

∀α<βBα⊂Bβ,    ∀α  ∃k  ∂Bα=Ψk(Ωk,α),

k‍Ψk(Ωk×Ik)=B*,    k‍Ik=I.

Очевидно, |C|=ℵ1. Многообразия Ωk будем называть прообразом границы роста. Последняя аксиома устанавливает структуру гладкого расслоения многообразия B*. При этом интервал I представляет собой базу расслоения, а многообразие Ωk - прообраз слоя. Если существует единственный (универсальный) гомеоморфизм Ψ=Ψ1 единственного многообразия Ω1 на все границы элементов множества C, то расслоение оказывается тривиальным. В противном случае топологическая структура прообраза растущей границы может меняться. С точки зрения механики, изменение топологии прообраза границы роста соответствует самосоприкосновению частей образа Ω, например, преобразованию конечного цилиндра в полноторие при отождествлении его оснований.

2. Для определения физических полей, возникающих в теле в актуальном состоянии, т.е. для определения отклика материала, следует учитывать семейство его предшествующих состояний, которые, вообще говоря, не могут быть определены в рамках евклидовой геометрии.

В математическом описании отклик задается функционалом отклика, конкретная аппроксимация которого определяется экспериментом. В этой связи аргументы этого функционала должны определять переход тела из некоторого стандартного состояния, реализуемого в эксперименте. Как правило это естественное состояние, т.е. состояние, которому соответствуют нулевые значения физических полей. Если функционал отклика сформулирован в рамках локального приближения, то это стандартное состояние должно реализовываться локально. Если, кроме того, материал полагается простым, т.е. считается, что физические поля зависят только от локальных деформаций, то аргументом функционала отклика оказывается поле линейных преобразований. Это обстоятельство является связующим звеном между геометрией и механикой. Локальные деформации как линейные преобразования отвечают локальным преобразованиям подвижного репера. Несовместность локальных деформаций соответствует неинтегрируемости поля линейных преобразований, и, как следствие, неголономности поля реперов. В этом смысле мера неголономности, количественно выражаемая, в общем случае, полями кривизны и кручения, оказывается мерой несовместности локальных деформаций.

Для определения материальной связности вначале введем понятия локальной конфигурации и локальной деформации. Две глобальные конфигурации κ и γ эквивалентны в точке X∈B, если градиент их композиции

κ∘γ-1  :  E→E,

вычисленный в точке X, представляет собой тождественный оператор I, действующий в E, т.е.

∇κ∘γ-1|γ(X)=I.

Из правил дифференцирования сложной функции вытекает, что это отношение представляет собой отношение эквивалентности на множестве всех конфигураций C. Разбиение C на классы эквивалентности обозначим через CX. Элементы KX∈CX будем называть локальными конфигурациями в точке X. Таким образом, локальная конфигурация KX может быть представлена градиентом одной из глобальных конфигураций κ, принадлежащих классу KX, т.е. линеаризацией отображения

κ  :  Uα→E,

где Uα– локальная карта, содержащая точку X. В этой связи вместо записи κ∈KX, где κ– элемент класса KX, можно использовать обозначение

∇κ(X)=KX.

Введем понятие локальной деформации. Пусть KX,GX∈CX– две локальные конфигурации, и пусть κ, γ– соответствующие им глобальные конфигурации, т.е. κ∈KX, γ∈GX. Локальная деформация определяется следующим образом

∇γ∘κ-1κ(X)=∇γ(X)∘∇κ(X)-1.

Совокупность локальных конфигураций, определенных во всех точках тела, задает структуру касательного расслоения B. Рассмотрим упорядоченную пару (KX,u), где KX∈CX– локальная конфигурация в точке X, u∈E– пространственный вектор. Будем говорить, что две таких пары эквивалентны, если

KX∘GX-1[v]=u.

Отношением эквивалентности  задает разбиение множества всех пар (KX,u) на классы. Легко проверить, что соответствующие классы отвечают касательными векторами в точке X. Совокупность всех касательных векторов образует касательное пространство TX в точке X∈B. Если, как это принято в дифференциальной геометрии, векторы базиса касательного пространства обозначать символом ∂α, а ковекторы базиса сопряженного к нему пространства (кокасательного пространства) – символом dXα, т.е. dXα∂β=δβα, то в координатной форме тензоры KX и GX-1 имеют вид

KX=KX⋅βα⋅eα⊗dXβ,    GX-1=GX-1⋅βα⋅∂α⊗eβ,

где eα– элементы базиса в V, eβ– элементы базиса в V*.

Введем понятие материального изоморфизма, которое позволяет придать точный смысл высказыванию о том, что материальная точка X∈B– такая же, как и другая материальная точка Y∈B. Непосредственное сопоставление функций GX и GY невозможно потому что они имеют различные области определения. Вместе с тем мы можем связать области определения CX и CY, если задан изоморфизм касательных пространств

ΦXY : TX→TY.

При этом локальная деформация GX∈CX соответствует композиции GX∘ΦXY∈CY. Все сказанное выше можно сформулировать в виде следующего определения (Кондо, Нолл): Обратимое линейное преобразование

ΦXY : TX→TY

называется  материальным изоморфизмом из TX в TY, если

GX(GX)=GY(GX∘ΦXY)    ∀GX∈CX.

Таким образом, высказывание о том, что материал в точке X такой же, что и в точке Y, означает существования материального изоморфизма из TX в TY.

Понятие материального изоморфизма позволяет сформулировать определение для материально единообразного тела. Простое тело называется  материально единообразным, если материал в любых его двух точках одинаков, т.е. любой паре точек может быть поставлен в соответствие материальный изоморфизм. При этом функция Φ, которая ставит в соответствие каждой паре X,Y материальных точек тела B материальный изоморфизм ΦX,Y, называется функцией единообразности.

Функция K на B, значения которой K(X)=KX∈CX– локальные конфигурации, называется отсчетной функцией для B. Если, кроме того,

Φ(X,Y)=K(X)-1∘K(Y)

есть материальный изоморфизм пространства TY в пространство TX для любых X,Y∈B, то K называется единообразной отсчетной функцией на B. Если κ– глобальная конфигурация, то тогда ∇κ сопоставляет с каждой точкой X локальную конфигурацию ∇κ∈CX, т.е. класс эквивалентности, к которому κ принадлежит. Тело однородно, если оно допускает существование единообразной отсчетной функции как градиента некоторой глобальной конфигурации. В этом и только в этом случае существует вложение тела B в евклидово пространство, такое, что окрестности всех точек переходят в стандартное состояние.

Для формулировки краевых задач часто удобно использовать локальные деформации вместо локальных конфигураций. Переход к локальным деформациям осуществляется следующим образом. Пусть K– единообразная отсчетная функция. Каждая локальная конфигурация GX∈CX может быть определена локальной деформацией F из KX в GX, т.е.

F=GX∘K(X)-1∈L,    GX=F∘K(X).

Здесь L– множество линейных автоморфизмов E. Подстановка выражений  и  в равенство  при учете того, что ΦXY=Φ(X,Y), дает

GXF∘K(X)=GYF∘K(Y).

Это соотношение должно выполняться для всех F∈L и X,Y∈B; в таком случае K–единообразная отсчетная функция. Следовательно, отсчетная функция K тела B единообразна тогда и только тогда, когда существует функция HK : L→R, удовлетворяющая соотношению

HK(F)=CX(F∘K(X))    ∀X∈B    ∀F∈L.

Функция HK, которая присваивает каждой локальной деформации дескриптор отклика, называется функцией отклика тела относительно единообразной отсчетной функции K.

Как уже отмечалось, в общем случае не существует материально единообразного вложения тела B в евклидово пространство: поле локальных конфигураций, определяемых единообразной отсчетной функцией, вообще говоря, не является градиентом никакой глобальной конфигурации. Для построения таких вложений определим связность пространства, в которое осуществляется вложение, следующим образом.

Пусть Φ–функция единообразности для простого тела B класса Cp. Будем говорить, что касательное векторное поле c материально постоянно, если

c(X)=Φ(X,Y)c(Y)    ∀X,Y∈B.

Имеет место следующая важная теорема [13].

Для заданного материального единообразия Φ класса Cp-1 существует единственная аффинная связность Γ, такая, что Γc=0 для всех материально постоянных полей касательных векторов c∈TΦ. В терминах какой-либо отсчетной K, связность Γ определяется формулой

Γh=K-1∇K(Kh)K,    h∈TB1,    Γ∈Cp-2.

Аффинная связность класса Cp-2 со свойством

Γc=0    ∀c∈TΦ

называется  материальной связностью, соответствующей функции материального единообразия Φ класса Cp-1. Определенная таким образом материальная связность имеет нулевую кривизну. Однако кручение связности, определяемое соотношением

S(h,t)=Γht-Γth-h,t,

отлично от нуля, если только тело неоднородно (в смысле, определенном выше).

Напомним, что растущее тело было определено выше как семейство C множеств, представляющих гладкие тела. При этом на каждом Bα∈C задается послойно совместная материальная связность, которую будем обозначать символом Γα. Таким образом, семейство C порождает семейство связностей {Γα|α∈I}. Поскольку рост тела представляется как процесс непрерывного присоединения элементов, материальные свойства которых после присоединения не изменяются, элементы этого семейства должны быть согласованы, т.е. удовлетворять условиям

Γα|Bβ≡Γβ    ∀α>β,

где Γα|Bβ–сужение связности Γα на множество Bβ. Это условие, фактически, постулирует отсутствие эволюции материальной связности в составе тела.

Для того, чтобы обеспечить согласованность материальных связностей, ассоциированных с элементами множества C, можно воспользоваться вспомогательными отсчетными конфигурациями κRα, погружаемыми в E, удовлетворяющие следующему условию:

κRα|Bβ≡κRβ    ∀α>β.

Таким образом, элементы семейства {κRα|α∈I} не изменяются во времени, а эволюция, описываемая этим семейством, зависит только от процесса роста. Конечно же, эти конфигурации не является материально единообразными и предполагают, что слои Mα удерживаются некоторыми внешними силовыми полями, т.е. они представляет собой аналог промежуточной отсчетной конфигурации, используемой в классической нелинейной теории упругости. Изменение формы растущего тела, вызванное как ростом, так и деформацией, определяется семейством актуальных конфигураций {κα|α∈I}. Поскольку тело деформируется в процессе роста, актуальные конфигурации не согласованы, т.е.

κα|Bβ≡κβ    ∀α>β,

3. Краевая задача для растущего тела определяется континуальным семейством уравнений равновесия, которые выражают закон сохранения количества движения в области физического (евклидова) пространства κα(Bκ) с границей Ωα=∂κα(Bκ), т.е.

divTα+bα=0,    Tα=HK(Fα),    Fα=∇κRακα,

где div–оператор дивергенции в переменных актуальной конфигурации κα, Tα–тензорное поле напряжений Коши, bα–плотность объемных сил (относительно актуальной конфигурации).

Краевые условия задаются на поверхности Ωα и определяют векторное поле поверхностных сил pα, действующее на границе растущего тела:

Tαnα|Ωα=pα.

Здесь nα–внешняя единичная нормаль к поверхности Ωα.

На первый взгляд формально постановка краевой задачи отличается от классической постановки для тела постоянного состава лишь тем, что граница пространственной области параметрически зависит от α. Однако имеется и более глубокое отличие, которое состоит в зависимости функционала отклика от тензорного поля K, для определения которого требуются дополнительные условия. Формулировка этих условий зависит от геометрической структуры присоединяемых элементов, т.е., по существу, от структуры расслоения материального многообразия. Если тело растет за счет непрерывного притока к нему предварительно напряженных материальных поверхностей, то это условие может быть сформулировано в виде

Pα⋅Tα⋅Pα|Ωα=Tα,    Tα=InTsα.

Здесь Pα=E-nα⊗nα – проектор на касательную плоскость к границе Ωα, In… – оператор вложения, трансформирующий натяжения, как двумерное тензорное поле, заданное на поверхности, в трехмерное тензорное поле напряжений, определенных в малой окрестности поверхности. Записанное соотношение выражает тот факт, что слои присоединяются с заданным натягом, определяемым поверхностным тензором натяга Tsα, т.е. тензором второго ранга, заданным в касательном пространстве присоединяемой материальной поверхности.

Уравнение для определения Ts=Tsα (далее верхний индекс α для краткости опускаем) при условии, что наращивание происходит в результате непрерывного присоединения предварительно напряженных поверхностей, может быть получено из соотношений теории материальных поверхностей (теорий тел с материальной границей [14]). Уравнение равновесия материальной границы Ω(t), т.е. с геометрической точки зрения поверхности, ограничивающей тело в текущем состоянии, а с физической точки зрения – тонкой пленки, испытывающей мембранное напряженное состояние, может быть сформулировано следующим образом:

divsTs+bs=Tn|Ω,

где Ts–тензор натяжения, двумерный аналог тензора напряжений Коши, определенный в касательном пространстве TxΩ к поверхности Ω в точке x, divs–поверхностная дивергенция, bs–поверхностная плотность внешних сил, действующих на поверхность Ω  [14]

Для замкнутой постановки краевой задачи следует указать краевое условие на границе ∂Ω поверхности Ω, т.е. соотношения вида

Tsn|∂1Ω=f,    u|∂2Ω=u,    ∂1Ω∪∂2Ω=∂Ω.

Здесь n – внешняя единичная нормаль к кривой ∂Ω, лежащая в касательной плоскости к Ω, f – линейная плотность сил, распределенных на кривой ∂1Ω, u – заданные смещения точек на кривой ∂2Ω.

Итак, полная система уравнений математической теории наращиваемых тел в случае, когда трехмерное тело растет за счет присоединения предварительно напряженных материальных поверхностей, имеет вид

divT+b=0,    divsTs+bs=Tn|Ω,P⋅T⋅P|Ω=T,    T=InTs,T=HK(F),    Ts=TFs,F=∇κRκ,    Fs=∇κfz,Tsn|∂1Ω=f,    u|∂2Ω=u,    ∂1Ω∪∂2Ω=∂Ω.

В этой системе поля T, Ts, F, Fs, κ, z, а также тензорное поле дисторсии K неизвестны. Заданными являются поля b, bs, f и u. Если полагать поле K заданным, т.е. задавать явно материальную связность, то из системы следует исключить третье уравнение. В этом случае для фиксированного α получаем семейство уравнений равновесия трехмерного тела, контактирующего с материальной поверхностью. В общем случае материальная связность, определяемая полем дисторсии K заранее неизвестна и может быть определена из следующего условия: для всех значений параметра α∈I третье уравнение выполняется.

Определенное таким образом поле K позволяет задать геометрию на материальном многообразии, определяя материальную связность на нем. Получаемые коэффициенты аффинной связности, вообще говоря, не обладают симметрией и определяют отличный от нуля тензор кручения

Sγβα=∂γK-1⋅βρ⋅K⋅ρα⋅-∂βK-1⋅γρ⋅K⋅ρα⋅.

В результате материальное многообразие становится пространством аффинной связности, причем каждый слой многообразия метризуется в естественном состоянии, и НДС тела может быть определено как результат его деформирования в объемлющем пространстве высшей размерности из свободной от напряжений конфигурации, погруженной в подпространство с ненулевым кручением в конфигурацию, погруженную в подпространство с евклидовой структурой. Отличие геометрии такой отсчетной конфигурации от евклидовой, количественно определяемой тензором кручения, характеризует несогласованность напряженных состояний слоев, объединенных в результате процесса наращивания в единое тело.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проекты № 14-01-00741, № 15-31-21111, № 15-08-06330.

Литература

- Ponche R., Mognol O. K. P, Hascoe J-Y. A novel methodology of design for Additive Manufacturing applied to Additive Laser Manufacturing process // Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2014. V.30 (4). P. 389–398.

- Lychev S. A., Lycheva T. N., Manzhirov A. V., Unsteady Vibration of a Growing Circular Plate. Mech. Solids. 2011. № 46(2). P. 325–333.

- Манжиров А. В., Лычев С. А. Математическая теория растущих тел при конечных деформациях // ДАH. 2012. Т. 443. № 4. С 438–441.

- Лычев С. А., Манжиров А. В. Математическая теория растущих тел. Конечные деформации // ПММ. 2013. Т. 77. Вып. 4. С. 585–604.

- Лычев С. А., Манжиров А. В. Отсчетные конфигурации растущих тел // Изв.РАН. МТТ. 2013. № 5. С. 86–95.

- Арутюнян Н.Х., Манжиров А.В. Наумов В.Э. Контактные задачи механики растущих тел. М.: Наука, 1991. 176 с.

- Manzhirov A. V., Lychev S. A. Mathematical modeling of additive manufacturing technologies // Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering 2014, 2-4 July, 2014, London, U.K. London: IAENG, 2014. Р. 1404–1409.

- Manzhirov A.V., Lychev S.A. An Approach to Modeling of Additive Manufacturing Technologies // Transactions on Engineering Technologies: World Congress on Engineering 2014. Amsterdam: Springer, 2015. PP. 99–115.

- Manzhirov A.V. Mechanical Design of Viscoelastic Parts Fabricated Using Additive Manufacturing Technologies // Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of the World Congress on Engineering 2015, 1-3 July, 2015, London, U.K. Volume II. London: IAENG, 2015. p. 710–714.

- Манжиров А.В., Паршин Д.А. Возведение арочной конструкции с использованием аддитивной технологии под действием силы тяжести // Изв. РАН. МТТ. 2015. № 5. С. 94–107.

- Манжиров А.В., Паршин Д.А. Влияние режима возведения на напряженное состояние вязкоупругой арочной конструкции, возводимой с использованием аддитивной технологии под действием силы тяжести // Изв. РАН. МТТ. 2015. № 6. С. 69–91.

- Манжиров А.В., Паршин Д.А. Влияние гравитации на аддитивно изготавливаемую конструкцию из стареющего вязкоупругого материала // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. 2015. № 3 (25). С. 22–28.

- Noll W. Materially uniform simple bodies with inhomogeneities // Arch. Rat. Mech. Anal. 1967. V.27.  1. P. 1–32.

- Gurtin, M.E., Murdoch A.I. A continuum theory of elastic material surfaces // Arch. Rat. Mech. Anal. 1975. V. 57.  4. P. 291–323.