УДК 681.6, 681.9, 004.356

Оборудование для послойного изготовления сложнопрофильных изделий методом селективного лазерного плавления MeltMaster3D-550

Equipment for the layer-production of complex articles 
by selective laser melting MeltMaster3D-550

Береговский В.В.1, к.т.н.; Третьяков Е.В. 1; Щуренкова С.А. к.т.н. 1

Beregovsky V.V., Tretyakov E.V., Schurenkova S.A

vvberegovsky@cniitmash.com, evtretyakov@cniitmash.com, saschurenkova@cniitmash.com

1ГНЦ РФ «АО «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения», Москва

Аннотация:

Приведено описание оборудования для объемной печати сложнопрофильных изделий из металлических порошков методом селективного лазерного плавления MeltMaster3D-550, разработанного в АО «НПО «ЦНИИТМАШ». Приведено описание технических параметров и основных конструкционных элементов, а также разработанного специализированного программного обеспечения для реализации процесса послойной печати.

Ключевые слова:

3D печать, оборудование, селективное лазерное плавление, металлический порошок.

Abstract:

The description of the developed in JSC «RPA «CNIITMASH» equipment for bulk printing of the complex articles from metal powders by selective laser melting MeltMaster3D-550 is resulted. The description of the technical parameters and basic structural units, as well as developed specialized software for implementing layered printing process is resulted.

Keywords:

3D printing, equipment, selective laser melting, metal powder.

Введение

Сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада. Его контуры только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь в США, Германии, Японии, КНР, и характеризуются широким применением наукоемких технологий [1]. Это роботизация, безлюдные технологии, основанные на цифровых технологиях и Rapid Prototyping, то есть аддитивные технологии (АТ), когда создание продукта происходит не через «убери все лишнее», а путем постепенного наращивания материала, без его потерь» [2].

Такая организация промышленного производства позволит перейти к созданию новых материалов с заранее заданными свойствами, многократно снизить энерго- и материалоемкость, а, следовательно, и издержки производства [3].

За последние десять лет процесс промышленного освоения АТ показывает революционные темпы роста. На сегодняшний день мировым лидером по внедрению оборудования для аддитивного производства 
(AM-оборудование – additive manufacturing) в существующие технологические цепочки являются США с показателем в 38,1% от общего числа внедренных промышленных аддитивных систем, Япония – 9,3%, Китай – 9,2%, Германия – 8,7%. В России этот показатель составляет 1,4% от общемирового [4]. Прежде всего, это связанно с тем, что на российском рынке промышленного АМ-оборудования присутствуют только импортные производители, такие как EOS, Concept Laser, SLM-Solutions, 3D Systems и т.д. При этом каждый производитель АМ-оборудования гарантирует качество получаемой конечной продукции только при условии использования определенного исходного сырья (металлического порошка), которое также имеет импортное происхождение. Совокупность данных факторов ограничивает применимость импортного оборудования на российских машиностроительных предприятиях и, как следствие, замедляет внедрение новых производственных технологий.

С целью восполнения потребности в современном высокоточном АМ-оборудовании отечественного производства, работающего с легкодоступными металлическими порошками российских производителей в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» разработан экспериментальный образец промышленного оборудования для послойного изготовления сложнопрофильных изделий методом селективного лазерного плавления (далее – СЛП) MeltMaster3D-550 (далее – Установка), предназначенный для трехмерной печати сложнопрофильных ответственных изделий c максимальными размерами 550×450×400 мм из металлических порошков методом селективного лазерного плавления.

Основные технические характеристики Установки приведены в таблице 1, в которой, для сравнения, также приведены параметры аналогичного импортного оборудования.

Таблица 1

Основные характеристики оборудования различных производителей для послойного производства изделий

| Установка | SLM 500HL | EOS M400 | X line 1000R | MeltMaster3D-550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальные размеры области построения, мм | 500×280×325 | 400×400×400 | 630×400×500 | 550×450×450 |
| Лазер, кол-во, шт. / мощность, кВт / тип | 2×0,4 (2×1,0) Иттербиевый волоконный | 1 / 1 / Иттербиевый волоконный | 1 / 1 / Иттербиевый волоконный | 1 / 1 / Иттербиевый волоконный |
| Скорость построения, см3/ч | до 70 | - | 10-100 | 15-100 |
| Толщина одного слоя, мкм | 20-200 | - | 30-200 | 20-250 |
| Диаметр фокуса, мкм | 80-150/700 | 90 | - | 50-700 |
| Скорость сканирования, м/с | до 15 | 7,0 |  | до 15 |

Основные системы

Внешний вид экспериментального образца промышленной установки MeltMaster3D-550 представлен на рисунках 1, 2.

| Рис. 1 – Вариант внешнего оформления MeltMaster3D-550 | Ри. 2 – MeltMaster3D-550 без защитных декоративных экранов |
| --- | --- |

В качестве исходного сырья для изготовления продукции на Установке могут быть использованы различные мелкодисперсные металлические порошки, например, сплавы на основе железа, титана, алюминия, никеля, кобальта и т.д., фракционного состава 15–45 мкм. Также обязательным условием, предъявляемым к металлическим порошкам, является требование к их сферичности. Данный фактор обусловлен особенностями систем подачи порошкового материала в зону плавления и формированием в ней плотного равномерного слоя заданной толщины.

К основным узлам Установки относятся:

- рабочая камера;

- модуль подачи и разравнивания порошковых материалов;

- модуль построения;

- система организации защитных газовых потоков;

- автоматическая система управления.

При разработке конструкции Установки была использована горизонтальная модульная архитектура.  Модульность конструкции обору-

Рис. 3 – Рабочая камера MeltMaster3D-550

ования обеспечивает оперативное решение широкого спектра задач, возникающих при проектировании и изготовлении сложнопрофильных изделий.

Рабочая камера представляет из себя герметичную конструкцию (рис. 3) и оснащена набором фланцевых и резьбовых присоединительных отверстий для крепления необходимой технологической аппаратуры. Конструкция рабочей камеры рассчитана на работу в системе при избыточном внутреннем давлении в диапазоне 0,1-0,5 атм., при этом максимально допустимое избыточное давление не должно превышать 1 атм. Высота рабочей камеры подобрана таким образом, чтобы одновременно обеспечить возможность сканирования области построения изделий площадью 550×450 мм2 и вариацию фокусировочного диаметра лазерного пятна в области построения в пределах от 50 до 700 мкм.

Модуль подачи и разравнивания порошковых материалов и модуль построения при синхронной работе всех составляющих их механических подсистем (порошковые клапаны, подвижная каретка с ракелем, перемещаемая платформа построения и т.д.) обеспечивают формирование в ванне расплава равномерного и плотного слоя порошкового материала толщиной от 20 мкм до 200 мкм с шагом 2 мкм, тем самым обеспечивая широкие возможности при подготовке 3D модели к печати на этапе ее разбиения на слои, так и прецизионную точность формирования каждого слоя порошка. Для подачи исходного материала и для сбора излишков, как при разравнивании каждого сплавляемого слоя, так и по окончании технологического процесса плавления при извлечении готового изделия из Модуля построения, используются два бункера. При этом для подающего и собирающего бункеров используется унифицированная конструкция с целью их взаимозаменяемости.

Несмотря на то, что крайне важно, чтобы оба описанных модуля работали синхронно, они являются абсолютно независимыми с точки зрения конструкторского исполнения. При этом Модуль построения имеет свою независимую мобильную рамную конструкцию и по окончании процесса выращивания одного изделия может быть с легкостью заменен на аналогичный, так, что может быть организован непрерывный цикл производства продукции и сведен к минимуму простой Установки при извлечении готового изделия.

Важной особенностью работы с мелкодисперсными металлическими порошковыми материалами, в особенности, при работе с титановыми, алюминиевыми сплавами, является обеспечение в зоне плавления защитной инертной атмосферы. Принимая во внимание данный факт, Установка была спроектирована таким образом, что внутренние полости всех ее конструкционных элементов, контактирующих с порошком, представляют собой замкнутый герметичный объем, в котором с помощью специально разработанных газовых дистрибьюторных устройств формируются ламинарные потоки инертных газов (аргон или азот). Кроме обеспечения безопасного течения процессов плавления, поток инертного газа осуществляет охлаждение конструкционных элементов, которые могут быть подвержены воздействию отраженного лазерного излучения, а также удаление из объема Рабочей камеры и области построения летучих продуктов плавления порошкового материала.

Для обеспечения подготовки и сопровождения производственных процессов послойного изготовления сложнопрофильных изделий с помощью MeltMaster3D-550 в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» был разработан пакет специализированного программного обеспечения (ПО), включающего два программных продукта «СЛП-Моделирование» и «СЛП-Производство».

Функциональная полнота ПО подразумевает автоматизацию всех этапов послойного изготовления изделий на основе исходной 3D-модели. Последовательность этапов приведена на рисунке 4.

Выполнение блоков 1-7 осуществляется в ПО «СЛП-Моделирование», а блока 8 – «СЛП-Производство».

Результатом работы приложения «СЛП-Моделирование» является управляющий код, который содержит описание параметров, необходимых для изготовления деталей, и координатные пути сканирования на каждом слое.

Рис. 4 – Функциональная схема последовательности этапов послойного изготовления изделий

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| Рис. 5 – Примеры пользовательского интерфейса программы «СЛП-Моделирование»: а) – проверка 3D-модели на целостность и коррекция ошибок; б) – размещение деталей относительно платформы построения; в) – нарезка детали на слои; г) – визуализатор позволяет просмотреть каждый заштрихованный слой |  |

ПО «СЛП-Производство» позволяет работать как в режиме «ручного» (MAN) подбора параметров процесса плавления, так и в автоматическом (AUTO). В режиме AUTO Оператору предоставляется возможность выбрать предустановленный технологический процесс (ТП) с определенными параметрами, причем сортировка ТП осуществляется по типу/марке исходного порошка. Если в библиотеке используемых на Установке ТП отсутствуют необходимые, то в режиме MAN Оператору предоставляется возможность выбора ближайших ТП, обусловленных химическим составом используемого исходного порошкового сплава. Далее, путем ручного подбора параметров ТП, таких как скорость сканирования, мощность лазерного излучения, тип штриховки и т.д., характерных для используемого материала и выращивания тестовых образцов, фиксируется новый ТП и записывается в электронную библиотеку Установки.

Выводы

Разработанная в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» установка MeltMaster3D-550 по своим параметрам находится на одном уровне с основными представителями этого класса оборудования присутствующим сейчас на рынке 3D печати из металлических порошков. Модульная архитектура установки MeltMaster3D-550 обеспечит возможность создание гаммы установок с высоким потенциалом адаптации под существующие технологические линии машиностроительных предприятий. Кроме того, горизонтальная модульная архитектура позволяет без проведения дополнительной сложной модернизации перейти к роботизированным цифровым производствам на основе одной или нескольких единиц разработанных Установок.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, уникальный номер ПНИЭР RFMEFI58214X0004.

Литература

- Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад // Наука и жизнь, 2010, № 4, http://www.nkj.ru/archive/articles/17800/

- Никитин Г.С., первый заместитель министра промышленности и торговли РФ. Россия собирается провести реиндустриализацию, вступить в новый технологический уклад и развить диверсифицированный оборонно-промышленный комплекс, способный конкурировать на гражданских рынках http://www.ksr-rspp.ru/look/1/doc_1_1_1_82.php

- Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс замещения доминирующих технологических укладов, http://spkurdyumov.ru/economy/mirovoj-ekonomicheskij-krizis/

- 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry. Annual Worldwide Progress Report. Wohlers Report, 2015.