УДК 621.3.049.772

Технология струйной печати в электронной промышленности.

Ким В.П. 1; Ткачев С.В. 1, к.х.н.; Корнилов Д.Ю. 1, к.т.н.; Губин С.П. 1, д.х.н.

Kim Vitalii Pavlovich, Tkachev Sergey Viktorovich, Kornilov Denis Yurievich, Gubin Sergey Pavlovich

vp.kim@physics.msu.ru, tkachev_svmsu@mail.ru, kornilovdenis@rambler.ru, akkolab@gmail.com.

1ООО «АкКо Лаб»

Аннотация:

В работе представлены результаты работ по созданию различных микроэлектронных элементов: токопроводящих соединительных элементов, нагревательных элементов, резисторов, контактных площадок методом струйной высокопрецизионной печати функциональными наночернилами на основе высококонцентрированных дисперсий наночастиц на различных типах подложек: полиимидная пленка, фотобумага, полимерные пленки, керамика, стеклотекстолит, стекло.

Ключевые слова:

технология струйной печати, наночернила.

Abstract:

One of the directions of the company "AkKoLab" is the creation of the electronic components of microchips by means of ink jet printing (Ink - Jet Printing Technology). The main purpose of this direction is ink jet printing of microelements, electronic chips, batteries, and RFID (Radio Frequency IDentification) tags, and micro-supercapacitors. We have debugged nanoinks synthesis methods based on metal, semiconductor nanoparticles, carbon nanostructures (graphene) which are characterized by high conductivity, stability and low temperature sintering. Printing is applied to almost any surface (including flexible) up to several micrometers and at printed microelements dimensions of 20×20×3 mkm and above.

Combination of functional nanoinks (with conductor, semiconductor and insulator properties) with modern printing platforms (inkjet, engraving, etc.) can significantly reduce the cost of the electronic products, increase the efficiency of their production, create flexible devices with improved performance, increased reliability and environmental safety.

Ink - Jet Printing Technology is markedly different from the technologies now widely used in the production of electronic devices (photolithography, etc.) due to its low cost and ability to print on almost any substrate (plastic, paper, film, etc.), and the substrate doesn’t undergo significant changes during the printing process. Thereby, this technology allows creating flexible, transparent electronic devices at relatively low cost.

The final products of the Ink - Jet Printing Technology are rechargeable batteries, capacitors, thin film transistors, memory cells, OLED and LCD displays, sensors, RFID antenna, photodetectors, solar panels, connecting elements in the chips, holograms, etc.

Increasing attention is being paid today to graphene and carbon nanotubes in the printing technology. This interest is caused by significantly higher rates of conductivity, carrier mobility than of silicon, making them promising for the fabrication of transistors with high switching speed.

Keywords:

ink-print technology, nanoinks.

Введение

Применение технологии струйной печати сейчас вызывает большой интерес у представителей научного сообщества и коммерческих структур. Количество публикаций, связанных с созданием элементов гибких электронных устройств методами прецизионной аддитивной печати, ежегодно возрастает, как и в свою очередь, количество частных и государственных инвестиций в данную область. К настоящему времени в лабораторных условиях подобными методами по отдельности была напечатана практически вся элементная база электронных устройств, которая включает резисторы, токопроводящие элементы, конденсаторы, аккумуляторы, светодиоды и т.д. Однако, масштабная печать полноценных многокомпонентных гибких электронных плат с набором всех вышеуказанных элементов и с возможностью присоединения к ней готовых твердотельных микросхем (процессоров и пр.) никем на сегодняшний день не реализована. Основная работа исследователей и конструкторов в данной области направлена на поиск новых функциональных материалов – наночернил, которые позволили бы превзойти по ряду критических параметров соответствующие твердотельные электронные аналоги, произведенные традиционными методами [1]. Одновременно с этим ведется значительная работа по увеличению плотности упаковки напечатанных элементов на единицу площади. В совокупности этим обоснованы основные трудности, с которыми столкнулись разработчики, а именно с увеличением разрешения печати и увеличением функциональных характеристик готовых изделий. Одним из возможных путей решения является использование новых оригинальных наноматериалов, среди которых может быть графен и родственные ему формы углерода. Изменение технологического режима процесса печати и реологических параметров наночернил, как предполагается, позволит снизить минимальные размеры печати до субмикронных.

Актуальность использования методов аддитивной печати обусловлена рядом преимуществ: расширение технологических возможностей применения гибких электронных устройств; упрощение технологического цикла проектирования и изготовления электронных плат; сокращение количества технологических операций; снижение энергозатрат; существенное повышение экологичности технологического процесса [2].

Новизна работы состоит в разработке новых оригинальных по составу композиционных высококонцентрированных дисперсий функциональных наночастиц, позволяющих создать методом принтерной печати элементы гибких электронных устройств [3].

На сегодняшний день такие крупные компании как «Fujifilm», «Novacentrix», «Ceradrop» и другие изготавливают и поставляют принтеры, способные производить печать наночернилами произвольных по геометрии рисунков. Причем заправка соответствующего картриджа возможна любыми наночернилами и выбор подложек ничем не ограничен. На данный момент точность печати таких принтеров не превышает нескольких микрон, а минимальные размеры отдельной капли больше 15 мкм. Это связано с размерами дюз картриджа, поверхностным натяжением и вязкостью наночернил, адгезионными свойствами подложки и точностью шаговых двигателей принтера. В настоящее время, используя подобные печатные установки и наночернила, специализирующиеся компании и отдельные научные коллективы осуществляют печать большей части элементной базы микроэлектроники: конденсаторы, аккумуляторы, токопроводящие разводки, светодиоды и прочих [4, 5]. Наряду с этим в литературе описаны эксперименты по печати светодиодов, транзисторов на гибких прозрачных полимерных носителях. Масштабное производство с применением печатных аддитивных технологий возможно при использованием roll-to-roll технологии, где в качестве подложки используется рулон соответствующего материала. Данная технология способна производить печать и дальнейшую температурную (световую и др.) обработку электронных устройств со скоростью подачи подложки в несколько метров в минуту.

Экспериментальная часть

На базе компании ООО «АкКо Лаб» отработана методика по синтезированию наночернил на основе высококонцентрированных дисперсий серебряных, платиновых и золотых наночастиц и печати такими наночернилами на установке Fujifilm Dimatix 2831, токопроводящих элементов сложной геометрии на различных типах подложек: гибких полимерных пленках, полимидных пленках, стекле, керамике, глянцевой фотобумаге. Также были исследованы различные типа воздействия на подложки и напечатанные структуры с целью увеличения эффективности и качества технологии.

Синтез серебряных наночернил основывается на восстановлении серебра из нитрата серебра, путем добавления борогидрида натрия. Восстановление происходит при интенсивном перемешивании. Стабилизируются серебряные наночастицы цитратом натрия. Увеличение концентрации до 20 массовых процентов серебра производится за счет центрифугирования. Выбор растворителя определяется требуемыми реологическими параметрами чернил. Так в работе была использована смесь воды, изопропилового спирта и этиленгликоля. Реологические характеристики такой смеси находятся в диапазоне значений, необходимых для печати на принтере Dimatix DMP-2831: вязкость 
10–12 сПз, поверхностное натяжение 28–33 мН/м.

Синтез золотых и платиновых наночернил основывается на схожей методике. Восстановление происходит из золотохлористоводородной кислоты и платиновохлористоводородной кислоты, с последующей стабилизацией цитратом натрия и центрифугированием.

Таким образом, полученные наночернила использовались для печати токопроводящих элементов на печатной установке Fujifilm Dimatix 2831, оснащенной картриджем с 16 соплами и кремниевой MEMS печатающей головкой с номинальным объемом капли каждого 1 либо 10 пкл (рис. 1).

Рис. 1 – Фотография установки струйной печати – Fujifilm Dimatix-2831.В качестве подложек использовались полиимидная пленка, керамика, стекло, фотобумага, полиэтиленовая пленка

Поскольку используемая печатная технология основана на струйном принципе, то очевидно, что одним из критических условий успешной печати является подходящий контактный угол смачивания (или краевой угол смачивания). В случае если подложка гидрофобная возможно стягивание напечатанной структуры в отдельные капли до высыхания, что является неприемлемым в случае создания токопроводящих цельных контуров. Для решения задачи гидрофилизации подложек широко используется плазменное воздействие. Так на установке «Tantec VacuLAB» были проведены эксперименты по воздействию плазмы на поверхностные свойства керамических и полиимидных подложек.

Результаты

Полученные дисперсии наночастиц серебра, покрытые цитратом натрия были исследованы методом динамического светорассеяния (ДСР).

Данный метод предназначен для определения размера наночастиц и основан на анализе спектра рассеянного света. Метод позволяет измерять размеры частиц в диапазоне от 0,5 нм до нескольких микрон.

Из результатов исследования ДСР видно, что доля наночастиц серебра, покрытых цитрат-ионом с размером до 10 нм составляет 76%, в то время как на остальные 24% приходятся частицы размером 11,7 нм. Это подтверждается результатами исследования просвечивающей электронной микроскопии (рис. 2).

Рис. 2 – Изображение дисперсии наночастиц серебра, полученное методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ)

Одними из основных параметров печати является используемый объем капли формирующейся в дюзе картриджа принтерной установки и расстояние между двумя соседними напечатанными каплями на подложке. В данной работе, используя принтерную установку Fujifilm Dimatix 2831, печать проводилась картриджами, формирующими каплю объемом 1 пкл. Данный объем капли является оптимальным, вследствие использования серебряных наночастиц размером до 10 нм. Латеральный размер капли на подложке составил до 20 мкм, что и определяет разрешение данного метода создания электронных компонентов.

Для определения проводимости полученные линии отжигали при температуре 150°С. Далее измеряли омическое сопротивление. Затем при известных геометрических параметрах (длине, ширине, высоте) определяли удельное сопротивление:

где ρ ˗ удельное сопротивление вещества проводника, l ˗ длина проводника, а S ˗ площадь сечения.

Согласно данным оптического микроскопа и атомно-силовой микроскопии ширина и высота напечатанной серебряной линии составила 30 и 2,2 мкм, соответственно. Результаты измерений физических характеристик, показали, что удельное сопротивление напечатанной серебряной дорожки длиной 8 мм соответствует 30 Ом, а рассчитанная по формуле удельная проводимость при известных геометрических параметрах дорожки составила 4 000 000 См/м. Однако, удельная проводимость может быть увеличена в разы путем увеличения количества проходов печати и температуры отжига. Известно, что массивное серебро плавится при температуре свыше 900°С, однако, в свою очередь, плавление серебряных наночастиц происходит уже при 100°С. Соответствующие эксперименты и исследования напечатанных серебряных структур были проведены.

Рис. 3 – Изображение, полученное методом сканирующей электронной микроскопии высушенных (слева) и отожженных при температуре 150°С серебряных наночернил

Как видно из результатов сканирующей электронной микроскопии (рис. 3), при нагреве серебряных наночастиц до 150°С, отдельные наночастицы сплавляются, образуя единую структуру.

Также были напечатаны серебряные токопроводящие платы на полимерных пленках (рис. 4). Проводимость в свою очередь определялась количеством нанесенного вещества и температурой отжига. Вследствие плавления гибких полимерных пленок при температуре 200°С, печать токопроводящих элементов на полимерных подложках возможна только токопроводящими наночернилами, поскольку температура плавления последних гораздо ниже массивных аналогов. Так температура плавления массивного серебра 962°С, а серебряные наночастицы начинают сплавляться уже при 90°С.

Рис. 4 – Фотографии токопроводящих плат напечатанных серебряными наночернилами на гибкой полимерной пленке

Также были напечатаны модельные образцы антенны и обкладок аккумулятора (рис. 5).

Рис. 5 – Фотографии RFID антенны (слева) и токопроводящих обкладок аккумулятора (справа), напечатанных на полимерной пленке

В качестве подложки также использовались: полиимидная пленка, керамика, глянцевая бумага, стекло. Поверхность стекла и полиимидной пленки обрабатывались растворителями: изопропиловым спиртом, ацетоном, хлороформом и поверхностно-активными веществами. Таким образом, поверхность подложек обезжиривалась и гидрофилизовалась.

До воздействия плазмы струйная печать на данных подложках проходила некорректно, вследствие низкой смачиваемости поверхностей (рис. 6).

Рис. 6 – Изображение, полученное методом оптической микроскопии напечатанной линии на полиимидной пленке до (слева) и после (справа) обработки плазмой. Ширина дорожки 326 мкм

Однако, после воздействия плазмы контактный угол смачивания увеличился и были успешно напечатаны токопроводящие дорожки серебряными наночернилами. Таким образом, данная технология гидрофилизации поверхностей – плазменная обработка увеличивает диапазон типов подложек, которые могут быть использованы в качестве носителей напечатанных электронных компонент.

Заключение

Таким образом, технология синтеза наночернил на основе высококонцентрированных дисперсий наночастиц серебра, золота и платины успешно отработаны: напечатаны сложные по геометрии рисунки, полученными наночернилами на различных типах носителей: полимерных пленках, стекле, фотобумаге, керамике; определены простейшие параметры напечатанных проводящих серебряных дорожек, а именно геометрические параметры, удельное сопротивление и проводимость. Также были успешно проведены эксперименты по гидрофилизации поверхности керамических и полиимидных подложек. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования принтерной технологии в существующих производственных циклах на предприятиях, специализирующихся в области микроэлектроники.

Литература

- D.Tobjork, R.Osterbacka. «Paper electronics». Advanced materials. 2011, 23, p. 1935-1961;

- M. Gaikwad , G. L. Whiting , D. A. Steingart etc. «Highly Flexible, Printed Alkaline Batteries Based on Mesh-Embedded Electrodes». Advanced materials. 2011, 23, р.3251–3255;

- M. Hildera, B.Winther-Jensenb, N.B. Clarka. «Paper-based, printed zinc–air battery». Journal of Power Sources. 2009. № 194. р.1135–1141;

- J. Park, J. Moon, H. Shin etc. «Direct-write fabrication of colloidal photonic crystal microarrays by ink-jet printing» Journal of Colloid and Interface Science. 2006. №298. р. 713–719;

- W. Jillek, W.K.C. Yung. «Embedded components in printed circuit boards: a processing technology review» International Journal of Advanced Manufacturing Technology. №25. 2005. р. 350–360.