УДК 519.63

Компьютерное моделирование селективного лазерного плавления порошка карбонильного железа

Computer simulation of selective laser melting of carbonyl iron powder

Гордеев Г.А.1; Кривилев М.Д.1, к.ф.-м.н.; Анкудинов В.Е.1; Харанжевский Е.В.1, к.т.н.; Богданов А.А.1

Georgii Gordeev; Ph.D., Mikhail Krivilyov; Vladimir Ankudinov; Ph.D., Evgeny Kharanzhevskiy; Alexander Bogdanov

gordeevgeorgii@gmail.com; mk@udsu.ru;  vladimir@ankudinov.org;  eh@udsu.ru; ) amon1477@yandex.ru

1Институт математики, информационных технологий и физики,  Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

Аннотация:

В работе представлена компьютерная модель селективного лазерного плавления металлических порошков, с помощью которой исследован процесс теплопереноса и усадки порошка карбонильного железа под действием лазерного излучения, а также оценено влияние управляющих параметров лазера на процесс СЛП.

Ключевые слова:

селективное лазерное плавление; металлические порошки; численное моделирование; теплоперенос в пористых средах.

Abstract:

A computer model of selective laser melting of metal powders has been developed in the present paper. With this models, heat transport and consolidation of carbonyl iron powder was studied with critical evaluation of control parameters of SLM processing.

Keywords:

selective laser melting; metal powder; numerical simulation; heat transfer in porous media.

Обозначения

СЛП – селективное лазерное плавление (SLM – Selective Laser Melting)

Реферат

Представлено поэтапное построение компьютерной модели селективного лазерного плавления порошков металлов и сплавов. Сравнительный анализ с помощью построенной компьютерной модели вычислительного и натурного экспериментов показал хорошее соответствие. Изучено влияние мощности лазерного излучения и скорости лазерного сканирования на усадку порошка, уровень адгезии порошка с подложкой, форму спеченного слоя при СЛП порошка карбонильного железа. Показано, что мощность лазерного излучения эффективнее влияет на процесс СЛП, чем скорость лазерного сканирования.

Введение

Вместе с развитием аддитивных технологий и технологии селективного лазерного спекания металлических порошков все актуальнее становится компьютерное моделирование таких процессов. В разработке технологии СЛП существует проблема, связанная с тем, что удовлетворительные по качеству слои для каждого конкретного металла или сплава формируются только в очень узком диапазоне режимов лазерного излучения. Моделирование СЛП-процессов не только позволит снизить трудозатраты на подбор режимов для удовлетворительного по качеству и времени спекания порошков, но также позволит исследовать процессы теплопереноса и усадки порошка, проходящие внутри порошкового слоя. В первой части работы рассматривается поэтапная разработка физико-математической, численной и компьютерной моделей, адекватно отображающих процесс селективного лазерного плавления порошка карбонильного железа на железной подложке. Проведено сравнение результатов численного эксперимента с результатами натурного эксперимента. Во второй части работы с помощью компьютерной модели СЛП исследовался процесс теплопереноса и усадки порошка карбонильного железа под действием лазерного излучения, а также влияние управляющих параметров лазера на процесс СЛП.

Модель усадки порошковой смеси

Была построена физико-математическая модель селективного лазерного спекания порошка металлов, нанесенного на подложку. При исследовании прямолинейного движения лазерного луча по порошковому слою трехмерная модель СЛП-процесса будет обладать симметрией относительно плоскости, полученной осью x, соответствующей направлению  движения лазерного луча, и осью z. Два полупространства, разделяемых этой плоскостью, являются симметричными, поэтому в трехмерной модели рассматривается только одно полупространство (Рис. 1). Для описания теплофизических процессов, происходящих в подложке ΩS и в порошковой среде ΩP, используется уравнение теплопроводности с фазовыми переходами [1, 2, 3]. Такие уравнения (1-2) являются расширением модели двухфазной зоны с двумя переменными: температурой T и удельной энтальпией H металлической составляющей двухфазной среды, помимо этого решается уравнение (3) для нахождения объемной пористости порошкового слоя  εV :

| (1) (2) (3) (4) (5) (6) | Рис. 1. - Схема расчетной области. |
| --- | --- |

Уравнение (3) является уравнением динамики изменения пористости порошковых сред [4]. Коэффициент k(εV) вычислялся на масштабном уровне отдельных частиц и их конгломератов [3]. С помощью зависимости теплофизических характеристик от пористости осуществляется связь между пространственными масштабами, позволяющая рассчитывать структурносложные металлические порошки и учитывать взаимное отношение теплопроводностей газа и металла. Уравнение (4) используется для определения усадки порошка через положения верхней границы ∂ΩTop. Положения верхней границы ∂ΩTop вычисляется за счет интегрирования остаточной пористости εV  по высоте пористого слоя. На верхней границе также задается граничный источник F, соответствующий воздействию лазерного луча, и охлаждение за счет конвекции и излучения, уравнение (5). Источник F раскрыт в уравнении (6), где J0 обозначает плотность потока мощности лазера в фокусе лазерного луча, Ft отвечает за импульсный характер лазерного излучения, правая часть описывает распределение мощности лазерного излучения в движущемся луче радиуса Rb.

Физическим допущениям такой модели является то, что пористая среда рассматривается в приближении сплошной среды, где теплофизические коэффициенты, полученные из анализа теплопереноса в пористой среде на мезоскопическом масштабе, уточняют  динамику остаточной пористости εV. Также в модели не учитывается конвекция металла, расплавленного под действием лазерного излучения.

Физико-математическая модель в частных производных сводилась к системе линейных уравнений методом конечных элементов в классической постановке Галеркина. Численная модель была запрограммирована в вычислительном пакете COMSOL Multiphysics в виде приведенных  интегральных уравнений. Для решения системы приведенных линейных уравнений выбраны прямой решатель MUMPS, использующий распараллеливание расчетного процесса для многопроцессорных вычислительных систем. Нестационарная система линейных уравнений решалась с помощью метода дифференцирования назад (BDF-метода).

Компьютерная модель СЛП-процессов была формализована до случая расчета процесса спекания одиночного слоя металлического порошка на подложке, где порошок сканируется лазером по прямолинейной траектории одним проходом. Компьютерная модель, представленная выше, универсальна и подходит для расчета СЛП различных металлов и сплавов, однако на данном этапе развития модели для исследования был выбран порошок карбонильного железа, нанесенного на железную подложку, как наиболее простая в изучении порошковая система.   Размеры расчетной области (Рис.1) были подобраны следующим образом: линейные размеры порошкового слоя ΩP: 2,5 ×1×0,1 мм; линейные размеры положки ΩS: 2,5×1×2 мм.

Существует несколько управляющих параметров СЛП-процессов. Их можно разделить на две основные группы: режимы лазерной обработки и характеристики порошковой среды. К параметрам порошковой среды можно отнести помимо самого состава также толщину порошкового слоя и дисперсионный состав наносимого металлического порошка. Дисперсионный состав наносимого металлического порошка вводился в модель в виде начальной пористости εV0. При моделировании 
СЛП-процессов исследовались порошки карбонильного железа. Порошок карбонильного железа получен химическим способов, в результате размеры частиц составляют 3–6 мкм, что позволяет получить однородный насыпной слой с εV0=0,62. Толщина насыпки порошкового слоя h0 зависит от дисперсионного состава порошка и возможностей механики СЛП 
3D-принтеров. Современные СЛП 3D-принтеры работают в диапазоне h в интервале [100;250] мкм [5,6], наиболее современные принтеры используют h~100 мкм, поэтому расчеты проводились именно с такой толщиной насыпки порошкового слоя. К режимам лазерной обработки относятся параметры: номинальная мощность лазерного излучения P, скорость движения лазерного луча v, радиус сфокусированного лазерного луча Rb, время лазерного импульса τimp, частота лазерного излучения υ. Влияние таких параметров на спекание металлического порошка взаимосвязано и направлено во многом на сходные механизмы компактирования порошка. По этой причине при численном исследовании были проанализированы два наиболее используемых управляющих параметра {P, v} лазерной обработки, было определено их влияние на процесс компактирования, а также оценена эффективность регулирования такими параметрами процесса СЛП. При анализе выбраны характерные диапазоны, в которых значения варьируются P и v, а остальные управляющие параметры оставались неизменными. Перед проведением анализа компьютерных моделей с разными управляющими параметрами была проведена проверка адекватности численной модели.

Рис. 2 – Численная модель с построенной тетраэдрической конечно-элементной сеткой, полем распределения объемной пористости εV в конце компьютерного расчета в момент времени t=0.08 С в модели показан контур двумерного сечения по осям  y0z  для (c); (b) двумерная проекция поля объемной пористости εV для модели (a) по осям x0y, время t=0.08 c, (c) двумерное сечение трехмерного поля объемной пористости εV для модели (a) по осям y0z, где x=1.9мм, t=0.08 С, где изолиния черного цвета, соответствующая εV=0.2, показывает геометрической контур полностью спеченной области, h – глубина проплавления модели, bBot - ширина дорожки спеченного c подложкой порошка, bTop - ширина дорожки спеченного порошка на поверхности; (d) трехмерное поле температуры T в момент окончания лазерного импульса, t=0.053 С, (e) трехмерное поле температуры T в момент релаксации между двумя лазерными импульсами, t=0.057 С

Проверка адекватности численной модели спекания порошка карбонильного железа под действием сканирующего лазерного излучения

Проверка адекватности численной модели заключалась в сравнении численного и натурного экспериментов в два этапа. На первом этапе проводилась серия натурных экспериментов по спеканию карбонильного порошка на подложке с помощью единичного прямолинейного лазерного сканирования при фиксированных управляющих параметрах лазерной обработки (v, υ, τimp, Rb). Варьировался параметр энергии одного импульса Eimp. Экспериментально найден диапазон параметра Eimp=0,5–0,6 Дж, в котором начинало происходить спекание карбонильного порошка с подложкой. Погрешность измерения энергии одного импульса Eimp в натурном эксперименте равнялась 0,1Дж. Далее проведено компьютерное моделирование спекания порошка карбонильного железа (h0=150 мкм) с железной подложкой с аналогичными экспериментальными управляющими параметрами лазерной обработки и с варьирующимся параметром Eimp. В численных расчетах начало спекания порошка с подложкой наблюдалось в диапазоне Eimp=0,6–0,7 Дж, что хорошо соответствует натурному эксперименту.

Анализ расчетов усадки порошка карбонильного железа при лазерной обработке

При лазерном сканировании одиночным прямолинейным «проходом» формируется продолговатая зона сплавления вдоль траектории сканирования лазерным лучом (рис. 2). В зависимости от режима обработки такая зона оплавления может иметь разную толщину основания, а также длину, толщину и форму краев (рис. 2(a,c), рис. 7). Длина краев зоны оплавления (bTop – bBot) (рис. 2c) должна приниматься во внимание, так как порошковый слой может быть припечен к подложке и визуальный анализ образца сверху (рис 2b) покажет абсолютно спеченную поверхность, однако внутри будут оставаться полости с неспекшимся порошком (Рис.5). Импульсный характер лазера обуславливает цикличность процесса сплавления порошка. Вначале импульса температура локальной обрабатываемой поверхности увеличивается, и при достижении температуры плавления начинается процесс усадки (рис. 3). От мощности лазерного источника, параметров обрабатываемой среды и условий теплоотвода зависит скорость усадки порошкового слоя (Рис.3). Как видно на рис. 3, усадка порошка при выбранных режимах проходит за времена, меньшие времени одного импульса τimp. После окончания лазерного импульса происходит процесс резкого охлаждения зоны оплавления, обусловленный, в первую очередь, теплоотводом в подложку, при этом происходит затвердевание жидкого металла. На последнем этапе происходит релаксация температурного поля за время между импульсами (рис. 2 d, e). При этом в зависимости от режима лазерной обработки такая релаксация является либо практически полной, либо частичной. При частичной релаксации температуры между импульсами с увеличением количества импульсов энергия при лазерном воздействии не расходуется на начальный нагрев порошка, вследствие чего увеличивается локальный объем расплавленной зоны в течение одного импульса.

Рис. 3 - Расчетная зависимость толщины спеченного слоя h’=h0-h (см. Рис.2) в центре луча лазера от времени при разных мощностях для одиночного импульса и при фиксированных других параметрах лазерной обработки: τimp=1 мс, Rb=0.2 мм. С течением времени толщина спекаемого слоя выходит на стационарное значение

В проведенных исследованиях качественная оценка спекания была осуществлена с помощью анализа формы припеченного слоя к подложке, форма такого слоя должна обладать ровными краями, а не иметь волнообразные края или, более того, обладать несплошной зоной сплавленного порошка с подложкой. Также исследовалась нестационарная изотерма температуры плавления железа, а именно, как глубоко такая изотерма распространяется в порошковом слое или подложке во время лазерного импульса. Степень спекания порошкового слоя определялась с помощью величины усадки h, где при h=εV0h0= 62 мкм происходила полная усадка порошка, спеченный слой является сплошным и происходит качественная адгезия слоя с подложкой. Ширина дорожки спеченного c подложкой порошка bBot количественно описывает эффективность СЛП-процессов: чем шире анализируемый спеченный трек между порошком и подложкой, тем меньше проходов лазером необходимо будет сделать, а значит меньше времени потратить на процесс 3D-печати методом СЛП. Если исследуется не только процесс полного сплавления, но и частичного спекания, то эффективность такого процесса количественно можно оценивать с помощью параметра bTop – ширины дорожки спеченного порошка на поверхности. Также оптимизация процесса СЛП заключается в минимизации разности (bTop–bBot). Благодаря расчету величин bTop и bBot возможна оценка формы зоны оплавления после обработки (рис. 2с). Также необходимо учитывать температуры, достигаемые во время лазерного импульса, так как достижение температур близких к температурам кипения (испарения) железа нежелательно из-за ряда сопутствующих негативных эффектов. К негативным эффектам, в первую очередь, относятся потери металла за счет испарения, а также резкое увеличение конвективного массопереноса вещества, что в дальнейшем ухудшает характеристики спеченного слоя. Вследствие резкого увеличения конвективного воздействия при последующем быстром затвердевании образуются неровности, дефекты и неоднородности поверхности спеченного слоя. Далее оценим влияние каждого параметра лазерной обработки по отдельности.

Рис.4 – Расчетные зависимости толщины спеченного слоя h’=h0-h (слева), ширины дорожки спеченного c подложкой порошка bBot и ширины дорожки спеченного порошка на поверхности bTop (справа), значение параметров объяснено на Рис.2,  от номинальной мощности лазера P после лазерной обработки. Фиксированные  параметры лазерной обработки: v=20 мм/с, υ =100 Гц, 
τimp=3 мс, Rb=0,3 мм. Величины h’, bTop, bBot измерялись в наиболее нагретой части образца, находящейся в центре лазерного луча во время последнего рассчитываемого импульса

Влияние номинальной мощности P лазерного излучения

Для определения зависимости параметров спекаемого слоя от мощности была выбрана модель с остальными фиксированными управляющими параметрами (v=20 мм/с, υ =100 Гц, τimp=3 мс, Rb=0,3 мм). Мощность варьировалась в диапазоне значений [10, 90] Вт. Мощность является наиболее очевидным параметром лазерной обработки и стабильно влияет на степень проплавления и размер сплавленного слоя (рис. 4), в то же время, форма зоны оплавления в меньшей степени зависит от мощности, и в большей степени зависит от других параметров. Начиная с мощности 60 Вт и выше, наблюдалась адгезия спекаемого порошкового слоя с подложкой. Однако при мощности больше 90 Вт температура верхнего слоя порошка достигала температуры кипения (испарения) железа, что негативно влияет на качество спекаемого слоя. Как видно из рис.3, при мощностях более 70 Вт полное компактирование порошка происходит за время, меньшее времени лазерного импульса, и в дальнейшем во время импульса зона оплавления увеличивается в размерах, а фронт плавления проникает глубже в подложку. Таким образом, как и предполагалась, мощность лазерного излучения P является эффективным параметром СЛП процессов.

Рис.5 – (а-г) распределение локальной пористости εV в горизонтальном сечении вдоль верхней границы ∂ΩTop и границы между порошком и подложкой после лазерной обработки в зависимости от скорости лазерной обработки v при фиксированных параметрах лазерной обработки: P=60 Вт, ν=100 Гц, τimp=3 мс, Rb=0.3 мм. Размер сечения в проведенных численных экспериментах составил 2,5 x 1 мм. (д) Расчетные зависимости толщины спеченного слоя h’=h0-h (слева); (е) ширины дорожки спеченного c подложкой порошка bBot и ширины дорожки спеченного порошка на поверхности bTop (справа) (значение параметров объяснено на рис.2) от скорости лазерного сканирования v после лазерной обработки. Величины h’, bTop, bBot измерялись в наиболее нагретой части образца, находящейся в центре лазерного луча во время последнего рассчитываемого импульса

Влияние скорости движения лазерного луча v

Для определения зависимости параметров спекаемого слоя от скорости v была выбрана модель с фиксированными остальными управляющими параметрами (P=60 Вт, υ =100 Гц, τimp=3 мс, Rb=0,3 мм) и скорость варьировалась в диапазоне от 5 до 20 мм/с. Управляющий параметр скорости, также как управляющий параметр частоты излучения υ, влияет на форму проплавленной зоны.  При слишком высокой скорости прогнозируются волнистые края зоны оплавления или, более того, зона оплавления будет разрывной. Скорость лазерного сканирования также влияет на этап релаксации теплового поля после импульса, и при малых скоростях v тепловое поле не успевает релаксировать между импульсами, благодаря чему энергия следующего лазерного импульса не тратится на начальный разогрев локального объема. Изотерма температуры плавления порошка достигает подложки и проникает глубже в подложку при уменьшении параметра скорости v. Описанные эффекты можно наблюдать на рис. 5. Если сравнивать форму и размер зоны оплавления сверху на рис. 5, то видно что при уменьшении скорости v размер bTop почти не увеличивается, а при уменьшении скорости v до 12,5 мм/с края зоны оплавления выравниваются и в дальнейшем не изменяются. Наиболее важным результатом является то, что при уменьшении скорости v до 
7,5 мм/с начинает наблюдаться спекание порошка с подложкой (рис. 5е). Однако толщина спеченного слоя с подложкой bBot выходит на стационарный режим только после 2–4 мм обработки, что видно из формы спеченного слоя на рис. (5г). Итого, влияние скорости лазерного сканирования на проплавление значительное, но из-за ряда причин скорость не является наиболее эффективным параметром обработки для процессов СЛП на практике. К негативным причинам относятся следующие факторы: (1) при уменьшении скорости устойчивая форма и размеры зоны оплавления выходят на стационарный режим только после определенного времени, что приводит к менее качественному спеканию порошка; (2) из-за высоких значений тепловых градиентов вблизи зоны лазерной обработки и малого времени остывания зоны термического воздействия  происходит коробление уже спеченных слоев, что негативно влияет на качество спекаемого изделия; (3) уменьшение скорости обработки увеличивает время изготовления изделия.

Выводы

В работе разработана компьютерная модель селективного лазерного спекания (СЛП) металлических порошков на подложке.  Показано хорошее соответствие натурного и численного эксперимента по СЛП металлического порошка карбонильного железа, что  подтвердило адекватность разработанной компьютерной модели. Разработана система оценки качества и скорости спекания порошка при оценке результатов моделирования СЛП. Детально изучен нестационарный процесс спекания порошка карбонильного железа во время лазерного импульса и последующей температурной релаксации. Из всех управляющих параметров лазерного излучения выбраны два параметра P, мощность лазерного излучения и v, скорость движения лазерного луча, которые исследовались на предмет качества и скорости спекания порошка карбонильного железа с подложкой при СЛП. Были получены зависимости величины усадки порошка, уровня адгезии порошка с подложкой, формы спеченного слоя от мощности лазерного излучения и скорости движения лазерного луча. Было показано, что мощность лазерного излучения P является эффективным параметром СЛП процессов, а скорость лазерного сканирования v оказывает значительное влияние на проплавление порошка, но из-за ряда причин скорость не является наиболее эффективным параметром СЛП обработки. В дальнейшем разработанная компьютерная модель СЛП будет расширена на другие порошки металлов и сплавов, а также более детально изучены другие управляющие параметры лазерного излучения.

Авторы выражают признательность за финансовую поддержку РФФИ, проект офи-м №14-29-10282; ФГБУ  «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по программе «УМНИК»; Министерству образования и науки РФ, проект № 2049 в рамках госзадания.

Литература

1. Кривилев М.Д., Харанжевский Е.В., Гордеев Г.А., Анкудинов В.Е. Управление лазерным спеканием металлических порошковых смесей / Управление большими системами. Выпуск 31. М.: ИПУ РАН, 2010. 
С.299-322.

2. Gordeev G.A., Ankudinov V.E., Krivilyov M.D.  and Kharanzhevskiy E.V. Optimization of processing parameters in laser sintering of metallic powders //  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2012, Vol. 27, 012079, 7 p. doi:10.1088/1757-899X/27/1/012079.

3. Гордеев Г.А., Кривилев М.Д., Анкудинов В.Е. Численное моделирование лазерной обработки металлических порошковых материалов методом конечных элементов // Вестник Удмуртского университета. Физика. Химия. — вып. 3 — Ижевск: Изд-во УдГУ, 2014. — C. 15–22.

4. Dong L., Makradi A., Ahzi S. Three-dimensional transient finite element analysis of the selective laser sintering process // Journal of Мaterials Processing Technology (209). –2009. – P.700 –706.

5. Kumar S., Kruth J.P. Composites by rapid prototyping technology. Materials & Design, Volume 31, Issue 2, February 2010, Pages 850–856.

6. Thijs L., Kempen K., Kruth J.-P.  et al., Acta Mater. 61 (2013) 1809-1819.