УДК 532.574.7

Исследование оптическими методами газовых потоков в сверхзвуковом сопле для лазерной наплавки

Исхаков Ф.Р. 1; Гилязов М.Р. 1; Лапшин С.В.1; Шпилев А.И. 1;

Нагулин К.Ю. 1, к.ф.-м.н.; Гильмутдинов А.Х.1, д.ф.-м.н.

Iskhakov Fanis Rustemovich; Gilyazov Murat Raisovich; Lapshin Sergey Viktorovich, Shpilev Alexey Ivanovich; Nagulin Konstantin Yurievich; Gilmutdinov Albert Kharisovich

gfgagng@yandex.ru,mrgilyazov@kai.ru, viktorinna@inbox.ru, shpilevaleksei@yandex.ru, knagulin@mail.ru, albert.gilmutdinov@kai.ru

1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ

Аннотация:

Методами высокоскоростной шлирен-визуализации и тепловизионной съемки проведено исследование влияния давления и температуры технологического газа на структуру сверхзвукового течения и температуру обрабатываемой поверхности в системе сверхзвуковой лазерной наплавки. Показано, что при нагреве газа сверхзвуковой поток становится существенно менее стабильным и упорядоченным. Используя теневые изображения структур Маха можно оценить скорость и давление в газовом потоке. Тепловизионная съемка обрабатываемой поверхности показала формирование куполообразного осесимметричного распределения температуры с максимумом на оси потока.

Ключевые слова:

лазерная наплавка, сопло де Лаваля, высокоскоростная термография, шлирен-метод.

Abstract:

The effect of gas pressure and temperature on supersonic flow structure and surface temperature of a substrate within a supersonic laser cladding system was investigated by means of high-speed Schlieren imaging and infrared thermal visualization. Experiments show that the supersonic jet becomes less stable and chaotic during the heating of a carrier gas. Shadow imaging of the Mach structures makes possible to estimate gas velocity and pressure inside a jet. Temperature field of a surface of the substrate has a dome-shaped axially symmetric distribution obtained via thermal visualization.

Keywords:

laser cladding, de Laval nozzle, high-speed thermography, optical Schlieren method.

Введение

Работа посвящена экспериментальному исследованию газодинамических и теплофизических характеристик процесса сверхзвуковой лазерной наплавки (СЛН). СЛН представляет собой новый метод аддитивных лазерных технологий, объединяющий достоинства классической дозвуковой лазерной наплавки и холодного газодинамического напыления [1]. Результат наплавки и качество создаваемого металлургического контакта между покрытием и основой зависит от множества факторов, среди которых важное место занимает динамика газовых потоков в пространстве между соплом и обрабатываемой поверхностью, а также пространственное распределение температуры в зоне нанесения порошка.

Объект исследования

Система СЛН состоит из сверхзвукового сопла с профилем де Лаваля, закрепленного неподвижно, и промышленного робота KUKA (Германия) (на блок-схеме не показан), перемещающего в пространстве державку образца. Транспортный газ подается от генератора азота, схематично изображенного на схеме в виде баллона. Пройдя через газораспределительное устройство и подогреватель, поток азота поступает в наплавочную головку. Часть газа из газораспределительного устройства направляется в порошковый питатель и затем, вместе с порошком, подается в трубку инжектора в наплавочной головке. Для сплавления порошка с подложкой служит волоконный иттербиевый лазер LS-6 IPG Photonics (США) с рабочей длиной волны излучения 1.06 мкм и максимальной мощностью 6 кВт.

(а)

(б)

Рис. 1 – а – блок-схема системы сверхзвуковой лазерной наплавки производства компании IPG Photonics (США); б – устройство сверхзвуковой наплавочной головки: 
1 – корпус сопла с сужающимся каналом; 2 – сопло де Лаваля; 3 – вход газа высокого давления; 4 – рассекатель потока; 5 – игла порошкового инжектора; 6 – вход транспортного газа с порошковым материалом

Робот, лазерная и наплавочная головка располагаются в герметичной кабине, которая служит для защиты оператора от лазерного излучения и воздушной взвеси порошкового материала. К корпусу головки 1 с плавно сужающимся внутренним диаметром проходного сечения крепится сопло де Лаваля 2 с длинным расширяющимся каналом. Сверхзвуковой поток в сопле формируется газом высокого давления, поступающим через патрубок 3. Возникающие в предварительной камере вихревые потоки разрушаются рассекателем 4. Ввод порошка в поток газа-носителя осуществляется иглой инжектора 5, глубина погружения которой в секцию сопла де Лаваля может изменяться. Таким образом, можно регулировать скорость порошковых частиц на выходе сопла. Например, для тугоплавких и твердых частиц необходимо большее ускорение, поэтому такие частицы вводятся в самом начале потока. И, напротив, для легкоплавких частиц, для которых скорость может быть меньше, точка ввода смещается в сторону выходного отверстия сопла.

В состав установки также входит оригинальный проточный нагреватель транспортного газа (азота) мощностью 40 кВт с электронной стабилизацией для подогрева газа до температуры 300–800°С. Контроль температуры газа осуществлялся по трем термопарам, одна из которых была установлена между секциями проточного нагревателя газа, вторая – в форкамере сверхзвукового сопла, а третья на подложке на оси сверхзвукового потока. Давление газа в форкамере измерялось при помощи манометра.

Метод исследования

Визуализация сверхзвуковых потоков технологического газа производилась теневым методом шлирена [2]. Благодаря простоте реализации и наглядности, этот метод достаточно часто применяется при исследовании структуры потоков газа в лазерных технологических установках [3, 4].

Одновременно с регистрацией теневых изображений сверхвуковых потоков шлирен-методом проводилось исследование пространственного распределения температуры на обрабатываемой поверхности при помощи тепловизионной камеры FLIR SC7700 BB.

Результаты

Первоначально рассмотрим истечение из сопла газа при комнатной температуре. На рис. 2 а приведены теневые изображения потока газа из сопла для давления в форкамере 5, 8, 12 и 20 атм. В поле зрения теневого прибора виден край сверхзвукового сопла. Истечение газа происходит слева направо. Точки на изображении обусловлены неоднородностями показателя преломления стекла объектива шлирен-системы и являются артефактами. Установлено, что сверхзвуковой режим течения, характеризующийся появлением «бочек Маха», начинается при давлении в форкамере сопла порядка 8 атм. По мере повышения давления и скорости истечения азота из сопла структура сверхзвукового потока становится более отчетливой и устойчивой. Необходимо отметить, что на устойчивость потока газа крайне сильное влияние оказывает степень чистоты внутренней поверхности сопла Лаваля. При появлении на поверхности сопла приваренных порошинок стабильность структуры сверхзвукового потока резко ухудшается.

5			      8			        12			20 атм

(а)

(б)

Рис. 2 – Структура потока газа при комнатной температуре из сверхзвукового сопла: 
а – для различных давлений газа в форкамере; б – для различных расстояний до подложки. Давление в форкамере в случае (б) 20 атм

Рис. 2 б демонстрирует зависимость структуры потока от расстояния до обрабатываемой поверхности. Даже в установившемся режиме при большом расстоянии между подложкой и соплом возникают значительные колебательные и вращательные движения потока, обусловленные взаимодействием потока с окружающей атмосферой и радиальной закруткой транспортного газа в предварительной камере. По мере убывания расстояния до препятствия, поток становится более стабильным и менее расширенным в зоне его контакта с препятствием.

Рассмотрим теперь влияние температуры газа на стабильность и структуру сверхзвукового потока. В этих экспериментах температура измерялась в форкамере, поэтому истинная температура в сверхзвуковом потоке за счет сильного адиабатического расширения будет меньше на величину порядка сотни градусов. Так, при температуре газа в форкамере 290°С на поверхности подложки в установившемся сверхзвуковом 
потоке показания установленной термопары составляли 190°С. 
Рис. 3 демонстрирует эволюцию структуры потока газа из сопла Лаваля в зависимости от температуры газа в форкамере.

20				300				500°С

Рис. 3 – Шлирен-визуализация структуры сверхзвукового потока при различной температуре газа в форкамере сопла

На рис.3 видно, что при истечении нагретого сверхзвукового потока появляется расходящийся пограничный слой, в котором происходит смешивание истекающего горячего газа и окружающего воздуха. По мере удаления от сопла этот процесс принимает все более выраженный характер. Сверхзвуковой поток движется в своеобразном «коконе» вихревых течений, его окружающем. Потоки нагретого воздуха частично экранируют на шлирен-изображениях бочки Маха в конце потока, но, как показали измерения температуры поверхности, область максимального нагрева имеет четкие границы, что возможно только при структурированном нагревающем потоке газа.

Исследование с временным разрешением пространственного распределения температуры на поверхности обрабатываемого изделия позволяет оптимизировать режим наплавки, в ходе которого внутренняя структура и механические свойства наплавляемого материала не изменяются значительным образом. Основная задача, решаемая лазерным излучением, заключается в придании материалу основы необходимой степени пластичности, которая обеспечит устойчивый металлургический контакт порошкового покрытия с основой. В настоящей работе мы рассматриваем только подачу сверхзвукового потока горячего газа, нагретого до 500°С. Излучение лазера при этом отсутствует. Такой режим возможен при щадящем режиме наплавки пластичных или легкоплавких порошковых материалов и реализуется в холодном газодинамическом напылении. В качестве примера рассмотрим обтекание сверхзвуковым потоком азота, нагретого до температуры 500°С боковой поверхности стального цилиндра. Шлирен-изображение потока, исходящего из сопла Лаваля и обтекающего цилиндр приведено на рис. 4 а. Слева на рисунке можно увидеть конец сопла Лаваля, а в правой части рисунка расположен цилиндр.

(а)			 			 (б)

(в)

Рис. 4 – Обтекание боковой поверхности стального цилиндра сверхзвуковым потоком газа, нагретого до 500°С: (а) – шлирен-изображение потока газа; (б) – тепловизионное изображение исследуемой системы; (в) – пространственное распределение температуры на поверхности цилиндра. Вертикальная линия показывает направление сечения распределения температуры

Слева на рис. 4 а, б можно увидеть конец сопла Лаваля, а в правой части рисунка расположен цилиндр. По наличию на струе газа «бочек Маха» можно сделать вывод о сверхзвуковом характере истечения газа из сопла. Также обращает внимание практически круглая форма пространственного распределения температуры на поверхности цилиндра (рис. 4 б, в). Обтекающий цилиндр газ должен был подогревать его поверхность не только в зоне прямого контакта, но и по бокам. Однако температурные профили имеют круглую форму. Причина этого кроется в структуре газовых потоков. Как видно из рис. 4 а, после столкновения с цилиндром поток газа разделяется на две части, обтекающие его поверхность. Газовый поток, заходящий за цилиндр отрывается от его поверхности и, следовательно, не участвует в ее нагреве. Количественные значения пространственного распределения температуры на поверхности цилиндра представлены на рис. 4 в. Профили температуры обладают хорошей осевой симметрией, что свидетельствует о сохраненной структуре сверхзвукового потока перед его столкновением с цилиндром. На правой части рис.4 в приведено распределение температуры по вертикальному диаметральному сечению (изображенному на левой части рис. 4 в вертикальной линией). Видно, что на краях распределения наблюдается линейный рост температуры поверхности по мере приближения к оси потока. В этих областях действуют механизмы теплопроводности, переносящие тепло от зоны нагрева к периферии. В центральной области температура растет нелинейно, свидетельствуя о поступлении в эту зону теплоты от сверхзвукового потока.

Выводы

Методами шлирен-визуализации и тепловизионной съемки исследована пространственная структура сверхзвукового потока газа и температуры на поверхности подложки в системе сверхзвуковой лазерной наплавки. Показано, что при нагреве газа сверхзвуковой поток становится существенно менее стабильным и упорядоченным. Тем не менее, на поверхности подложки зона нагрева имеет симметричную форму в пределах диаметра струи газа, что свидетельствует о сохранении формы потока газа вплоть до его столкновения с подложкой.

Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке РФФИ, проект 
№ 14-29-10281.

Литература

- Bray M., Cockburn A. and O'Neill W. The laser-assisted cold spray process and deposit characterization // Surface and Coatings Technology. 2009. Vol. 203. P. 2851-2857.

- Васильев Л. А. Теневые методы // М.: Наука. 1968. C. 400.

- Белозеров А. Ф. Оптические методы визуализации газовых потоков // Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та. 2007. C. 747.

- Ковалев О.Б., Фомин В.М. Физические основы лазерной резки толстых листовых материалов: М.: Физматлит. 2013.