УДК 621.91.01

Исследование технологических особенностей процесса лезвийной обработки деталей и заготовок, полученных различными методами аддитивной технологии

Курылев Д.В. 1; Лунев А.Н. 1, д.т.н.; Янбаев Р.М. 1, к.т.н.

dvkurylev@kai.ru, ruslan-yanbaev@mail.ru

1Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ - Лазер»

Аннотация:

Применение аддитивных технологий позволяет снизить материалоемкость и трудоемкость производства. Однако выращенные элементы зачастую имеют дефектный слой, который необходимо удалить, например, лезвийной обработкой. При этом необходимо учитывать влияние режимов наплавки на процесс и конечный результат точения. Целью данной статьи является исследование технологических особенностей процесса лезвийной обработки поверхностей полученных наплавкой с различными режимами.

Ключевые слова:

аддитивные технологии, точение, наплавка.

Abstract:

The use of additive technologies to reduce the materials consumption and labor intensity of production. However, the elements are grown often have defect layer that must be removed, such as the blade machining. It is necessary to consider the effect of deposition conditions on the process and the end result of turning. The purpose of this article is to study the technological features of the process of the blade surface treatment obtained by welding with different modes.

Keyword:

additive technology, turning, overlaying.

Реферат

В данной статье рассмотрены технологические особенности чистового точения детали полученной с применением аддитивной технологии, а именно лазерной наплавки. Сделан обзор существующих технологических решений. Проведено исследования влияния режимов наплавки на процесс точения резцом с пластиной из твердого сплава. Экспериментально исследован процесс формирования микрогеометрии поверхности. В результате получили, что режимы наплавки существенно влияют на трудоемкость последующей обработки и на точность и качество полученной поверхности.

Введение

Основными задачами современного авиастроения являются повышение надежности деталей и снижение энерго- и материалоемкости производства, реализация которых невозможна без использования новых прогрессивных технологий.

В связи с этим экономически и технически целесообразно развивать принципиально новые подходы к производству деталей авиационной техники. Применение аддитивных технологий позволяет не только снизить материалоемкость и трудоемкость производства, а также дают возможность восстанавливать изношенных и поврежденных элементов [1].

При реставрации изношенных деталей в 5–8 раз сокращается число технологических операций по сравнению с изготовлением новых деталей, а стоимость восстановления, как правило, на 30–50% ниже стоимости изготовления деталей. Увеличение объема восстановления деталей позволяет существенно снизить затраты [2].

Однако современные аддитивные технологии не позволяют в полной мере обойтись без механической обработки. Выращенные элементы зачастую имеют волнистость 1–2 мм, а также не проплавленные участки поверхностного слоя [3]. И поэтому данные дефектный слой необходимо удалить, например, лезвийной обработкой.

Целью данного исследования является изучения процесса лезвийной обработки поверхности полученной лазерной наплавкой. В данной статье рассматривается токарная обработка поверхностей (рис. 1) полученных лазерной наплавкой порошка на основе никеля и жаропрочной стали с различными режимами наплавки (таблица 1).

2

2

3

3

1

1

Рис. 1 – Обрабатываемая деталь

Таблица 1

Параметры поверхностного слоя при различных режимах наплавки

| № | Режимы лазерной наплавки |  |  |  | Параметры наплавленной поверхности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | Расход порошка, г/мин | Скорость наплавки мм/мин | Шаг наплавки, мм/об | Диаметр, мм |  |
|  |  |  |  |  | dmax | dmin |
| 1 | 3,0 | 10 | 120 | 4,1 | 58,3 | 55,8 |
| 2 | 2,0 | 6 |  | 4 | 54,9 | 54,6 |
| 3 | 1,5 | 8 |  | 3,9 | 55,2 | 55,4 |

лов Е.В., Алтухов А.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ\\

Поверхность после наплавки имеет большое количество характерных для сварочного шва макронеровностей волнистой формы с пиками и провалами между сварочными швами (рис. 1). Наплавленные покрытия относятся к разряду труднообрабатываемых материалов с пониженной обрабатываемостью резанием [4]. Наплавленная поверхность представляет собой чередование макронеровностей: высот и впадин материала наплавки, который по толщине покрытия не имеет стабильных показателей качества. Наблюдается химическая неоднородность, различие твердости, присутствие шлака и твердых включений [5]. Поэтому процесс чистового точения наплавки резцом до – готовой поверхности детали протекает в технологически сложных условиях, сопровождается резанием с изменяемой силой, снижающим точность обработки.

Лезвийную обработку данной детали производили на станке с ЧПУ DMTG CKE 6150Z токарным резцом с пластиной Sandvik CNMM 12 04 16-WR 4225. Наплавленные поверхности обрабатывались в несколько проходов с равной глубиной резания равной 0,25 мм до получения поверхности без макронеровностей. Обработка для каждого участка производилась с одинаковыми режимами резания (s=0,08 мм/об 
n=130 об/мин на предварительных проходах и s=0,04 мм/об n=200 об/мин на последнем) с использованием смазочно-охлаждаемой жидкости (индустриальное масло И12).

Следует отметить, что из-за наличия макронеровностей на наружной поверхности возникает сложность в устранения радиального биения при базировании в трехкулачовом патроне (рис. 2) и полностью избавиться от него не удалось. В связи чего при первых проходах возникает биение режущего инструмента об обрабатываемую поверхность, что негативно влияет на его стойкость. Также при обработке первой наплавленной поверхности наблюдался звук биения инструмента из-за разницы в твердости обрабатываемой поверхности.

Рис. 2 – Деталь в трехкулачковом патроне

В процессе обработки наблюдалось образование различной стружки на разных наплавленных участках. На первом и втором участке возникала мелкодисперсная стружка надлома (рис. 3,а). На третьем участке образовалась сливная стружка (рис. 3,б). Из вышесказанного следует, что на третьем участке наплавленная поверхность имеет более равномерную структуру.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 3 – Образовавшиеся стружка:

а) на первом и втором участке; б) на третьем участке

При снятии дефектного слоя обнаружились дефекты наплавки, а именно продольные трещины, которые были видны уже на первых проходах (рис. 4,а) и сохранившиеся после обработки (рис. 4,б). На первом участке было большое количество таких трещин, на втором присутствовала лишь одна, а на третьем участке данный дефект отсутствовал. Трещины могли возникнуть из-за недостаточного предварительного подогрева детали при наплавке и поэтому их больше в начале.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 4 – Продольная трещина:

а) на черновых проходах; б) после обработки

Для получения поверхности без микронеровностей на первом участке понадобилось семь проходов, на втором два прохода, а на третьем – три. При этом толщина наплавленного слоя на первом участке составила 1,0 мм, на втором 0,3 мм, а на третьем 0,6 мм. Больше всего дефектов выявлено на первом участке (Рис. 5), а на третьем участке они отсутствовали.

Рис. 5 – Деталь после лезвийной обработки

Из вышеизложенного следует, что режимов наплавки в наибольшей степени влияют на процесс последующего точения наплавленных поверхностей и на качество обработанной поверхности. При этом в результате получили, что наплавленный слой на первом участке имеет наибольшую толщину, но имеет большое количество дефектов и необходимо большое количество проходов в технологически сложных условиях, сопровождаемы биением инструмента из-за макронеровностей и неоднородности удаляемого материала. Меньше всего проходов понадобилось для обработки второго участка, но при этом получился наименьший наплавленный слой.

В итоге в зависимости от назначения наплавленного слоя можно подобрать такие режимы наплавки, которые дают большой слой наплавки либо позволяют производить последующую токарную обработку с наименьшей трудоемкости.

Литература

- Шестакова Е.А. Применение аддитивных технологий для получения деталей и узлов летательных аппаратов/ Шестакова Е.А., Янбаев Р.М., Янбаев Ф.М., Шайхутдинова Е.Ф.// В сборнике: Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики "АНТЭ-2013" Международная научно-техническая конференция: сборник докладов. Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева. 2013. С. 106–114.

- Долговечный А.В., Демидова Л.А., Морозов Е.А. Технологии наплавки легированной стали на основу из углеродистой стали./ Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. 
№ 1-2. С. 550–553.

- Павлов Е.В., Алтухов А.Ю., Исследование процесса лезвийной обработки износостойких композиционных покрытий. В сборнике: «Перспективное развитие науки, техники и технологий» материалы II-ой Международной научно-практической конференции в 2-х томах. Ответственный редактор: Горохов А.А.. Курск, 2012. С. 49–51.

- Кудряшов Е.А. Обработка деталей инструментом из композитов в осложненных технологических условиях / Е.А. Кудряшов. Чита: Чит. гос. техн. ун-т, 2002. Т. 1. С. 257.

- Павлов Е.В., Лунин Д.Ю. Исследование технологий механической обработки гетерофазных покрытий при упрочнении и восстановлении деталей машин и оборудования./В сборнике: Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации материалы VIII Международной научно-технической конференции: в 2 частях. Ответственный редактор: Е.И. Яцун. Курск, 2011. С. 79–84.