УДК 621.375.826

Применение технологии прямого лазерного выращивания для изготовления образцов из нержавеющей стали и исследование их механических свойств

Быковский Д.П.1; Петровский В.Н.1, к.ф.-м.н.; Осинцев А.В.1, к.т.н.; 
Очков К.Ю.1; Солонин А.Н.2, к.т.н.; Попкова И.С.2

Bykovskiy Dmitriy Petrovich, Petrovskiy Victor Nikolaevich, Osintsev Andrey Veniaminovich, Ochkov Konstantin Yurievich, Solonin Alexey Nikolayevich, Popkova Irina Sergeevna,

d.bykofsky@gmail.com, VNPetrovskij@mephi.ru, AVOsintsev@mephi.ru, Konstantinochkov@gmail.com, solonin@misis.ru, i-popkova@list.ru,

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Аннотация:

Для прямого лазерного нанесения материала использовался порошок из нержавеющей стали марки 316L. Реализованы различные стратегии послойного формирования изделий из данного порошка и исследованы механические свойства полученных объектов.

Ключевые слова:

селективное лазерное плавление, металлический порошок, волоконный лазер, механические свойства.

Abstract:

We used 316L stainless steel powder for direct laser deposition of material. Various strategies of product LBL formation (layer-by-layer formation) using this powder were realized as well as microstructure and mechanical properties of the resulting objects were investigated.

Keywords:

selective laser melting, metal powder, fiber laser, mechanical properties.

Реферат

С использованием одной из разновидностей аддитивных технологий – прямого лазерного нанесения материала изготовлены образцы различной формы. Исследования проводились на установке Huffman НС-205, оснащенной волоконным лазером мощностью до 3.5 кВт. Для оптимизации режимов построения изделий рассмотрены различные стратегии послойного нанесения металлического порошка из нержавеющей стали марки 316L. Для определения механических свойств изготовленных образцов использовалась разрывная машина Instron 5982, оснащенная системой цифровой корреляции изображений образцов для регистрации их напряженно-деформированного состояния. Установлено, что условный предел прочности образцов, полученных методом прямого лазерного выращивания с использованием порошка из стали 316L, находится на высоком уровне – 767 МПа.

Введение

Технология прямого лазерного нанесения порошка позволяет послойно выращивать детали по заранее запрограммированному контуру. Возможно изготавливать как прототипы, так и действующие образцы для дальнейшего применения в промышленности [1–3]. Однако широкое применение данной технологии затруднительно, т.к. зависимости свойств получаемых изделий от технологического режима их получения, а также от стратегии создания пока недостаточно изучены. Данный технологический процесс характеризуется прежде всего большим количеством различных технологических параметров, однако из них можно выделить следующие основные, которые оказывают наибольшее влияние на конечное качество микроструктуры изделий. Это мощность лазерного источника, скорость подачи порошка, скорость сканирования лазерного луча и стратегия обработки лазерным лучом сплавляемого слоя изделия [4–7].

Экспериментальная установка

Прямое лазерное нанесение металлического порошка производилось на установке Huffman HC-205, оснащенной питателем порошка Sulzer Metco Twin 10-C, волоконным лазером IPG-Photonics ЛС-3.5 и чиллером Riedel. Наплавочный модуль Huffman HC-205 представляет собой закрытый металлический кожух, который одновременно является опорным каркасом для всего внутреннего оборудования. Модуль состоит из следующих элементов:

– 5-координатная позиционная система

– блок управления

– оптическая голова с водяным охлаждением, соплом для подачи порошка и системой подвода защитного газа.

Измерительное оборудование представлено разрывной машиной Instron 5982, оснащенной установкой для измерения тангенциальных перемещений методом корреляции цифровых изображений,

Результаты исследований

В работе с использованием технологии прямого лазерного нанесения порошка создавались образцы в форме двусторонней лопатки для дальнейших испытаний на разрыв. Во время экспериментов варьировались следующие технологические параметры данного процесса: мощность лазерного излучения, скорость сканирования, расход порошка, зазор между соплом и наплавляемым слоем, а также направления нанесения порошка и последующего плавления. Для наплавки двусторонней лопатки выбирались два направления нанесения дорожек: параллельное последующему направлению растяжения (рис. 1) и перпендикулярное
(рис. 2). При параллельном направлении нанесения дорожек сначала наносился контур лопатки 1, а затем ее внутренняя часть, состоящая из нескольких областей под номерами 2–5. Перпендикулярное нанесение заключалось в нанесении контура и затем последовательного его заполнения наплавленными валиками. Также для улучшения равномерности толщины образца производилось чередование вершины начала наплавки. После наплавки двух слоев с различными направлениями нанесения валиков с началом в точке А, сопло перемещалось в точку В, откуда производилась наплавка также двух слоев. Далее операция повторялась с началом в точках C и D. В таблице приведены технологические режимы получения образцов. Следует отметить, что для некоторых образцов производилось повторное плавление наплавленного слоя для уменьшения его шероховатости и повышения стабильности слоя.

Рис. 1 – Схема нанесения валиков в продольном направлении

Рис. 2 – Схема нанесения валиков в поперечном направлении

Режимы объемного формирования образцов методом лазерной наплавки
для испытания на растяжение

| № образца |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наплавка | Мощность, Вт | 200 | 200 | 300 | 250 | 350 | 250 |
|  | Скорость, см/мин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Расход порошка, г/мин | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Зазор между соплом и подложкой, мм | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Вертикальное смещение сопла после наплавки слоя, мм | 0,13 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Плавление | Мощность, Вт | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  | Скорость, см/мин | 127 | 127 | - | - | - | - |

Наплавка образца №1 производилась с мощностью лазерного излучения 250 Вт, скоростью сканирования 100 см/мин, расходом порошка 0,8 г/мин, зазор между соплом и подложкой оставался равным 3 мм, плавление производилось при мощности 100 Вт, скорости 127 см/мин, после каждого слоя сопло поднималось на 0,13 мм. Для защиты от окисления использовалось приспособление для создания среды защитного газа аргона в области воздействия лазерного излучения. Во время формирования данного образца наблюдался провал в середине образца, также наблюдалось уменьшение зазора между соплом и наплавкой, поэтому следующий образец № 2 создавался с аналогичным режимом, но для увеличения высоты слоя расход порошка был увеличен до 1,1 г/мин, после каждого слоя сопло поднималось на 0,2 мм. У образца №2 наблюдались неравномерности толщины слоя на углах и в области шейки. Образец №2 обладал провалом посередине, поэтому следующий образец №3 создавался при том же режиме, но без плавления слоев, дополнительно это привело к уменьшению нагрева образцов. Также у образца №2 наблюдалась ярко выраженная сетчатая структура слоя, вызванная недостаточным перекрытием валиков. Поэтому для увеличения ширины валиков был увеличен зазор между соплом и подложкой до 4 мм и увеличена мощность лазерного излучения до 300 Вт. Полученный образец №3 обладал хорошим перекрытием валиков и имел менее выраженную сетчатую структуру. Однако добиться постоянства высоты не удавалось, середина образца была выше его краев. Поэтому для образца №4 была уменьшена мощность до 250 Вт, уменьшен расход порошка до 0,8 г/мин, уменьшен зазор между соплом и подложкой до 3 мм. Это привело к улучшению стабильности толщины образца, также заметно улучшилась боковая поверхность образца, граница между слоями стала менее заметной и это привело к выравниванию боковой стенки. Далее наплавка образца №5 производилась с различными режимами для внутренней части и внешнего контура. Внутренняя часть наплавлялась с мощностью лазерного излучения 350 Вт, скоростью сканирования 100 см/мин, расходом порошка 0,8 г/мин, зазором между соплом и подложкой 3 мм. Смещение сопла в вертикальном направлении после каждого нового слоя 0,2 мм, а внешний контур создавался с таким же режимом, как для образца №4. У образца №5 высота стабильная, но на краях происходил резкий спад. Поэтому следующий образец №6 наплавлялся с аналогичным режимом, но на каждые два слоя приходилось три обхода контура. А для уменьшения высоты внутренней части мощность лазерного излучения была снижена до 250 Вт. Данный режим был аналогичен №4, отличие в том, что обход контура производился трижды.

Образцы №1–6 с помощью электроэрозионной резки проволокой были разделены на отдельные двусторонние лопатки толщиной 1мм. На разрывной машине Instron 5982 были проведены испытания по определению механических свойств полученных образцов. Результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3 – Диаграмма нагрузка-перемещение для образцов №1-6

Из полученных результатов видно, что образец №6, обладающий наилучшей стабильностью по высоте, а также наиболее гладкой боковой поверхностью, выдержал большую нагрузку, по сравнению с образцами №1–5. Предел прочности полученного образца равен 767 МПа. Следует заметить, что для используемой марки стали 316L предел прочности после закалки с отпуском равен 780 МПа.

С режимом №6 были созданы еще три образца в форме параллелепипеда с различными направлениями нанесения слоев: образец №7 создавался с направлением дорожек вдоль линии растяжения, образец № 8 – поперек, а образец № 9 формировался в перекрестных направлениях.

Образцы №7–9 были также нарезаны на пластинки толщиной 1 мм, а затем из них были вырезаны лазером аналогичные по размеру образцу №6 лопатки. Это было сделано для исследования зависимости механических свойств от направления создания образца и дефектов на границе. Образцы №7–9 были также исследованы на разрывной машине, результаты показаны на рис. 4.

Рис. 4 – Диаграмма нагрузка-перемещение для образцов №6-9

Исследования показали, что образцы, №7–9 полученные методом прямого лазерного выращивания заготовки с последующим вырезанием образца лазерной резкой выдержали большую нагрузку по сравнению с образцом №6, полученным методом прямого лазерного выращивания. Образец №9 с перекрестным направлением нанесения дорожек выдержал большую нагрузку, чем образцы с параллельным (№7) и перпендикулярным (№8) направлением. Возможной причиной этому явилось более равномерное распределение внутренних напряжений после проведения наплавки. Необходимо проведение более детальных исследований микроструктуры полученных образцов.

Заключение

В работе продемонстрирована стратегия подбора оптимального режима получения изделий методом прямого лазерного выращивания. Наиболее оптимальным получился режим с малой высотой одного слоя, что обеспечивало его равномерность, а также без повторного плавления слоя для уменьшения нагрева образца. Мощность лазерного излучения равнялась 250 Вт, зазор между соплом и наплавляемым слоем – 3 мм, скорость сканирования была 100 см/мин, расход порошка 0,8 г/мин. Также показано, что дефекты на краях, например, выплески и неровности боковой стенки заметно влияют на механические свойства образца, уменьшая максимальную нагрузку, которую способен выдержать образец.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (уникальный идентификатор проекта ПНИЭР RFMEFI58214X0004).

Литература

1. Shishkovsky I., Missemer F., Smurov I. Direct metal deposition of functional graded structures in Ti-Al system // Physics Procedia. 2012. Vol. 39. P. 382–391.

2. Григорьянц А.Г. и др., Новиченко Д.Ю., Смуров И.Ю. Лазерная аддитивная технология изготовления покрытий и деталей из композитного материала // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. N. 7. С. 38–46.

3. Смуров И.Ю., Мовчан И.А., Ядройцев И.А. и др. Аддитивное производство с помощью лазера. Проведение экспериментальных работ // Вестник МГТУ «Станкин». 2012. N. 1.С. 36–38.

4. Yasa E., Kruth J. Application of Laser Re-Melting on Selective Laser Melting Parts // Advances in Production Engineering & Management. 2011. Vol. 6, N. 4. P. 259–270.

5. Волоскова М.А., Окунькова А.A. Пути оптимизации процесса селективного лазерного плавления при помощи выбора стратегии обработки лазерным лучом. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, N. 4(2). С. 587–591.

6. Tabernero I., Lamikiz A., Martinez S. and etc. Evalution of the mechanical Properties of Inconel 718 components built by laser cladding // International Journal of Machine Tools& Manufacture. 2011. Vol. 52. 
P. 465–470.

7. Guijun Bi., Gasser A., Wissenbach K. and etc. Characterization of the Process Control for the Direct Laser Metallic Powder Deposition // Surface & Coating Technology. 2006. Vol. 201. P. 2676–2683.