УДК 621.373.826

Возможности технологий аддитивного производства 
для изготовления машиностроительной продукции 
различного назначения

Тарасова Т.В. 1, к.т.н.; Филатова А.А. 1

tarasova952@mail.ru, anastasia.a.filatova@yandex.com

1ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»

Аннотация:

В работе рассматриваются цели и задачи МГТУ «СТАНКИН», а также их реализация в области технологий аддитивного производства. Приведены результаты работ по следующим направлениям, как селективное лазерное плавление и лазерная наплавка.

Ключевые слова:

аддитивное производство, селективное лазерное и электронно-лучевое плавление, лазерная наплавка.

Введение

В настоящее время на рынке машиностроения появилось большое число технологических процессов (ТП) аддитивного производства (АП). Аддитивное формообразование является довольно молодой областью технологии, в связи, с чем общие подходы к терминологии ещё находятся в стадии формирования.

Технические комитеты по стандартизации сейчас пытаются решить эту проблему и уже довольно успешно. Согласно американскому стандарту F2792-12a организации ASTM: «АП — процесс объединения материалов для создания объектов на основе данных трехмерной модели, как правило, слой за слоем, в отличие от «вычитающих» технологий производства, такими, как традиционная механообработка». В стандарте также приводится следующая классификация процессов АП:

- Расплавление порошка в заранее сформированном слое (англ. Powder Bed Fusion);

- Осаждение при прямом подводе энергии (англ. Directed Energy Deposition);

- Листовое наслоение (англ. Sheet Lamination);

- Струйное нанесение связующего вещества (англ. Binder Jetting);

- Струйное нанесение материала (англ. Material Jetting);

- Вытеснение материала (англ. Material Extrusion);

- Фотополимеризация в ванне (англ. Vat Photopolymerization).

Расплавление порошка в заранее сформированном слое — это лидирующая технология для металлических объектов.

Целями и задачами МГТУ «СТАНКИН» в области технологий аддитивного производства являются:

- Комплексное исследование порошковых материалов отечественных производителей;

- Разработка и усовершенствование существующего изделия и его электронной трехмерной модели;

- Разработка технологии и технологических параметров селективного лазерного и электронно-лучевого плавления и последующей обработки изделия;

- Разработка технологии лазерной наплавки и микронаплавки;

- Исследование структуры, физико-механических характеристик опытных образцов, контроль качества на всех этапах.

Решение поставленных целей и задач ведется на базе лабораторий МГТУ «СТАНКИН»: лаборатория инновационных аддитивных технологий, лаборатория технологий обработки концентрированными потоками энергии, лаборатория аддитивных технологий, лаборатория технологий быстрого изготовления деталей из пластмасс, метрологическая лаборатория, лаборатория исследования свойств материалов.

Методика проведения исследований

Комплексное исследование порошковых материалов коррозионностойких сталей 20Х13, 40Х13 и 12Х18Н9Т отечественного производителя ПОЛЕМА и PH1 импортного производителя EOS проводили с помощью: аналитической просеивающей машины Retsch AS200, грануломорфометра Occhio 500Nano, оптического микроскопа Olympus BX и сканирующего электронного микроскопа Vega 3LMN.

Разработка технологии и технологических параметров селективного лазерного и электронно-лучевого плавления порошковых материалов коррозионностойких сталей 316L, PH1, и сплавов CoCr , Ti6Al4V импортных производителей Concept, EOS, Arcam AB проводилась на оборудовании Concept Laser «M3 Linear», Alam и Arcam A2, а их контроль по вышеуказанной методике.

Рентгеноструктурный фазовый анализ проводили на рентгеновском аппарате для структурного анализа ALT X’TRA (фирмы Thermo-Fisher Scientific, Швейцария) «θ-θ» методом сканирования с фокусировкой рентгеновских лучей по Бреггу-Брентано.

Микроструктура опытных образцов анализировалась при помощи оптического микроскопа Olimpys BX51 (Япония) и сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) VEGA 3 LM фирмы Tescan (Чехия).

Измерение шероховатости поверхностей опытных образцов проводили на профилографе-профилометре HOMMEL-TESTER T800 (Германия).

Измерение твердости опытных образцов проводили по стандартной методике на автоматическом твердомере ERCOTEST DIGI 25RS.

Изучение механических свойств: предел прочности на растяжение, предел текучести, относительное удлинение - проводилось согласно ГОСТ 1497-84 на испытательной машине MTS Insight 100 (фирмы MTS Systems Corporation, США).

Износостойкость определяли с помощью высокоточного прибора kaloMAX NT (Германия). В качестве контртела использовался шар диаметром 30 мм из стали 100Сr6 (класс по DIN). Дистанция скольжения составляла 1400–1500 м, нормальная нагрузка на образец – 0.54 Н. На поверхность шара периодически дозировалась абразивная суспензия.

Результаты исследований

Дисперсный (гранулометрический) состав порошковых материалов 20Х13, 40Х13, PH1, 12Х18Н9Т, 316L, CoCr, Ti6Al4V определяли на анализаторе изображений Occhio SA (Бельгия) методом статического анализа изображений по ISO 13322-1:2014. Для описания размеров проекций и формы частиц использовали факторы (дескрипторы) формы. Проверка формы частиц по одному параметру не является эффективной, поэтому сферическая поверхность должна быть дополнена другими параметрами. Факторы формы определяли, как максимум частотного распределения. Частицы характеризуются сферической формой частиц, высокой текучестью, микрокристаллической структурой, морфологией равноосного типа и малым количеством сателлитов.

Разработка технологии и технологических параметров селективного лазерного и электронно-лучевого плавления заключалось в понимании физики процесса формирования «единичных векторов» при различных экспериментальных параметрах, а также в изучении микроструктуры, механический свойств изготовленных образцов. Специальная техника СЛП – последовательная «штриховка» двух зон – была разработана, чтобы достичь максимальной плотности изготавливаемых трехмерных объектов.

Установлены оптимальные значения параметров процесса селективного лазерного плавления для исследуемых сплавов. Выявлены механизмы формирования структуры исследуемых сплавов характерные для селективного лазерного плавления.   В частности, рентгеноструктурный анализ сплава СоСr после СЛП  и исходного порошкового материала показал, что сплав, полученный по технологии СЛП, является двухфазным и представляет собой два пересыщенных твердых раствора на основе гексагональной низкотемпературной и кубической высокотемпературной модификаций кобальта, тогда как сплав исходного порошка является однофазным и представляет собой твердый раствор хрома и молибдена в кубической модификации. Физико-механические свойства опытных образцов данного сплава, изготовленные методом селективного лазерного плавления по оптимальным параметрам следующие: плотность составляет 8,3±0,1 г/cм3, твердость – 42±4 HRC, точность линейных размеров – ±0,06 мм, шероховатость поверхности - Ra 8±2 мкм, предел текучести – σ0,2=1000±150 МПа, предел прочности – σB=1250±150 МПа, относительное удлинение – не менее δ=6%, ударная вязкость – KCU 21±1 Дж/см2.  Анализ полученных данных показывает, что механические характеристики опытных образцов достаточно высоки, что характерно для сплавов, полученных в результате лазерной обработки с оплавлением поверхности. Это является следствием формирования структуры при скоростях охлаждения порядка ~106 К/с. Наблюдается снижение интенсивности изнашивания в 1,7–1,5 раза в условиях абразивного изнашивания у образцов, изготовленных методом селективного лазерного плавления по сравнению с образцами, изготовленными традиционным способом формообразования. По разработанным режимам методом селективного лазерного плавления изготовлены сложнопрофильные детали для эксплуатации при высоких механических нагрузках.

Выводы

- Показана возможность использования аддитивных технологий  для изготовления сложнопрофильных деталей из коррозионностойких сталей и сплавов на основе кобальта и титана.

- Определены режимы селективного лазерного плавления для порошковых материалов исследуемых сталей и сплавов, позволившие изготовить сложнопрофильные детали для эксплуатации при высоких механических нагрузках.

Литература

- Григорьев, С. Н. Возможности технологии аддитивного производства для изготовления сложнопрофильных деталей и получения функциональных покрытий из металлических порошков [Текст] / С. Н. Григорьев, Т. В. Тарасова // Металловедение и термическая обработка металлов. — 2015. — № 10 (724). — С. 5—10. — ISSN 0026—0819.

- Тарасова, Т. В. Влияние режимов селективного лазерного плавления на структуру и физико-механические свойства жаропрочных кобальтовых сплавов [Текст] / Т. В. Тарасова, А. П. Назаров, М. В. Прокофьев // Физика металлов и металловедение. — 2015. — Т. 116. — № 6. — С. 636. — ISSN 0015—3230.

- Григорьев, С. Н. Оптимизация параметров лазерной наплавки сплавов системы Al – Si [Текст] / С. Н. Григорьев, Т. В. Тарасова, Г. О. Гвоздева // Металловедение и термическая обработка металлов. — 2015. — № 10 (724). — С. 15—20. — ISSN 0026—0819.

- Протасов, К. Э. Перспективы селективного лазерного плавления коррозионностойких сталей на установке ПТК-ПС [Текст] / К. Э. Протасов, П. А. Подрабинник, Т. В. Тарасова // В сборнике: Материалы и технологии 21 века. Сборник статей ХIII Международной научно-технической конференции. — 2015. — С. 59—62.

- Филатова, А. А. Методы контроля гранулометрического состава порошков коррозионностойких сталей [Текст] / А. А. Филатова, Т. В. Тарасова // В сборнике: Аддитивные технологии: настоящее и будущее. Сборник докладов международной научной конференции, ФГУП ВИАМ. — Москва, 2015. — С. 5.

- Tarasova, T. V. Effect of the regimes of selective laser melting on the structure and physicomechanical properties of cobalt-base superalloys [Text] / T. V. Tarasova, A. P. Nazarov, M. V. Prokof’ev // The Physics of Metals and Metallography. — 2015. — Т. 116. — No. 6. — С. 601—605. — ISSN 0031—918X.

- Peretyagin, P. Y. Track geometry in selective laser melting [Text] / P. Y. Peretyagin I. V., Zhirnov, Y. G. Vladimirov, T. V.Tarasova, A. A Okun’kova Russian Engineering Research. — 2015. — Vol. 35. — No. 6. — P. 473—476. — ISSN 1068—798X.

- Tarasova, T. V. Technical problems and perspectives of implementing the selective laser melting method for producing structural components for aircraft [Text] / T. V. Tarasova, A. A. Filatova, E. Y. Dolzhikova // Materials Science Forum. — 2015. — Vol. 834. — P. 29—33. — ISSN 1662—9752.

- Grigoriev, S. N. Solidification behaviour during laser microcladding of Al–Si alloys [Text] / S. N. Grigoriev, T. V. Tarasova, G. O. Gvozdeva, St. Nowotny // Surface & Coatings Technology — 2015. — Vol. — 268. — P. 303—309. — ISSN 0257—8972.

- Tarasova, T. Methods for Controlling Particle Size in Corrosion -Resistant Steel Powders [Text] / T. Tarasova, A. Filatova // IUTAM Symposium on Growing solids. Symposium materials — M.: IPMech RAS, 2015. — 126 p. — P. 114—117.

- Kotoban D., Grigoriev S., Shishkovsky I. Study of 3D laser cladding for Ni85Al15 superalloy. // Physics Procedia, 2014, V. 56,  P. 263-269.