УДК 621.791.92:669.245

Формирование покрытий из нержавеющих сталей аддитивным методом сверхзвуковой лазерной наплавки

Formation of coating stainless steel additive method supersonic laser cladding

Горунов А.И.1; Попов Е.С. 1, Гильмутдинов А.Х. 1

Gorunov A.I., Popov E.S., Gilmutdinov A. Kh.

aigorunov@kai.ru

1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ

Аннотация:

Изучены структура и свойства покрытий из нержавеющих сталей полученных методом сверхзвуковой лазерной наплавки. Установлено, что внедрение порошковых частиц в поверхность подложки с одновременной их пластической деформацией и частичным оплавлением лазерным излучением обеспечивает получение покрытий с высоким уровнем механических свойств и сохранением исходной структуры.

Ключевые слова:

сверхзвуковая лазерная наплавка, прочность, нержавеющая сталь, микроструктура, твердость, шероховатость, покрытие.

Annotation:

The structure and properties of coatings made of stainless steel produced by a supersonic laser cladding. It is found that the introduction of the powder particles to the substrate surface and simultaneous plastic deformation and partial melting laser provides a high level of mechanical properties of the coatings.

Keywords:

supersonic laser claddind, strength, stainless steel, microstructure, hardness, roughness, coating.

Введение

На сегодняшний день методы аддитивного производства вызывают все больший интерес в отечественном и зарубежном производстве [1, 2].

Один из таких методов позволяющих получать, за считанные секунды, многослойные покрытия нанесением на подложку порошкового металлического материала с одновременным лазерным воздействием носит название сверхзвуковой лазерной наплавки.

Вместе с этим повышенный интерес вызывает сплав марки 316L, который нашел широкое применение благодаря его высоким механическим характеристикам, биосовместимости, устойчивости к коррозии, а также высоким усталостным характеристикам. Благодаря данным характеристикам обеспечивается длительный срок службы медицинских инструментов. Пластичность, свариваемость и дешевизна данного сплава выше по сравнению с другими металлическими биоматериалами.

Однако, в виду новизны технологии сверхзвуковой лазерной наплавки, вопросы, связанные с формированием структуры и свойств покрытий, из нержавеющих сталей, получаемых данным методом, изучены достаточно слабо.

Методика эксперимента

Методом сверхзвуковой лазерной наплавки были получены покрытия из нержавеющей стали. В качестве наплавочного материала был выбран сферический порошок из нержавеющей стали марки 316L и размером фракции ~45мкм.

В процессе сверхзвуковой лазерной наплавки азот разделяется на два потока, один из которых подается в сопло с расширяющимися и сужающимися участками в канале и второй поток направляется в питатель для подачи порошкового материала. В результате два потока смешиваются и подаются в сверхзвуковое сопло, где и разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Струя газопорошковой смеси выходит из соплового канала и направляется к подложке. Газопорошковый поток устремляется к поверхности подложки, на которую одновременно воздействует лазерный луч волоконного лазера, длинной волны 1070 нм и с максимальной мощностью 6 кВт.

С целью изучения микроструктуры и твердости из покрытий были вырезаны образцы в продольном и поперечном сечении относительно движения лазерного луча. Образцы были запрессованы в материал марки “PhenoCure” при помощи запрессовочной установки “Buehler SimpliMet XPS1”. Затем, на шлифовальной установке “Buehler EcoMet 300 Pro” были произведены этапы шлифовки, полировки образцов с помощью абразивных материалов.

На зеркальной поверхности образцов проводились замеры микротвердости с использованием микротвердомера “Tukon 2500”. После травления поверхности шлифов в реактиве Марбле (4 гр. Сернокислой меди, 100 мл этилового спирта, 50 мл соляной кислоты) выявлялась микростуктура в поперечном и продольном сечении покрытия.

Твердость измерялась как на продольном срезе, так и на поперечном. «Уколы» производились вдоль наплавленных слоев и перпендикулярно им от поверхности наплавленного слоя до подложки.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлены диаграммы распределения микротвердости по всей глубине наплавленного покрытия.

Рис. 1 – Распределение среднего значения микротвердости по глубине наплавленного металла в продольном и поперечном направлении

Исходя из графика на рис.1 можно сделать вывод о том, что в поперечном сечении многослойного покрытия на основе нержавеющей стали наблюдается равномерное распределение микротвердости от поверхности покрытия к подложке, при этом среднее значение составляет 304,8 HV0,1. Однако, при изучении распределения микротвердости в продольном направлении покрытия наблюдалось значительное повышение микротвердости на границе между покрытиями. Такая зависимость объясняется повторным влиянием лазерного излучения на поверхность покрытия и нарастающая шероховатость каждого последующего наплавляемого слоя. На рис. 2 видна микроструктура в поперечном сечении покрытия полученного методом сверхзвуковой лазерной наплавки. Можно видеть, что полученное покрытие состоит из деформированных порошковых частиц наплавляемого материала на основе нержавеющей стали.

Рис. 2 – Структура покрытия получаемого методом сверхзвуковой лазерной наплавки

Деформация частиц достаточно неравномерная и в покрытии присутствуют частицы порошка, форма которых близка к сферической. Так же в структуре покрытия присутствуют области, которые не поддаются химическому травлению, особенно ярко это выражено на стыке покрытия с подложкой (рис. 3).

Рис. 3 – Частицы в сечении покрытия с нетравленой структурой

Можно предположить, что такая структура формируется вследствие интенсивного воздействия лазерным излучением на порошковые частицы, а также их наклепа за счет соударения с обрабатываемой поверхностью.

Выводы

Установлено, что лазерная сверхзвуковая наплавка порошкового материала позволяет получать покрытия на основе нержавеющей стали марки 316L с сохранением исходной структуры. Метод сверхзвуковой лазерной наплавки позволяет получать покрытия с максимальным значением твердости 350 HV0,1.

Литература

- Горунов А.И., Гильмутдинов А.Х. Упрочнение и наплавка волоконным лазером как способы целенаправленного формирования структуры и свойств титанового сплава ВТ6 // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – 2015 No. 4. - C. 40–44. DOI:10.17073/1997-308X-2015-4-40-44.

- Amend P., Hentschel O., Scheitler K, Gorunov A.I., Schmidt M. Effect of additive manufactured metallic structures on laser-based thermal joining of thermoplastic metal hybrids // Key Engineering Materials Vols. 651-653 (2015) pp. 777–782

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт по 220-му постановлению №14.z50.31.0023, при финансовой поддержке РФФИ грант №16-33-80016 мол_эв_а, 14-29-10281 офи_м.