УДК 621.373.826

Структура и свойства сплавов на основе никеля, полученных методом СЛС

Евгенов А.Г., к.т.н., Лукина Е.А., к.т.н., Асланян И.Р., к.т.н.

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Анннотация:

В работе рассмотрено формирование тонкой структуры треков при быстрой кристаллизации в процессе селективного лазерного сплавления металлических порошков жаропрочных никелевых сплавов, определены структурные составляющие и причины возникновения дефектов (трещин) в несвариваемых и ограниченно свариваемых материалах. Приведены данные по влиянию структурного состояния, ориентации образцов при выращивании и защитной среды в процессе синтеза на уровень кратковременной и длительной прочности жаропрочных сплавов ЭП648 и ВЖ159, получаемых методом селективного лазерного сплавления. Показано, что образование трещин внутри треков происходит по границам субзерен, вследствие высокого уровня растягивающих напряжений при высокой скорости кристаллизации. Проведенные исследования показали, что синтезированный материал после газостатирования и термической обработки значительно превосходит по прочностным свойствам деформированный (ВЖ159) и литой (ЭП648) материалы на 20-25%. Пластичность синтезированного металла превосходит литой аналог в 2,5-3 раза и находится на уровне деформированного. Подтверждена анизотропия свойств синтезированных образцов в зависимости от ориентации выращивания, при этом установлено, что в состоянии после синтеза минимальные значения кратковременной прочности характерны для образцов, выращенных в горизонтальном направлении, а длительная прочность, напротив, имеет максимальные значения при вертикальной ориентации синтезированных образцов, что связано с высоким уровнем внутренних напряжений. Термическая и газостатическая обработка практически нивелирует разницу в ориентации образцов и обеспечивает высокие значения длительной и кратковременной прочности.

Ключевые слова:

Селективное лазерное сплавление, порошки, среда аргона, среда азота, механические свойства, нитриды хрома, трэки, упрочняющая фаза.

Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках Соглашения о предоставлении субсидии № 14.626.21.0001 (уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI62614X0001) по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Введение

Большой объем опубликованных исследований в области исследования влияния параметров селективного лазерного синтеза относится к известным зарубежным материалам, нашедшим довольно широкое применение за рубежом и поставляемым вместе с аддитивным оборудованием. Они во многом дублируют исследования, проведенные фирмами-разработчиками, в то время как для отечественной отрасли авиационного двигателестроения такие материалы мало применимы по ряду причин (из-за низких рабочих температур, недостаточной жаростойкости и т.п.). Наиболее современные зарубежные центры аддитивного производства (такие как итальянский филиал GE Avio) не применяют материалы из стандартного набора поставки, и используют для изготовления деталей двигателя порошки только собственного производства и разработки.

В отечественной и зарубежной литературе приводится большое количество данных по анизотропии кратковременной прочности в зависимости от ориентации образцов, однако практические отсутствуют данные по влиянию среды синтеза и ориентации образцов на длительную прочность; мало уделяется внимания описанию механизмов воздействия, а имеющиеся объяснения полученных данных сводятся к слоистой природе получаемого материала. Настоящая работа посвящена исследованию влияния параметров селективного лазерного синтеза на механические свойства отечественных материалов разработки ФГУП «ВИАМ» - жаропрочных и жаростойких сплавов на никелевой основе ЭП648 и ВЖ159. Также большое внимание уделено формированию тонкой трековой структуры, определению причин формирования трещин с ухудшением свариваемости применяемых материалов и оценке механических свойств в зависимости от структурного состояния синтезированного материала.

Методика проведения исследований.

В качестве материала для исследования были выбраны жаропрочные никелевые деформируемые сплавы с высокой жаростойкостью ЭП648 и ВЖ159 и литейный сплав ЖС6К. Из заготовок данных сплавов получали порошок методом атомизации (распыления расплава потоком аргона) на установке HERMIGA 10/100 VI. Гранулометрический состав порошка – 10-50 мкм. Рассев порошка осуществляли в промышленном виброгрохоте ConceptLaser QM Powder. Также проводили отделение тонкой (менее 10 мкм) фракции на газодинамическом сепараторе (классификаторе) установки HERMIGA 10/100 VI.

Процесс селективного лазерного сплавления порошка проводили в установке ConceptLaser M2 Cusing (Германия, внешний вид приведен на рисунке 1). Сплавление порошка проводили в среде азота (вырабатываемого штатным генератором N2 Midigas 2 фирмы ConceptLaser) и аргона (высший сорт, ГОСТ 10157-79) при одинаковых параметрах синтеза.

Газостатическую обработку (ГИП) проводили в газостате «Квинтус-16» фирмы ASEA, Швеция, оборудованном молибденовым нагревателем. Образцы без газостатирования испытывали в сыром виде и после полной термической обработки (ПТО), состоящей из закалки и старения по разработанным режимам; образцы после ГИП подвергали только старению.

- Микроструктурный анализ проводили на растровом электронном микроскопе JSM 6480LV фирмы JEOL, оптическом металлографическом комплексе OlimpusGX51 после электрохимического травления поверхности шлифов в растворе бихромата калия в ортофосфорной кислоте, а также методом просвечивающей электронной микроскопии на микроскопе Tecnai G2 F20 S-TWIN TMP c ускоряющим напряжением 200 кВ. Образцы для исследований представляют собой тонкие фольги, полученные методом струйном полировки в спиртовом электролите на установке TENUPOL5 фирмы STRUERS. Исследования микроструктуры проводились с применением дифракционных, темнопольных и слабопучковых методов, а также методов локального рентгеноспектрального анализа в сканирующем режиме.

- Для определения структурных составляющих проводили исследования на синтезированном литейном сплаве ЖС6К, как на материале, наиболее изученном в части идентификации фазовых составляющих.

- Образцы для испытаний на кратковременную и длительную прочность, ударную вязкость выращивали в вертикальной и горизонтальной ориентациях. Надрез на горизонтальных образцах для испытаний на ударную вязкость выполняли в двух направлениях: параллельно и перпендикулярно формированию слоев в процессе синтеза.

- Испытания механических свойств проводили по стандартным методикам.

Результаты исследований и их обсуждение.

В процессе селективного лазерного сплавления (СЛС) штриховка сечения образца осуществляется по определенному алгоритму. Для установок разных производителей алгоритмы штриховок несколько отличаются, однако общие закономерности при использовании лазеров близкой мощности, диаметра фокального пятна и скорости его перемещения остаются. Сплавление порошкового материала происходит в виде дорожки (трека), имеющей значительную кривизну профиля поперечного сечения со стороны подложки (предыдущего сплавленного слоя). Это связано с гауссовским распределением энергии Yb:YAG- лазера [1]. Схема, приведенная на рис. 1, иллюстрирует процесс формирования трековой структуры в соответствии с заданным алгоритмом штриховки и направления теплоотвода в процессе кристаллизации. В процессе формирования треков реализуются два основных направления движения фронта кристаллизации: вдоль оси лазерного луча и от поверхности предыдущего слоя. Условия кристаллизации в таком процессе сравнимы с зонной плавкой, только в микрообъеме. Основной теплоотвод из зоны кристаллизации осуществляется также в двух направлениях: противоположном направлению движения лазера (что определяет значительное количество направленных вдоль оси трека субзерен) и в направлении подложки (предыдущего сплавленного слоя).

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 1 – Схема формирования треков в процессе СЛС

В объеме треков формируются ячейки, объединенные в соответствии с ориентацией в субзерна. Ориентация субзерен внутри треков, вероятно, зависит от направления теплоотвода и определяется выгнутой поверхностью стартовой зоны кристаллизаии (границы проплавления предыдущего слоя). Субзерна, растущие от подложки, имеют различную ориентацию и размер. Ячейки, формирующие субзерна, могут быть практически равноосными или иметь выраженную столбчатую морфологию (рис. 2,б). Очевидно, что равноосная ячейка является лишь поперечным срезом перпендикулярно ориентированной столбчатой ячейки.

На месте стыка субзерен образуются субграницы, в основном, имеющие сплошную кайму из карбидов и избыточных фаз (рис. 2,в). В литейных и ограниченно свариваемых сплавах именно по этим субграницам и образуются трещины, которые могут проходить сразу через несколько треков (рис. 2, г). Такое строение трека характерно как для свариваемых сплавов с малым количеством (или практически полным ее отсутствием, как в случае со сплавом ЭП648) фазы типа Ni3Al, так и для литейных сплавов с большим количеством -фазы.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2 – Структура синтезированного образца в состоянии СЛС при исследовании поперечного шлифа (а,×650) и поверхности образца (б, ×50).

Исследование строения ячеек, проведенное на сплаве ЖС6К, показало, что границы ячеек представляют собой скопления дислокаций (рис. 3,а); границы декорированы ультрадисперсные карбиды типа MeC, размером не более 20 нм различной морфологии: от округлой до геометрически ограненной. (рис. 3,б). Такие частицы, взаимодействуя с дислокациями (дислокации «наматываются» на карбиды округлой формы, образуя клубки) определяют характер ячеистой структуры. Наблюдаемые скопления дислокаций хаотичны, не образуют стенок, угол разориентировки между ячейками минимален (менее 10°), что подтверждается картинами дифракции в сходящемся пучке. Фрагменты, объединяющие столбчатые кристаллы (ячейки) близкой ориентировки разделены высокоугловыми границами, что также подтверждается дифракцией в сходящемся пучке. Таким образом, в процессе быстрой кристаллизации происходит формирование столбчатых кристаллов (ячеек), представляющих собой оси γ- дендритов. Темнопольными методами просвечивающей микроскопии показано, что в объеме ячеек образуется дисперсная γ’-фаза размером до 20нм, не имеющая четкой огранки. Плотность выделения такой фазы выше вблизи границ ячеек. Аналогичное строение ячеек имеют и свариваемые сплавы, при этом состав частиц упрочняющих фаз, выделяющихся в объеме ячейки, может значительно отличаться от фазы типа Ni3Al в соответствии с химическим составом сплава.

| а | б |  |
| --- | --- | --- |

Рис. 3 – Строение ячеек синтезированного металла (сплав ЖС6К): а – скопления дислокаций по границам (светлопольное изображение в режиме STEM), б – карбиды (изображение в рефлексе карбида), в – частицы -фазы (изображение в рефлексе -фазы).

Термическая обработка синтезированного металла приводит к формированию рекристаллизованного зерна, выделению частиц вторичной упрочняющей фазы. Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии показывают, что после термического воздействия карбидный каркас, сформировавшийся в процессе кристаллизации при СЛС, сохраняется практически в исходном состоянии, изменяется только химический состав карбидов – образуются карбиды типа Me2C (карбиды округлой морфологии).

Механические свойства синтезированных образцов приведены в таблице 1 в сравнении с деформированным (для ВЖ159) и литым вариантом (для ЭП648) сплавов после полной термической обработки. Как видно из таблицы 1, по прочностным характеристикам оба сплава имеют на 20-25% более высокие показатели по сравнению с материалом, полученным по традиционным технологиям. Пластические характеристики СЛС-металла после ГИП и термической обработки в 2,5-3 раза превышают уровень литья и сопоставимы с пластичностью деформированного полуфабриката.

Таблица 1.

Механические свойства СЛС-металла после ГИП и термической обработки

| Сплав | Состояние | Т исп., С | в, МПа | 0,2, МПа | 5, % | , % | KCU, Дж/см2 | Е, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЖ159 | SLM(N2)+ ГИП+ПТО | 20 | 1200 | 750 | 29 | 29 | 95 | 205 |
|  | Пруток + ТО (ТУ 4-1-5305-95) |  | 960 | 590 | 19,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| ЭП648 | SLM(N2)+ ГИП+ПТО |  | 1120 | 725 | 19 | 20 | - | - |
|  | Литой +ТО (паспорт) |  | 785-880 | 585-690 | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 | - | - |

Ударная вязкость синтезированного металла (ВЖ159) также находится на высоком уровне вне зависимости от ориентации образцов и расположения надреза и соответствует требованиям паспорта на деформированный полуфабрикат (пруток). Длительная прочность образцов в состоянии после синтеза (таблица 2), напротив, сильно зависит от ориентации образцов при выращивании. Горизонтальные образцы имеют достаточно низкие значения длительной прочности, что связано с неоптимальным структурным состоянием (рассматриваемые сплавы относятся к дисперсионнотвердеющим, а быстрая кристаллизация в процессе СЛС способствует образованию пересыщенного твердого раствора с несформировавшимися границами зерен). Вертикальные образцы имеют весьма высокие показатели длительной прочности, более чем в 2 раза превышающие по времени разрушения требования технических условий на сплав. Столь выраженная анизотропия объясняется наличием значительных внутренних напряжений, количественная оценка которых представлена на рис. 4. После СЛС в образце присутствуют растягивающие напряжения как по вертикальной, так и по горизонтальной оси. После проведения термической обработки знак напряжений меняется на обратный (т.е. напряжения становятся сжимающими), которые формируются в процессе быстрого охлаждения с температуры старения на воздухе. При регламентированном охлаждении данные напряжения могут быть сведены к нулю. Как видно из таблицы 2, после термической обработки время до разрушения горизонтальных образцов также выходит на высокий уровень, что связано с выделением в процессе старения упрочняющей фазы требуемой морфологии. Аналогичная картина характерна и для сплава ЭП648: для этого сплава длительной прочности вертикальных образцов может превышать горизонтальные более чем на порядок, что, видимо, связано с большим уровнем внутренних напряжений. Очевидно, что высокая длительная прочность вертикальных образцов в синтезированном состоянии является в некотором смысле «виртуальной» и не может рассматриваться как основание для прочностных расчетов.

Таблица 2.

Длительная прочность синтезированных образцов сплава ВЖ159 в зависимости от ориентации и термической обработки

| Состояние | , ч | , % | ,% |
| --- | --- | --- | --- |
| SLS(N2)z | 230 | 10 | 15 |
| SLS(N2)xy | 75 | 4 | 6 |
| SLS(N2)xy +ГИП+ПТО | 270 | 10 | 14 |
| Пруток+ТО (паспорт) | 100 | 44 | - |

Рис. 4 – Внутренние напряжения в синтезированном материале в зависимости от ориентации образцов.

Результаты испытаний на длительную прочность образцов сплава ЭП648 при температуре 800C и =18 кгс/мм2 материала, синтезированного в среде аргона и азота, отражены на рисунке 5.

часы

Рис. 5 - Длительная прочность синтезированного материала в различных состояниях.

Из данных рисунка 5 видно, что применение газостатирования без старения не обеспечивает необходимого уровня длительной прочности.

Длительная прочность образцов после полной термической обработки и после газостатирования со старением находятся практически на одном уровне, что хорошо согласуется с данными работы [2]. В отличие от кратковременных характеристик, наиболее высокую длительную прочность имеет материал, синтезированный в азоте (после ГИП и старения).

Роль среды синтеза можно объяснить прохождением частичного объемного азотирования материала в процессе селективного лазерного сплавления. Исследование содержания газовых примесей в синтезированном металле показало, что содержание азота при синтезе в аргоне составляет 0,012% масс, а при синтезе в азоте увеличивается до 0,027%, т.е. более чем в 2 раза. О внедрении атомов азота свидетельствуют более высокие значения  микротвердости сплава после синтеза в азоте. При этом близкие значения микротвердости образцов, синтезированных в аргоне и азоте, после термической обработки говорят о перераспределении азота между -твердым раствором и другой фазой. Положительное влияние синтеза в азоте подтверждается и фактографическими исследованиями изломов образцов после испытаний на длительную прочность: для металла, синтезированного в аргоне характерен межзеренный механизм разрушения, в то время как при синтезе в азоте характер разрушения меняется, в изломах наблюдается частично транскристаллитный излом, что можно связать с упрочнением границ зерен дисперсными выделениями нитридов.

Выводы:

- Исследованы механизмы формирования трековой структуры синтезированного материала. Показано, что треки состоят из ячеек, объединенных в субзерна, границы которых часто декорированы сплошной сеткой карбидов и избыточных фаз. Такие границы являются концентраторами напряжений, и, при высоком уровне внутренних растягивающих напряжений, именно по ним начинается развитие трещин.

- Исследованиями методом просвечивающей микроскопии показано, что при термической обработке, в процессе формирования кристаллизованного зерна, карбидный каркас, декорирующий ячейки в синтезированном металле, сохраняется практически в неизменном виде. Его наличие обеспечивает высокую кратковременную и длительную прочность образцов после термической обработки, а дискретность карбидов – высокие пластические характеристики.

- Материал, синтезированный в азоте, обладает более высокими характеристиками длительной прочности по сравнению с материалом, синтезированным в аргоне, что, вероятно, связано с упрочнением границ зерен ультрадисперсными выделениями нитридов хрома.

Литературы:

- В.Кисель, А. Гулевич. Иттербиевые твердотельные лазерные системы // Фотоника. 2011. №2. С. 20-24.

- I.L. Svetlov, I.V. Iskhodzhanova, A.G. Evrenov, S.A. Naprienko High-Temperature Creep and the Defect Structure of Nickel-Based Superalloy Single Crystals after Hot Isostatic Pressing. Russian Metallurgy (Metally), Vol. 2012, No. 4, pp. 330-335.